| 服装类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品种 | 数量（件） | 参考图片 | 颜色 | 款式描述 | 面料成分 | 纱支 | 克重 | 面料颜色 | 工艺要求 | 面料检测要求 |
| 1 | ★短袖衬衫 女 | 592 |  | 白底蓝条 | 女士小方领，修身版型 | 100%棉 | 100/2*100/2 | 124g/㎡ |  | 1.成衣免烫处理。 2.版型：修身版型。 3.门襟：暗门襟斜纹工艺、胸线位置设置暗扣细节。 4.领：小方领。 5.肩：正肩设计。 6.袖：短袖。 7.下摆：弧形下摆。 | 1.纤维含量（%）：100%棉（成分不允许有误差） 2.面料克重：124g/㎡（允许±3g的误差） 3.甲醛含量 ≤75 4.PH值（4.0-8.5） 5.异味 无 6.耐酸汗渍色牢度(级)变色≥4;沾色≥4 7.耐碱汗渍色牢度(级)变色≥4;沾色≥4 8.耐水牢度(级) 变色≥4;沾色≥4 9.耐摩擦色牢度(级)干摩≥4 |
| 2 | ★长袖衬衫 女 | 592 |  | 白底蓝条 | 女士小方领，修身版型 | 100%棉 | 100/2*100/2 | 124g/㎡ |  | 1.成衣免烫处理。 2.版型：修身版型。 3.门襟：暗门襟斜纹工艺、胸线位置设置暗扣细节。 4.领：小方领。 5.肩：正肩设计。 6.袖：长袖。 7.下摆：弧形下摆。 |  |
| 3 | ★短袖衬衫 男 | 198 |  | 白底蓝条 | 男士小方领，修身版型 | 100%棉 | 100/2*100/2 | 124g/㎡ |  | 1.成衣免烫处理。 2.版型：合体版型。 3.领：经典小方领。 4.门襟：明门襟设计。 5.肩：经典正肩。 6.袖：短袖。 7.下摆：弧形下摆。 |  |
| 4 | ★长袖 衬衫 男 | 198 |  | 白底蓝条 | 男士小方领，修身版型 | 100%棉 | 100/2*100/2 | 124g/㎡ |  | 1.成衣免烫处理。 2.版型：合体版型。 3.领：经典小方领。 4.门襟：明门襟设计。 5.肩：经典正肩。 6.袖：长袖。 7.下摆：弧形下摆。 |  |
| 5 | ★夏 裤 女 | 592 |  | 藏青色 | 女士直筒裤 | 67%聚酯纤维30%粘纤3%氨纶 | 36*36+40D | 176g/㎡ |  | 1.版型：小直筒裤。 2.腰头：平腰头、明扣、两侧暗松紧腰。 3.裤脚：撬边 4.口袋细节：经典斜插袋、止口无明线。 5.后袋：假单唇袋 | 1.纤维含量（%）：67%聚酯纤维30%粘纤（允许有±2%的误差） 3%氨纶（允许有±1%的误差） 2.耐水牢度(级) 变色≥4;沾色≥3 3.耐酸汗渍色牢度(级)变色≥4，沾色≥3 ；耐碱汗渍牢度(级)变色≥4，沾色≥3。 4.耐摩擦色牢度(级)干摩≥4 5.甲醛含量 ≤75 6.PH值（4.0-8.5） 7.异味 无 8.面料克重：176g/㎡（允许±3g的误差） |
| 6 | ★夏裤 男 | 198 |  | 藏青色 | 男士直筒裤 | 67%聚酯纤维30%粘纤3%氨纶 | 36*36+40D | 176g/㎡ |  | 1.版型：直筒裤。 2.腰头：宝箭头、明扣、两侧暗松紧腰、后腰上方开小叉。 3.裤脚：撬边 4.口袋细节：经典斜插袋。 5.后袋：双唇袋D字套结 |  |
| 7 | ★西 服 女 | 592 |  | 灰蓝色 | 戗驳领一粒扣 | 70%羊毛27%聚酯纤维3%氨纶 | 经纱:10.2X2(98/2公支)纬纱(含氨纶):11.2X2(89/2公支) | 190g/㎡ |  | 1.版型：合体收身版型。 2.领：戗驳领、1粒扣。 3.肩：经典正肩。 4.袖口：合体长袖，袖口三粒扣。 5.口袋细节：腰间双唇袋。 6.圆角下摆 7.后中单开衩 | 1.纤维含量(%)：70%羊毛27%聚酯纤维3%氨纶（允许有±1%的误差） 2.面料克重：190g/㎡（允许±3g的误差） 3耐水牢度(级) 变色≥4;沾色≥4 4.耐酸汗渍牢度(级)变色≥4;沾色≥4 耐碱汗渍牢度(级)变色≥4;沾色≥4 5.耐摩擦色牢度(级)干摩≥3 6.甲醛含量 ≤75 7.PH值（4.0-8.5） 8.异味 无 9.起毛起球(级) 精梳光面≥4 |
| 8 | ★西 服 男 | 198 |  | 灰蓝色 | 平驳领两粒扣 | 70%羊毛27%聚酯纤维3%氨纶 | 经纱:10.2X2(98/2公支)纬纱(含氨纶):11.2X2(89/2公支) | 190g/㎡ |  | 1.版型：合体版型。 2.领：平驳领。 3.胸口：手巾袋 3.肩：经典正肩。 4.袖：合体长袖，袖口四粒扣。 5.口袋细节：双唇平袋盖 5.下摆：圆角下摆。 6.后中单开衩 |  |
| 9 | ★半裙 | 296 |  | 灰蓝色 | 弧形腰一步裙 | 70%羊毛27%聚酯纤维3%氨纶 | 经纱:10.2X2(98/2公支)纬纱(含氨纶):11.2X2(89/2公支) | 190g/㎡ |  | 1.版型：一步裙版型。 2.细节设计：弧形腰，隐形拉链，后中开衩。 |  |
| 10 | ★西裤女 | 592 |  | 灰蓝色 | 女士中腰，修身小直筒长裤 | 70%羊毛27%聚酯纤维3%氨纶 | 经纱:10.2X2(98/2公支)纬纱(含氨纶):11.2X2(89/2公支) | 190g/㎡ |  | 1.版型：小直筒裤型。 2.腰头：宝箭头明扣、两侧暗松紧腰。 3.裤脚：撬边。 4.口袋细节：经典斜插袋、止口压明线。 5.后袋：两侧单唇假袋、一字套结。 |  |
| 11 | ★西裤男 | 198 |  | 灰蓝色 | 男士中腰，合体版西裤 | 70%羊毛27%聚酯纤维3%氨纶 | 经纱:10.2X2(98/2公支)纬纱(含氨纶):11.2X2(89/2公支) | 190g/㎡ |  | 1.版型：合体版西裤。 2.腰头：宝箭头明扣、两侧腰头暗松紧腰。 3.裤脚：撬边。 4.口袋细节：经典斜插袋。 5.后袋：双唇袋、D字套结 |  |