**政法委冲锋衣采购需求**

**1.面料：**锦纶双线格100%聚酯纤维，克重160g/m²，纱支75D\*150D，密度260T，透湿率2000mm，表面抗湿性4级。

**里料：**网布100%聚酯纤维，克重110g/m²

**2.内胆：**摇粒绒100%聚酯纤维，克重320g/m²

**3.辅料：**

**拉链：**

**内胆：**YKK 5#单头开口正反双向；

**门襟：**YKK 5#单头开口树脂拉链（防水涂层）

**前胸：**YKK 3# 封胶防水拉链

**反光材料：**3M反光带/条

**4．工艺要求：**

帽子、下摆松紧绳0.3mm，调节扣固定织带1.0cm

**5.外观要求：**

产品表面各部位不应存在细纱、断纱、单纱、修疤、锈斑、烫黄、针洞、破洞等严重影响产品外观及使用性能的疵点，整叠后前身面不应存在任何疵点，其他部位疵点1.5m距离内应不能明显看出，每个独立部位只允许一个疵点。

**6.成品内在质量要求**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **要求** |
| **外套** | **内胆** |
| 耐皂洗色牢度 / 级 ≥ | 变色 | 3-4 | 3-4 |
| 沾色 | 3-4 | 3-4 |
| 耐水色牢度 / 级 ≥ | 变色 | 3-4 | 3-4 |
| 沾色 | 3-4 | 3-4 |
| 耐汗渍色牢度 / 级 ≥ | 变色 | 3-4 | 3-4 |
| 沾色 | 3-4 | 3-4 |
| 耐摩擦色牢度 / 级 ≥ | 干摩 | 3 | 3 |
| 湿摩 | 2-3 | 2-3 |
| 耐光色牢度 / 级 ≥ | 变色 | （深色）4极 | ---- |
| 变色 | （浅色）3-4级 | ---- |