**附件：**

**技术参数及要求（更正内容）：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **技术参数** |
| 1 | 永久阻燃布帘1 | 1.pH 值：4.0-9.0 |
| 2 | 永久阻燃布帘2 | 7.ph：4.0-9.0 |
| 3 | 永久阻燃纱帘 | 49.Ph 值：4.0-9.0 |
| 6 | 永久阻燃病床围帘布 | 1.ph值：4.0-9.0 |
| 7 | 开孔率1%阳光卷帘 | ▲46.面料经抗阻燃处理，达到国家抗阻燃B1级标准  阻燃次数：5次  符合标准GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》(窗帘幕布、家具制品装饰用织物 B1级)  （1）氧指数≥ 32.0；  （2）损毁长度≤ 150mm ，续燃时间≤5s，阴燃时间≤ 5s；  （3）燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃；  51.pH 值：4.0-9.0  ▲67.纤维含量：100%聚酯纤维 |
| 11 | 电动开孔率1%阳光卷帘 | ▲46.面料经抗阻燃处理，达到国家抗阻燃B1级标准  阻燃次数：5次  符合标准GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》(窗帘幕布、家具制品装饰用织物 B1级)  （1）氧指数≥ 32.0；  （2）损毁长度≤ 150mm ，续燃时间≤5s，阴燃时间≤ 5s；  （3）燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃；  51.pH 值：4.0-9.0  ▲67.纤维含量：100%聚酯纤维 |
| 13 | 浴帘 | 2.pH值：4.0-9.0 |