240L相关技术规格及要求

1、塑料垃圾桶240L技术参数

（一）产品名称：240升两轮移动塑料垃圾桶；颜色为咖啡色；
（二）产品材质： 100％高密度聚乙烯（HDPE）原生料一次性注模成型，含有紫外线稳定剂≥0.3％；
（三）产品规格： 740×580×1060mm 240升；
（四）产品颜色：采购方指定；
（五）产品容积：240容升；
（六）钢轴和轮；垃圾桶质量保质期要求1年（除人为造成的损坏）；

（七）压缩车挂桶，牢固度要高；前后表面、桶底要求有加强筋，桶底有折边和防滑钉；

详细技术参数：
1)垃圾桶的容积为240L； 
2)桶盖与桶身和销子使用100%高密度聚乙烯原生料，一次性注模成型；
3)垃圾桶外表光滑平整、无毛刺、色泽均匀；垃圾桶应无气泡、划痕、裂缝、凹陷或者锋利的边缘，坚固耐用，抗老化性能高；
4)垃圾桶化学性能相当稳定，且耐热、耐冻、耐冲击、耐腐蚀；
5)所用原料熔化温度≥120℃，自燃温度≥350℃，软化温度≥110℃，耐低温达-20℃～-30℃；
6)塑料桶应注入高质量防紫外线原料，颜料色素，以确保塑料桶颜色保持鲜艳耐久不褪色；
7)塑料桶壁厚≥5毫米，硬度测试达到42；
8)使用原料水份吸收力低于0.01，以确保箱体结构不会变脆弱和变形，便于清洗；
9)移动轮采用专利技术固定，不会被盗卸；
10)轮轴需经过电镀锌，以使轮轴坚固耐用。