**120L塑料垃圾桶相关参数**

（1）容积：120L；

（2）高度：925mm，宽度：475mm；

（3）橡胶轮：φ200mm；

（4）底轴：φ22mm×465mm；热镀锌防腐蚀实心钢材；

（5）材料：高密度聚乙烯新料，桶体一次性注塑成型，无接缝，桶盖与桶体链接牢固；

（6）维卡耐热：118℃；耐低温性：-30℃/5h无变形、无破损；耐酸性：3%醋酸溶液浸泡24h桶体无明显变化；耐碱性：1%NaOH溶液浸泡24h桶体无明显变化。

（7）分柄式手柄设计，单个手柄长度为144mm，把手间距48mm。

（8）轮盘材质为高密度聚乙烯新料，轮胎为橡胶材质，滚轮采用螺栓固定。

（9）产品具有阻燃功能，机械强度高、冲击韧性好，抗冷热性满足CJ/T280-2008《塑料垃圾桶通用技术条件》的规定。

（10）桶体表面图案丝网印刷分类标识。