包一

1.1  20平方米棉帐篷技术要求

| 材 料 |  | 质 量 要 求 | 用 途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 规 格 |  |  |
| 天蓝色PVC涂层布 | 1111 dtex×1111 dtex 涤纶丝 | 附录D及标样 | 篷体、垫布、包装袋等 |
| 灰色PVC涂层布 | 555 dtex×555 dtex 涤纶丝 |  | 地铺 |
| 焊接钢管 | Q 215 Φ42mm×1.5 mm | GB/T 13793 | 三通、四通 |
|  | Q 215 Φ38mm×1.2 mm |  | 通用横杆、柱杆、端面地杆 |
|  | Q 215 Φ19mm×1.0 mm |  | 阳篷杆 |
| 钢丝 | Q 235 Φ5mm | YB/T 5294 | 三通、四通拉环、篷杆固定框 |
| 钢丝拉绳 | Φ5 mm，外包PVC | GB/T 20118及 附录B中图B.11 | 固定框架 |
| 天蓝尼龙拉链 | 8号（拉头需刻有“QHYJ”） | 平拉强力≥600 N 拉头拉片结合强力≥250 N | 侧墙、山墙、门窗、包装袋 |
| 天蓝锦丝搭扣带 | 宽度 40 mm | 折合强度≥7.0N/cm2 撕揭强度≥1.3N/cm | 侧墙、门窗等 |
| 白色锦丝搭扣带 |  |  | 棉内胆 |
| 天蓝涤纶缝纫线 | 29.5 tex4 | GB/T 6836 | 缝制篷体、包装袋等 |
| 白色涤纶缝纫线 |  |  | 棉内胆拼接 |
| 灰色涤纶缝纫线 |  |  | 缝制地铺 |
| 白色涤纶缝纫线 | 14.8 tex3 |  | 衍缝棉内胆 |
| 白色阻燃涤纶平纹绸 | 50g/m2 | 符合表3与标样规定 | 棉内胆里料、面料 |
| 天蓝涤纶线带 白色涤纶线带 | 284/10 mm×1.0 mm | 断裂强力 ≥300 N | 门帘结合用捆扎带 |
|  | 282/19 mm×0.5 mm | 断裂强力 ≥400 N | 框架捆扎带、固定半圆环 |
|  | 284/22 mm×1.0 mm | 断裂强力 ≥800 N | 包装捆扎带 |
|  | 284/28 mm×2.0 mm | 断裂强力 ≥1800 N | 窗格带、地杆固定带、提手带、包装袋束紧带 |
|  | 284/50 mm×1.8 mm | 断裂强力 ≥2500 N | 固定带管三角环 |
| 白色中空涤纶 短纤维絮片 | 600g/m2 | 附录E | 棉内胆保温层 |
| 芳砜纶针刺毡 | 500g/ m2 | GB/T 5455 续、阴燃时间≤5 s 损毁长度，≤150 mm, 无熔融滴落物 | 烟囱口 |
| 弹簧钢 | T8A、65Mn t0.6mm宽度11mm | YB/T 5058及 附录B中图B.10 | 弹簧卡 |
| 紫铜管 | T2、T3 内径Φ12㎜壁厚1.0㎜ | GB/T 1527 | 夹固横向钢丝拉绳 |
|  | T2、T3 内径Φ14㎜壁厚1.0㎜ |  | 夹固竖向钢丝拉绳 |
| 带管三角环 | Q 235 Φ4.0 mm×48 mm | YB/T 5294及 附录C图C.3 | 拴拉绳 |
| 活动三节环 | Q 235 30mm×19mm | YB/T 5294及 附录C图C.4 | 地杆固定带，包装束紧带 |
| 半圆环 | Q 235 Φ2.0mm×19mm | YB/T 5294－2006及 附录C图C.7 | 门帘结合 |
| 热封胶条 | PU胶条 宽度20 mm～ 25mm | 见标样 | 覆盖缝合针眼部位 |
| 白色塑料堵塞 | 外径Φ39 mm | 见标样 | 端架三通堵塞 |
| 本白涤纶网眼布 | 55dtex/24f | 顶破强力 ≥150N及标样 | 窗纱 |
| PVC透明塑料片 | t 0.45 mm | 见标样 | 窗玻璃 |
| ABS树脂 | 注塑型 | GB/T 12672及 附录C中图C.5、图C.6 | 风斗 |
| 铜篷圈 | T62 t 0.4mm～t 0.5mm 内径Φ13mm ±3.0 mm 28＃ | GB/T 2059及标样 | 阳篷杆孔、棉内胆穿带孔 |
| 圆钢 | Q 235 φ12mm±0.5mm | YB/T 5294及 附录C图C.2 | 钩桩 |
| 角钢 | Q 235 40 mm×40 mm×4 mm | GB/T 706及 附录C中图C.2 | 三角桩 |
| 编织布 | 复膜型 | 拉伸强力≥800 N/5cm 经、纬密度≥40根/10cm 单位面积质量≥90g/ m2 | 外包装 |
| 橡塑桩头 | 桔红色、柔软型 | 附录C中图C.8 | 三角桩头 |
| 白色涤纶拉绳 | Φ10 mm 三股加捻 | 断裂强力 ≥3200 N | 固定帐篷用拉绳 |
| 缝包绳 | Φ 2 mm 两股 | 断裂强力≥200 N | 缝包 |
| 捆包绳 | Φ 7 mm 三股 | 断裂强力≥1400 N | 包装袋捆扎 |
| 注：标样是由采购方发放或由生产企业报送经采购方批准的标准实物样品。 |  |  |  |

    - 外观质量

      - 篷体面料及地铺布应符合附录D的规定，面料颜色为天蓝色PANTONG 19－4049，地铺布颜色为灰色PANTONG 15－4101，涂层颜色应与面料颜色一致或浅于面料颜色，色相及织物组织应符合主管部门审查批准的标样。篷体各部位色差不低于GB/T 250－2008规定的3－4级。

      - 白色的印字应端正、清晰、色度饱满、牢固，不得露底色，做防水性能试验时，不得有褪色、掉色和流淌油墨现象。

      - 涤纶中空短纤维絮片颜色为本白，颜色及外观应符合主管部门审查批准的实物标样。涤纶中空短纤维絮片应厚薄均匀，不得有污渍、破洞等疵点。

      - 阻燃涤纶平纹绸颜色为本白色，颜色及外观应符合主管部门审查批准的实物标样。

      - 篷体应平展、整洁，表面污迹面积不得大于100mm2，限五处，污迹面积小于50mm2的不计，但不得密集。

      - 篷体与框架组装、松紧适宜，不得过松、过紧。

    - 篷体缝制质量

      - 缝纫部位表面应平展、整洁、线迹直顺、针码均匀、各配件位置准确。

      - 缝制针码大片拼幅部位的明线7针/30mm～9针/30mm，PVC透明塑料片（软玻璃）部位缝制针码为5针/30mm～7针/30mm，其他部位的明线7针/30mm～10针/30mm，起止针须重缝3道或4道线，长度不少于10mm。断线接头处须重缝20mm～30mm。

      - 拼幅采用双针折边缝合或包复缝合两道线。各部位不得经纬混拼，水平拼接时拼缝朝下。

      - 各缝制部位应缝制牢固，不得有开线、断线、下炕（掉道、塌边）、大边、跳线、死折、皱折、返线、出套、毛漏等缺陷。

      - 缝制部位返工修复残留针眼长度不得超过100mm，非缝制部位不得有残留针眼。

      - 篷顶的缝制部位及门、窗上沿内表面缝制部位和残留的缝制针眼、定位针眼，应做热合贴膜PU胶条防水处理。

      - 热合贴膜处应牢固、平整、顺直、搭接到位。不得有未贴覆的针眼，不得有面料死折、起皱、贴膜不牢、贴膜不到位、贴膜偏歪等缺陷。

    - 篷体缝制

      - 篷顶面四角位置有向外45°角缝制的拉绳袢，两侧墙部位有两点、山墙部位有一点垂直向外的加一层垫布缝制的拉绳袢。拉绳袢上缝制带管三角环，缝制方法见图A.5及图C.3，缝制垫布的线迹部位内表面需贴胶条。

      - 篷顶四边均有双层面料宽度100 mm的篷檐。篷顶与侧墙、山墙的结合用双针缝合连成一体。

      - 门帘两侧缝制环形捆扎带和半圆环，门口捆扎带长400mm，门帘捆扎带长600mm，见图A.1、图A.9。

      - 距门帘右侧边200mm，距门帘上沿150mm地位置，缝制长320mm、高230mm的透明标记框，标志框四周应用线带包边并双线分距缝纫。

      - 窗帘左右两边竖向缝制单拉头闭尾尼龙拉链，窗帘底边缝制锦丝搭扣带。窗口有间距均匀且交叉点连接的一横两竖窗格带，窗格带压缝在窗纱外侧。窗口内四边表面缝制涂层面向外的贴边，下沿缝制锦丝搭扣带钩面与棉内胆里窗口下沿的锦丝搭扣圈面扣合，见图A.16、图A.19。

      - 窗帘卷起后均有三点固定。两侧墙卷起均有六点固定，侧墙捆扎带长600 mm，窗帘捆扎带长500 mm。见图A.7、图A.8、图A.10。

      - 篷体山墙内侧、侧墙内侧下沿与地杆的结合。用钉缀活动三节环的固定带拉紧地杆，活动三节环的焊口应外露。每面山墙缝制固定带四个，每面侧墙缝制固定带六个，缝制位置图A.2、图A.4、图A.8。

      - 篷体与框架的连接用捆扎带，捆扎带的位置见图A.2、图A.4、图A.8。

      - 篷体侧墙与山墙的结合为侧墙压山墙的结构，用双片拉头闭尾尼龙拉链和锦丝搭扣带连接，见图A.1、图A.3、图A.8。篷体两侧墙底部均布铆合四个铜篷圈，图A.7。篷圈铆合应牢固、端正，翻边到位，不得转动、塌脖、脱落。

      - 门帘内表面缝制布面向外的贴边，见图A.1。

      - 篷体下沿四周需缝制宽度为100mm布面向外的加强筋和宽度为200mm的培土布，侧墙的培土布

- 与山墙的培土布相互垂直。培土布外沿需折边或卷边缝制,见图A.2、图A.8。

      - 山墙与侧墙结合的四个檐角部位搭缝，竖向和横向搭缝线迹长度各为30mm～40mm。在山墙部位上缝纫垫布。见图A.2。

      - 篷体上缝制的窗格带、捆扎带、固定带、拉绳袢带和锦丝搭扣带的颜色为天蓝色。

    - 地铺缝制

      - 地铺的起墙在门口处开口，开口处均布缝三条捆扎带与门地杆固定，见图A.22。

      - 地铺起墙上沿外侧缝制一圈宽度40 mm锦丝搭扣带钩面，与棉内胆山墙、围墙对应部位缝制的锦丝搭扣圈面扣合，见图A.11、图A.13、图A.15、图A.22。

    - 棉内胆缝制

      - 棉内胆的面布和里布均为阻燃涤纶平纹绸。棉内胆的涤纶中空短纤维絮片用阻燃涤纶平纹绸两面包裹后绗缝，绗缝间距应在100mm～150mm范围内，针码密度4针/30 mm～6针/30 mm。

      - 棉内胆绗缝应规整，不得有开线、断线、明显抻吃、折皱等缺陷。绗缝跳线、漏缝每处长不得超过90 mm，累计不得超过五处。

      - 棉内胆不得横竖混拼，中空涤纶短纤维絮片的开口部位及边沿应包边缝合，不得外露中空涤纶短纤维絮片。

      - 棉内胆顶与棉内胆山墙的两斜边及棉内胆侧墙缝合为一体。棉内胆山墙与侧墙搭接的边沿相互扣合部位分别缝制锦丝搭扣带圈面和钩面，见图A.12、图A.14、图A.15。

      - 棉内胆的门口、窗口、烟囱口、风斗口规格尺寸应与篷体对应位置的尺寸一致，偏差不得大于15 mm。门口、窗口、烟囱口及风斗口边均要作贴边或包边工艺处理。烟囱口和风斗口均有下开帘，上沿用搭扣带固定，见图A.11、图A.13、图A.16。

      - 棉内胆山墙上的烟囱口、风斗口及棉门帘包边材料、各开口的边缘应用阻燃涤纶平纹绸包边缝合，不得外露毛边。棉内胆侧墙里窗口上的包边材料为阻燃涤纶平纹绸。

      - 棉内胆侧墙里的窗口下沿，缝制锦丝搭扣带圈面与篷体里窗口下沿的锦丝搭扣钩面扣合。窗口有间距均匀交叉点连接的一横两竖窗格带，见图A.16、图A.19。棉内胆面窗口下沿缝制向下开启的软玻璃帘和棉窗帘。软玻璃内侧扣合的三个边缝制锦丝搭扣带钩面，外侧扣合的上边缝制与棉窗帘扣合的锦丝搭扣带钩面，棉窗帘内侧扣合上边缝制锦丝搭扣带圈面，见图A.15、图A.18。

      - 棉内胆与框架的连接，按照篷体山墙、侧墙与框架柱杆连接所缝制的捆扎带位置，在棉内胆的山墙和侧墙的对应位置铆合铜篷圈，棉内胆山墙面与门口钢丝的对应位置缝制捆扎带，见图A.11、图A.13、图A.15。篷体各部位的捆扎带应对应穿过棉内胆铜篷圈与框架柱杆捆扎。

      - 棉内胆山墙与侧墙结合的四个檐角部位搭缝，竖向和横向搭缝线迹长度各为30mm～40mm。在山墙部位上缝纫垫布。见图A.11、图A.13。

    - 框架及金属配件

      - 框架各杆件连接采用三通和四通插管结构，相互插接应配合到位。中架四通和端架三通用外包PVC的钢丝拉绳穿过固定环后，用紫铜管压合固定成组合套件。钢丝拉绳结构及主要尺寸见图3及附录B中图B.11。

      - 框架各杆件及各金属配件喷塑前需经去毛刺、防锈、磷化处理后再进行环氧热喷涂，颜色为乳白，膜层应饱满、光洁、均匀、牢固，不得有露底、裂纹等缺陷。

      - 三角桩、钩桩、弹簧卡、带管三角环、半圆环和活动三节环需经电镀锌及钝化处理。三角桩、钩桩允许表面磷化后喷涂环氧树脂处理呈黑色。

      - 各焊接部位需焊接牢固，焊缝规整，手感光滑、形位准确。焊接处不得有漏焊、开焊、烧焦等缺陷。各焊接部分需对正平直，接触面不得有多余凸起物。

      - 框架各杆件装配应顺畅、牢固、稳定，弹簧卡及塑料堵塞在杆件喷塑后装配，弹簧卡装配应松

- 紧适度，不得过松或过紧。端面地杆需配弹簧卡，柱杆不配弹簧卡。

    - 辅料配件质量

      - 所有绳头、带头应热熔或浸胶处理，不得脱纱、散头。

      - 拉绳不得有严重的扭股、裂股、擦伤、油污等缺陷。

      - 线带宽窄一致，薄厚均匀，表面整洁，不得有明显断经、乱经、稀弄、跳花、污斑等缺陷。

      - 拉链、锦丝搭扣带应符合表2的规定。

    - 理化性能

      - 面料织物规格及性能指标应符合附录D规定。

      - 阻燃涤纶平纹绸及涤纶中空短纤维絮片物理性能应符合表3及附录E的规定。

      - 框架喷塑件及电镀锌配件的理化性能应符合表4的规定。

      - 帐篷防雨性能按附录F试验，30min篷体部位不得有渗水现象。

      - 编织布、拉绳、捆包绳的物理性能指标应符合表2的规定。

      - PU胶条粘附强度不得低于6N/cm。

      - 涤纶网眼布技术要求应符合表2的规定。

      - 焊接钢管性能应符合GB/T 13793－2008的规定。

检验方法

    - 材料检验

各种材料进厂后或使用前应按相关标准检验，不合格者不得使用。

    - 外观检验

      - 条件

在天然散射光或无反射光的白色透射光线下进行，光的照度不得低于300 lx（相当于40W日光灯下距离500mm处的光照度）。

      - 试验方法

外观质量的检验以目视观感和手感检验，并与主管部门审核批准的样品比照检验。

      - 颜色检验

主辅材料的颜色按GB/T 250-2008的规定与主管部门审查批准的标样比照检验。

    - 尺寸检验

成品尺寸的检验用精确度为1.0mm的卷尺测量，框架杆件外径、壁厚及各种配件的检验用精度0.02mm的游标卡尺检验。

    - 理化性能检验

      - 面料、地铺布的规格及性能指标的检验按附录D的规定。

      - 涤纶中空短纤维絮片规格及性能指标的检验按附录E的规定。

      - 阻燃涤纶平纹绸阻燃性能的检验按GB/T 5455－1997的规定。

      - 阻燃涤纶平纹绸断裂强力的检验按GB/T 3923.1－1997的规定。

      - 阻燃涤纶平纹绸位面积质量的检验按GB/T 4669－2008的规定。

      - 框架喷塑件及金属配件锌镀层耐腐蚀的检验按QB/T 3826－1999的规定。

      - 金属配件锌镀层厚度的检验按QB/T 3817－1999的规定。

      - 喷塑件漆膜厚度的检验用精度0.02mm的普通游标卡尺检验。

      - 拉绳、捆扎带、窗格带、捆包绳断裂强力检验按FZ 65002-1995的规定，编织布拉伸强力的检验按GB/T 1040.1－2006的规定。

      - 锦丝搭扣带扣合强度和撕揭强度的检验按JSB 40.1～ 40.2－1993的规定。

      - 涤纶网眼布顶破强力的检验按GB/T 19976－2005的规定。

      - 帐篷防雨性能的检验按附录F的规定。

      - PU胶条粘附强度的检验按FZ/T 01010－1991的规定。

      - 尼龙拉链平拉和拉头拉片结合强力的检验按QB/T 2173－2001的规定。

      - 焊接钢管性能的检验按GB/T 13793－2008的规定。

    - 标志与包装检验

产品标志与包装的检验按6.1和6.2的规定。

标志、包装、运输与贮存

    - 标志

      - 产品标志

        - 帐篷顶坡两面居中，距篷顶左、右边1000mm内均匀排列印刷“应急救灾”字样，字划粗细为 60 mm～70 mm ，字体尺寸高550mm。

        - 门左、右两侧分别印“救”、“灾”字样，字的距边330 mm，字的下端距地面800 mm，字体尺寸高550mm，笔划粗细50mm，见附录A中图A.1。

        - 篷体两侧墙右窗距右边300mm位置，距地面150mm处，在长700mm×高400mm的范围内均匀排列、居中印刷产品名称、生产批号、生产日期、承制单位名称、监制单位名称的内容。当承制单位名称较长时，允许排列成两行，字体尺寸高50mm，见示例图4。

- 图4 产品标志

        - 印刷用油墨为织物油墨。印字为白色平头标准黑体字，印刷字迹清晰、工整、布局合理。

      - 包装标志

        - 篷体内包装袋的一个侧面根据包形大小印刷“救灾专用 20m2棉帐篷（篷体、地铺）”字样及数量、质量、体积、生产日期、共4包 第1包、生产批号、承制单位名称及监制单位名称。“救灾专用20m2棉帐篷（篷体、地铺）”、生产批号、承制单位名称及监制单位名称为黑体字，其他为宋体字，印刷布局合理，字体大小适宜，字迹清晰工整。示例见图5。

- 图5  包装标志

        - 棉内胆的内包装袋的一个侧面根据包形大小印刷“救灾专用 20m2棉帐篷（棉内胆）”字样及数量、质量、体积、生产日期、共4包 第2包、生产批号、承制单位名称及监制单位名称。“救灾专用20m2棉帐篷（棉内胆）”、生产批号、承制单位名称及监制单位名称为黑体字，其他为宋体字，印刷布局合理，字体大小适宜，字迹清晰工整。示例见图6。

        - 框架各部件的内包装袋的一个侧面标志根据包形大小印刷在“救灾专用 20m2棉帐篷（杆件）”字样及数量、质量、体积、生产日期、共4包 第3包、生产批号、承制单位名称及监制单位名称。“救灾专用20m2棉帐篷（杆件）”、生产批号、承制单位名称及监制单位名称为黑体字，其他为宋体字，印刷布局合理，字体大小适宜，字迹清晰工整。示例见图6。

- 图6  内包装标志

        - 篷体、棉内胆外包装编织布的两个侧面的居中部位，印刷标志内容见图5。框架各杆件、配件外包装编织布的一个侧面的适当部位，印刷标志内容见图6。两个端面印刷“共4包 第×包”。

        - 包装标志用织物油墨印刷，内外包装均用白色油墨。

    - 包装

      - 篷体包装

        - 篷体的内包装用篷体面料缝制。包装袋的尺寸为1480 mm×350 mm×350 mm（长×宽×高）。包装袋封口部位用8号双拉头闭尾尼龙拉链拉合，包装袋的开口长度为350 mm＋1480 mm＋350 mm。包装袋侧面用28×4/28mm×2mm天蓝色涤纶线带分别缝制两条束紧带，束紧带应从包装袋袋底部兜过缝制，两条束紧带中间距尺寸为700mm，每条束紧带缝制一个活动三节环。缝制活动三节环时，应焊口外露。包装袋两端各缝制长度适宜的提手带一个。

        - 篷体外包装用白色编织布缝制，缝线不得少于两道线，用Φ2mm缝包绳缝口袋口，用Φ7mm捆包绳捆扎两道成“││”形，每道三条绳并排，捆扎应牢固、严紧，外包装外观应方正平展。两端提手带应露出，编织布、缝包绳、捆包绳应符合表2的规定。

        - 篷体包装件内放入篷体1顶（含拉绳）、地铺1件。同时放入“救灾专用 20m2棉帐篷”产品的检验单、产品包装单和帐篷使用说明书各一张，其中“检验单”、“产品名称”、“品等”、“生产日期”、“检验人员”、“承制单位名称”标题为黑体字，其他为宋体字。检验单规格为B5纸的1/4。字体大小适宜。检验单样式如图7，其产品包装单内容见附录G，帐篷使用说明书印刷在白色涤纶水洗布上,缝缀在帐篷包装袋盖的内表面的适当部位。帐篷使用说明书具体内容见附录H。

- 图7  检验单样式

      - 框架各部件及配件的包装

        - 框架杆件内包装用两个Φ5mm喷塑钢丝的固定框，将25根通用杆、两根端面地杆装入固定框内，再装入用篷体面料缝制的包装袋，包装袋用双拉头闭尾尼龙拉链扣合。包装袋尺寸为1850 mm×240 mm×220 mm（长×宽×高），包装袋的开口长度为220 mm＋1850 mm＋220 mm。包装袋侧面缝制两条兜过底部的捆扎带，捆扎带间距为1200 mm。包号为共4包 第3包。

        - 框架配件内包装用两个Φ5mm喷塑钢丝的固定框，将四根阳篷杆、八根柱杆、钩桩4个、三角桩10个、三通、四通及橡塑桩头装入固定框内，再装入用篷体面料缝制的包装袋，包装袋用双拉头闭尾尼龙拉链扣合。包装袋尺寸为1700 mm×300 mm×190 mm（长×宽×高），包装袋的开口长度为190 mm＋1700 mm＋190 mm。包装袋侧面缝制两条兜过底部的捆扎带，捆扎带间距为1200mm。包号为共4包 第4包。

        - 框架外包装用白色编织布缝制，缝线不得少于两道线，用Φ2mm缝包绳缝口袋口，用Φ7mm捆包绳捆扎成三道“│││”字形，每道两条绳并排，捆扎应牢固、严紧、外观平整、服贴。

      - 棉内胆包装

        - 棉内胆的内包装用篷体面料缝制。将棉内胆篷折叠整齐，压缩后装入包装袋中（风斗放入折叠整齐的棉内胆内）。包装袋的尺寸为1950 mm×620 mm×620 mm（长×宽×高）。包装袋封口部位用8号双拉头闭尾尼龙拉链拉合，包装袋的开口长度为620 mm＋1950 mm＋620 mm。包装袋侧面用天蓝色涤纶线带分别缝制两条束紧带，束紧带应从包装袋袋底部兜过缝制，两条束紧带中间距尺寸为850mm，每条束紧带缝制一个活动三节环，用于调节束紧带的松紧。缝制活动三节环时，应焊口外露。包装袋两端各缝制长度适宜的提手带一个。

        - 棉内胆外包装白色编织布缝制，缝线不得少于两道线，用Φ2mm缝包绳缝口袋口，用Φ7mm捆包绳捆扎两道成“││”形，每道三条绳并排，捆扎应牢固、严紧,外包装外观应方正平展。两端提手带应露出，编织布，缝包绳、捆包绳应符合表2的规定。包号为共4包 第2包。

      - 另行包装

当订购方对包装形式另有要求是，按订购方要求办理。

    - 运输与贮存

      - 包装件在运输、贮存中严禁露天堆放，不得日晒雨淋。搬运、装卸过程中严禁抛摔。

      - 贮存包装件的仓库必须通风干燥，相对湿度不得超过80%。

# （规范性附录）

篷体各部件结构、名称及主要尺寸

开门山墙面结构及主要尺寸见图A.1。

# 单位为毫米

  - 图A.1  开门山墙面结构及主要尺寸

开门山墙里结构及主要尺寸见图A.2。

# 单位为毫米

图A.2  开门山墙里结构及主要尺寸

无门山墙面结构及主要尺寸见图A.3。

单位为毫米

图A.3  无门山墙面结构及主要尺寸

无门山墙里结构及主要尺寸见图A.4。

单位为毫米

图A.4  无门山墙里结构及主要尺寸

篷顶面结构及主要尺寸见图A.5。

单位为毫米

图A.5  篷顶面结构及主要尺寸

篷顶里结构及主要尺寸见图A.6。

单位为毫米

图A.6  篷顶里结构及主要尺寸

侧墙面结构及尺寸见图A.7。

单位为毫米

图A.7  侧墙面结构及主要尺寸

侧墙里结构及扎带位置尺寸见图A.8。

单位为毫米

图A.8 侧墙里结构及捆扎带位置尺寸

门帘面结构及尺寸见图A.9。

单位为毫米

图A.9 门帘面结构及尺寸

窗帘结构及尺寸见图A.10。

单位为毫米

图A.10 窗帘结构及尺寸

棉内胆开门山墙面的结构及主要尺寸见图A.11。

单位为毫米

图A.11 棉内胆开门山墙面的结构及主要尺寸

棉内胆开门山墙里的结构及主要尺寸见图A.12。

单位为毫米

图A.12 棉内胆开门山墙里的结构及主要尺寸

棉内胆无门山墙面的结构及主要尺寸见图A.13。

单位为毫米

图A.13 棉内胆无门山墙面的结构及主要尺寸

棉内胆无门山墙里的结构及主要尺寸见图A.14。

单位为毫米

图A.14 棉内胆无门山墙里的结构及主要尺寸

棉内胆侧墙面的结构及主要尺寸见图A.15。

单位为毫米

图A.15 棉内胆侧墙面的结构及主要尺寸

棉内胆侧墙里的结构及主要尺寸见图A.16。

单位为毫米

图A.16 棉内胆侧墙里的结构及主要尺寸

棉内胆篷顶面的结构及主要尺寸见图A.17。

  - 单位为毫米

图A.17 棉内胆篷顶面的结构及主要尺寸

棉内胆窗户面的结构及主要尺寸见图A.18。

单位为毫米

图A.18  棉内胆窗户面的结构及主要尺寸

棉内胆窗户里的结构及主要尺寸见图A.19。

单位为毫米

图A.19 棉内胆窗户里的结构及主要尺寸

棉内胆门帘面的结构及主要尺寸见图A.20。

  - 单位为毫米

图A.20 棉内胆门帘面的结构及主要尺寸

棉内胆门帘里的结构及主要尺寸见图A.21。

单位为毫米

图A.21 棉内胆门帘里的结构及主要尺寸

地铺结构及尺寸见图A.22。

  - 单位为毫米

图A.22 地铺结构及尺寸

（规范性附录）

框架部件结构、名称及主要尺寸

通用杆主要尺寸见图B.1。

单位为毫米

图B.1  通用杆主要尺寸

柱杆主要尺寸见图B.2。

单位为毫米

图B.2  柱杆主要尺寸

端面地杆主要尺寸见图B.3。

单位为毫米

图B.3  端面地杆主要尺寸

阳篷杆主要尺寸见B.4

单位为毫米

图B.4  阳篷杆主要尺寸

中架顶四通主要尺寸见图B.5。

# 单位为毫米

图B.5 中架顶四通主要尺寸

中架檐四通主要尺寸见图B.6。

  - 单位为毫米

图B.6 中架檐四通主要尺寸

端架顶三通主要尺寸见图B.7。

单位为毫米

图B.7 端架顶三通主要尺寸

端架角三通主要尺寸见图B.8。

单位为毫米

图B.8 端架角三通主要尺寸

柱底四通主要尺寸见图B.9。

# 单位为毫米

图B.9 柱底四通主要尺寸

弹簧卡主要尺寸见图B.10。

单位为毫米

图B.10  弹簧卡及主要尺寸

钢丝拉绳连接结构及主要尺寸见图B.11。

单位为毫米

图B.11钢丝拉绳结构及主要尺寸

(规范性附录)

配件结构、名称及主要尺寸

三角桩结构及主要尺寸见图C.1。

单位为毫米

图C.1 三角桩结构及主要尺寸

勾桩结构及主要尺寸图C.2。

单位为毫米

图C.2 勾桩结构及主要尺寸

带管三角环结构、主要尺寸及缝制方法见图C.3。

  - 单位为毫米

图C.3带管三角环结构、主要尺寸及缝制方法

活动三节环结构及主要尺寸见图C.4。

单位为毫米

图C.4活动三节环结构及主要尺寸

风斗结构及主要尺寸见图C.5。

单位为毫米

图C.5风斗结构及主要尺寸

半圆环结构及主要尺寸见图C.6。

单位为毫米

图C.6  半圆环结构及主要尺寸

橡塑桩头颜色为桔红色，结构及主要尺寸见图C.7。

单位为毫米

图C.7  橡塑桩头结构及主要尺寸

篷杆内包装及固定框示意图尺寸见图C.8。

单位为毫米

图C.8 篷杆内包装及固定框主要尺寸

（规范性附录）

PVC涂层布技术要求

颜色及涂覆方式

  - 篷体为天蓝色PANTONG 19—4049单面涂覆PVC涂层布；地铺为灰色PANTONG 15－4101双面涂覆PVC涂层布。

织物规格

  - 规格见表D.1。

表D.1  织物规格

| 项 目 |  | 规 格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 天蓝单面PVC涂层布 | 灰色双面PVC涂层布 |  |
| 涤纶丝，% |  | 100 |  |  |
| 线密度，dtex | 经纱 | 1111 |  | 555 |
|  | 纬纱 |  |  |  |

性能指标

  - 性能指标见表D.2。

表D.2  性能指标

| 项 目 |  | 规 格 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 天蓝单面PVC涂层布 | 灰色双面PVC涂层布 |  |
| 色 相 |  | PANTONG 19－4049 | PANTONG 15－4101 | GB/T 250－2008 |
| 单位面积质量，g/m2 |  | ≥500 | ≥400 | GB/T 4669－2008 |
| 断裂强力，N/5cm | 经向 | ≥2200 | ≥1000 | GB/T 3923.1－1997 |
|  | 纬向 | ≥1800 | ≥1000 |  |
| 撕破强力，N | 经向 | ≥150 | ≥40 | GB/T 3917.3—2009 |
|  | 纬向 | ≥150 | ≥35 |  |
| 抗粘连性 |  | 允许轻度粘连 |  | FZ/T 01063－2008 |
| 静水压，kPa |  | ≥50 |  | FZ/T 01004－2008 |
| 阻燃性能 | 损毁长度，mm | ≤150 |  | GB/T 5455－1997 |
|  | 续、阴燃时间，s | ≤15 |  |  |
|  | 熔融滴落物 | 不得引起脱脂棉燃烧或阴燃 |  |  |
| 耐低温，－25℃ 3min |  | 不分层，不开裂 |  | FZ/T 01007－2008 |

（规范性附录）

中空涤纶短纤维絮片技术要求

中空涤纶短纤维絮片质量指标

中空涤纶短纤维絮片的质量指标见表E.1。

表E.1  中空涤纶短纤维絮片质量指标

| 序号 | 检 验 项 目 |  | 质量指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # 单位面积质量 ，g/m2 |  | ≥600 | JSB 9.3－1992 |
| 2 | 单孔中空涤纶短纤维含量， % |  | ≥70 | 显微镜横截面计数参照 GB/T 16988－1997 |
| 3 | # 保温性能 ， CLO |  | ≥2.0 | GB/T 11048—2008（B法） |
| 4 | 抗拉强度， N/g | # 纵向 | ≥1.6 | JSB 9.2—1992 |
|  |  | # 横向 | ≥10.0 |  |
| 注：絮棉在松弛状态下的厚度不低于25mm |  |  |  |  |

（规范性附录）

防雨性能试验方法

防雨性能要求

篷体四个角用拉绳拉紧，使篷顶部位平展后再进行喷淋试验。

按图F.1测试，30 min篷顶及篷顶与侧墙缝合部位无渗水现象。

防雨试验

将帐篷支撑，使帐篷完全处于受力状态后，按图F.1实施人工降雨测试，试验条件如下：

a）喷水管道设水泵1个；

b）喷水管道设水量调节阀1个；

c）喷头间距1m，喷淋面积可均匀覆盖整个帐篷；

d）喷头与帐篷顶间距大于0.8m；

e）每个喷头喷水量不小于40升/30分钟。

图F.1  防雨性能试验示意图