岩石试验检测报告

报告编号：Y2025-0033

工程名称：中策橡胶建德仓储中心砂石料配套工程

委托单位：建勘勘测有限公司

检测类别：委托检验

样品名称：岩样

核工业金华勘测设计院有限公司

二○二五年五月二十三日

声  明

1、本报告无本院“检测报告专用章”无效。

2、本报告若发生涂改、错页、换页、漏页无效。

3、本报告无试验、审核、批准人签字无效。

4、受检单位对检测报告结果若有异议，请于收到报告之日起十五日

内向本院书面提出。

5、复制报告未重新加盖“检测报告专用章”无效。

6、本报告取样、检测位置由勘察单位或建设单位确定。

单位地址：浙江省金华市文苑街81号

实验室地址：浙江省金华市婺城区秋滨工业区双锦街12号

电　　话：0579-83180711

邮　　编：321017

岩 石 试 验 检 测 报 告

报告编号： Y2025-0033                                                                                      第 1 页  共 1 页

| 委托单位 | 建勘勘测有限公司 |  |  |  |  |  | 送样人 | 叶东升 | 收样日期 | 2025.05.19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 中策橡胶建德仓储中心砂石料配套工程 |  |  |  |  |  | 样品件数 | 12 | 检测日期 | 2025.05.23 |
| 检测项目 | 饱和单轴抗压强度 |  |  |  |  |  | 样品状态 | 圆柱状 | 报告日期 | 2025.05.23 |
| 检测依据 | 《工程岩体方法标准》GB/T50266-2013 |  |  |  |  |  | 检测环境 | 温度：28℃ ； 湿度：60％ |  |  |
| 主要检测设备 | STZKE-300型压力试验机； □STZKE-1000型压力试验机； 数显游标卡尺； JY5002电子天平 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 测 结 果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测编号 | 岩样编号 | 取样深度 (m) | 样品状态 | 试件规格（mm) |  | 荷重 (kN) | 修正后抗压强度(MPa) | 密度 （g/cm3） | 含水率 （%） | 备注 |
|  |  |  |  | 高度 | 直径 |  |  |  |  |  |
| 0033-001 | ZK4-Y1 | 16.6-16.8 | 饱和 | 100.0 | 70.0 | 33.96 | 8.4 | 以 下 | 空 白 |  |
| 0033-002 | ZK7-Y1 | 5.3-5.5 | 饱和 | 100.0 | 70.0 | 59.71 | 14.8 |  |  |  |
| 0033-003 | ZK13-Y1 | 7.7-7.9 | 饱和 | 100.0 | 70.0 | 49.56 | 12.3 |  |  |  |
| 0033-004 | ZK15-Y1 | 6.3-6.5 | 饱和 | 100.0 | 70.0 | 50.22 | 12.4 |  |  |  |
| 0033-005 | ZK36-Y1 | 14.3-14.5 | 饱和 | 100.0 | 70.0 | 87.91 | 21.8 |  |  |  |
| 0033-006 | ZK50-Y1 | 9.6-9.8 | 饱和 | 100.0 | 70.0 | 41.73 | 10.3 |  |  |  |
| 0033-007 | ZK40-Y1 | 18.7-18.9 | 饱和 | 100.0 | 70.0 | 87.16 | 21.6 |  |  |  |
| 0033-008 | ZK48-Y1 | 15-15.2 | 饱和 | 100.0 | 70.0 | 120.51 | 29.8 |  |  |  |
| 0033-009 | ZK18-Y1 | 5.2-5.4 | 饱和 | 100.0 | 70.0 | 43.58 | 10.8 |  |  |  |
| 0033-010 | ZK47-Y1 | 18.5-18.7 | 饱和 | 100.0 | 70.0 | 45.82 | 11.3 |  |  |  |
| 0033-011 | ZK21-Y1 | 4.2-4.4 | 饱和 | 100.0 | 70.0 | 49.77 | 12.3 |  |  |  |
| 0033-012 | ZK45-Y1 | 13.2-13.4 | 饱和 | 100.0 | 70.0 | 73.31 | 18.2 |  |  |  |

核工业金华勘测设计院有限公司                           检测：                     审核：                   批准：