3.2参数要求

| （1）医生服、医生裤、行政工作服、孕妇服、护士服面料技术参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目类别 | 技术参数 | 说明 |
| 1 | 面料技术参数 | 面料成分：35%棉 65%聚酯纤维（允差±5） 纱织：25*22.5（允差±2） 密度：104*61（允差±3） |  |
| 2 | 耐水色牢度 | ≥4级 |  |
| 3 | 耐皂洗色牢度 | ≥4级 |  |
| 4 | 耐酸汗渍色牢度 | ≥4级 |  |
| 5 | 耐碱汗渍色牢度 | ≥4级 |  |
| 6 | 耐干摩擦色牢度 | ≥4级 |  |
| 7 | 耐氯漂色牢度 | ≥4级 |  |
| 8 | PH值 | 4.0～8.5 |  |
| 9 | 甲醛含量 | ≤75mg/kg |  |
| 10 | 可分解芳香胺染料 | 未检出 |  |
| 11 | 异味 | 无 |  |
| （2）全包手术衣（隔离衣）面料技术参数 |  |  |  |
| 序号 | 项目类别 | 技术参数 | 说明 |
| 1 | 面料技术参数 | C/100, 137*78,采用无尘面料、抗起毛起球 |  |
| 2 | 耐水色牢度 | ≥4级 |  |
| 3 | 耐皂洗色牢度 | ≥4级 |  |
| 4 | 耐酸汗渍色牢度 | ≥4级 |  |
| 5 | 耐碱汗渍色牢度 | ≥4级 |  |
| 6 | 耐干摩擦色牢度 | ≥4级 |  |
| 7 | 耐氯漂色牢度 | ≥4级 |  |
| 8 | PH值 | 4.0～8.5 |  |
| 9 | 甲醛含量 | ≤75mg/kg |  |
| 10 | 可分解芳香胺染料 | 未检出 |  |
| 11 | 异味 | 无 |  |
| （3）洗手衣面料技术参数 |  |  |  |
| 序号 | 项目类别 | 技术参数 | 说明 |
| 1 | 面料技术参数 | 63-65%涤纶，33-35%棉，纱织：23×23，密度104×61，凉爽、吸湿排汗、耐摩擦耐高温、耐氯漂、不起球。 |  |
| 2 | 耐水色牢度 | ≥4级 |  |
| 3 | 耐皂洗色牢度 | ≥4级 |  |
| 4 | 耐酸汗渍色牢度 | ≥4级 |  |
| 5 | 耐碱汗渍色牢度 | ≥4级 |  |
| 6 | 耐干摩擦色牢度 | ≥4级 |  |
| 7 | 耐氯漂色牢度 | ≥4级 |  |
| 8 | PH值 | 4.0～8.5 |  |
| 9 | 甲醛含量 | ≤75mg/kg |  |
| 10 | 可分解芳香胺染料 | 未检出 |  |
| 11 | 异味 | 无 |  |
| （4）包布、消巾面料技术参数要求 |  |  |  |
| 序号 | 项目类别 | 技术参数 | 说明 |
| 1 | 面料技术参数 | 64-67%聚酯纤维/33-36%精梳棉，采用无尘精梳棉材料，少絮、抗起毛起球 |  |
| 2 | 耐水色牢度 | ≥4级 |  |
| 3 | 耐皂洗色牢度 | ≥4级 |  |
| 4 | 耐酸汗渍色牢度 | ≥4级 |  |
| 5 | 耐碱汗渍色牢度 | ≥4级 |  |
| 6 | 耐干摩擦色牢度 | ≥4级 |  |
| 7 | 耐氯漂色牢度 | ≥4级 |  |
| 8 | PH值 | 4.0～8.5 |  |
| 9 | 甲醛含量 | ≤75mg/kg |  |
| 10 | 可分解芳香胺染料 | 未检出 |  |
| 11 | 异味 | 无 |  |