说  明  书

一、 项目区概况

蛟河市位于吉林省东部，长白山西麓，东与敦化市相邻，南与桦甸市接壤，西隔松花湖与吉林市丰满区、龙潭区相望，北与舒兰市、黑龙江省五常市毗连，总面积6235平方千米。

本项目区位于蛟河市白石山镇白石山村，在蛟河市东南30km处，是蛟河市白石山镇重点建设村屯之一。

二、气象特征

蛟河市属亚温带大陆性季风气候，年平均气温3.4 ℃，降水量708.8毫米，无霜期120—130天。

三、 地形地貌

蛟河市境内已探明矿产资源20种，矿产储量潜在价值105亿元。其中：金属矿主要有镍、铜、铁、钨、铅等，非金属矿主要有花岗岩、硅石、长石、石灰石、硅藻土、兰晶石、橄榄石、矿泉水、煤、草炭、砖瓦粘土等。体现出明显优势的矿产主要有镍、花岗岩、橄榄绿宝石、泥炭等。

四、工程任务和规模

4.1、工程任务

为了改善白石山村的生活环境及交通安全，在该村安置太阳能路灯，既能美化村屯又能保障村民出行安全，提高村民生活质量。

4.2、项目建设的必要性

白石山村属丰满水库移民安置区，该村现有人口1277人,其中移民人口28人。本次设计路灯为白石山村主路，长期以来村内基础设施建设在各相关部门的大力扶持下已基本完善，但是该主路无照明设施，严重影响村屯经济发展。而且该路交通量较大，夜间行车极不安全，更危机到了沿线村民的出行安全。因此，为了美化村屯环境，提高当地居民的生活质量，保障村民的出行安全，必须安置太阳能路灯。

4.3、项目建设的可行性

1、沿线群众盼望早日改善生活状况，该项目从根本上改善当地生活环境条件，满足群众多年的夙愿，当地群众将积极拥护并大力支持项目建设，踊跃为项目建设提供便利条件。

2、群众积极性很高，劳动力资源丰富，可以满足全部建设用工的需求。

3、该项目所在移民村条件较好，风景优美，现有院落地基可满足项目施工要求，对周围环境不产生影响，既可减少资源占地，又可加快工程进度；建材丰富，主材可就近购买，供应有保障。

4.4、工程规模

本项目计划安置太阳能路灯53盏。

主 要 工 程 数 量

| 内容 编号 | 项目 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太阳能路灯及配套设置 | 套 | 53 |
| 2 | 挖基土方 | m³ | 97.68 |
| 3 | 回填土方 | m³ | 71.92 |
| 4 | C30水泥混凝土 | m³ | 22.90 |
| 5 | 钢筋总重 | kg | 1101.61 |
| 6 | 砂砾垫层 | m³ | 2.86 |
| 7 | 1cm厚钢板 | kg | 260.39 |
| 8 | 等边角钢 | kg | 499.53 |
| 9 | 镀锌扁钢 | kg | 79.92 |

五、工程设计

5.1、设计依据

5.1.1 《太阳能LED灯具通用技术条件》 （DB37/T 1181-2009）；

5.1.2 《太阳能光伏照明灯具技术要求》（DB35/T 852-2008）；

5.1.3 《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）；

5.1.4 《吉林省大中型水库移民扶持项目管理办法》（附件）；

5.1.5  本项目高程采用CGCS2000高程系统。

5.2、结构设计

根据业主要求和工程建设可行性、结构的合理性及经济优先性等诸多因素最终确定设计结构。

5.2.1、电源选择：本工程照明设施均采用太阳能路灯，电源取自太阳能。

5.2.2、路面形式：本次照明设计道路宽度6米，路面形式为沥青路面。

5.2.3、布置形式：本次设计采用单臂太阳能路灯，本次设计路灯为补充原建路灯缺失，实际布置位置可根据现场实际情况进行调整。本次设计计划安置53盏太阳能路灯。

5.2.4、光源采用85W LED散热一体化光源。

5.2.5、照明灯具采用微电脑控制器各个控制，控制方式为时控、光控相结合及手动控制方式。

5.2.6、在锂电池充满情况下

004

S1-2

，可以连续工作7个阴雨天，再加上第一个晚上的工作，锂电池容量： 12.2×(7+1)=97.6(AH)，选用1台24V100AH的锂电池就可以满足要求。

5.2.7、光伏板采用单晶硅光伏板，70W太阳能电池板。

5.2.8、灯杆为太阳能路灯配套产品，杆高8米，采用Q235优质钢材，经一次折弯成锥形，壁厚3.5mm以上。灯杆内外热镀锌，静电聚酯粉末喷塑，灯杆基础预埋件采用C30混凝土预制件。

5.2.9、配线采用2.5平方铜线，并符合相关国家标准。

5.2.10、其他未尽事宜请参照《城市道路照明工程施工及验收规范》CJJ 89-2012有关内容。

六、材料要求

1、混凝土材料

（1）水泥

采用高品质的普通硅酸盐水泥，且符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》（GB 175）的规定，其含碱量宜不大于0.6﹪低碱性水泥。

（2）细集料

本设计细集料才用的中、粗砂是指本工程所用的级配良好、质地坚硬、颗粒洁净的河(江)砂；当河(江)砂不易得到时，可采用符合规定的其他天然砂或机制砂；细集料不得采用海砂。Ⅰ类宜用于强度等级大于C60的混凝土；Ⅱ类宜用于强度等级C30～C60及有抗冻、抗渗或其他要求的混凝土；Ⅲ类宜用于强度等级小于C30的混凝土和砌筑砂浆。

| 细集料技术指标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  | 技术要求 |  |  |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| 有害物质限量 | 云母 (按质量计,%) |  | ≤1.0 | ≤2.0 |  |
|  | 轻物质 (按质量计,%) |  | ≤1.0 |  |  |
|  | 有机物 |  | 合格 |  |  |
|  | 硫化物及硫酸盐 (按SO3质量计，%) |  | ≤0.5 |  |  |
|  | 氯化物(以氯离子质量计,%) |  | ≤0.01 | 1≤0.02 | ≤0.06 |
| 天然砂 | 含泥量(按质量计,%)≤ |  | ≤1.0 | ≤3.0 | ≤5.0 |
|  | 泥块含量(按质量计,%) |  | 0 | ≤1.0 | ≤2.0 |
| 机制砂 | MB值≤1.4或快速法试验合格 | MB值 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.4或合格 |
|  |  | 石粉含量(按质量计，%) | ≤10.0 |  |  |
|  |  | 泥块含量(按质量计,%) | 0 | ≤1.0 | ≤2.0 |
|  | MB值>1.4或快速法试验不合格 | 石粉含量(按质量计，%) | ≤1.0 | ≤3.0 | ≤5.0 |
|  |  | 泥块含量(按质量计,%) | 0 | ≤1.0 | ≤2.0 |
| 坚固性 | 硫酸钠溶液法试验，砂的质量损失(%) |  | ≤8 |  | ≤10 |
|  | 机制砂单级最大压碎值指标(%) |  | ≤20 | ≤25 | ≤30 |
| 表观密度(kg/m³) |  |  | ≥2500 |  |  |
| 松散堆积密度(kg/m³) |  |  | ≥1400 |  |  |
| 空隙率(%) |  |  | ≤44 |  |  |
| 碱集料反应 |  |  | 经碱集料反应试验后，试件应无裂缝、酥裂、胶体外溢现象，在规定试验期龄的膨胀率应小于0.10% |  |  |

注：1.砂按产源分为天然砂、机制砂两类；按技术要求分为Ⅰ类、 Ⅱ类、Ⅲ类。

2.石粉含量系指机制砂中粒径小于75μm的颗粒含量。

3.当工程有要求时，含水率和饱和面干吸水率应采用实测值。

4.砂中不应混有草根、树叶、塑料、煤块、炉渣等杂物。

5.当对砂的坚固性有怀疑时，应做坚固性试验。

6.当碱集料反应不符合表中要求时，应采取抑制碱集料反应的技术措施。

砂的分类

| 砂组 | 粗砂 | 中砂 | 细砂 |
| --- | --- | --- | --- |
| 细度模数 | 3.7～3.1 | 3.0～2.3 | 2.2～1.6 |

注：细度模数主要反映全部颗粒的粗细程度，不完全反映颗粒的级配情况。

细集料的颗粒级配

| 细集料的分类 | 天然砂 |  |  | 机制砂 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 级配区 | 1区 | 2区 | 3区 | 1区 | 2区 | 3区 |
| 方孔筛 | 累计筛余(%) |  |  |  |  |  |
| 4.75mm | 10～0 | 10～0 | 10～0 | 10～0 | 10～0 | 10～0 |
| 2.36mm | 35～5 | 25～0 | 15～0 | 35～5 | 25～0 | 15～0 |
| 1.18mm | 65～35 | 50～10 | 25～0 | 65～35 | 50～10 | 25～0 |
| 600μm | 85～71 | 70～41 | 40～16 | 85～71 | 70～41 | 40～16 |
| 300μm | 95～80 | 92～70 | 85～55 | 95～80 | 92～70 | 85～55 |
| 150μm | 100～90 | 100～90 | 100～90 | 97～85 | 287～80 | 287～75 |

注：1.表中除4.75mm和600μm筛档外，其余可略有超出，但各级累计筛余的超出值总和应不大于5﹪。

2.对砂浆用砂，4.75mm筛孔的累计筛余量应为0。

（3）粗集料

本设计是指本工程所用的质地坚硬、洁净、级配合理、粒形良好、吸水率小的碎石或卵石。应采用连续级配，碎石宜采用锤击式破碎生产。最大粒径不宜超过25mm, 以防混凝土浇筑困难或振捣不实。Ⅰ类宜用于强度等级大于C60的混凝土；Ⅱ类宜用于强度等级C30～C60及有抗冻、抗渗或其他要求的混凝土；Ⅲ类宜用于强度等级小于C30的混凝土。其级配应符合下表范围。

| 粗集料技术指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 技术要求 |  |  |
|  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| 碎石压碎指标 (%) |  | ≤10 | ≤20 | ≤30 |
| 卵石压碎指标 (%) |  | ≤12 | ≤14 | ≤16 |
| 坚固性 (硫酸钠溶液法试验质量损失值，%) |  | ≤5 | ≤8 | ≤12 |
| 吸水率 (%) |  | ≤1.0 | ≤2.0 |  |
| 针片状颗粒总含量 (按质量计,%) |  | ≤5 | ≤10 | ≤15 |
| 含泥量 (按质量计,%) |  | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.5 |
| 泥块含量 (按质量计,%) |  | 0 | ≤0.2 | ≤0.5 |
| 有害物 质限量 | 有机物 | 合格 |  |  |
|  | 硫化物及硫酸盐 (按SO3质量计,%) | ≤0.5 | ≤1.0 |  |
| 岩石抗压强度 (水饱和状态，MPa) |  | 火成岩≥80，变质岩≥60，水成岩≥30 |  |  |
| 表观密度(kg/m³) |  | ≥2600 |  |  |
| 连续级配松散堆积空隙率 (%) |  | ≤43 | ≤45 | ≤47 |
| 碱集料反应 |  | 经碱集料反应试验后，试件应无裂缝、酥裂、胶体外溢现象，在规定试验期龄的膨胀率应小于0.10% |  |  |

注：1. 粗集料中不应混有草根、树叶、塑料、煤块、炉渣等杂物。

2.混凝土强度等级为C60及以上时应进行岩石抗压强度检验，其它情况下，如有必要也可进行岩石抗压强度检验。岩石抗压强度除应满足表中要求外，其抗压强度与混凝土强度等级之比对于C60及以上的混凝土，应不小于2，其余应不小于1.5。岩石强度首先应由生产单位提供，工程中可采用压碎值指标进行质量控制。

3.当粗集料中含有颗粒状硫酸盐或硫化物杂质时，应进行专门检验，确认能满足混凝土耐久性要求后，方可采用。

4.采用卵石破碎成碎石时，应具有两个及以上的破碎面，且其破碎面应不小于70%。

5.卵石和碎石混合使用时，压碎值应分别按卵石和碎石控制。

粗集料的颗粒级配应符合下表的规定，粗集料宜根据混凝土最大粒径采用连续两级配或多级配。单粒粒级宜用于组合成满足要求的连续粒级；亦可与连续粒级混合使用，改善其级或配成较大粒级的连续粒级。

粗集料最大粒径宜按混凝土结构情况及施工方法选取，但最大粒径不得超过结构最小边尺寸的1/4和钢筋最小净距的3/4；在两层或多层密布钢筋结构中，最大粒径不得超过钢筋最小净距的1/2，同时不得超过75.0mm。混凝土实心板的粗集料最大粒径不宜超过板厚的1/3且不得超过37.5mm。泵送混凝土时的粗集料最大粒径，除应符合上述规定外，对碎石不宜超过输送管径的1/3，对卵石不宜超过输送管径的1/2.5.

粗集料的颗粒级配

| 公称粒径（mm） |  | 累计筛余（按质量计，﹪） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方孔筛筛孔边长尺寸（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.36 | 4.75 | 9.50 | 16.0 | 19.0 | 26.5 | 31.5 | 37.5 | 53.0 | 63.0 | 75.0 |
| 连 续 粒 级 | 5～16 | 95～100 | 85～100 | 30～60 | 0～10 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5～20 | 95～100 | 90～100 | 40～80 |  | 0～10 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 5～25 | 95～100 | 90～100 |  | 30～70 |  | 0～5 | 0 |  |  |  |  |
|  | 5～31.5 | 95～100 | 90～100 | 70～90 |  | 15～45 |  | 0～5 | 0 |  |  |  |
|  | 5～40 |  | 95～100 | 70～90 |  | 30～65 |  |  | 0～5 | 0 |  |  |
| 单 粒 粒 级 | 5～10 | 95～100 | 80～100 | 0～15 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10～16 |  | 95～100 | 80～100 | 0～15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10～20 |  | 95～100 | 85～100 |  | 0～15 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 16～25 |  |  | 95～100 | 55～70 | 25～40 | 0～10 |  |  |  |  |  |
|  | 16～31.5 |  | 95～100 |  | 85～100 |  |  | 0～10 | 0 |  |  |  |
|  | 20～40 |  |  | 95～100 |  | 80～100 |  |  | 0～10 | 0 |  |  |
|  | 40～80 |  |  |  |  | 95～100 |  |  | 70～100 |  | 30～60 | 0～10 |

（4）水

符合国家标准的饮用水可直接作为混凝土的拌制和养护用水；当采用其他水源或对水质有疑问时，应对水质检验。水的品质指标应符合下表之规定。

| 混凝土用水的品质指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 拌制用水 |  |  | 养护用水 |
|  | 预应力混凝土 | 钢筋混凝土 | 素混凝土 |  |
| pH值 | ≥5.0 | ≥4.5 | ≥4.5 | ≥4.5 |
| 不溶物 (mg/L) | ≤2000 | ≤2000 | ≤5000 | - |
| 可溶物 (mg/L) | ≤2000 | ≤5000 | ≤10000 | - |
| 氯化物 (以Cr计，mg/L) | ≤500 | ≤1000 | ≤3500 | ≤3500 |
| 硫酸盐 (以SO42-计，mg/L) | ≤600 | ≤2000 | ≤2700 | ≤2700 |
| 碱含量 (mg/L) | ≤1500 | ≤1500 | ≤1500 | ≤1500 |

水中不应有漂浮明显的油脂和泡沫，且不应有明显的颜色和异味。严禁采用海水用于结构混凝土的拌制和养护。混凝土用水的检验试验方法应符合现行《混凝土用水标准》（JGJ63）的规定。

2、钢筋

本设计主要指普通钢筋。普通钢筋采用HPB300光圆和HRB400带肋钢筋。钢筋应符合现行《钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋》(GB/T 1499.1) 、《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》(GB/T 1499.2)、《冷轧带肋钢筋》(GB/T 13788)的规定；环氧涂层钢筋应符合现行《钢筋混凝土用环氧涂层钢筋》(GB/T 25826)的规定；其他特殊钢筋应符合其相应产品的规定。在工程施工过程中，应采取适当的措施，防止钢筋产生锈蚀。对设置在结构或构件中的预留钢筋的外漏部分，当外漏时间较长且环境湿度较大时，宜采取包裹、涂刷防锈材料或其他有效方式，进行临时性防护。

七、施工要求及注意事项

7.1、施工定位：按设计要求到施工现场确认路灯位置。

7.2、挖灯杆坑：开挖杆坑特别要注意的是不要挖坏地下管线，要事先做好管线调查。

7.3、立杆装灯：主要安全措施有：

（1）、放施工牌、锥形桩，疏导交通；

（2）、施工人员戴安全帽，穿反光衣；

（3）、现场施工技术负责人在施工前要向各班组长讲清楚安装技术要求和安全措施，各班组长向施工人员布置安装技术要求和安全措施，逐级负责，层层抓落实，做好安全措施。

（4）、吊车施工配备专业安全人员负责指挥吊装。

7.4、利用原有道路施工时应注意保通，在施工时应渠化交通，做好安全预告工作，做好文明施工安排，确保施工及行车安全。

7.5、在施工时应按顺序有计划地开展作业面，不宜多开作业面，保证道路通车。

八、新技术采用等情况

本项目设计中，利用CAD、纬地等软件通过1：2000矢量地形图建立数字地面模型，在模型上进行设计，提高了设计速度、精度，保证了合理性和经济性。

九、环境保护

根据《水利水电工程水土保持技术规范》的要求，从设计施工时考虑细粒料要覆盖运输，背风存放，防止灰尘飞扬，污染环境。

十、施工材料

经现场调查，本着就地就近原则对材料质量及价格进行了比较，并进行了取样实验，最后确定主要材料产地。

工程用水用电：沿线施工场地均考虑了场外电力、电讯线路，以满足施工要求。在工程实施时，应与供水、电力部门协调好用水用电事宜。