说  明  书

# 一、工程概况、设计依据及测设过程

# 1.1概述

为认真贯彻落实《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发［2006］17号）、《大中型水库移民后期扶持基金项目资金管理办法》的通知财农〔2022〕1号、《水利部关于进一步做好大中型水库移民后期扶持工作的通知》（水移民[2018]208号）、《水利部办公厅关于大中型水库移民后期扶持“十四五”规划编制工作的指导意见》（办移民﹝2020﹞98号），全面做好新时期移民工作，实现水库移民增收致富，促进库区和移民安置区经济社会发展。按照《吉林省大中型水库移民后期扶持政策实施方案》的要求，解决严重影响库区和移民安置区生产生活的交通和出行难的问题。桦甸市公吉乡为水库移民村，移民时间符合后期扶持政策。本项目属丰满水库移民安置区，总人口1341人，移民人数1124人。原有道路现已使用多年，路基、路面等都出现不同程度的损坏，使用功能明显下降大部分路面破损严重，行车颠簸，因缺乏必要的管理，路况较差，雨季泥泞，晴天扬尘，冬季积雪、结冰，路滑，行车非常困难，严重影响了沿线车辆、行人通行和货物运输。

项目建设单位:桦甸市公吉乡村民委员会。

# 1.2设计任务依据

根据工程计划，并遵照下列标准、规范、规程进行勘测设计：

《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）；

《公路路线设计规范》（JTG D20-2017）；

《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2011）；

《公路水泥混凝土路面施工技术规范》（JTG F30-2014）；

《公路沥青路面设计规范》(JTG D50-2017)；

《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）；

《公路桥涵养护规范》（TJG H11-2004）；

《公路工程集料试验规程》（JTG  E42－2005）；

《公路工程质量检验评定标准》（TJG F80/1-2004）；

《吉林省农村公路建设与养护技术指南》（2018）。

《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG 2111-2019）。

现行的有关《规范》、《规程》、《办法》。

吉林省水库移民管理局《吉林省大中型水库移民扶持项目管理办法》（附件）。

# 1.3技术标准

公路等级：等级外公路（参照IV级路技术指标）

沥青路设计总长度：1866m；

设计速度：20km/h

荷载：公路—II级

路基宽度： 4.5m/5.0m

路面宽度： 3.5m/4.0m

设计洪水频率：1/25

编号

内容

1.4主要工程规模

|  | 项目 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沥青路设计总长度 | km | 1.866 |
| 2 | 沥青路设计总面积 | ㎡ | 7363 |
| 3 | 碎板处理 | ㎡ | 124 |
| 4 | 1-Φ100cm圆管涵 | 道 | 1 |

# 1.5测设经过

为全面了解和真实系统的掌握本路段的具体情况状况，我公司于2024年使用华测导航（CHCNAV）生产的RTK对沿线进行了勘测，分别对该路段的路基、路面的现状情况进行详细的调查并拍摄了照片。结合实际情况，针对沿线路段进行现场分析，做出切实可行的维修方案，形成了完整的外业调查记录，为设计提供了详实可靠的依据。最后在对所有资料进行对比、分析的基础上，分段对路面结构进行整体判断，并在外业现场提出初步的设计方案。根据路况测定结果，对路面各层的厚度和使用功能进行综合评价。在对所收集资料进行分析的基础上，针对本工程的特点，提出了最终的设计方案。

内业设计过程中，本着实事求是的原则，科学合理地采用技术指标，利用纬地、CAD等国内外先进的软件进行设计。设计人员坚持“质量第一，诚实守信”的设计理念，严格按照质量管理目标，层层把关，确保设计质量。

# 二、设计方案

2.1路线设计

根据现场路况本路段按原路的技术标准进行设计，维持原路线型。

2.2路基设计

路基一般路段标准横断面宽度4.5m/5.0m，

其中：路面宽度3.5m+2*0.50（土路肩）。

路面宽度4.0m+2*0.50（土路肩）。

# 2.3路面维修、设计方案

# 2.3.1设计原则

1、保持和改善路面的使用功能，确保路面应有的耐久性；

2、保持和改善路面行车的安全性、舒适性，确保路面的行驶性能；

3、防止因路面的损坏和养护操作不当而污染沿线的环境；

4、平面线形沿用原有线形，纵断线形根据补强厚度予以设计.

5、充分考虑交通量中重载交通的比重较大的客观因素，在路面结构设计中预留一定的强度储备；

6、全线按一次性完全修复设计。

7、采用双圆垂直均布荷载作用下的多层弹性连续体系理论，以沥青混合料层永久变形验算、路面低温开裂指数验算、路面抗滑技术要求设计指标应满足一下要求:

1) 沥青混合料层容许永久变形量应小于15mm；

2）季节性冻土地区沥青路面低温开裂指数CI不应大于7；

3）路面交工验收时，其抗滑技术指标应满足。

抗滑技术要求

| 年平均降雨量（mm） | 交工检测指标值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 横向力系数 | 构造深度（mm） |
| ＞1000 | ≥54 | ≥0.55 |
| 500-1000 | ≥50 | ≥0.50 |
| 250-500 | ≥45 | ≥0.45 |

根据上述原则和沿线路面使用状况调查资料，并根据路面状况指数确定维修方案。

# 2.3.2现有公路状况及维修设计方案

根据上述原则和沿线路面使用状况调查资料，本着因地制宜、合理选材、降低造价、便于施工及养护的原则，按照《公路养护技术规范》（JTG H10-2009）的评价指标，对现有路面质量进行评价，并根据路面状况评价指标等确定养护维修方案。根据本次对沿线的路况调查、路况评价，路面结构分为二种确定采用如下方案：

路面结构Ⅰ：

上面层：3.5cm细粒式沥青混凝土（AC-13F）；

下面层：4cm中粒式沥青混凝土（AC-16F）；

调平层：1.5cm中粒式沥青混凝土（AC-16F）；

功能层：0.6kg/㎡粘层油（钢塑复合土工格栅40KN/㎡）；

基层：原水泥路面。

路面结构Ⅱ：

上面层：3.5cm细粒式沥青混凝土（AC-13F）；

下面层：4cm中粒式沥青混凝土（AC-16F）；

功能层：0.8kg/㎡透层油（钢塑复合土工格栅40KN/㎡）；

基层：20cm 6%水泥稳定碎石（找平层）；

底基层：原水泥路面。

# 2.3.3原路面

原路面影像资料

2.3.4水

凡人或牲畜的饮用水均可以用于路基、路面的施工，遇有可疑水源，应进行试验鉴定。

2.3.5黏层、透层

水泥稳定基层成型养生结束后，撒布透层油，透层油采用乳化沥青，基质沥青采用A级90号沥青，用量0.8kg/㎡。铺表面层前，应对旧水泥路面进行清扫，浇洒黏层油，黏层油采用乳化沥青，基质沥青采用A级90号沥青，用量为0.6kg/㎡。透层、黏层的材料和施工工艺应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）的要求。

2.3.6沥青路面面层

路面设计本着因地制宜、合理选材、降低造价、便于施工的原则及根据路面的使用要求，结合路线周围自然条件、沿线筑路材料情况和实践经验，进行路面设计。根据任务书要求的路面结构方案，本设计路面面层采用沥青混凝土结构。

沥青混凝土路面设计采用双圆垂直均布荷载作用下的多层弹性连续体系理论，以设计弯沉值为路面整体刚度的设计指标，对沥青混凝土面层和半刚性基层进行了层底拉应力验算。路面厚度计算采用多层弹性连续体系理论的专用设计程序（HPDS2017）进行计算。

| 混合料集料级配表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沥青混合料级配类型 | 通过下列方孔筛(mm)重量百分率（％） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | 16 | 13.2 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 |
| AC-16C | 100 | 90～100 | 76～92 | 60～80 | 34～62 | 20～48 | 13～36 | 9～26 | 7～18 | 5～14 | 4～8 |

沥青混凝土粗型密集配以通过关键性筛孔为准： AC-16C要求通过2.36mm筛孔的小于38%。

005

S1-2

面层沥青混合料的矿料级配应按混合料级配表的要求，并尽量使级配曲线形成“S”形曲线，这样有利于提高沥青混凝土的性能。沥青混合料的配合比设计及各项技术指标应满足下表要求，试验应遵照《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTJ052-2000）的有关规定进行。沥青面层的铺筑质量的内容、频度、允许差应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）中表11.4.5-1的规定。频度、允许

差应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）中表11.4.5-1的规定。

2.3.6.1石油沥青

面层采用石油沥青90号，沥青与石料的黏附性不小于4级，不能满足时可掺加抗剥落剂，用量按实验结果确定。其质量应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）中表4.2.1-2 90号的规定。

面层采用石油沥青90号，沥青与石料的黏附性不小于4级，不能满足时可掺加抗剥落剂，用量按实验结果确定。其质量应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）中表4.2.1-2 90号的规定。

2.3.6.2粗集料

沥青混凝土路面用的粗集料应选用坚硬、耐磨、抗冲击性好的碎石，应采用锤式或反击式破碎机生产的碎石，以保证骨料品质。集料应干燥、洁净、无风化、无杂质，具有足够的强度和耐磨性。其粒径规格及技术指标符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）中表4.8.3和表4.8.2（其他等级公路项）的规定见表《沥青面层用粗集质量技术要求》和《沥青面层用粗集料规格(方孔筛)》。

2.3.6.3细集料

细集料应干燥、洁净、无风化、无杂质，并有适当的颗粒组成，优先采用优质的天然砂。砂的规格及技术要求应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）中表4.9.3和表4.9.4的规定，具体见表《沥青面层用石屑规格》和《沥青面层用天然砂的规格》。

2.3.6.4填料：

填料必须采用石灰岩或岩浆岩等憎水性石料经过磨细得到的矿粉，原石料中的杂质应除净。矿粉要求干燥、洁净，能自由地从矿粉仓中流出，其质量要求要符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）中表4.10.1的规定见下表：

沥青混合料马歇尔试验技术指标要符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）表5.3.3要求。

2.3.7路面面层的施工要求及注意事项

1、沥青混合料应按《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）的要求施工；

2、沥青混合料运输时应用防水苫布覆盖整个运料车。沥青混合料的摊铺温度应满足规范要求；

3、为保证路面各结构层的连续性，尽快通车，要求各结构层连续施工；

4、工程施工时不得任意破坏地表植被或堵塞水路，各种类型排水设施应及时维修和清理，保持其排水功能的完善，使水流畅通不产生冲刷和淤塞；临时性排水设施应尽量与永久性排水设施结合起来；

5、路面开工前、应参考设计配比，《公路路面基层施工技术规范》(JTJ034-2015)设计技术要求，对沥青混合料等路面混合料进行室内配合比设计及有关试验，确定混合料的配比、沥青用量、压实度等，必要时应先安排铺筑试验路段，进一步确定合理施工配合比后再大规模施工，并按规范规定的施工工艺和检查验收标准严格控制施工；

6、为保证施工质量，沥青混合料采用机械集中拌和站拌和，并采用半幅全断面机械摊铺法施工。应特别注意避免基层混合料在运输过程中粗细集料离析现象；

7、必须按设计组织施工，加强管理，保证连续施工。事前做好应对不利气候的施工准备，保证混凝土路面施工能连续、保质地开展工作；

8、施工前应全面理解设计意图，对设计提供的水准点高程和导线点坐标，施工放样前必须全部进行复测，确认无误后方可使用。如发现设计数据与实际不符，应及时与设计单位联系采取补救措施，并报有关部门批准后施工。

# 2.3.8、平面交叉设计

根据现有公路平面交叉设置情况，结合各交叉道的交通组成及在公路网中的作用，充分考虑沿线土地开发、群众生产和生活需要，提高主线的通行能力，确保行车安全的原则设置，对该路段的平面交叉进行了调查，该项目无平面交叉

# 2.3.9、桥涵设计

桥涵以《公路桥涵设计通用规范》（JTGD60—2015）为设计原则，详细调查了当地冲沟发育、泄洪和农田灌溉及边沟、排水等情况，作了涵洞设计，尽量保证路基、路面排水畅通。

2.3.9.1技术标准

（1）设计荷载： 公路-Ⅱ级；

（2）抗震设烈度为6度，设计基本地震加速度峰值为0.05g。

（3）设计洪水频率：涵洞均为1/25

2.3.9.2桥涵概况

K0+758处修建1-Φ100cm圆管涵1道，长6.5米。最小设计流速1.69m/s最大设计流速2.12m/s。修建管涵下游为原有河道，满足排水要求。工程地质条件较好，表层为腐殖土层，下层为花岗岩地质条件优越，无大规模不良地质现象，地基承载力可以满足桥涵构造的要求。

（1）结构形式为钢筋混凝土圆管涵

（2）主要材料：

混凝土帽石、砼管壁采用C30混凝土；

一字墙墙身、基础、八字墙墙身、基础等采用C25混凝土；

钢材HPB300为热轧光圆钢筋，其主要性能应符合国家标准《钢筋混凝土用钢 第一部分：光圆钢筋》(ISO/DIS6935-1：2005)的规定。HRB400为热轧带肋钢筋，其主要性能应符合国家标准《钢筋混凝土用钢 第二部分：带肋钢筋》(ISO6935-2：2005)的规定。钢筋接头：当钢筋直径小于等于10mm时，采用绑扎；当钢筋直径大于10mm时，应采用焊接；当钢筋直径大于22mm时，须采用机械连接，并须进行工地试验以确保接头满足设计要求。钢筋接头应按规范错开布置，机械连接，并连接、焊接及绑扎长度严格按《公路桥涵施工技术规范》（JTJ041-2000）中的要求执行。

钢筋加工：其形状和尺寸应严格按设计图执行，对于标准弯钩应按有关规定执行。钢板除特殊说明外，均采用低合金高强度结构钢Q345，技术条件应符合《低合金高强度结构钢》(GB/T-1591)规定的要求。

根据逢沟设涵原则，涵洞孔径设计依据规范推荐的小流域经验公式推算的设计流量来确定，并综合考虑地方的实际水文特点。

涵洞洞口形式根据涵位的实际地形特点及排水功能，一般采用八字墙、一字墙结合开沟、进口跌水或集水井等。

2.3.9.3桥涵抗震设计情况

本地区地震动峰值加速度为0.05g，抗震设烈度为6度。桥涵结构按相应地震作用进行结构计算及设计，提高桥涵结构抗震能力。

2.3.9.4桥涵耐久性设计及措施

（1）原材料的选择

根据本地区混凝土结构建设经验，选择抗碱性好的水泥 、集料与掺合料。

（2）混凝土设计

混凝土的配合比设计：强化混凝土的配合比设计，提高混凝土密集程度。

结构的节点构造设计：优化结构的节点构造设计，改善节点受力状况，减小混凝土拉应力。

普通钢筋混凝土：按规范进行结构设计，严格控制并尽量减小混凝土裂缝宽度。

（3）混凝土施工、养护

严格按规程施工，加强日常养护、及时修补，提高混凝土结构使用寿命。

2.3.9.5水文计算、孔径确定依据

沿线所有桥涵桥位均进行了逐桥勘察，尤其对线路经过的主要河流（或季节性河道）进行了现场水文勘测及资料收集、包括河段类型、河床断面及地质情况、河岸堤防及通行要求。

桥涵水文分析在根据当地气象暴雨资料，并参考规范中相关的暴雨径流推理公式和地方经验公式，并结合调查洪痕分析比较后，确定其采用值，然后根据形态法求桥（涵）址处水位。

桥涵孔径以不压缩河、渠断面，不降低排洪、排灌能力为原则；通过现场调查、资料分析，结合当地水利规划建设，根据设计水位和设计流量确定。

三、环境保护

本项目位于山区，施工期需要部分封闭交通，公路施工期间主要环境问题为因工程建设引起的粉尘污染、噪声、施工用水对周边环境的污染等问题。针对以上影响因素，设计中根据《公路环境保护设计规范》以及国家的有关环境保护法令、法规的要求，对可能造成环境影响的项目采取了必要、可行的工程措施，认真作好工程建设与环境保护之间的矛盾，切实抓好污染源的控制和治理工作，保护环境。

1、环境噪声影响及措施

施工期的噪声主要来源于各种施工机械产生震动和噪声，如推土机、压路机、装载机、挖掘机、搅拌机、运输机械等。这些机械工作时在距离声源5米处的噪声可高达90～98dB，施工期噪声源将对施工人员和周围敏感点产生较为严重的影响，对于施工期环境噪声的影响在工程设计中拟采取以下措施：

①设有大型机械的施工场地尽量设置在远离居民区的位置。

②在工期安排上对产生大的噪声的施工工序，尽量不安排夜间施工。

2、环境空气影响及措施

施工中筑路材料的运输、装卸、拌和过程中有大量的粉尘散落到周围大气中，筑路材料堆放期间由于风吹会引起扬尘污染，尤其是在风速较大或汽车行驶速度较快的情况下，粉尘的污染更为严重。

沥青混合料在拌和及铺筑过程中会产生烟雾，对周围的大气环境产生污染。

针对上述问题在设计中采取了以下措施：

①路面拌合场地设置在远离居民区处，采用封闭式拌合设备，并采取有效的消烟除尘措施，减少有害气体的排放。

②易于扬尘的建筑材料在运输和堆放过程中，采取可靠的遮盖措施。

3、水环境的影响及措施

施工期水环境影响主要有施工营地生活污水、生活垃圾可能对周围水体产生一定的污染；堆放的建筑材料被雨水冲刷对周围水体的污染。

针对以上情况设计上拟采取的措施：

①在施工场地位置的确定中充分考虑对周围水环境的影响，尽可能远离饮用水源，以免造成对水环境的影响。

②加强对机械设备的管理及建筑材料的遮挡，避免跑、冒、滴、漏及雨淋，防止对水环境的污染。

上述未尽事宜严格按国家、交通部现行的标准、规范、办法和吉林省交通厅的有关规定实施。

四、其它说明

1、料场表中所列的料场均为推荐料场，施工前施工单位及监理应对各种材料进行试验，试验合格后方可进料，不得使用不符合要求的材料。施工期内应根据料场产量提前进行备料。

2、各种材料都必须在施工前以“批”(10t)为单位进行检查，不符合(JTO D50一2006)及(JTG F40-2004)相关技术要求的材料不得进场，对各种矿料是以同一料源、同一次购入并运至生产现场的相同规格材料为一“批”；对沥青是指从同一来源，同一次购入且储入同一沥青罐的同一规格的沥青为一“批”。

3、面层拌和站中，应具备完善的排水设施。各种规格的集料应分别堆放，不得混杂；堆放集料的场地及运输材料的便道应进行硬化；运输及装载设备要洁净。雨季施工时，应采取措施保护集料，细集料(如砂、石屑等)应有防水顶棚，防止雨淋。桶装沥青应堆放整齐，并加盖苫布，防止雨水滴入。

4、面层之间应进行连续施工，避免表面被污染。

5、路面施工时，如发现技术问题，应及时与设计单位或驻地监理沟通，及时解决问题。

6、其他未尽事宜，按相应规范标准执行。