说  明  书

# 一、工程概况、设计依据及测设过程

# 1.1概述

为认真贯彻落实《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发［2006］17号），全面做好新时期移民工作，实现水库移民脱贫致富，促进库区和移民安置区经济社会发展。按照《吉林省大中型水库移民后期扶持政策实施方案》的要求，解决严重影响库区和移民安置区生产生活的交通和出行难的问题，对桦甸市金沙镇全民村三台子屯水泥路进行维修改造。现有道路为全民村三台子屯，屯内道路，道路已使用多年，路基、路面等都出现不同程度的损坏，使用功能明显下降大部分路面破损严重，行车颠簸，因缺乏必要的管理和养护，路况较差，雨季泥泞，晴天扬尘，冬季易积雪、结冰，行车非常困难，严重影响了沿线车辆、行人通行和货物运输。为增强其服务功能，改造养护是非常必要的。全民村三台子屯位于金沙镇，总人口173人，其中移民人口158人，属丰满水库移民安置区。

# 1.2设计任务依据

# 受桦甸市服务中心的委托，我公司对桦甸市金沙镇全民村三台子屯沥青路进行了勘察设计。本工程遵照下列标准、规范进行勘察、设计：

(01)交通部《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）；

(02)交通部《公路路线设计规范》（JTG D20-2017）；

(03)交通部《公路工程水文勘测设计规范》(JTG C30-2015)；

(04)交通部《公路沥青路面设计规范》(JTGD50-2017)；

(05)交通部《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2017）；

(06)交通部《公路路基设计规范》（JTGD30-2015）

(07)交通部《公路工程集料试验规程》（JTG E42-2005）；

(08)交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）；

(09)吉林省交通运输厅编《吉林省农村公路建设与养护技术指南》；

(10)交通部《小交通量农村公路工程技术标准》(JTG 2111-2019)；

(11)国家标准《乡村道路工程技术规范》(GB/T 51224-2017)；

(12)吉林省水库移民管理局《吉林省大中型水库移扶持项目管理办法》（附件）。

本次设计采用的技术标准如下表：

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 路线名称 | 桦甸市金沙镇全民村三台子屯沥青路 |
| 设计行车速度(公里/小时) | 15 |
| 路基宽度 | 4.5m/5.0m/5.5m |
| 路面宽度 | 3.5m/4.0m/4.5m |
| BZZ-100累计标准 轴次Ne（次/车道） | <3×106 |

# 沥青路使用年限为8年

# 1.4 测设经过

为全面了解和真实系统的掌握本路段的具体情况状况，我公司于2024年在桦甸市服务中心及地方领导的配合下，使用南方测绘（SOUTH）生产的RTK对沿线进行了勘测，分别对该路段的路基、路面的病害情况进行详细的调查并拍摄了照片。外业期间积极与服务中心、项目科及地方领导、管理部门进行沟通，会同相关人员现场勘察，结合实际情况，针对沿线路段各种病害进行现场分析，做出切实可行的养护维修方案，形成了完整的外业调查记录，为该路段设计提供了详实可靠的依据。最后在对所有资料进行对比、分析的基础上，分段对路面结构进行整体判断，并在外业现场提出初步的设计方案。根据路况病害测定结果，对路面各层的厚度和使用功能进行综合评价。在对所收集资料进行分析的基础上，针对本工程的特点，提出了最终的养护设计方案。

内业设计过程中，本着实事求是的原则，科学合理地采用技术指标，利用Card/1、纬地、CAD等国内外先进的软件进行设计。设计人员坚持“质量第一，诚实守信”的设计理念，严格按照质量管理目标，层层把关，确保设计质量。

二、主要工程规模

主 要 工 程 数 量

| 内容 编号 | 项目 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铺筑长度 | 公里 | 1.301 |
| 2 | 5cmAC-16中粒式沥青混凝土面层 （不含平面交叉） | 千平方米 | 4.951 |
| 3 | 0.5cmAC-16中粒式沥青混凝土调平层 （不含平面交叉） | 千平方米 | 4.865 |
| 4 | 20cm水泥稳定碎石（5:95）基层（不含平面交叉） | 千平方米 | 0.098 |
| 5 | 黏层油（不含平面交叉） | 千平方米 | 4.865 |
| 6 | 透层油（不含平面交叉） | 千平方米 | 0.086 |
| 7 | 新建钢筋混凝土边沟 | 米 | 545.4 |
| 8 | 钢筋混凝土盖板长度 | 米 | 119 |
| 9 | 新建直径0.6米钢筋混凝土圆管涵 | 道/米 | 1/10 |
| 10 | 新建直径0.8米钢筋混凝土圆管涵 | 道/米 | 1/8 |

三、沿线自然地理特征

3.1地形

桦甸地处长白山区向松辽平原过渡的前缘，地势两翼高，中间低，东南和西北向中部倾斜，全市大小山峰共119座，其中海拔1000米以上的山峰有14座，最高山为北部与永吉交界的南娄山，海拔1405米，最低处为东北部桦树林子乡松花湖沿岸，海拔仅为249米，相对高差1155米。松花江、辉发河纵贯全境，全境明显地分为山地、低山丘陵、沟川沟谷平地三部分，总的地貌特征为“八山一水一分田”。

3.2气象

桦甸市地处北温带大陆性季风气候区，一年四季明显。年平均气温3.9℃，最热在7月份，极端最高气温出现在1972年，为36.3℃；最冷出现在1月份，极端最低温度出现在1970年，为零下45℃。10℃以上活动积温多年平均2731℃，日照多年平均为2379小时，日照率为54%。年平均降水748.1毫米，且多集中在7至8月份。初霜多在9月下旬，山区9月上旬即可见霜，终霜期一般在5月中旬，山区有时延迟到5月末或6月初。最大冻土深度197厘米。总的气候条件基本适合各种早中熟农作物生长发育。

3.3地震

根据国家地震局和建设部发布的《中国地震动参数区划图》（GB 18306—2015）及吉林省抗震防灾办公室与吉林省建筑设计院编制的《吉林省地震动参数区划图》，该项目所经地区震动峰值为0.05g（地震基本烈度为Ⅵ区），区域稳定性较好。

3.4项目建设的必要性

全民村三台子屯本次设计道路现为水泥路面、土路面，原路路基宽度为3.5/4.0/4.5米，路况较差，原有水泥路麻面露骨，碎裂严重，夏天雨季和冬天下雪无法行车，交通不便，严重影响当地居民日常通行，行车难、行路难已成为制约当地经济发展的瓶颈。全民村三台子屯属丰满水库移民安置区，项目建成后可使173人受益，其中移民158人。因此，为了方便公路沿线地区居民出行和经济发展，必需改善现有的交通运输环境。

3.5项目建设的可行性

1、为改善当地居民通行条件，当地政府对该道路工程建设高度重视，为项目提供了坚强的组织保证与良好的施工环境。

2、沿线群众盼望早日改善道路状况，该项目从根本上改善当地交通条件，满足群众多年的夙愿，当地群众将积极拥护并大力支持项目建设，踊跃为项目建设提供便利条件。

3、群众积极性很高，劳动力资源丰富，可以满足全部建设用工的需求。

006

C1-2

4、该项目道路路基条件较好，现有路基可满足项目施工要求，对周围环境不产生影响，既可减少资源和占地，又可加快工程进度；建材丰富，主材可就近购买，供应有保障。

3.6项目资金来源

本项目投资为68.79万元，资金来源为中央水库移民扶持基金。

四、设计方案

4.1路线设计

本次路线线形以综合考虑平 、纵 、横三者关系，恰当地掌握标准并注意与周围地形 、景观相配合，在布设路线时利用原有路基中线，平面线形由直线、圆曲线组成。

4.2路基横断面设计

本项目为农村公路建设项目，原旧路基标准宽度为4.5/5.0/5.5米，路面宽度为3.5/4.0/4.5米，土路肩宽度2×0.5米，路面横坡为1.0%，土路肩横坡为2.5%，新建路按原路标准设计，路基标准宽度为4.5米，路面宽度为3.5米，土路肩宽度2×0.5米，路面横坡为1.0%，土路肩横坡为2.5%。

4.3路基、路面排水系统

本项目以自然排水为主，根据沿线地形、地势、地貌、原有边沟将水流引入桥涵处，排离路基范围以外；路面排水由路面横、纵坡将水排离路肩，使雨水漫流排至路基范围以外。

4.4取土、弃土设计方案，环保及节约用地措施

# 本项目共设置弃土场一处，位于村屯外部，距项目实施地3公里，可存储土方2000立，满足本次设计需求。

4.5路基防护

4.5.1浆砌石护坡

在KK0+001-KK0+009设置浆砌石护坡，护坡高度1.8米，护坡坡比为1:1.5。浆砌片石厚度0.25米，碎石垫层厚度0.2米。护角顶宽0.4米，高1.5米，碎石垫层厚度为0.3米。护坡每10m设一道沥青木板伸缩缝，缝宽2cm。

4.5.2设计参数

003

S1-2

1.设计荷载：车辆荷载采用《公路路基设计规范》（JTG D30－2015）中5.4.2条规定的荷载。

2.护坡填土计算内摩擦角φ=35°，填土容重γ=19KN/m3。

3.护坡块石混凝土容重γ=23KN/m3。

4.护坡稳定系数：抗滑稳定系数Kc≥1.3；抗倾覆稳定系数Ko≥1.5。

4.5.3护坡构造

1.护坡采用浆砌片石，规格应符合相关技术要求。

2.沿坡长每隔10m和与其它建筑物连接处应设置沥青木板伸缩缝。伸缩缝和沉降缝可合并设置，缝宽2cm。

3.护坡基础应置于坚实的土基中或岩石上，土的基础的埋深不小于1.5m。

4.6桥梁涵洞

为了方便道路两侧路边沟排水，在K线KK0+004.0处设置一道直径0.6厘米的钢筋混凝土圆管涵(直埋)，在L线LK0+018.0处设置一道直径0.8厘米的钢筋混凝土圆管涵(一字墙)。

# 4.7路面维修、设计方案

# 4.7.1设计原则

(1)、保持和改善路面的使用功能，确保路面应有的耐久性；

(2)、保持和改善路面行车的安全性、舒适性，确保路面的行驶性能；

(3)、防止因路面的损坏和养护操作不当而污染沿线的环境；

(4)、平面线形沿用原有线形，纵断线形根据补强厚度予以设计.

004

S1-2

(5)、充分考虑交通量中重载交通的比重较大的客观因素，在路面结构设计中预留一定的强度储备；

(6)、全线按一次性完全修复设计。

根据上述原则和沿线路面使用状况调查资料，并根据路面状况指数确定维修方案。

# 4.7.2现有公路状况及维修设计方案

根据上述原则和沿线路面使用状况调查资料，本着因地制宜、合理选材、降低造价、便于施工的原则，对现有路面质量进行评价，并根据路面状况评价指标等确定维修方案。根据本次对沿线的路况调查、路况评价，确定采用方案如下；

1.罩面段：原有水泥路作为基层，上部铺设5cmAC-16中粒式沥青混凝土面层，0.5cmAC-16中粒式沥青混凝土调平层。

2.新建段：铺设20cm水泥稳定碎石（5:95）基层，铺筑5cmAC-16中粒式沥青混凝土面层。

原路面影像资料

通过对沿线电力、电讯的调查，其净空均满足规范要求。

4.7.3病害处理

005

S1-2

施工前，应对原有公路路面病害进行处理。根据《公路养护技术规范》（JTGH10-2009）、《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2015），我公司对路面的破损情况进行详细的调查，并根据调查结果进行定量分析，最后确定路面维修方案及病害处理的设计原则。

路面病害处理：

破碎板类：挖出旧路路面，铺筑20cm水泥稳定碎石（5:95）基层。

纵缝张开、填缝料损坏等裂缝类病害采用沥青砂灌缝。

4.7.4石油沥青

面层沥青采用A级90号道路石油沥青，其质量应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2017）中表4.2.1-2 90号的规定，见下表。

道路石油沥青技术要求

| 技术指标 | A级90号 |
| --- | --- |
| 针入度(25℃，100g，5s)(0.1mm) | 80～100 |
| 针入度指数PI | -1.5～+1.0 |
| 延度(10℃)，5 (cm)/min 不小于 | 30 |
| 延度(15℃)，5 (cm)/min 不小于 | 100 |
| 软化点(环球法)(℃)不小于 | 44 |
| 闪点不小于(℃) | 245 |
| 蜡含量(蒸馏法)不大于(%) | 2.2 |
| 溶解度(三氯乙烯)不小于(%) | 99.5 |
| 质量变化不大于(%) | ±0.8 |
| 残留针入度25℃ 不小于(%) | 57 |
| 残留延度(10℃)不小于(%) | 8 |

4.7.4.1粗集料

面层沥青混合料中的粗集料应采用抗滑、耐磨、坚硬、洁净干燥的石料加工而成，宜采用一次颚式破碎后进行二次反击式或锤式破碎加工成具有良好颗粒形状，表面有良好微观构造的集料。

各成品料出口必须安装能回收粉尘的防尘设备，保证粉尘不飞扬，不造成集料的二次污染，保证集料的粉尘含量满足要求。

集料的形状应接近立方体，并具有良好的嵌挤能力，具有一个破碎面颗粒含量应达到80%，具有两个或两个破碎面含量应不小于60%。

集料的粒径规格及技术指标应满足下表的要求，沥青与石料的粘附性小于4级时可掺加抗剥落剂，抗剥落剂类型为消石灰粉，用消石灰粉代替混合料中的矿粉，其用量为沥青混合料的2%。

具体指标见下表。

| 沥青面层用粗集料质量技术指标表 |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 指 标 |
| 石料压碎值不大于(%) | 30 |
| 洛杉矶磨耗值不大于(%) | 35 |
| 视密度不小于(t/m3) | 2.45 |
| 吸水率不大于(%) | 3 |
| 对沥青的粘附性不小于 | 4 |
| 针片状颗粒含量不大于(%) | 20 |
| 水洗法<0.075mm颗粒含量不大于(%) | 1 |
| 磨光值大于 | -- |
| 软石含量不大于(%) | 5 |

其粒径规格及技术指标符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2017）中表4.8.3和表4.8.2（其他等级公路项）的规定见表《沥青面层用粗集料质量技术要求》和《沥青面层用粗集料规格(方孔筛)》

| 沥青面层用粗集料规格(方孔筛) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格 | 公称粒径 (mm) | 通过下列筛孔(方孔筛,mm)的质量百分率（％） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 106 | 75 | 63 | 53 | 37.5 | 31.5 | 26.5 | 19 | 13.2 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 0.6 |
| S1 | 40～75 | 100 | 90～100 |  |  | 0～15 |  | 0～5 |  |  |  |  |  |  |
| S2 | 40～60 |  | 100 | 90～100 |  | 0～15 |  | 0～5 |  |  |  |  |  |  |
| S3 | 30～60 |  | 100 | 90～100 |  |  | 0～15 |  | 0～5 |  |  |  |  |  |
| S4 | 25～50 |  |  | 100 | 90～100 |  |  | 0～15 |  | 0～5 |  |  |  |  |
| S5 | 20～40 |  |  |  | 100 | 90～100 |  |  | 0～15 |  | 0～5 |  |  |  |
| S6 | 15～30 |  |  |  |  | 100 | 90～100 |  |  | 0～15 |  | 0～5 |  |  |
| S7 | 10～30 |  |  |  |  | 100 | 90～100 |  |  |  | 0～15 | 0～5 |  |  |
| S8 | 15～25 |  |  |  |  |  | 100 | 90～100 |  | 0～15 |  | 0～5 |  |  |
| S9 | 10～20 |  |  |  |  |  |  | 100 | 90～100 |  | 0～15 | 0～5 |  |  |
| S10 | 10～15 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90～100 | 0～15 | 0～5 |  |  |
| S11 | 5～15 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90～100 | 40～70 | 0～15 | 0～5 |  |
| S12 | 5～10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90～100 | 0～15 | 0～5 |  |

| S13 | 3～10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90～100 | 40～70 | 0～20 | 0～5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S14 | 3～5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90～100 | 0～15 | 0～3 |

4.7.4.2细集料

细集料优先采用石屑，应洁净、干燥、无风化、无杂质、并有适当的颗粒级配，石屑生产时应采用抽吸措施，严格控制0.075mm的通过率，其质量技术要求及规格应满足下表的要求。

| 面层用细集料技术指标表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 表观相对密度(t/m3) | 含泥量(小于0.075mm的含量)(%) | 砂当量(%) |
| 指标 | 不小于2.45 | 不大于5 | 不小于50 |

石屑的规格见下表。

| 沥青面层用细集料规格及级配要求表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格 | 公称粒径(mm) | 通过各筛孔的质量百分率(%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 |
| S15 | 0～3 | 100 | 90～100 | 60～90 | 40～75 | 20～55 | 7～40 | 2～20 | 0～10 |

4.7.4.3填料：

填料必须采用石灰岩或岩浆岩等憎水性石料经过磨细得到的矿粉，原石料中的杂质应除净。矿粉要求干燥、洁净，能自由地从矿粉仓中流出，其质量要求要符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2017）中表4.10.1的规定见下表：

| 沥青路面用矿粉的质量技术要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 视密度 | 不小于(t/ m3) | 2.45 |
| 含水量 | 不大于(%) | 1 |
| 粒度范围 | <0.6mm (%) | 100 |
|  | <0.15mm (%) | 90～100 |
|  | <0.075mm (%) | 70～100 |
| 外观 |  | 无团粒结块 |
| 亲水系数 |  | <1 |
| 塑性指数 | ％ | <4 |
| 加热安定性 |  | 实测记录 |

4.7.4.4 沥青混合料的配合比设计

应通过热拌沥青混合料的目标配合比、生产配合比及生产配合比验证三个阶段，确定矿料级配及最佳沥青用量。面层沥青混凝土混合料的矿料级配在规范的基础上进行调整，使级配形成“S”型曲线，有利于提高沥青混凝土的性能。推荐的混合料级配见下表。

沥青混合料级配

| 沥青混合料级配类型 |  | AC-13 | AC-16 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通过下列 方孔筛(mm) 重量百分率(%) | 19 |  | 100 |
|  | 16 | 100 | 90～100 |
|  | 13.2 | 90～100 | 76～92 |
|  | 9.5 | 68～85 | 60～80 |
|  | 4.75 | 38～68 | 34～62 |
|  | 2.36 | 24～50 | 20～48 |
|  | 1.18 | 15～38 | 13～36 |
|  | 0.6 | 10～28 | 9～26 |
|  | 0.3 | 7～20 | 7～18 |
|  | 0.15 | 5～15 | 5～14 |
|  | 0.075 | 4～8 | 4～8 |

4.7.4.5 沥青混合料技术指标

沥青混合料配合比设计及检验的各项技术指标应符合表9-7的要求。试验应遵照《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》(JTG E20-2011)的有关规定进行。

| 面层沥青混合料技术指标表 |  |
| --- | --- |
| 项目 | 沥青混凝土 |
| 击时次数(双面)(次) | 50 |
| 稳定度(KN) | ≮5 |
| 流值(mm) | 2～4.5 |
| 空隙率(%) | 3～6 |
| 沥青饱和度(%) | 70～85 |
| 浸水马歇尔试验残留稳定度比不小于 | 80 |
| 冻融劈裂试验残留强度比不小于 | 75 |
| 车辙动稳定度（次/mm）不小于 | 800 |
| 低温弯曲试验破坏应变(με) | 不小于2300 |
| 混合料的渗水系数应不大于 | 120ml/min |

施工单位应根据《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》(JTG E20-2011)的有关规定进行配合比设计，以选取满足质量要求的、更加经济合理的配合比。

4.7.4.6透层、黏层

在沥青层与沥青层之间设置黏层，黏层油采用乳化沥青，喷洒黏层油前，应对下面层进行清扫，再浇洒乳化沥青黏层油，用量为0.3～0.6L/m2，黏层的材料和施工工艺应符合《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2017)的要求。

在基层顶面宜设置透层，当透层油采用乳化沥青时，用油量为1.0～1.2L/m2，透层的材料和施工工艺应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2017）的要求。

4.7.4.7水泥稳定碎石基层

4.7.4.7.1骨架主体材料技术要求

粗集料的针片状含量应小于等于20%；水泥稳定碎石中的粗集料压碎值应不大于30%；基层的粗集料规格要求应符合《公路路面基层施工技术细则》(JTG∕T F20-2015)表3.6.2的要求；基层应满足下表中 C-C-1的要求。

| 级配类型 |  | C-C-1 |
| --- | --- | --- |
| 通过下列 方孔筛(mm) 重量百分率(%) | 37.5 | 100 |
|  | 31.5 | 90～100 |
|  | 26.5 | 94～81 |
|  | 19 | 83～67 |
|  | 16 | 78～61 |
|  | 13.2 | 73～54 |
|  | 9.5 | 64～45 |
|  | 4.75 | 50～30 |
|  | 2.36 | 36～19 |
|  | 1.18 | 26～12 |
|  | 0.6 | 19～8 |
|  | 0.3 | 14～5 |
|  | 0.15 | 10～3 |
|  | 0.075 | 7～2 |

水泥稳定碎石中细集料应洁净、干燥、无风化、无杂质、并有适当的级配；其技术要求应满足《公路路面基层施工技术细则》(JTG∕T F20-2015)表3.7.2的要求；细集料的规格应符合《公路路面基层施工技术细则》(JTG∕T F20-2015)表3.7.3的要求；细集料中小于0.075mm的颗粒含量应不大于20%。

4.7.4.7.2水泥

采用《公路路面基层施工技术细则》(JTG∕T F20-2015)要求的水泥。

| 水泥技术标准 |  |
| --- | --- |
| 氧化镁 | 不大于5％ |
| 三氧化硫 | 不大于3.5％ |
| 烧失量 | 不大于3％ |
| 比表面积 | 300 m2/kg～450 m2/kg |
| 安定性 | 雷氏法必须合格 |
| 干缩率 | 28d值不大于0.1％ |
| 耐磨性 | 28d值不大于3kg/ m2 |

(1)水泥安定性合格，应为水泥出磨机安定合格，非陈放一定时间后水泥安定性合格；

(2)安定性合格的水泥，游离氧化钙的含量不宜超过1.5％；

(3)凝结时间，应选用初凝时间3h以上，终凝时间应大于6h且小于10h；

(4)快硬水泥、早强水泥及受潮变质水泥不得使用，库存超过3个月，未经批准，不得使用。

4.7.4.7.3水

凡饮用水均可以用于基层的施工，遇有可疑水源，应进行试验鉴定，且满足交通运输部《公路路面基层施工技术细则》(JTG∕T F20-2015)表3.5.2的要求。

4.7.4.7.4混合料的技术要求

(1)水泥稳定碎石基层混合料采用厂拌法拌和。水泥稳定碎石基层7天无侧限抗压强度代表值应满足下表要求、压实度不小于97%。

水泥稳定材料的7d龄期无侧限抗压强度标准Rd(Mpa)

| 结构层 | 公路等级 | 中、轻交通 |
| --- | --- | --- |
| 基层 | 等外 | 2～4 |

(2)混合料的配合比

根据试验结果，本设计推荐的水泥稳定碎石基层配合比: 水泥：碎石＝5：95。

在施工前，施工单位应根据《公路路面基层施工技术细则》(JTG∕T F20-2015)的有关规定进行配合比设计，以选取满足质量要求的、更加经济合理的配合比。水泥稳定碎石配合比的各项试验，应按《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》(JTG E51—2009)进行。

# 五、路面的施工要求及注意事项

沥青混凝土路面面层、基层的质量管理和控制，参照《公路路面基层施工技术细则》(JTG∕T F20-2015) 《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2017) 公路工程质量检验评定标准 JTG F80-1-2017的技术规定执行并应严格按照设计图纸的要求，同时注意以下几个问题。

1、一般事项

(1)料场表中所列的料场均为推荐料场，施工前施工单位及监理应对各种材料进行试验，试验合格后方可进料，不得使用不符合要求的材料。施工期内应根据料场产量提前进行备料。

(2)各种材料都必须在施工前以“批”(10t)为单位进行检查，不符合《公路沥青路面设计规范》(JTGD50-2017)及《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2017)相关技术要求的材料不得进场，对各种矿料是以同一料源、同一次购入并运至生产现场的相同规格材料为一“批”。

(3)面层之间应进行连续施工，避免表面被污染。

(4)基层摊铺完成后需按规范要求进行养生，达到规范养生标准后及时加铺下面层，当下面层满足要求时才可开放交通，在基层未达到规范的养生要求及下面层摊铺前严禁一切车辆在其上行驶(不包括洒水车)。

(5)施工单位应严格按照施工图文件，不得随意变更设计文件，施工图说明及设计文件中未包括的，均按交通部有关施工技术规范执行。道路施工时，如发现技术问题，应及时与设计单位或驻地监理沟通，及时解决问题。

(6)必须按设计组织施工，加强管理，保证连续施工。事前做好应对不利气候的施工准备，保证混凝土路面施工能连续、保质地开展工作。施工时，应分段分幅修筑，设置安全保护设施和疏导交通的标志，保证道路畅通，尤其注意夜间道路行车安全，应保证夜间施工路段有人职守、频闪灯等安全保护设施和疏导交通的标志齐全及使用状态良好。

2、在开挖路槽内铺筑路面基层前，按规定检查旧路顶面或路基顶面的标高、宽度、路拱横坡、平整度、压实度以等各项指标是否满足要求，满足要求后方能铺筑路面基层或粒料层。在铺筑路面面层前，同样需要对基层顶面进行检查，经监理、有关部门及面层施工检测满足本说明及相关规范要求后，方可进行面层施工。

3、透层施工注意事项

(1)浇洒透层前，路面清扫干净，以防污染。

(2)透层沥青洒布后应不流淌、渗透入基层一定深度，不得在表面形成油膜。

(3)如遇大风或即将降雨时，不得浇洒透层沥青。

(4)气温低于10℃时，不宜浇洒透层沥青。

(5)应按设计的沥青用量一次浇洒均匀，当有遗漏时，应用人工补洒。

(6)乳化沥青破乳后撒布石屑，撒布完成后，必须用8t压路机轻压2～3遍，养生结束开放交通后，应设专人扫除表面松散多余的石屑。

(7)应在透层油乳化沥青洒布24h后、或其渗透深度达5mm后，再撒布石屑，确保透层油充分渗入下层。

4、黏层施工应符合下列要求：

(1)浇洒黏层油前，路面有脏物尘土时应清除干净；表面松动的石块应清除；当有沾粘的土块时，应用水刷净，待表面干燥后浇洒。

(2)黏层沥青应均匀洒布或涂刷，浇洒过量处应予刮除。

(3)气温低于10℃时或路面潮湿时，不得浇洒黏层沥青。

(4)浇洒黏层沥青后，严禁除沥青混合料运输车外的其它车辆、行人通过。

(5)黏层油应在当天洒布，待稀释沥青中的稀释剂基本挥发完成后，紧跟着铺筑沥青层，确保黏层不受污染。

5、沥青面层施工要点：

(1)施工准备

①在面层施工前1～2d内，应清理基层顶面，在半刚性基层满足设计强度要求时，并且其平整度及拱度验收合格后，方可施工面层。

②施工前应对各种材料进行试验，经选择确定的材料在施工过程中应保持稳定，不得随意变更。

③沥青混合料的配合比设计应按目标配合比设计阶段、生产配合比设计阶段、生产配合比验证阶段的步骤进行，经设计确定的标准配合比在施工中不得随意变更。

(2)沥青混合料的拌和

①热拌沥青混合料应采用间歇式拌和机进行拌和，拌和机必须配备有材料配合比和施工温度的自动检测和记录设备。

| 沥青混合料的施工温度(℃) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 指标名称 |  | 沥青品种 |
|  |  | 90号石油沥青 |
| 沥青加热温度 |  | 150～160 |
| 沥青存放温度 |  | 130～140 |
| 改性沥青现场制作温度 |  | -- |
| 成品改性沥青加热温度,不大于 |  | -- |
| (间歇式拌和机)集料加热温度 |  | 比加热温度高10～30 |
| 混合料出料温度 |  | 140～160 |
| 混合料贮料仓贮存温度降低不超过 |  | 10 |
| 混合料废弃温度,高于 |  | 190 |
| 运输到现场温度,不低于 |  | 140 |
| 混合料摊铺温度,不低于 | 正常施工 | 130 |
|  | 低温施工 | 140 |
| 开始碾压混合料内部温度不低于 | 正常施工 | 125 |
|  | 低温施工 | 135 |
| 碾压终了的表面温度, 不低于 | 钢轮压路机 | 65 |
|  | 轮胎压路机 | 75 |
|  | 振动压路机 | 60 |
| 开放交通的路表温度,不高于 |  | 50 |

②面层沥青混合料拌和时间应以混合料拌和均匀、所有矿料颗粒全部裹覆沥青结合料为度，并根据设备情况经试拌确定。

(3)沥青混合料的运输

①沥青混合料运输车的运量应较拌和能力或摊铺速度有所富余。运料车在开始运输前，应在车厢及底板上涂刷一层隔离剂，使沥青混合料不与车厢粘结。

②运料车应前后至少移动三次装料，防止混合料离析。

③混合料运输过程中必须加以覆盖，以防止混合料降温超标和结壳。

④运料车在运输途中，不得随意停歇，施工便道要保证畅通，平整，以保证混合料到场温度并尽量减少因颠簸造成的混合料离析。

⑤运料车卸料必须倒净，否则必须及时清除。

⑥运料车到达现场后，应检查沥青混合料温度，必须满足摊铺温度要求。

(4)混合料的摊铺

①铺筑沥青混合料前应检查确认下面层的质量，当下层质量不符合要求时，不得铺筑沥青面层。

②热拌沥青混合料应采用机械摊铺。摊铺机应符合下列要求：

a具有自动方式摊铺厚度及找平的装置：

b有足够容量的受料斗，在运料车换车时能连续摊铺，并有足够的功率推动运料车前进；

c有可加热的振动熨平板或振动夯实等初步压实装置；

d摊铺机宽度可调整。

③施工气温低于10℃时，不得摊铺热拌沥青混合料。

④沥青混合料必须缓慢、均匀连续不间断地摊铺。摊铺过程中不得随意变换速度或中途停顿，摊铺速度应根据拌和机产量、施工机械配套情况以及摊铺层厚度、宽度确定，一般控制在1.5～4m/min为宜。

⑤现场摊铺温度普通沥青混合料应不低于130℃。

(5)热拌沥青混合料的压实及成型

①压实后的各层沥青混合料应符合压实度及平整度的要求。

②施工单位应配备12吨以上重型振动压路机及25t的轮胎压路机，应选择合理的压路机组合方式及碾压步骤，下面层复压必须采用重型的轮胎压路机进行搓揉碾压，以增加密水性。为达到最佳结果，沥青混合料压实宜采用组合的方式，压路机数量根据生产率决定。

③沥青混合料初压温度不得低于120℃，终压温度不得低于80℃。

④碾压过程中，要严格控制混合料的碾压温度。要严格控制压路机的洒水量，并使用热水，以减少洒水导致的混合料温度降低，保证混合料的碾压温度。洒水量以保证混合料不粘轮为原则，要求洒水必须为清雾状，严禁洒水形成水流。胶轮压路机工作前应对轮胎进行预热，涂抹完植物油上路碾压。

⑤混合料未压实前，严禁压路机停留或转急弯调头等。压路机开振动时，振动的振幅应与速度相配合，以免出现波浪，且必须在压路机已经启动的时候才能开启振动，以免在同一位置振动过多产生凹陷和突起。

⑥振动压路机应遵循“紧跟、慢压、高频、低幅”的原则，紧跟在摊铺机后面，采用高频率、低振幅的方式慢速碾压。

(6)在施工缝及构造物两端的连接处必须仔细操作，保证紧密、平顺。

(7)热拌沥青混合料应待摊铺层自然冷却，混合料表面温度低于50℃后，方可开放交通。

(8)沥青路面的施工要求上面层与下面层应连续施工，施工上面层时，下面层应洁净、无污染。

6、半刚性基层施工要点

(1)半刚性基层采用厂拌。

(2)拌和时配料必须准确，拌和应均匀，颗粒级配应符合设计要求。

(3)应采用摊铺功率不低于120KW的沥青混凝土摊铺机或稳定料摊铺机摊铺混合料。

(4)25cm基层宜采用重型压路机单层施工，水稳料从拌和到第二层碾压完毕的时间要小于水泥的初凝时间，二层碾压一次养生，确保基层不分层、成为一体。分层施工时，下承层清理后应封闭交通，在上层施工前1～2h，宜撒布水泥或洒铺水泥净浆。

半刚性基层施工时，应严格掌握基层厚度，本工程采用基准钢丝法调平，因此必须设置支撑杆，敷设基准钢丝，并用专用工具，使其张紧力不小于100kN，钢丝挠度不超过规定值；应控制基层顶面的横坡度在正常误差范围内，不得小于1.5%。

(5)半刚性基层施工期的日最低气温应在5℃以上。

(6)半刚性基层摊铺时，应设专人消除粗细集料离析现象，特别应铲除局部粗集料“窝”，并用新拌混合料填补。

(7)应使用12吨以上的重型振动压路机碾压。压路机不得停在未压实的基层上，并不准在其上急刹车、急转弯和调头；振动压路机前进、后退换档时，应先停振再换档；若需停机时，应先停振再停机；终压前检测一次标高，若发现高程超过规定时，应用平地机刮至规定值，再整平碾压；碾压完成后应采用洒水车洒水并用土工布等材料覆盖进行养生时间应在7d以上，整个养生其问必须始终保持基层或底基层表面潮湿，并应封闭交通。一般采用撒水养生法，每天撒水视气候条件而定，应始终保持湿润，做好养生期的记录。任何由于外界因素引起的局部损坏，必须采取措施及时修补。气温较低时应适当延长养生期。养生期满后，基层应及时施工沥青封闭层。封闭后的基层上，只允许通行本路段面层施工作业车辆。

(8)施工时应严格控制基层厚度和高程，路拱坡度应与路面一致，基层表面应平整无轮迹，严禁用薄层贴补法进行找平。

(9)横缝每天铺完至第二天开始，间隔约有12h左右，连接面应作适当处理，方法为摊铺前在碾压完成的基层末端标高和平整度不合要求的沿横贯摊铺层全宽将末端凿除，直凿到下承层表面及路中心线垂直，连接面切成垂直面。摊铺前最好在凿除断面上刷水泥浆，保证新旧混合料良好的粘接。禁止采用斜接缝。

(10)基层在养生过程中出现裂缝、经过弯沉检测，结构层的承载能力满足设计要求时，可继续铺筑上面的沥青面层，也可采取在裂缝位置灌缝、在裂缝位置铺设玻璃纤维格栅、洒铺热改性沥青等措施。

(11)基层在养生7～10d应进行弯沉检测，满足要求方可继续施工上层。

# (12)半刚性基层养生7d后，施工需要通行重型货车时，应有专人指挥，按规定的车道行驶，且车速应不大于30km/h。

六、排水边沟

6.1设计标准

采用10年一遇排水模。

6.2设计流量

全民村地势较为平坦，不涉及到排坡水，估按排水模确定排水流量，依据吉林省水利设计院全省排水模计算成果，该地区p=10%的排水模为0.550m³/s/k㎡，村排水范围进行量算得1.456k㎡，经计算排水流量为0.801m³/s。

6.3结构尺寸

根据业主要求和工程建设可行性、结构的合理性及经济优先性等诸多因素最终确定采用混凝土边沟。

混凝土边沟尺寸：边沟宽0.5米，深0.5米，壁厚0.2米，下设10cm砂砾垫层，过水能力为0.4338m³/s满足要求。

七、浆砌石护坡

7.1材料要求

（1）石料：砌石材料坚硬新鲜，无风化剥落层或裂纹，石材表面无污垢、水锈等杂质，用于表面的石材，应色泽均匀。石料的物理力学指标应符合施工图纸的要求。

（2） 砂：砌筑砂浆选用中砂；平均粒径为0.39～0.5mm，细度模数为2.3～3.0，粗砂：平均粒径：0.5～4.75mm，细度模数为3.7～3.1。

（3）水泥和水：

①砌筑工程采用的水泥品种和标号应符合施工要求，到货的水泥应按品种、标号、出厂日期分别堆存，受潮湿结块的水泥，禁止使用。

②未经处理的工业废水不得使用。对拌和及养护的水质有怀疑时，应进行砂浆强度验证，如果该水制成砂浆的抗压强度低于标准水制成的砂浆28天龄期抗压强度的90％以下时，则此水不能使用。

③砂浆

砂浆的配合比必须满足施工图纸规定的强度和施工和易性要求，配合比必须通过试验确定。施工中承包人需要改变胶凝材料的配合比时，应重新试验，并报送监理批准。

拌制砂浆时，严格按照试验确定的配料单进行配料，严禁擅自更改，配料的称量允许误差应符合下列规定：

水泥为±2%；砂±3%；水±1%。

（4）砂浆拌和时间：机械拌和不少于2-3分钟，一般不允许人工拌和。局部少量的人工拌和料至少干拌三遍，再湿拌至色泽均匀，方可使用。

（5）砂浆应随拌随用。

7.1.1施工要求及注意事项

7.1.1.1土方开挖与回填

1、土方开挖与回填：类同于渠槽的开挖与回填。设计标高上方应保留一定厚度的原状土用人工清理，禁止扰动设计标高以下的原状土。

2、土方开挖与回填中应注意以下方面：

（1）土方开挖时，槽底高程、坡度要符合设计图纸要求。

（2）当原地面高程低于设计标高时应进行土方回填。在填筑过程中土方需进行夯实，待土方密实度达到要求后再进行人工修理。

（3）无法进行夯填的土壤（如淤泥等）可用水夯法进行处理，水夯法是在基槽开挖后，其两端堵紧灌满水，待土壤饱满后把水放出。

7.1.1.2砌筑程序及要求

1.浆砌石施工程序

砂砾垫层铺筑→浆砌石砌筑→砌石工作面清理→验收

2.一般要求

a.砌石体应采用座浆法砌筑，水泥砂浆沉入度应为4-6cm，当气温较高时，应适当增大沉入度。

b.浆砌石体转角处和交接处应同时砌筑，对不能同时砌筑的，必须留置的临时间断处，砌成斜槎。

c.在铺砌灰浆前，石料应洒水湿润，使其表面充分吸收，但不得残留积水。砌筑时不得采用外面侧立石块、中间填心的砌筑方法。砂浆应饱满，石块间较大的空隙应先填塞砂浆，后用碎块或片石嵌实，不得先摆碎块后填砂浆或干填碎石块的施工方法，石块间不应相互接触。

d.当最低气温在0-5℃时，砌筑作业应注意表面覆盖保护，当最低气温在0℃以下或最高气温越过30℃时，应停止砌筑。无防雨棚的仓面，遇大雨应立即停止施工，妥善保护表面，雨后应先排除积水，并及时处理受雨水冲刷部位。

3.浆砌石护砌

a.浆砌护底、护坡应按施工图要求铺设垫层。

b.砌体的灰缝厚度应为2-3cm。

c.浆砌石体结构尺寸和位置的允许偏差：顶面标高不得超过10mm，2m长度上表面平整度不得超过20mm。

d.砌体外露面宜在砌筑后12-18h之内及时养护，经常保护外露面的湿润。养护时间为21天。

4.砌筑要求

a.每砌3~4米为一个分层高度，每个分层高度应找平一次；

b.外露面的灰缝厚度≯40mm，两个分层高度间的错缝≮80mm。

7.1.1.3浆砌石砌筑

根据设计放出样，搭设样架，层层挂线砌筑。在处理好的基础上铺一层3～5cm厚的稠砂浆，砌筑前将干净的石块洒水湿润，以便与砂浆结合。

砌筑按以下程序进行：角石→面石→腹石。角石用以确定建筑物的位置和形状，在选石与砌筑时须加倍注意，要选择比较方正的大块石，先行试放，必要时须稍加修凿，然后铺浆安砌。角石的位置必须准确，角石安砌好后，就可把样线移挂在角石上。面石可选择长短不等的石块，以便与腹石交错衔接。面石的外露面应比较平整，厚度略同角石。

砌筑面也要先行试放和修凿，然后铺好砂浆，将石翻回座砌，并使灰浆挤紧。腹石可用较小的石块分层砌筑，填砌前先铺座灰，放填第一层腹石时，须大面向下放稳，尽量使石块间的缝隙较小，再用灰浆填满空隙的1/3～1/2，并放入合适的石块，用锤轻轻敲击，使石块挤入灰缝中。每砌三层左右可找平一次。

各段交错处应留台阶，以便相互结合，以保证建筑物的整体性。在砌石工作中断时，应在中断前对砌石层间的空隙用灰浆或小石子混凝土填满捣实，但表面不抹灰浆，并用覆盖物予以遮盖。续砌时应将表面清扫干净并洒水湿润。

009

C1-2

砌石完成24h后，在砂浆凝固前，先将缝内深度不大于2cm的砂浆刮去，用水将缝内冲洗干净后，再用标号较高而且较稠的砂浆进行勾缝。

7.1.1.4浆砌石养护

砌体外露面在砌筑后12-18h之内及时养护，经常保持外露面的湿润，养护期为14d，当最低气温在0-5℃时，砌筑作业注意表面保护；当最低气温在0℃以下或最高气温超过30℃时，停止砌筑。无防雨棚的仓面，若遇大雨，应立即停止施工，妥善保护表面，雨后先排除积水，并及时处理受雨水冲刷部位。

1）施工方法

安排专职人员负责指导和监督砌石施工。按设计要求采用一层与一层错缝锁结的方式铺砌。料石修整安排有经验的高级工仔细修整，标准须高于设计要求。

砌筑时由下向上逐层施工，认真挂线，错缝竖砌，紧靠密实，塞填稳固，大块封边，表面平整，边缘应选用较整齐的石块砌筑平整，注意美观。

2）技术控制要点

（1）石料材质应坚实新鲜，无风化剥落层或裂纹，表面无污垢、黄皮等，石料表面应色泽均匀，几何尺寸及物理力学指标符合设计要求。

（2）砌缝宽度不得大于20MM，砌缝顺直美观。

7.1.1.5现场砌筑控制

浆砌石砌筑要严格按照工程施工技术规范以及设计要求进行，同时，现场施工还应做到“平整、稳定、密实、错缝”。

平整：砌筑时要带线施工，保证砌筑面平整并符合设计要求。

稳定：座浆砌筑时要大面朝下，以保证石料的稳定，砌筑成型的石料不能有松动现象；

密实：石料与石料之间要留2～3cm的缝隙，中间用砂浆连接，砂浆填缝时要用工具捣实（有浆溢出），以保证结构物的强度；

错缝：浆砌石施工过程中要求缝隙错开，不能形成纵向和横向的通缝。

八、施工组织设计说明

8.1建设工期

根据业主意见，本项目为2025年移民项目，建设工期为2025年7月-2024年9月。

8.2施工组织、施工期限、主要工程的施工方法、工期、进度及措施

1、路基工程：

工期安排：2025年7月-2025年9月。为保证工程进度，施工时，可采取多个作业面同时施工。

2、路面工程：全线面层采用机械摊铺。

工期安排：调平层、路面面层2025年7月-2025年9月。

8.3主要材料供应、运输方案

1. 水泥材料产地欧力村：汽车运距26公里；

2. 沥青材料产地桦甸市：汽车运距18公里；

3. 碎石材料产地欧力村：汽车运距22公里。

8.4冬季、雨季施工所采取的措施

1、本工程不宜在冬季期施工。

2、雨季施工应综合规划、合理设置现场防排水系统，采取有效措施，及时引排地面水。

3、对施工临时挤占的沟渠、河道应采取措施保证不降低原有的排水能力。

4、在雨季前应将原有路面基层处理好，整平基层，并设纵横排水坡。

5、低洼地段，应在雨季前将原地面处理好。

6、结构物基坑在雨季开挖后未能及时施工时，应采取防浸泡措施，必要时雨后应对基坑地基承载力再次检测，以确定是否满足设计要求。

7、制定雨季施工安全预案，做好防洪抢险的准备工作。

8.5施工准备工作的意见

1、施工时应设置必要的排水措施，保证不积水。

012

C1-2

2、根据近年的工程来看，雨季生产的砂石材料大多含泥量得不到很好控制，为保证质量和进度，地产材料应提前进行备料，规格砂石材料应在雨季到来之前完成，进场材料应进行苫盖处理。提前完成备料可减少运输重车对施工进度及质量的不利影响。

九、环境保护

# 施工期需要部分封闭交通，公路施工期间主要环境问题为因工程建设引起的粉尘污染、噪声、施工用水对周边环境的污染等问题。针对以上影响因素，施工中根据《公路环境保护设计规范》以及国家的有关环境保护法令、法规的要求，对可能造成环境影响的项目采取了必要、可行的工程措施，认真作好工程建设与环境保护之间的矛盾，切实抓好污染源的控制和治理工作，保护环境。

# 在施工场地位置的确定中充分考虑对周围水环境的影响，尽可能远离饮用水源，以免造成对水环境的影响。

# 加强对机械设备的管理及建筑材料的遮挡，避免跑、冒、滴、漏及雨淋，防止对水环境的污染。

十、其它说明

1、料场表中所列的料场均为推荐料场，施工前施工单位及监理应对各种材料进行试验，试验合格后方可进料，不得使用不符合要求的材料。施工期内应根据料场产量提前进行备料。

2、面层拌和站中，应具备完善的排水设施。各种规格的集料应分别堆放，不得混杂；堆放集料的场地及运输材料的便道应进行硬化；运输及装载设备要洁净。雨季施工时，应采取措施保护集料，细集料(如砂、石屑等)应有防水顶棚，防止雨淋。桶装沥青应堆放整齐，并加盖苫布，防止雨水滴入。

3、面层之间应进行连续施工，避免表面被污染。

4、路面施工时，如发现技术问题，应及时与设计单位或驻地监理沟通，及时解决问题。

5、其他未尽事宜，按相应规范标准执行。