说  明  书

# 一、工程概况、设计依据及测设过程

# 1.1概述

为认真贯彻落实《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发［2006］17号），全面做好新时期移民工作，实现水库移民脱贫致富，促进库区和移民安置区经济社会发展。按照《吉林省大中型水库移民后期扶持政策实施方案》的要求，解决严重影响库区和移民安置区生产生活的交通和出行难的问题，对桦甸市金沙镇全民村道路进行维修改造。现有道路已使用多年，路基、路面等都出现不同程度的损坏，使用功能明显下降大部分路面破损严重，行车颠簸，因缺乏必要的管理和养护，导致路况较差，路面麻面露骨，坑洼不平，行车非常困难，严重影响了沿线车辆、行人通行和货物运输。为增强其服务功能，改造养护是非常必要的。全民村位于桦甸市金沙镇，全民村属丰满水库移民安置区，本项目受益人口1032人，其中移民995人。

# 1.2设计任务依据

# 受桦甸市业主的委托，我公司对桦甸市金沙镇全民村道路维修工程进行了勘察设计。本工程遵照下列标准、规范进行勘察、设计：

(01)交通部《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）；

(02)交通部《公路路线设计规范》（JTG D20-2017）；

(03)交通部《公路工程水文勘测设计规范》(JTG C30-2015)；

(04)交通部《公路沥青路面设计规范》(JTGD50-2017)；

(05)交通部《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2017）；

(06)交通部《公路路面基层施工技术细则》（JTG/TF20-2015）；

(07)交通部《公路路基设计规范》（JTGD30-2015）

(08)交通部《公路桥涵养护规范》（TJG H11-2019）；

(09)交通部《公路工程集料试验规程》（JTG E42-2005）；

(10)交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）；

(11)国家标准《道路交通标志和标线》(GB 5768.1-2009)；

(12)吉林省交通运输厅编《吉林省农村公路建设与养护技术指南》；

(13)交通部《小交通量农村公路工程技术标准》(JTG 2111-2019)；

(14)国家标准《乡村道路工程技术规范》(GB/T 51224-2017)；

(18)吉林省水库移民管理局《吉林省大中型水库移扶持项目管理办法》（附件）。

本次设计采用的技术标准如下表：

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 路线名称 | 桦甸市金沙镇全民村道路维修工程 |
| 设计行车速度(公里/小时) | 15 |
| 路基宽度 | 4.5m |
| 路面宽度 | 5.5m |
| BZZ-100累计标准 轴次Ne（次/车道） | <3×106 |

沥青路使用年限为8年。

# 1.4 测设经过

为全面了解和真实系统的掌握本路段的具体情况状况，我公司于2024年在桦甸市业主及地方领导的配合下，使用华测测绘生产的RTK对沿线进行了勘测，分别对该路段的路基、路面的病害情况进行详细的调查并拍摄了照片。外业期间积极与水库移民办公室业务科、项目科及地方领导、管理部门进行沟通，会同相关人员现场勘察，结合实际情况，针对沿线路段各种病害进行现场分析，做出切实可行的养护维修方案，形成了完整的外业调查记录，为该路段设计提供了详实可靠的依据。最后在对所有资料进行对比、分析的基础上，分段对路面结构进行整体判断，并在外业现场提出初步的设计方案。根据路况病害测定结果，对路面各层的厚度和使用功能进行综合评价。在对所收集资料进行分析的基础上，针对本工程的特点，提出了最终的养护设计方案。

内业设计过程中，本着实事求是的原则，科学合理地采用技术指标，利用Card/1、纬地、CAD等国内外先进的软件进行设计。设计人员坚持“质量第一，诚实守信”的设计理念，严格按照质量管理目标，层层把关，确保设计质量。

二、主要工程规模

主 要 工 程 数 量

| 内容 编号 | 项目 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铺筑长度 | 公里 | 1.606 |
| 2 | 5cmAC-16中粒式沥青混凝土面层 | 千平方米 | 7.228 |
| 4 | 0.5cmAC-16中粒式沥青混凝土调平层 | 千平方米 | 7.228 |
| 5 | 基层黏层油 | 千平方米 | 7.228 |
| 6 | 面层黏层油 | 千平方米 | 7.228 |
| 7 | 3cm路面铣刨 | 平方米 | 6494.850 |
| 8 | 新建浆砌石挡墙防护 | 米 | 45 |

三、沿线自然地理特征

3.1地形

桦甸地处长白山区向松辽平原过渡的前缘，地势两翼高，中间低，东南和西北向中部倾斜，全市大小山峰共119座，其中海拔1000米以上的山峰有14座，最高山为北部与永吉交界的南娄山，海拔1405米，最低处为东北部桦树林子乡松花湖沿岸，海拔仅为249米，相对高差1155米。松花江、辉发河纵贯全境，全境明显地分为山地、低山丘陵、沟川沟谷平地三部分，总的地貌特征为“八山一水一分田”。

3.2气象

桦甸市地处北温带大陆性季风气候区，一年四季明显。春季干燥多风，夏季炎热多雨，秋季秋高气爽，冬季严寒漫长。年平均气温3.9℃，最热在7月份，极端最高气温出现在1972年，为36.3℃；最冷出现在1月份，极端最低温度出现在1970年，为零下45℃。10℃以上活动积温多年平均2731℃，日照多年平均为2379小时，日照率为54%。年平均降水748.1毫米，且多集中在7至8月份。初霜多在9月下旬，山区9月上旬即可见霜，终霜期一般在5月中旬，山区有时延迟到5月末或6月初。无霜期一般在125天左右，山区110天左右。一年之中降雪长达6个月，最大冻土深度197厘米。总的气候条件基本适合各种早中熟农作物生长发育。

3.3地震

根据国家地震局和建设部发布的《中国地震动参数区划图》（GB 18306—2015）及吉林省抗震防灾办公室与吉林省建筑设计院编制的《吉林省地震动参数区划图》，该项目所经地区震动峰值为0.05g（地震基本烈度为Ⅵ区），区域稳定性较好。

3.4项目建设的必要性

全民村道路本次设计道路现为沥青路面，原路路基宽度为5.5米，道路两侧紧邻耕地，路况较差，坑洼不平，严重影响当地农耕条件。夏天雨季和冬天下雪无法行车，交通不便，行车难、行路难已成为制约当地经济发展的瓶颈。全民村属丰满水库移民安置区，本项目受益人口1032人，其中移民995人。因此，为了方便公路沿线地区居民出行和经济发展，必需改善现有的交通运输环境。

3.5项目建设的可行性

1、由于项目的实施对地方经济影响较大，当地政府对该道路工程建设高度重视，为项目提供了坚强的组织保证与良好的施工环境。

2、沿线群众盼望早日改善道路状况，该项目从根本上改善当地交通条件，满足群众多年的夙愿，当地群众将积极拥护并大力支持项目建设，踊跃为项目建设提供便利条件。

3、群众积极性很高，劳动力资源丰富，可以满足全部建设用工的需求。

4、

006

C1-2

该项目道路路基条件较好，现有路基可满足项目施工要求，对周围环境不产生影响，既可减少资源和占地，又可加快工程进度；建材丰富，主材可就近购买，供应有保障。

3.6项目资金来源

本项目投资为70.45万元，资金来源为大中型水库移民后期扶持资金。

四、设计方案

4.1路线设计

本次路线线形以综合考虑平 、纵 、横三者关系，恰当地掌握标准并注意与周围地形 、景观相配合，在布设路线时利用原有路基中线，平面线形由直线、圆曲线组成。

4.2路横断面设计

本项目为农村公路建设项目，原旧路基标准宽度为5.5米，路面宽度为4.5米，土路肩宽度2×0.5米，路面横坡为1.0%，土路肩横坡为2.5%，新建路按原路标准设计，路基标准宽度为5.5米，路面宽度为4.5米，土路肩宽度2×0.5米，路面横坡为1.0%，土路肩横坡为2.5%。

4.3路基、路面排水系统

本项目以自然排水为主，根据沿线地形、地势、地貌、原有边沟将水流引入桥涵处，排离路基范围以外；路面排水由路面横、纵坡将水排离路肩，使雨水漫流排至路基范围以外。

4.4路基防护

4.4.1浆砌石防护

在AK0+053.0～AK0+078.0、AK0+143.0～AK0+163.0设置路基防护挡墙，修建长度为45米，正面坡为1：0.3，背坡为1：0.5，挡墙宽0.05m，高4.1m，脚趾宽0.25，高0.5m。

4.4.4.1设计参数

003

S1-2

① 设计荷载：车辆荷载采用《公路路基设计规范》（JTG D30－2015）中5.4.2条规定的荷载。

②墙背填土计算内摩擦角φ=35°，填土容重γ=19KN/m3，回填土夯实系数不小于 0.94。

③墙身片石混凝土容重γ=23KN/m3。

④挡墙稳定系数：抗滑稳定系数Kc≥1.3；抗倾覆稳定系数Ko≥1.5。

4.4.4.2挡墙构造和材料要求

① 挡土墙采用浆砌片石，所用片石应匀质、不易风化、无裂隙且标号不低于M30, 石料规格应符合相关技术要求。

② 沿墙长每隔10m和与其它建筑物连接处应设置（沥青麻絮）伸缩缝。伸缩缝和沉降缝可合并设置，缝宽2cm。（缝内沿墙的内、外、顶三边填塞沥青麻絮，塞入深度不小于15cm。）

③ 泄水孔每隔2m设一个,上下错列设置。泄水孔采用φ10cm的PVC管。最下一排泄水孔应高出常水位或地面0.3m。

④ 挡土墙基础应置于坚实的土基中或岩石上，土基的基础的埋深不小于1.5m。

# 4.5路面维修、设计方案

# 4.5.1设计原则

(1)、保持和改善路面的使用功能，确保路面应有的耐久性；

(2)、保持和改善路面行车的安全性、舒适性，确保路面的行驶性能；

(3)、防止因路面的损坏和养护操作不当而污染沿线的环境；

(4)、平面线形沿用原有线形，纵断线形根据补强厚度予以设计；

004

S1-2

(5)、充分考虑交通量中重载交通的比重较大的客观因素，在路面结构设计中预留一定的强度储备。

根据上述原则和沿线路面使用状况调查资料，并根据路面状况指数确定维修方案。

# 4.5.2现有公路状况及维修设计方案

根据上述原则和沿线路面使用状况调查资料，本着因地制宜、合理选材、降低造价、便于施工的原则，对现有路面质量进行评价，并根据路面状况评价指标等确定维修方案。根据本次对沿线的路况调查、路况评价，确定采用方案如下；

1.A线原有为水泥路面，利用原有水泥路为基层，铺设5cmAC-16细粒式沥青混凝土面层，0.5cmAC-16中粒式沥青混凝土调平层。

2.B、C、D、E、F、G线，原有为沥青路，将原有沥青路铣刨3cm，铺设5cmAC-16细粒式沥青混凝土面层，0.5cmAC-16中粒式沥青混凝土调平层。

原路面影像资料

通过对沿线电力、电讯的调查，其净空均满足规范要求。

4.5.3病害处理

005

S1-2

施工前，应对原有公路路面病害进行处理。根据《公路养护技术规范》（JTGH10-2009）、《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2015），我公司对路面的破损情况进行详细的调查，并根据调查结果进行定量分析，最后确定路面维修方案及病害处理的设计原则。

路面病害处理：

原有路面病害以麻面、露骨为主,采用AC-16中粒式沥青混凝土填补，工程量已纳入调平层中。

4.5.4石油沥青

面层沥青采用A级90号道路石油沥青，其质量应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2017）中表4.2.1-2 90号的规定，见下表。

道路石油沥青技术要求

| 技术指标 | A级90号 |
| --- | --- |
| 针入度(25℃，100g，5s)(0.1mm) | 80～100 |
| 针入度指数PI | -1.5～+1.0 |
| 延度(10℃)，5 (cm)/min 不小于 | 30 |
| 延度(15℃)，5 (cm)/min 不小于 | 100 |
| 软化点(环球法)(℃)不小于 | 44 |
| 闪点不小于(℃) | 245 |
| 蜡含量(蒸馏法)不大于(%) | 2.2 |
| 溶解度(三氯乙烯)不小于(%) | 99.5 |
| 质量变化不大于(%) | ±0.8 |
| 残留针入度25℃ 不小于(%) | 57 |
| 残留延度(10℃)不小于(%) | 8 |

4.5.5粗集料

面层沥青混合料中的粗集料应采用抗滑、耐磨、坚硬、洁净干燥的石料加工而成，宜采用一次颚式破碎后进行二次反击式或锤式破碎加工成具有良好颗粒形状，表面有良好微观构造的集料。

各成品料出口必须安装能回收粉尘的防尘设备，保证粉尘不飞扬，不造成集料的二次污染，保证集料的粉尘含量满足要求。

集料的形状应接近立方体，并具有良好的嵌挤能力，具有一个破碎面颗粒含量应达到80%，具有两个或两个破碎面含量应不小于60%。

集料的粒径规格及技术指标应满足下表的要求，沥青与石料的粘附性小于4级时可掺加抗剥落剂，抗剥落剂类型为消石灰粉，用消石灰粉代替混合料中的矿粉，其用量为沥青混合料的2%。

具体指标见下表。

| 沥青面层用粗集料质量技术指标表 |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 指 标 |
| 石料压碎值不大于(%) | 30 |
| 洛杉矶磨耗值不大于(%) | 35 |
| 视密度不小于(t/m3) | 2.45 |
| 吸水率不大于(%) | 3 |
| 对沥青的粘附性不小于 | 4 |
| 针片状颗粒含量不大于(%) | 20 |
| 水洗法<0.075mm颗粒含量不大于(%) | 1 |
| 磨光值大于 | -- |
| 软石含量不大于(%) | 5 |

其粒径规格及技术指标符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2017）中表4.8.3和表4.8.2（其他等级公路项）的规定见表《沥青面层用粗集料质量技术要求》和《沥青面层用粗集料规格(方孔筛)》。

| 沥青面层用粗集料规格(方孔筛) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格 | 公称粒径 (mm) | 通过下列筛孔(方孔筛,mm)的质量百分率（％） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 106 | 75 | 63 | 53 | 37.5 | 31.5 | 26.5 | 19 | 13.2 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 0.6 |
| S1 | 40～75 | 100 | 90～100 |  |  | 0～15 |  | 0～5 |  |  |  |  |  |  |
| S2 | 40～60 |  | 100 | 90～100 |  | 0～15 |  | 0～5 |  |  |  |  |  |  |
| S3 | 30～60 |  | 100 | 90～100 |  |  | 0～15 |  | 0～5 |  |  |  |  |  |
| S4 | 25～50 |  |  | 100 | 90～100 |  |  | 0～15 |  | 0～5 |  |  |  |  |
| S5 | 20～40 |  |  |  | 100 | 90～100 |  |  | 0～15 |  | 0～5 |  |  |  |
| S6 | 15～30 |  |  |  |  | 100 | 90～100 |  |  | 0～15 |  | 0～5 |  |  |
| S7 | 10～30 |  |  |  |  | 100 | 90～100 |  |  |  | 0～15 | 0～5 |  |  |
| S8 | 15～25 |  |  |  |  |  | 100 | 90～100 |  | 0～15 |  | 0～5 |  |  |
| S9 | 10～20 |  |  |  |  |  |  | 100 | 90～100 |  | 0～15 | 0～5 |  |  |
| S10 | 10～15 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90～100 | 0～15 | 0～5 |  |  |
| S11 | 5～15 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90～100 | 40～70 | 0～15 | 0～5 |  |
| S12 | 5～10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90～100 | 0～15 | 0～5 |  |
| S13 | 3～10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90～100 | 40～70 | 0～20 | 0～5 |
| S14 | 3～5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90～100 | 0～15 | 0～3 |

4.5.6细集料

细集料优先采用石屑，应洁净、干燥、无风化、无杂质、并有适当的颗粒级配，石屑生产时应采用抽吸措施，严格控制0.075mm的通过率，其质量技术要求及规格应满足下表的要求。

| 面层用细集料技术指标表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 表观相对密度(t/m3) | 含泥量(小于0.075mm的含量)(%) | 砂当量(%) |
| 指标 | 不小于2.45 | 不大于5 | 不小于50 |

石屑的规格见下表。

| 沥青面层用细集料规格及级配要求表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格 | 公称粒径(mm) | 通过各筛孔的质量百分率(%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 |
| S15 | 0～3 | 100 | 90～100 | 60～90 | 40～75 | 20～55 | 7～40 | 2～20 | 0～10 |

4.5.7填料：

填料必须采用石灰岩或岩浆岩等憎水性石料经过磨细得到的矿粉，原石料中的杂质应除净。矿粉要求干燥、洁净，能自由地从矿粉仓中流出，其质量要求要符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2017）中表4.10.1的规定见下表：

| 沥青路面用矿粉的质量技术要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 视密度 | 不小于(t/ m3) | 2.45 |
| 含水量 | 不大于(%) | 1 |
| 粒度范围 | <0.6mm (%) | 100 |
|  | <0.15mm (%) | 90～100 |
|  | <0.075mm (%) | 70～100 |
| 外观 |  | 无团粒结块 |
| 亲水系数 |  | <1 |
| 塑性指数 | ％ | <4 |
| 加热安定性 |  | 实测记录 |

4.5.8沥青混合料的配合比设计

应通过热拌沥青混合料的目标配合比、生产配合比及生产配合比验证三个阶段，确定矿料级配及最佳沥青用量。面层沥青混凝土混合料的矿料级配在规范的基础上进行调整，使级配形成“S”型曲线，有利于提高沥青混凝土的性能。推荐的混合料级配见下表。

沥青混合料级配

| 沥青混合料级配类型 |  | AC-13 | AC-16 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通过下列 方孔筛(mm) 重量百分率(%) | 19 |  | 100 |
|  | 16 | 100 | 90～100 |
|  | 13.2 | 90～100 | 76～92 |
|  | 9.5 | 68～85 | 60～80 |
|  | 4.75 | 38～68 | 34～62 |
|  | 2.36 | 24～50 | 20～48 |
|  | 1.18 | 15～38 | 13～36 |
|  | 0.6 | 10～28 | 9～26 |
|  | 0.3 | 7～20 | 7～18 |
|  | 0.15 | 5～15 | 5～14 |
|  | 0.075 | 4～8 | 4～8 |

4.5.9沥青混合料技术指标

沥青混合料配合比设计及检验的各项技术指标应符合表9-7的要求。试验应遵照《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》(JTG E20-2011)的有关规定进行。

| 面层沥青混合料技术指标表 |  |
| --- | --- |
| 项目 | 沥青混凝土 |
| 击时次数(双面)(次) | 50 |
| 稳定度(KN) | ≮5 |
| 流值(mm) | 2～4.5 |
| 空隙率(%) | 3～6 |
| 沥青饱和度(%) | 70～85 |
| 浸水马歇尔试验残留稳定度比不小于 | 80 |
| 冻融劈裂试验残留强度比不小于 | 75 |
| 车辙动稳定度（次/mm）不小于 | 800 |
| 低温弯曲试验破坏应变(με) | 不小于2300 |
| 混合料的渗水系数应不大于 | 120ml/min |

施工单位应根据《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》(JTG E20-2011)的有关规定进行配合比设计，以选取满足质量要求的、更加经济合理的配合比。

4.5.10黏层

在沥青层与沥青层之间设置黏层，黏层油采用乳化沥青，喷洒黏层油前，应对下面层进行清扫，再浇洒乳化沥青黏层油，用量为0.3～0.6L/m2，黏层的材料和施工工艺应符合《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2017)的要求。

黏层的材料和施工工艺应符合《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2017)的要求。

# 五、路面的施工要求及注意事项

沥青混凝土路面面层、基层的质量管理和控制，参照《公路路面基层施工技术细则》(JTG∕T F20-2015) 《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2017) 公路工程质量检验评定标准 JTG F80-1-2017的技术规定执行并应严格按照设计图纸的要求，同时注意以下几个问题。

1、一般事项

(1)料场表中所列的料场均为推荐料场，施工前施工单位及监理应对各种材料进行试验，试验合格后方可进料，不得使用不符合要求的材料。施工期内应根据料场产量提前进行备料。

(2)各种材料都必须在施工前以“批”(10t)为单位进行检查，不符合《公路沥青路面设计规范》(JTGD50-2017)及《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2017)相关技术要求的材料不得进场，对各种矿料是以同一料源、同一次购入并运至生产现场的相同规格材料为一“批”。

(3)面层之间应进行连续施工，避免表面被污染。

(4)基层摊铺完成后需按规范要求进行养生，达到规范养生标准后及时加铺下面层，当下面层满足要求时才可开放交通，在基层未达到规范的养生要求及下面层摊铺前严禁一切车辆在其上行驶(不包括洒水车)。

(5)施工单位应严格按照施工图文件，不得随意变更设计文件，施工图说明及设计文件中未包括的，均按交通部有关施工技术规范执行。道路施工时，如发现技术问题，应及时与设计单位或驻地监理沟通，及时解决问题。

(6)必须按设计组织施工，加强管理，保证连续施工。事前做好应对不利气候的施工准备，保证混凝土路面施工能连续、保质地开展工作。施工时，应分段分幅修筑，设置安全保护设施和疏导交通的标志，保证道路畅通，尤其注意夜间道路行车安全，应保证夜间施工路段有人职守、频闪灯等安全保护设施和疏导交通的标志齐全及使用状态良好。

2、在开挖路槽内铺筑路面基层前，按规定检查旧路顶面或路基顶面的标高、宽度、路拱横坡、平整度、压实度以等各项指标是否满足要求，满足要求后方能铺筑路面基层或粒料层。在铺筑路面面层前，同样需要对基层顶面进行检查，经监理、有关部门及面层施工检测满足本说明及相关规范要求后，方可进行面层施工。

3、黏层施工应符合下列要求：

(1)浇洒黏层油前，路面有脏物尘土时应清除干净；表面松动的石块应清除；当有沾粘的土块时，应用水刷净，待表面干燥后浇洒。

(2)黏层沥青应均匀洒布或涂刷，浇洒过量处应予刮除。

(3)气温低于10℃时或路面潮湿时，不得浇洒黏层沥青。

(4)浇洒黏层沥青后，严禁除沥青混合料运输车外的其它车辆、行人通过。

(5)黏层油应在当天洒布，待稀释沥青中的稀释剂基本挥发完成后，紧跟着铺筑沥青层，确保黏层不受污染。

4、沥青面层施工要点：

(1)施工准备

①在面层施工前1～2d内，应清理基层顶面，在半刚性基层满足设计强度要求时，并且其平整度及拱度验收合格后，方可施工面层。

②施工前应对各种材料进行试验，经选择确定的材料在施工过程中应保持稳定，不得随意变更。

③沥青混合料的配合比设计应按目标配合比设计阶段、生产配合比设计阶段、生产配合比验证阶段的步骤进行，经设计确定的标准配合比在施工中不得随意变更。

(2)沥青混合料的拌和

①热拌沥青混合料应采用间歇式拌和机进行拌和，拌和机必须配备有材料配合比和施工温度的自动检测和记录设备。

| 沥青混合料的施工温度(℃) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 指标名称 |  | 沥青品种 |
|  |  | 90号石油沥青 |
| 沥青加热温度 |  | 150～160 |
| 沥青存放温度 |  | 130～140 |
| 改性沥青现场制作温度 |  | -- |
| 成品改性沥青加热温度,不大于 |  | -- |
| (间歇式拌和机)集料加热温度 |  | 比加热温度高10～30 |
| 混合料出料温度 |  | 140～160 |
| 混合料贮料仓贮存温度降低不超过 |  | 10 |
| 混合料废弃温度,高于 |  | 190 |
| 运输到现场温度,不低于 |  | 140 |
| 混合料摊铺温度,不低于 | 正常施工 | 130 |
|  | 低温施工 | 140 |
| 开始碾压混合料内部温度不低于 | 正常施工 | 125 |
|  | 低温施工 | 135 |
| 碾压终了的表面温度, 不低于 | 钢轮压路机 | 65 |
|  | 轮胎压路机 | 75 |
|  | 振动压路机 | 60 |
| 开放交通的路表温度,不高于 |  | 50 |

②面层沥青混合料拌和时间应以混合料拌和均匀、所有矿料颗粒全部裹覆沥青结合料为度，并根据设备情况经试拌确定。

(3)沥青混合料的运输

①沥青混合料运输车的运量应较拌和能力或摊铺速度有所富余。运料车在开始运输前，应在车厢及底板上涂刷一层隔离剂，使沥青混合料不与车厢粘结。

②运料车应前后至少移动三次装料，防止混合料离析。

③混合料运输过程中必须加以覆盖，以防止混合料降温超标和结壳。

④运料车在运输途中，不得随意停歇，施工便道要保证畅通，平整，以保证混合料到场温度并尽量减少因颠簸造成的混合料离析。

⑤运料车卸料必须倒净，否则必须及时清除。

⑥运料车到达现场后，应检查沥青混合料温度，必须满足摊铺温度要求。

(4)混合料的摊铺

①铺筑沥青混合料前应检查确认下面层的质量，当下层质量不符合要求时，不得铺筑沥青面层。

②热拌沥青混合料应采用机械摊铺。摊铺机应符合下列要求：

a具有自动方式摊铺厚度及找平的装置：

b有足够容量的受料斗，在运料车换车时能连续摊铺，并有足够的功率推动运料车前进；

c有可加热的振动熨平板或振动夯实等初步压实装置；

d摊铺机宽度可调整。

③施工气温低于10℃时，不得摊铺热拌沥青混合料。

④沥青混合料必须缓慢、均匀连续不间断地摊铺。摊铺过程中不得随意变换速度或中途停顿，摊铺速度应根据拌和机产量、施工机械配套情况以及摊铺层厚度、宽度确定，一般控制在1.5～4m/min为宜。

⑤现场摊铺温度普通沥青混合料应不低于130℃。

(5)热拌沥青混合料的压实及成型

①压实后的各层沥青混合料应符合压实度及平整度的要求。

②施工单位应配备12吨以上重型振动压路机及25t的轮胎压路机，应选择合理的压路机组合方式及碾压步骤，下面层复压必须采用重型的轮胎压路机进行搓揉碾压，以增加密水性。为达到最佳结果，沥青混合料压实宜采用组合的方式，压路机数量根据生产率决定。

③沥青混合料初压温度不得低于120℃，终压温度不得低于80℃。

④碾压过程中，要严格控制混合料的碾压温度。要严格控制压路机的洒水量，并使用热水，以减少洒水导致的混合料温度降低，保证混合料的碾压温度。洒水量以保证混合料不粘轮为原则，要求洒水必须为清雾状，严禁洒水形成水流。胶轮压路机工作前应对轮胎进行预热，涂抹完植物油上路碾压。

⑤混合料未压实前，严禁压路机停留或转急弯调头等。压路机开振动时，振动的振幅应与速度相配合，以免出现波浪，且必须在压路机已经启动的时候才能开启振动，以免在同一位置振动过多产生凹陷和突起。

⑥振动压路机应遵循“紧跟、慢压、高频、低幅”的原则，紧跟在摊铺机后面，采用高频率、低振幅的方式慢速碾压。

(6)在施工缝及构造物两端的连接处必须仔细操作，保证紧密、平顺。

(7)热拌沥青混合料应待摊铺层自然冷却，混合料表面温度低于50℃后，方可开放交通。

(8)沥青路面的施工要求上面层与下面层应连续施工，施工上面层时，下面层应洁净、无污染。

5、半刚性基层施工要点

(1)半刚性基层采用厂拌。

(2)拌和时配料必须准确，拌和应均匀，颗粒级配应符合设计要求。

(3)应采用摊铺功率不低于120KW的沥青混凝土摊铺机或稳定料摊铺机摊铺混合料。

(4)25cm基层宜采用重型压路机单层施工，水稳料从拌和到第二层碾压完毕的时间要小于水泥的初凝时间，二层碾压一次养生，确保基层不分层、成为一体。分层施工时，下承层清理后应封闭交通，在上层施工前1～2h，宜撒布水泥或洒铺水泥净浆。

半刚性基层施工时，应严格掌握基层厚度，本工程采用基准钢丝法调平，因此必须设置支撑杆，敷设基准钢丝，并用专用工具，使其张紧力不小于100kN，钢丝挠度不超过规定值；应控制基层顶面的横坡度在正常误差范围内，不得小于1.5%。

(5)半刚性基层施工期的日最低气温应在5℃以上。

(6)半刚性基层摊铺时，应设专人消除粗细集料离析现象，特别应铲除局部粗集料“窝”，并用新拌混合料填补。

(7)应使用12吨以上的重型振动压路机碾压。压路机不得停在未压实的基层上，并不准在其上急刹车、急转弯和调头；振动压路机前进、后退换档时，应先停振再换档；若需停机时，应先停振再停机；终压前检测一次标高，若发现高程超过规定时，应用平地机刮至规定值，再整平碾压；碾压完成后应采用洒水车洒水并用土工布等材料覆盖进行养生时间应在7d以上，整个养生其问必须始终保持基层或底基层表面潮湿，并应封闭交通。一般采用撒水养生法，每天撒水视气候条件而定，应始终保持湿润，做好养生期的记录。任何由于外界因素引起的局部损坏，必须采取措施及时修补。气温较低时应适当延长养生期。养生期满后，基层应及时施工沥青封闭层。封闭后的基层上，只允许通行本路段面层施工作业车辆。

(8)施工时应严格控制基层厚度和高程，路拱坡度应与路面一致，基层表面应平整无轮迹，严禁用薄层贴补法进行找平。

(9)横缝每天铺完至第二天开始，间隔约有12h左右，连接面应作适当处理，方法为摊铺前在碾压完成的基层末端标高和平整度不合要求的沿横贯摊铺层全宽将末端凿除，直凿到下承层表面及路中心线垂直，连接面切成垂直面。摊铺前最好在凿除断面上刷水泥浆，保证新旧混合料良好的粘接。禁止采用斜接缝。

(10)基层在养生过程中出现裂缝、经过弯沉检测，结构层的承载能力满足设计要求时，可继续铺筑上面的沥青面层，也可采取在裂缝位置灌缝、在裂缝位置铺设玻璃纤维格栅、洒铺热改性沥青等措施。

(11)基层在养生7～10d应进行弯沉检测，满足要求方可继续施工上层。

(12)半刚性基层养生7d后，施工需要通行重型货车时，应有专人指挥，按规定的车道行驶，且车速应不大于30km/h。

六、环境保护

公路施工期间主要环境问题为因工程建设引起的粉尘污染、噪声、施工用水对周边环境的污染等问题。针对以上影响因素，设计中根据《公路环境保护设计规范》以及国家的有关环境保护法令、法规的要求，对可能造成环境影响的项目采取了必要、可行的工程措施，认真作好工程建设与环境保护之间的矛盾，切实抓好污染源的控制和治理工作，保护环境。

1、环境噪声影响及措施

施工期的噪声主要来源于各种施工机械产生震动和噪声，如推土机、压路机、装载机、挖掘机、搅拌机、运输机械等。这些机械工作时在距离声源5米处的噪声可高达90～98dB，施工期噪声源将对施工人员和周围敏感点产生较为严重的影响，对于施工期环境噪声的影响在工程设计中拟采取以下措施：

①设有大型机械的施工场地尽量设置在远离居民区的位置。

②在工期安排上对产生大的噪声的施工工序，尽量不安排夜间施工。

2、环境空气影响及措施

施工中筑路材料的运输、装卸、拌和过程中有大量的粉尘散落到周围大气中，筑路材料堆放期间由于风吹会引起扬尘污染，尤其是在风速较大或汽车行驶速度较快的情况下，粉尘的污染更为严重。

沥青混合料在拌和及铺筑过程中会产生烟雾，对周围的大气环境产生污染。

针对上述问题在设计中采取了以下措施：

①路面拌合场地设置在远离居民区处，采用封闭式拌合设备，并采取有效的消烟除尘措施，减少有害气体的排放。

②易于扬尘的建筑材料在运输和堆放过程中，采取可靠的遮盖措施。

3、水环境的影响及措施

施工期水环境影响主要有施工营地生活污水、生活垃圾可能对周围水体产生一定的污染；堆放的建筑材料被雨水冲刷对周围水体的污染。

针对以上情况设计上拟采取的措施：

①在施工场地位置的确定中充分考虑对周围水环境的影响，尽可能远离饮用水源，以免造成对水环境的影响。

②加强对机械设备的管理及建筑材料的遮挡，避免跑、冒、滴、漏及雨淋，防止对水环境的污染。

上述未尽事宜严格按国家、交通部现行的标准、规范、办法和吉林省交通厅的有关规定实施。

七、其它说明

1、料场表中所列的料场均为推荐料场，施工前施工单位及监理应对各种材料进行试验，试验合格后方可进料，不得使用不符合要求的材料。施工期内应根据料场产量提前进行备料。

2、面层拌和站中，应具备完善的排水设施。各种规格的集料应分别堆放，不得混杂；堆放集料的场地及运输材料的便道应进行硬化；运输及装载设备要洁净。雨季施工时，应采取措施保护集料，细集料(如砂、石屑等)应有防水顶棚，防止雨淋。桶装沥青应堆放整齐，并加盖苫布，防止雨水滴入。

3、面层之间应进行连续施工，避免表面被污染。

4、路面施工时，如发现技术问题，应及时与设计单位或驻地监理沟通，及时解决问题。

5、其他未尽事宜，按相应规范标准执行。

八、施工组织设计说明

8.1建设工期

根据业主意见，本项目为2024年移民项目，建设工期为2025年5月-2025年7月。

8.2施工组织、施工期限、主要工程的施工方法、工期、进度及措施

1、路基工程：

工期安排：2025年5月-2025年7月。为保证工程进度，施工时，可采取多个作业面同时施工。

2、路面工程：

全线面层采用机械摊铺。铺设5cmAC-16中粒式沥青混凝土面层，0.5cmAC-16中粒式沥青混凝土调平层。

工期安排：调平层、路面面层2025年5月-2025年7月，交叉工程工期安排：2025年6月-2025年7月。

8.3主要材料供应、运输方案

1、沥青采用桦甸市：运距18公里；

2、碎石采用欧力村：运距11公里；

3、水泥采用桦甸水泥厂：运距15公里。

8.4冬季、雨季施工所采取的措施

1、本工程不宜在冬季期施工。

2、雨季施工应综合规划、合理设置现场防排水系统，采取有效措施，及时引排地面水。

3、对施工临时挤占的沟渠、河道应采取措施保证不降低原有的排水能力。

4、在雨季前应将原有路面基层处理好，整平基层，并设纵横排水坡。

5、低洼地段，应在雨季前将原地面处理好。

6、结构物基坑在雨季开挖后未能及时施工时，应采取防浸泡措施，必要时雨后应对基坑地基承载力再次检测，以确定是否满足设计要求。

7、制定雨季施工安全预案，做好防洪抢险的准备工作。

8.5施工准备工作的意见

1、施工时应设置必要的排水措施，保证不积水。

2、根据近年的工程来看，雨季生产的砂石材料大多含泥量得不到很好控制，为保证质量和进度，地产材料应提前进行备料，规格砂石材料应在雨季到来之前完成，进场材料应进行苫盖处理。提前完成备料可减少运输重车对施工进度及质量的不利影响。