湖州市直属水利工程运行管理所2021-2023年度水闸泵站维修养护项目

施工图设计

杭州水利水电勘测设计院有限公司

二O二一年九月

湖州市直属水利工程运行管理所

2021-2023年度水闸泵站维修养护项目设计说明

# 基本情况

2021-2023年度水闸泵站维修养护项目主要包含2022年度后庄、金锁、长田港、大兴、三里桥、城南、毗山、城北等9座水闸泵站维修，以及2023年度全部34座水闸预估维修量。

根据现状存在的主要问题，本次维修改造主要建设内容包括：1、钢筋砼结构漏筋部位修补；2、室内外墙面重新粉刷、喷涂真石漆；3、更换拦污栅；4、不锈钢门更换；5、屋面防水处理；6、室外墙面干挂铝塑板修复；7、场内绿化等。

# 主体工程设计

1、屋面防水措施：1）现状屋顶面清扫冲洗干净，对现状已有的防水层掀除；2）2cm厚1:3水泥砂浆找平；3）4mm厚SBS无碱玻纤毡胎基改性沥青防水卷材；4）3mm厚SBS改性沥青防水涂料；5）2cm厚1:3水泥砂浆掺5%防水剂找平层找平。

2、室外墙面等结构真石漆涂料：1）铲去旧水泥、涂料等表面浮层，并冲洗干净；2）3mm厚界面剂；3）14mm厚1:2防水水泥砂浆；4）5mm厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网；5）弹性底涂、柔性腻子；6）真石漆喷涂，喷涂要求均匀（颜色由业主确定）。

3、室外墙面、女儿墙、围墙、钢筋砼栏杆弹性防水涂料：1）清除墙面浮灰，冲洗干净；2）3mm厚界面剂；3）14mm厚1:2防水水泥砂浆；4）5mm厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网；5）弹性底涂、柔性腻子；6）外墙弹性防水涂料一底二度。

4、室内墙粉刷：1）刮除现状墙面涂料，清除墙面浮灰，采用1:3水泥砂浆修补； 2）采用3mm专用腻子找平；3）白色乳胶漆二道。（备注中说明施工工艺的参照备注中施工工艺施工）

5、钢筋砼结构露筋处修补：1）清理钢筋砼结构表面破损混凝土，并冲洗干净；2）采用环氧树脂砂浆进行修补平整；3）根据需求做好面层涂料等措施。

6、拦污栅、防盗门、控制柜等金属结构除锈、油漆养护：钢结构面层锈迹打磨清理，底漆一遍，铁红C53-31红丹醇酸防锈漆，涂层厚度25~30微米；中间漆二遍，云铁醇酸防锈漆，涂层厚度50~60微米；面漆二遍，灰色C04-42醇酸调和漆，涂层厚度40~50微米（刷防火涂料时，用防火涂料代替）。修补漆共五遍，各层如上，涂层厚度115~140微米。

钢管栏杆、钢爬梯等铁红C53-31红丹醇酸防锈漆；面漆二遍，灰色C04-42醇酸调和漆，涂层厚度40~50微米。

7、外墙面干挂铝塑板修复：1）对现状破损或者缺失部位进行检查；2）更换或者增补缺失处铝塑板，铝塑板颜色、尺寸、厚度等均与现状要求一致。

8、墩墙大理石贴面修复：1）墩墙大理石贴面脱落处要求将脱落大理石进行清理，尽可能利用现状拆除的大理石；2）将拆除后的墩墙面进行清洗干净；3）采用M10砂浆重新铺贴大理石（原则上利用现状拆除料，若有缺失可采购同规格、材质的大理石进行补贴）。

9、交通桥底部填充墙修复：拆除现状开裂填充体，采用M10浆砌水泥砖填充，外侧采用2mm砂浆抹面，喷涂真石漆（真石漆工艺参照外墙真石漆喷涂）

# 材料要求

1、金锁水闸及后庄水闸场区大门采用定制不锈钢门，门型材用型材主要受力部分基材截面最小实测壁厚不应小于2.0mm。

2、铝合金条收口：采用T型铝合金收口条（宽度暂定27mm，可根据现场实际适当加宽），颜色推荐为啞橙金（可有业主确定），封内灰尘、垃圾等清理干净后嵌玻璃胶将收口条固定。

铝合金收口条参照图

3、室外过道雨棚更换：拆除现状雨棚，更换双立柱钢化玻璃面板雨棚，雨棚宽度为2.0m。

雨棚板面采用9+6+9夹胶钢化玻璃；型材采用Q235材质的系列钢管/方钢（除锈、防腐油漆参照金属结构油漆），立柱尺寸不小于70×70×2mm，采用双排、纵向间距4.0m，前框尺寸不小于140×80×2.5mm，侧框尺寸不小于60×50×2mm，中框尺寸不小于75×55×2mm，墙檐尺寸不小于60×40×1.5mm，落水管尺寸40×40×1mm，小骨架75×55×2mm。立柱与基础面的衔接采用预埋件或螺杆锚固技术连接，钢结构是通过冷弯成型的弯圆设备弯制的。（雨棚为采用成品定制，先由施工单位提供材料小样，经业主单位认可后方可实施）

4、场区内绿化：根据现场实际及业主要求可适当调整种类。

5、拦污栅采用镀锌钢材质，尺寸同现场实际尺寸。

6、塑木栏杆：塑木栏杆选用防滑耐磨、防虫防蚁材料。复合材料必须满足行业技术标准并具有出厂质量合格证及试验报告。栏杆高度1200mm，立柱净距为1500mm，立柱规格为120mm*120mm，横梁规格为90mm*45mm，竖方通规格为50cm*50cm。栏杆与地面应有可靠连接，本塑木栏杆为定制产品，栏杆安装施工应由专业厂家指导下完成。

塑木栏杆结构尺寸设计图

6、所有材料购买前必须征得业主同意后方可使用于本工程，工程量按实际结算。

。

湖州市直属水利工程运行管理所杨溇等水闸维修项目工程汇总表

| 序号 | 分项工程名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 后庄水闸 |  |  |  |
| 1 | 外立面油漆涂料刮除、重新喷涂真石漆 | m2 | 500 | 颜色由业主定 |
| 2 | 围墙内外重新粉刷、喷涂真石漆 | m2 | 500 | 颜色由业主定 |
| 3 | 更换不锈钢门 | m2 | 20 |  |
| 4 | 场内绿化 |  |  |  |
|  | 四季桂 | 株 | 5 | 规格：H250，P120 |
|  | 日本晚樱 | 株 | 5 | 规格：D7 |
|  | 红叶石楠 | 株 | 5 | P80 |
|  | 重瓣茶花 | 株 | 5 | P80 |
|  | 马尼拉草皮 | m2 | 80 |  |
|  | 整理绿化用地 | m2 | 80 | 根据设计标高翻整土地，清除原有范围内石块、杂物等，（包括建筑垃圾和各种生活垃圾，运距施工方自行考虑） |
| 二 | 金锁水闸 |  |  |  |
| 1 | 外立面油漆涂料刮除、重新喷涂真石漆 | m2 | 500 | 颜色由业主定 |
| 2 | 围墙内外重新粉刷、喷涂真石漆 | m2 | 1000 | 颜色由业主定 |
| 3 | 更换不锈钢门 | m2 | 20 |  |
| 4 | 场内绿化 |  |  |  |
|  | 四季桂 | 株 | 5 | 规格：H250，P120 |
|  | 日本晚樱 | 株 | 5 | 规格：D7 |
|  | 红叶石楠 | 株 | 5 | P80 |
|  | 重瓣茶花 | 株 | 5 | P80 |
|  | 马尼拉草皮 | m2 | 100 |  |
|  | 整理绿化用地 | m2 | 100 | 根据设计标高翻整土地，清除原有范围内石块、杂物等，（包括建筑垃圾和各种生活垃圾，运距施工方自行考虑） |
| 三 | 长田港水闸 |  |  |  |
| 1 | 钢筋砼梁、柱等钢筋砼结构露筋处修补 | m2 | 30 |  |
| 2 | 闸室及围墙外立面涂料刮除、重新喷涂真石漆 | m2 | 600 |  |
| 3 | 室内墙面涂料刮除、重新粉刷 | m2 | 150 |  |
| 4 | 实心砖墙砌筑 | m2 | 16 | 拆除现状开裂填充体，采用M10浆砌水泥砖填充，外侧采用2mm砂浆抹面，喷涂真石漆 |
| 四 | 大兴水闸 |  |  |  |
| 1 | 金属结构（含卷扬机防护罩、控制柜、防盗门等）除锈、重新喷涂油漆 | m2 | 50 |  |
| 2 | 室外墙面干挂铝塑板修复 | m2 | 20 |  |
| 3 | 室外围墙场内侧喷涂真石漆 | m2 | 400 |  |
| 五 | 三里桥水闸 |  |  |  |
| 1 | 室外过道雨棚更换 | m | 10 | 宽2.0m |
| 2 | 屋面防水处理 | m2 | 20 |  |
| 3 | 室外墙面干挂铝塑板修复 | m2 | 20 |  |
| 六 | 城南水闸 |  |  |  |
| 1 | 室内墙面墙皮脱落等部位涂料刮除重新粉刷 | m2 | 250 | 原则上以房间为单位进行粉刷修复 |
| 2 | 水闸内、外港墩墙大理石面板脱落处修复 | m2 | 60 |  |
| 3 | 大门进口地砖裂缝采用铝合金条收口 | m | 30 |  |
| 4 | 更换拦污栅 | m2 | 45.60 | 参照原给排水标准图集90S321（第14、15页格栅三），尺寸暂定为3800*2000mm |
| 七 | 毗山水闸 |  |  |  |
| 1 | 更换拦污栅 | m2 | 136.80 | 参照原给排水标准图集90S321（第14、15页格栅三），尺寸为3800*2000mm |
| 2 | 拦污栅孔大理石盖板拆除、采用塑钢格栅封口 | 项 | 1 |  |
| 3 | 屋面防水处理 | m2 | 100 |  |
| 八 | 城北水闸 |  |  |  |
| 1 | 塑木栏杆 | m | 50 |  |
| 2 | 交通桥底部填充墙修复 | m2 | 100 | 拆除现状开裂填充体，采用M10浆砌水泥砖填充，外侧采用2mm砂浆抹面，喷涂真石漆 |
| 九 | 2023年及其它零星维修项目 |  |  |  |
| 1 | 金属结构（含钢闸门、卷扬机防护罩、控制柜、防盗门等）除锈、重新喷涂油漆 | m2 | 450 |  |
| 2 | 室内墙面墙皮脱落等部位涂料刮除重新粉刷 | m2 | 100 |  |
| 3 | 室内墙面浮灰清除，白色内墙乳胶漆2道 | m2 | 1500 |  |
| 4 | 室外墙面弹性防水涂料修复 | m2 | 1500 |  |
| 5 | 砼修复 | m3 | 10 | 路面、压顶等部位C25砼修复（含破损设施拆除外运、立模、浇筑、养护等）。 |
| 6 | 土方回填 | m3 | 100 | 管理区域零星土方回填（含绿化用土方回填）。 |
| 7 | 屋面防水处理 | m2 | 150 |  |

# Text boxes

地砖裂缝口采用铝合金条收口

墩墙大理石贴面脱落处修复处理

地砖裂缝口采用铝合金条收口

地砖裂缝口采用铝合金条收口

外立面油漆涂料刮除、重新喷涂真石漆

梁、柱漏筋处清理干净、采用环氧树脂砂浆修复，面层粉刷涂料

围墙面层浮灰、墙皮清理，粉刷涂料

墙面干挂铝塑板修复

拆除现状开裂填充体，采用M10浆砌水泥砖填充，外侧采用2mm砂浆抹面，喷涂真石漆