大型铸锻件明细表

说明：

1. 本明细表为本船大型铸锻件明细表，所列项目仅为一艘船的数量；
2. 所给重量为估算重量，供船厂报价参考；
3. 本明细表不包括锻造余量及备品；
4. 本明细表仅供船厂报价参考，不作为船厂追加费用的依据。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 锻钢件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 螺旋桨轴  长度：~11m  ~15m  基本轴径：~Φ148 |  | 35CrMo |  | 根 | 1  2 | 1486  2026 |  |
| 2 | 舵杆及上法兰 |  | 船体结构用锻钢 |  | 件 | 2 | ～290 |  |
| 3 | 下法兰 |  | 船体结构用锻钢 |  | 件 | 2 | ～80 |  |
| 二 | 铸钢件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 轴承支承壳体 |  | ZG230-450 | CB/T 772-98 | 件 | 3 | ～32 |  |
| 2 | 托架导流罩 |  | ZG230-450C | CB/T 772-98 | 件 | 6 | ～12 |  |
| 3 | 齐平板 |  | ZG200-400C | CB/T 772-98 | 件 | 2 | ～12 |  |
| 4 | 下锚唇 |  | ZG220-440 | CB/T 772-98 | 件 | 1 | ～150 |  |
| 5 | 后尾轴架 |  | ZG220-440 | CB/T 772-98 | 件 | 3 | ～820 |  |
| 6 | 前尾轴架 |  | ZG220-440 | CB/T 772-98 | 件 | 3 | ～420 |  |
| 7 | 首柱铸钢件 |  | ZG220-440 | CB/T 772-98 | 件 | 1 | ～1000 |  |
| 三 | 铸铜件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 轴 套 L～800 |  | ZCuSn10Zn2 | GB1176-87 | 件 | 3 | ～70 |  |
| 2 | 轴 套 L～720 |  | ZcuSn10Zn2 | GB1176-87 | 件 | 3 | ～80 |  |
| 3 | 轴 套 L～480 |  | ZcuSn10Zn2 | GB1176-87 | 件 | 3 | ～50 |  |
| 4 | 轴 套 L～400 |  | ZcuSn10Zn2 | GB1176-87 | 件 | 3 | ～50 |  |
| 5 | 螺旋桨导流罩 |  | ZCuSn10Zn2 | GB 1176-87 | 件 | 3 | ～40 |  |
| 6 | 海底门格栅 |  | 不锈钢 | GB1176-87 | 件 | 3 | ～30 |  |
| 7 | 舵杆轴套 |  | ZCuSn10Zn2 | GB1176-87 | 件 | 2 | ～16 |  |