## 总说明

1 设计依据及测设经过

1.1设计依据

2023年武鸣区乡村道路“三项工程”太平镇乡道至桥圩道路提升工程（以下简称 “本项目”）是依据交通运输部颁布的有关技术标准、规范、规程等进行设计。

1.2测设经过

1、2023年8月初，我公司接到本项目设计任务后，为了加快进度、保证质量，于2023年8月中派出公司测量队对项目进行布设控制点及旧路的测量。在有关设计人员的努力下，2023年8月中完成施工图外业测量调查工作。

2、本项目外业测量完成后，我公司根据相关文件及现行部颁规范、标准要求和外业勘察成果进行内业设计。2023年9月中完成本项目的一阶段施工图计文件编制任务。

2技术标准

本项目勘察设计采用:《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)、《公路路线设计规范》(JTG D20-2017)、《公路路基设计规范》(JTG D30-2015)、《小交通量农村公路工程设计规范》(JTG/I  3311-2021) 《公路水泥混凝土路面设计规范  》（JTG D40-2011）、《公路交通标志和标线设置规范》（GB5768-2009）、《公路交通安全设施设计细则》（JTJ/T D81-2017）、《公路排水设计规范》(JTG/T D33-2012)、《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2015)、《公路工程地质勘察规范》(JTG C20-2011)等交通部颁现行的规范、规程。

本项目按《小交通量农村公路工程设计规范》规定的的四级公路（Ⅱ类）标准建设，主要技术指标采用如下：

设计速度：20公里/小时；

路基宽度：5.5米；

路面宽度：4.5米；

土路肩宽度:2×0.5米；

汽车荷载等级：公路—Ⅱ级；

设计洪水频率：大、中桥为1/50，小桥为1/25,涵洞及路基为1/15。

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），本项目工程区的地震动反应谱特征周期为0.35s，地震动峰值加速度系数0.1g，按《公路工程抗震规范》（JTG B02-2013）、《公路桥梁抗震设计规范》（JTG/T2231-01-2020）规定四级公路上的一般工程，可仅采用简易的抗震措施，本项目的抗震措施如下：
路基抗震措施：路堤填方宜采用抗震稳定性较好的碎石土、黏性土、卵石土和不宜风化的石块等材料，当采用砂类土填筑路基时，应对边坡坡面采取适当防护措施。
挡土墙抗震措施：挡土墙应分段修筑，每段长度不宜超过15m；在墙的分段处、地基土及墙高变化出，应设置沉降缝。
涵洞抗震措施：钢筋混凝土管涵的涵接头两侧宜置于同一土层上。 
桥梁抗震措施：本项目无桥梁。

3 路线起讫点、全长、工程概况

3.1路线起讫点、中间控制点、全长

乡道至桥圩道路路位于南宁市武鸣区太平镇，是沿线居民群众出行的重要交通通道。本项目路线主线起点（K0+000）位于X025县道岔路口，路线沿原有旧路走向，主线路线终点（K1+995）位于轿溪村中；支线A起点（AK0+000）相接主线（K1+858）,支线A终点（AK0+060）位于轿溪村篮球场。本项目全长2.055km。

本项目为旧路路基路面加宽改造工程，全线旧路路基宽5.5m左右，水泥混凝土路面宽3.0m。旧路加宽改造方案为：将现状路面加宽至4.5m。总体设计思路为：

1）对现状路基做路基拓宽等相应处理；

2）对现状3.0m宽的路面，旧路面状况良好的路段，利用现状路面，采用在旧路面两侧各加宽0.75m或单侧加宽1.5m的方式，将旧路路面加宽至4.5m；对旧路面状况病害严重的路段（断板多，板块破碎等），须凿除病害路面后，重新铺装4.5m宽路面。

4 项目工程设计情况

4.1建设规模及技术标准

本项目施工图设计阶段总体设计方案，包括建设规模、公路功能、技术标准、主要技术指标及主体工程设计方案等均按有关规范规定执行。

4.2路线方案

本项目为旧路路基路面加宽改造工程,在满足有关规范要求的前提下，为最大程度地利用旧路，减少占地，节省工程造价，尽量利用中低值指标。路线布设沿原有道路布设，路中线全部位于旧路上。

4.3路基、路面

(1). 路基横断面布。

本项目为旧路加宽改造工程，横断面参考四级公路标准设计，改造后路基宽5.5m，路面宽4.5m，两侧土路肩各宽0.5m，详见《路基标准横断面图》。

（2）平曲线加宽、超高方式

本项目设计标高与旧路路面标高一致。按《小交通量农村公路工程设计规范》（JTG/T 3311-2021）规定规定，最大超高为4%，当平曲线半径小于90m时，需进行超高设计。超高过渡方式均采用绕路中线旋转进行，各弯道超高横坡度的取值应根据弯道所采用的半径值来确定。

本项目为沿旧路现状，利用旧路路基路面加宽改造工程，不考虑平曲线加宽。

（3）路面设计方案

设计项目加宽采用水泥混凝土路面，路面结构方案为：

3.1、旧路面3.0m状况良好的路段，利用现状路面，采用在旧路面两侧各加铺0.75m宽路面（或单侧加铺1.5m宽路面）方式进行加宽；将旧路路面加宽至4.5m。加宽部分的路面结构为：10cm厚C15砼基层+18cm厚水泥混凝土面层。

3.2、对旧路面状况病害严重的路段（起点平交口破碎板），须凿除病害路面后，重新铺装4.5m宽路面。新铺部分的路面的结构为：10cm厚C15混凝土基层+18cm厚水泥混凝土面层。

要求铺筑的水泥混凝土路面的抗弯拉强度≥4.5Mpa，路面结构详见《路面结构设计图》。

（4）路肩设计

本项目两侧土路肩各宽0.5m，路面施工完成后，采用满足要求的普土培路肩。为加快路表水的排出，路肩采用向路基外侧倾斜3%的横坡坡度。

(5).路基路面综合排水设计：

①填方路段

对路侧排水不畅的路段，在填方坡脚处设排水沟，具体设置位置及结构形式、尺寸详见相关图表。

②挖方路段

一般挖方路基段边沟采用梯形土沟，沟内侧边坡为1∶1，宽0.4m，深0.4m，外侧边坡与挖方边坡相同。边沟纵坡一般与路基纵坡一致，当路基纵坡小于0.3%时，应设置不小于0.3%沟底纵坡。

③路面排水采用分散漫流的排水方式。

4.4取土坑、弃土堆设计方案，环保及节约用地措施

根据路基土石方的调配情况，结合沿线地形设置弃土场、取土场。取、弃土场原则上应不在视线范围，否则除作好取、弃土场的排水、防护和绿化工作，同时作好边坡的整治，作到坡面整齐，美观。

本项目地形起伏不大，地面横坡较缓，路基土石方数量不大。路基清理的表土、少量不良土等不满足要求路堤填料按要求直接废弃。弃土位置尽量利用干塘等荒地﹑空地和劣地，不占耕地，并对弃土场进行先挡后弃，同时做好排水，弃土后还绿化。

施工中应充分重视腐质土的保护，陆地表面的腐质土一般经数万年的物理化学作用才逐渐形成，其中含有大量植物营养成分及植物种子和根系，它是当地植物赖以生存的条件。施工中将腐质土作为一种有限的自然资源对待，对清除的地表草皮和腐质土应集中堆放加以保护，并与路基弃方区分堆放。在工程后期进行沿线边坡及取弃土场等绿化或复耕前覆盖的极好材料。弃土堆弃土前也应清表堆放处理，待弃土堆施工完后将表土覆以弃土堆表面，植草绿化。

4.5桥梁、涵洞

涵洞布设以原有沟渠为基础，以维持现有排灌系统为原则，排、灌渠道分别设置涵洞或适当改移、合并，同时辅以线外工程相连接，以保证排、灌功能。

本项目内涵洞主要为钢筋混凝土圆管涵，涵洞荷载标准为公路—Ⅱ级。全线共设涵洞1道，为圆管涵形式，旧涵结构完整，排水顺畅，设计就地加长利用。

5、施工方法及注意事项

5.1路基施工注意事项

（1）路基施工应按照《公路路基施工技术规范》（JTG/T 3610-2019）的有关规定。路基施工全过程应严格遵循各项施工技术规范的有关规定。施工人员、监理人员应在施工前认真仔细查阅设计文件，收集现场资料，了解设计意图和目的，编制详细完善的施工组织计划，确保施工质量。

（2）施工前应做好清理场地工作，如砍树、挖根、除草、清淤、清除种植土单独堆放、填前压实、排水等。路基填方施工应根据设计断面分层填筑、分层压实，分层的最大松铺厚度不超过30cm，填筑的断面每侧应超宽30～50cm，填筑至路床顶面的最后一层土压实厚度应大于8cm。以保征路基压实度，同时为保证路基的稳定性及满足路基的压实度要求，在施工时应注意在路基填方路段的两侧各增填25cm。

（3）分段填筑时，先填地段在接头处预留缓于1:1的坡度，并且在各填筑层面上预留不小于2.0m宽的平台，便于接头段的衔接。加强现场排水，开挖后各道工序要紧密衔接，连续施工，确定路基和已填筑的路基不被水浸泡。路基分层填筑的各层面间应平整，符合平纵坡要求，不得出现积水，以免影响填筑及碾压质量。

（4）施工时应注意各种排水沟渠连接过渡，前后接顺，并与原有沟渠结合，防止冲毁农田及影响路基边坡，使之形成一个完整协调能充分发挥其功能的系统。

（5）高液限土的施工应避开雨季作业，加强现场排水，边坡应及时封闭、防护，在下雨时且尚未防护前，应采用临时措施防止雨水直接侵蚀。

（6）挖方路堑开工前应重新复测横断面，测准开挖坡口，从上至下每开挖一级及时防护一级，决不能待边坡全部开挖完毕后，再进行加固防护工程施工，导致边坡暴露时间太长而失稳。同时开挖槽内应有临时纵向排水设施，尽量避免雨水渗入边坡内，减少工程隐患，防止造成施工过程中的滑坍。开挖石方路段严禁采用大药量爆破，接近坡面时应采用光面爆破，确保坡面平整。爆破法开挖石方程序应严格按照《公路路基施工技术规范》（JTG/T 3610-2019））执行。路基开挖后及时修整挖方边坡，并及早绿化，力争在通车时边坡达到绿色状态。

（7）弃土场堆土前先在低洼的出口砌筑矮墙进行拦截，防止水土流失。清除的表土和与路基弃方（含淤泥）同放在一个弃土场内应分开放置，清除的表土如果需要用到路基或取土场作恢复植被原料则被运走，剩下部分应将其放置在整个弃土堆上面并摊平压实，压实度要求85%，经过整平后的弃土场能恢复耕种的尽可能恢复并还之于农，不能恢复耕种的进行人工绿化，保持行车视觉的美感。

（8）清淤换填 应将淤泥质粘土层全部清除后，方可进行回填，换填深度及换填范围，按设计结合现场地质条件确定回填料的质量等级，换填料可采用碎石土、砂砾等透水性材料。

5.2软基处理施工—换填法

换填法要求将厚度不大的软弱土层全部清除，换填符合要求的路基填料，以达到彻底处理的效果。换填垫层法，则是在满足承载力和沉降要要求的前提下，只对浅层的软弱土进行换填，以在软弱土层上形成一个垫层，在达到处理效果的同时，有效节省投资。

换填材料采用透水性土，应优先选用强度高、压实性能好的粗粒土、卵石质土，也可采用石方（但不应采用泥岩、页岩等软质岩）回填，施工按填石路基控制，填石层上路堤层如采用细粒土填筑时，之间宜铺设30cm厚的级配碎石过渡层。

软基厚度及工程性质受地下水影响显著，旱季与雨季反差明显，雨季土层含水量偏高、工程性质显著恶化，软弱土层厚度明显加深。为避免地下水的不利影响，软基的处治，应选择在旱季施工，以达到最佳施工效果，在有利于顺利施工的同时，避免不必要的工程量增加。

另外，换填及换填垫层还应注意以下几个方面的问题：

（1）回填前应验槽，将其底表面的浮土、淤泥、杂物清除干净。

（2）基底面标高不同时，土面应挖成台阶搭接，并按先深后浅的顺序施工，搭接处应夯压密实。分层铺设时，接头处上下层阶梯应错表0.5～1.0m，并注意充分压实。

（3）如采用人工级配砂砾石，应将砂、卵石拌合均匀后，再铺夯压实。

（4）铺设砂层时，严禁扰动其下卧层及侧壁的软弱土层，防止被践踏或受浸泡。

（5）回填应分层铺设，分层夯实或压实，每层松铺层厚宜不大于30cm，夯实碾压遍数通过试验确定，以满足路基填土压实标准为准。

（6）当地下水位较高或在饱和的软弱地基上铺设垫层时，应加强排水工作，防止坑内积水。

（7）若为换填垫层法，则在回填至原地面后还应加铺设一层土工格室，保证路基稳定性。

（8）回填土填筑完毕，应即进行下道工序施工，严禁车辆及行人在其上行走，必要时应铺板行走。

5.3路面各结构层技术指标及施工要求

5.3.1总体原则

（1）路面各结构层进行施工前，均应按规范要求对其下承层进行严格检查，只有当其各项指标均满足验收要求时，方可进入下一工序的施工。否则应采取相应的补救措施，使其各项指标均满足验收要求。

（2）路面施工应严格按照现行《公路路面基层施工技术细则》(JTG/T F20-2015)、《公路水泥混凝土路面施工技术细则》(JTG/T F30-2014)的规定执行。

（3）施工必须文明和注重环保。做好施工场地临时排水及防护设施，避免冲刷、污染农田以及大范围扬尘等扰民、污染环境的事件发生。

5.3.2对路基要求

路基是公路的重要组成部分，路基的强度及稳定性，是保证路面质量的前提条件。因此，在进行路面施工前应对路基进行检查验收，路基的密实、均匀、稳定、标高及平整度应符合要求，路基的压实度应符合《公路路基设计规范》要求。

5.3.3水泥混凝土路面各结构层技术指标及施工要求

5.3.3.1混凝土基层材料要求

基层用混凝土标号为C15，厚度10cm，混凝土基层集料的最大粒径不应大于31.5mm。

混凝土强度应符合下表规定要求：

| 混凝土基层材料强度要求 |  |
| --- | --- |
| 28d龄期抗弯拉强度（Mpa） | 2.5 |
| 28d龄期抗压强度（Mpa） | 12 |
| 7d龄期抗压拉强度（Mpa） | 10 |

混凝土的配合比根据上表28d龄期的抗弯拉强度确定，施工质量管理与控制，宜采用7d龄期的抗压强度评价。

混凝土基层应设置横向假缝，横缝位置与其上的水泥混凝土面层位置一致。

5.3.3.2水泥混凝土面层材料要求

1）粗集料级别应不低于Ⅱ级，应预先筛分成2～4个不同粒级，然后再组配而成，其最大公称粒径不应超过26.5mm，其级配应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG F30-2014）、的要求，集料压碎值应小于15%，针片状颗粒的含量应小15%；细集料级别应不低于Ⅱ级，采用河砂（因采用人工砂的砂浆磨光值一般只略大于35，抗磨性不理想，对使用的中、后期的行车安全有影响），其级配应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）的要求，砂的细度模数不宜小于2.5，砂的硅质含量不应低于25%，含泥量应小于2%。水泥应采用旋窑生产的道路硅酸盐水泥、硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，28d抗折强度不小于7.0MPa，并应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）中的相关要求。

2）施工前，施工单位应对所备的材料进行各项检查及试验，并根据自身的施工素质以及所选材料的情况，参照设计提供的试验资料，依相关规范的要求，按28d弯拉设计强度4.5MPa进行施工配合比试验，以确定最终的施工配合比。但水灰比不得大于0.46，水泥用量不得小于300kg/m3。施工中如采用的外加剂，其应满足《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）的相关要求。

3）施工配合比一经批准确定后，未经批准不得随意更改。同一施工配合比用砂的细度模数变化范围不应超过0.3，否则，应分别堆放，并调整配合比中的砂率后使用。

4）雨天、风速在10.8m/s以上的6级以上的大风天、现场气温高于40℃或拌和物摊铺温度高于35℃，现场连续5昼夜平均气温低于5℃，夜间最低气温低于-3℃。均不得进行施工。

5）当现场气温高于30℃，拌和物摊铺温度在30～35℃，且空气相对湿度小于80%时，施工应按高温季节施工规定进行。现场连续5昼夜平均气温高于5℃，夜间最低气温低于-3～5℃时，施工应按低温季节施工规定进行。1～5级的风天施工，应按《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）表10.3.1的规定。采取措施防止水泥混凝土路面塑性收缩开裂。

6）在施工前，宜储备正常施工一个月以上的砂石料。严禁不同规格的砂石料混杂堆放，严禁料堆积水和受泥土污染，还应配备一定数量的篷、布或薄膜等防雨器具，以防突发性降雨对新铺筑的路面造成破坏。

7）水泥混凝土路面的施工，可采用人工摊铺。人工摊铺宜采用散装水泥，水泥出石温度不宜高于65℃。搅拌时，水泥的温度不宜高于60℃，低温季节不宜低于10℃。拌和物出料温度宜控制在10～35℃。

8）运输过程中，装卸拌和物的落差高度不得大于2m，应防止漏浆、漏料、离析。当有明显离析时，应经重新拌匀方可用于铺筑。拌和物的运输时间必须满足《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）中的规定。

9）浇筑混凝土路面时，必须严格按照设计要求埋设拉杆、传力杆，并在摊铺振捣时防止钢筋变形、移位。采作滑模摊铺机施工时，采用DBI法插入传力杆；采用三辊轴机组施工，则采用前置钢筋支架法安置传力杆钢筋。

10）胀缝接缝板应选用能适应砼面板收缩、施工时不变形、弹性复原率高、耐久性良好的材料。可采用橡胶泡沫板、沥青纤维板、塑胶等，其技术要求应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）中的有关规定。

11）砼路面的横向缩缝应按《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）中的有关要求及时切缝，不得迟误。填缝料应选用与砼板壁粘结牢固，回弹性好，不溶于水，不渗水，高温时不挤出、不流淌，嵌入能力强，耐老化抗龟裂，负温拉伸量大，低温时不脆裂，耐久性好的材料。采用填缝材料技术要求应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）中的有关规定。

12）养生可采用喷洒聚乙烯醇类的养生剂，然后使用较薄的塑料薄膜粘贴封闭养生措施或湿法养生。建议采作湿法养生，用旧麻袋、草席等覆盖，经常保持表面润湿状况。

13）路面施工时，在强度达到80%后，用该槽机该槽，构造深度D≥0.5毫米。平整度抗滑标准：砼路面的平整度以采用平整度仪检测为准，标准差不应大于2.0mm，IRI不大于3.2m/km。其抗滑标准应符合下表规定：

| 构造深度(mm) |  |
| --- | --- |
| 一般路段 | 特殊路段 |
| 0.50～0.90 | 0.60～1.00 |

注：特殊路段是指急弯、陡坡、交叉路口或集镇附近。

14）水泥混凝土路面铺筑过程中各项技术指标的质量检验评定标准应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）中表11.3.3的规定。

5.4其余未尽事宜，参照《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）等有关规定执行。

6 、沿线筑路材料、水、电等建设条件与公路建设的关系

通过现场调查，本项目筑路材料可在武鸣区及附近区县内购买，水、电沿途均有，使用方便。

7 、与周围环境和自然景观相协调情况

本工程征地及拆迁数量较少，路线设计已考虑尽量少破坏沿线地貌、地形、天然树木及建筑等，尽量利用旧路、原有桥梁。线形设计合理，空间线形顺畅、舒展，并与自然景观融为一体。

路基破坏了的自然水系及灌溉沟要移到路外，并予以恢复，同时要完善全线排水系统。通过对路基的砌体防护、绿化、美化，使之与大自然融为一体。

8 、各项工程施工的总体实施步骤的建议及有关工序衔接等技术问题的说明以及有关注意事项

8.1 公路总体设计

8.1.1总体设计原则

1）、严格按照现行部颁《公路工程技术标准》、《公路路线设计规范》、《公路工程基本建设项目文件编制办法》等有关部颁的规范、规程进行设计。

2）设计时按原有路基宽度布设路线，根据“三项工程”相关文件的指导意见灵活运用技术标准、指标，使路线顺应地形、地貌布设。

3）公路总体设计中认真贯彻落实交通部《关于在公路建设中实行最严格的耕地保护制度的若干意见》，尽量少占良田好地，保护好耕地与人类居住环境。

4）合理布设涵洞，保证现有排灌系统和路网的通畅，保证沿线居民正常的生产、生活不受影响。

5）综合考虑公路、管线等的交叉处理，注意考虑地方道路改造的可行性。尽量避免或减小拆迁，减小路线对重要电力、电讯设施等的干扰；处理好本工程与既有工程(如等级公路、村道、河流)的关系，减少对工程实施的干扰。

6）取土场做好植被恢复工作，对弃土场采取工程防护和植被防护相结合的措施，防止水土流失。

7）路面设计突出“耐久、经济”设计原则，选材遵循“因地制宜、方便施工、利于养护”的原则。

8.2 各项工程施工的总体实施步骤

8.2.1各项工程施工的总体实施步骤为：

1）施工准备阶段：主要完善必要的线外工程及辅助工程，包括项目部、预制场、拌和场的选址、临时土地征用及施工便道、料场便道施工，理顺与地方群众的关系，为施工机械设备及人员进场创造条件。对基础资料进行必要的复测、加密，包括导线控制点、水准点等，放好施工边线桩。对取土场进行取样试验检查，进一步核实土样是否能满足要求。为工程顺利开工提供可靠的保障。

2）认真做好各项工程施工组织计划：做好施工组织计划，是工程能否顺利进行的关键，对技术要求较高的关键性工程及控制工期的工程应有周密的计划，另外，尽量避免在雨季施工土方工程。尽早修筑施工便道，接通临时电力、电讯线路，保证施工设备顺利进场，按时开工。

3）路基、桥涵施工：桥涵施工可与路基同时进行。路基施工前应首先进行场地清表、清淤及排水工作，并将表土、淤泥堆放在指定场地，以备再次利用。

4）水土保持及环境保护工程实行三同时（同时设计、同时施工、同时投产使用）：主要为排水、防护、绿化工程施工与路基施工同步进行，边坡开挖后及时修整并进行绿化，确保沿线公路工程施工而造成水土流失及环境影响降低到最小程度。

5）路面、景观工程施工：路面全面施工应在路基处理稳定后进行，且选择典型路段做试验路段以掌握相关工艺。

6）改沟等线外工程宜先期实施，以保证主体工程施工时，地方交通及排灌系统的畅通，并宜选择在不妨碍或少影响农事之季进行。

8.2.2有关注意事项

1）本项目平面坐标系统采用CGCS2000坐标系，中央子午线为108°；高程采用独立的相对高程系。

2）施工队伍进场后，必须首先对全线导线点、水准点进行全面复测，确认精度满足要求后方可进行下一阶段的工程施工。施工过程中应定期对平面和高程控制点进行复测，以防导线点、水准点沉降、松动影响施工精度。

3）特别应注意标段分界处与相邻标段导线点、水准点的联测，保证平面与高程控制的连贯性。

4）各项工程施工必须严格按照相关施工标准、规范和要求进行。

5）严格按施工图设计文件进行施工，若需变更，必须征得监理工程师和设计单位同意后方可执行。

9 新技术、新材料、新设备、新工艺的采用等情况

1)实地测量，保证了选线、定线及优化方案的需要。

2)外业测量将全球卫星定位系统GPS技术应用于路线平面控制中，提高了测量精度。

3)路线设计采用纬地三维道路CAD系统，在路线、路基、桥涵及排水设计中广泛应用。

4)全线的设计图表全部采用AutoCAD、Word及Excel等软件编制完成，计算机辅助设计覆盖面达100％，较大程度提高了设计进度和设计文件的质量。

与业主方面：本项目设计文件已按业主有关要求及合同书文件精神进行编制。