道路工程施工图设计说明（入厂道路）

## 1 项目概况

- 项目名称：桂林市雁山区草坪回族乡污水处理系统工程

- 设计阶段：施工图设计

- 建设地点：桂林市雁山区草坪回族乡伯源村西侧，漓江东侧

- 设计起迄点：AK0+000～AK0+35.985

## 2 设计依据文件

- 设计合同

- 业主提供资料：

- .最新电子地形图1:1000

- .本项目相关道路规划图

- .《桂林市雁山区草坪乡污水处理厂项目岩土工程详细勘察报告》（桂林矿产地质研究院工程有限公司）

- 《市政公用工程设计文件编制深度规定》(中华人民共和国建设部2013)

## 3 对初步设计批复的执行情况

施工图设计按照初步设计批复中规模和主要技术标准设计，未做改变；在初步设计基础上对设计进行细化、优化。

## 4 采用的施工规范、规程和工程验收标准

### 4.1 设计规范

- 《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）（2016年版）；

- 《城市道路工程技术规范》（GB 51286-2018）；

- 《城市道路路线设计规范》（CJJ 193-2012）；

- 《城市道路路基设计规范》（CJJ 194-2013）；

- 《城镇道路路面设计规范》（CJJ169—2012）；

- 《城市道路路面设计及施工技术规范》（DBJ/T45-017-2016）；

- 《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）；

- 《城市道路人行道设计规程》（DBJ/T45-015-2016）；

- 《城市道路交叉口设计规程》（CJJ 152-2010）；

- 《无障碍设计规范》（GB 50763-2012）；

- 《透水砖路面技术规程》（CJJ/T 188-2012）；

- 《公路路基设计规范》（JTJ D30-2015）；

- 《公路沥青路面设计规范》（JTG D50-2017）。

### 4.2 主要施工及验收规范

- 《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）

- 《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20-2015）

- 《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40--2017）

- 《城市道路路面设计及施工技术规范》（DBJ/T45-017-2016）

- 《公路路基施工技术规范》（JTG F10-2006）

## 5 工程主要技术标准及指标

| 道路设计标准及指标表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标名称 | 单位 | 技术指标 |
| 1 | 城市等级 |  | 中小城市 |
| 2 | 道路等级 |  | 等外路（厂矿道路） |
| 3 | 道路全长 | m | 35.985 |
| 4 | 设计速度 | km/h | 10 |
| 5 | 路面类型 |  | 沥青砼路面 |
| 6 | 路面结构设计轴载 |  | BZZ-100kN标准轴载 |
| 7 | 交通量达到饱和设计年限 | 年 | 10 |
| 8 | 路面结构设计基准期 | 年 | 10 |
| 9 | 地震基本烈度 | 度 | 6 |
| 10 | 坐标、高程系统 |  | 2000坐标系、珠江高程系 |

## 道路情况及沿线自然地理概况

### 6.1 道路走向现状评价

设计范围内主要为农田，荒地。

### 6.2 道路规划情况及交通概况

除了起点位置景区道路已经实施外，其余规划道路均未实施。

景区道路道路等级为等外路。

### 6.3 沿线（控制性建筑）、河流、铁路及地上、地下管线等情况

本项目范围无控制性建筑物、河流、铁路；道路建设范围基本无地上杆件及地下管线，道路的北侧为污水处理厂厂区(待建)，道路东侧为漓江。

### 6.4 水文、气候等自然条件

桂林地处低纬，属中亚热带季风气候。境内气候温和，雨量充沛，无霜期长，光照充足，热量丰富，夏长冬短，四季分明且雨热基本同季，气候条件十分优越。年平均气温为17.8℃。7月最热，月平均气温为28℃，1月最冷，月平均气温5.8℃。年平均无霜期309天，年平均降雨量1949.5毫米。平均蒸发量1490～1905毫米。年平均相对湿度为73～79%。全年风向以偏北风为主，平均风速为2.2～2.7米/秒。年平均日照时数为1670小时。平均气压为994.9百帕。

### 6.5 地震

桂林市被列为自治区级地震重点防御城市，全市51.4%的国土面积，包括市区、全州、兴安、灵川、临桂、永福县，均处在国家标准规定的地震动峰值加速度0.05g（相当于地震基本烈度6度）设防区域内。主要断裂有向西突出的南北弧形断裂（尧山--雁山--阳朔断裂带），北北东向（龙胜--永福断裂带），北东向（桂林--南宁断裂带全州--永福段），根据《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）（2016年版）本工程路基简易设防，道路工程可不进行抗震设计。

### 6.6 工程地质情况

由于勘探钻孔并未在道路设计范围内，本次设计参考《桂林市雁山区草坪乡污水处理厂项目岩土工程详细勘察报告》（桂林矿产地质研究院工程有限公司）来进行设计，根据报告，表层耕植土不可作为路基持力层，需进行换填，粉质黏土可作为路基持力层。挡墙路段的基础需坐落在粉质黏土层。

#### 6.6.1 场地工程地质特征

本次勘察查明，在钻探所达深度范围内，场地岩土层由上而下分为：耕植土（Q4pd）、第四系冲洪积成因的粉质黏土（Q4al+pl）、细～粗砂（Q4al+pl）,下伏基岩为泥盆系融县组灰岩（D3r）。现分述如下：

1、耕植土①（Q4pd）：灰褐色～褐黄色；稍湿；松散。该层包括浅部的耕植土及人为扰动及雨水冲刷形成的松软表土层。主要成分为黏性土,混杂有腐殖质、杂草、植物根系、树枝、碎石、生活垃圾及局部砌筑的田埂所用的片石等建筑垃圾，硬质物含量约5～15%，高压缩性，不均匀。该层全场分布，层顶高程范围为130.95～131.96m，层底高程范围为128.58～130.43m，钻孔揭露层厚1.1～2.5m，平均层厚1.93m。

该土层强度较低，属高压缩性土。

2、粉质黏土②（Q4al+pl）：褐黄色；稍湿～湿；可塑状，手按有凹痕；切面略光滑；干强度中等，韧性中等，黏性中等；无摇震反应。局部孔位含风化卵砾石。取Ⅱ级原状土样17件，进行室内常规土工试验17组、自由膨胀率试验17组。

该层分布于39个钻孔位，层顶高程范围为128.58～130.43m，层底高程范围为123.07～128.78m，钻孔揭露层厚1.15～5.6m，平均层厚约4.0m。

该土层强度较高，属中等压缩性土。

3、细～粗砂③（Q4al+pl）：灰黄、灰褐色～灰色；湿～饱和；松散；颗粒级配不良～一般，呈亚圆形。主要矿物成分为长石、石英，是由砂岩、粉砂岩、灰岩等风化碎屑经冲积搬运形成。该层底部局部混含强风化卵砾石，强风化卵砾石多呈扁圆形，可击碎散。该层取Ⅳ级扰动土样9件，其筛分试验结果详见附报告《土试样颗粒分析试验检测报告》。根据土工试验结果，该层土中细砂～粗砂含量约85%，砾砂含量约5%，粉黏土含量约10%。

该层分布于36个钻孔位，层顶高程范围为123.07～128.78m，层底高程范围为119.24～126.23m，钻孔揭露层厚1.3～5.8m，平均层厚2.7m。

该土层强度较低，属高压缩性土。

4、石灰岩④（D3r）：灰白色～灰色，中风化，较完整，中厚层状，隐晶质结构，块状构造，为泥盆系上统融县组灰岩（据区域资料）。取岩石样7组，其饱和单轴抗压强度约43.5～59.6MPa，平均值为51.6MPa，标准值为47.36MPa，属较硬岩，详见《岩石抗压强度试验检测报告》。

根据钻探情况，岩芯多为短柱或块状，常见有方解石脉穿插，溶蚀裂隙较发育，裂隙一般为石英、方解石及含氧化铁等物质充填。岩芯采取率约为85～96%，岩芯大于10cm长度占总岩石岩芯长度的35%～88%，岩体基本质量等级为III级。

从揭露情况看，石灰岩④层全场分布，层顶高程范围为119.24～126.23m，层面埋深4.8～11.8m，层面平均埋深为8.4m，场地为浅覆盖型岩溶地基。拟建场地内共有23个钻孔钻进灰岩中4.7～6.0m，平均控制层厚5.1m，未发现溶洞。该场地为弱岩溶发育场地。

以上各岩土层特征及物理力学性质详见工程地质剖面图、钻孔柱状图及试验成果表等附件。

#### 6.6.2 不良地质现象

本场地勘察期间未发现有土洞、塌陷、滑坡及第四系活动性断裂等其它不良地质现象存在。

## 7 设计概要

### 7.1 工程范围、工程规模及主要工程内容

拟建道路为新建污水处理厂进厂道路，沥青路面，起点与已建成景区道路连接，终点与厂区连接，道路全长35.985米。全段道路按等外路设计，道路宽5米。

本次道路工程主要设计内容包括道路平面设计、纵断面设计、横断面设计、路基路面设计等。

### 7.2 平面设计

      - 道路坐标系统采用2000坐标系统，高程系统为珠江高程系统。

      - 道路平面线形严格遵照规划选址文件的道路路线走向进行路线设计。

      - 根据规划，道路交叉口均按平面交叉口考虑。

      - 本项目设计范围起终点的桩号为AK0+0000～AK0+035.985。

### 7.3 纵断面设计

本次纵断面设计原则为：尽量参照片区规划竖向控制标高及管线布设要求，结合现状地形、地物、地质条件及现状道路路面顶标高，在满足道路纵断面设计的合理性下，考虑填、挖方的平衡。

道路全段纵坡为4.987%。

### 7.4  横断面设计

#### 7.4.1 道路标准横段面

道路红线宽为5.0m，具体布置详见设计图纸《道路标准横断面图》。

#### 7.4.2 路拱坡度

道路路拱设计：车行道路面采用单向折线型路拱，横坡1.5% 。

### 7.5 路基、路面设计

#### 7.5.1 路基设计

##### 7.5.1.1 路基压实

本项目路基压实度执行《城市道路路基设计规范》（CJJ 194-2013），路基压实采用重型标准控制，具体如下表：

行车道

| 项目分类 |  | 路床表面以下深度（cm） | 机动车道压实度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 零填及挖方 | 上路床 | 0～30 | ≥92 |
|  | 下路床 | 30～80 | —— |
| 填方 | 上路堤 | 0～30 | ≥92 |
|  |  | 30～80 | ≥92 |
|  | 下路堤 | 80～150 | ≥91 |
|  |  | 150以下 | ≥90 |

填方路段地面横坡陡于1:5时，应挖成台阶，宽度不小于2.0米，阶底应有2%～4%的倒坡。

##### 7.5.1.2 路基边坡及边坡防护

本工程填挖边坡高度均小于8米，为了节约用地，道路左侧设置挡墙，道路右侧为山体，采用自由放坡，填方坡度为1：1.5，挖方段坡度为1：1。

为保障安全，挡墙段应设置护栏。

##### 7.5.1.3 路基填方材料

路基填料均采用粘土，粘土宜选用亚粘土，粘粒含量宜为15%～30%，塑性指数宜为10～20，且不得含植物根茎、砖瓦垃圾等杂质；填筑土料含水率与最优含水率的允许偏差为±3%。

路基填料最小CBR值和最大粒径要求

| 项目分类 | 路床表面以下深度（cm） | 填料最小CBR值 | 填料最大粒径（cm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 填方路基 | 0～30 | 5 | 10 |
|  | 30～80 | 3 | 10 |
|  | 80～150 | 3 | 15 |
|  | 150以下 | 2 | 15 |
| 零填及路堑路床 | 0～30 | 5 | 10 |
|  | 30～80 | 3 | 10 |

#### 7.5.2 不良地质处理设计

参考地勘报告，设计范围内的耕植土厚度平均2m高，先清除道路表层的素填土或耕植土，采用换填处理，回填路基填料至路床顶。

### 7.6 路面设计

#### 7.6.1 技术标准

根据桂林市城市总体规划、道路使用功能、任务以及交通量预测结果，以及相关规范，结合沿线水文、地质、气候以及筑路材料的分布情况，以安全、适用舒适、环保经济、和谐美观、耐久为原则，以全寿命周期成本为设计理念，结合高等级道路路面施工和养护经验进行路面结构组合设计及路面结构厚度计算，路面结构采用以下标准：

| 结构名称 | 机动车道 |
| --- | --- |
| 该路自然区划 | Ⅳ 6区 |
| 道路等级 | 等外路（厂矿道路） |
| 路面采用 | 沥青砼 |
| 路面结构设计基准期 | 10年 |
| 路面结构计算荷载 | BZZ—100 |
| 道路交通等级 | 中交 |

#### 7.6.2 路面结构组合型式

车行道路面为沥青路面，两侧无人行道。

沥青砼路面

| 设计 参数 | 中型交通 |  |  | 20℃抗压模量（Mpa） | 15℃抗压模量（Mpa） | 竣工弯沉值 （1/100mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设计基准期内设计车道累计当量轴次 |  | Ne=686万次 |  |  |  |
|  | 设计基准期 |  | 10年 |  |  |  |
| 结构 组合 | 总厚度 64cm | 表面层 | 5厘米中粒式沥青砼（AC-16C） | 1300 | 1800 | 30.8 |
|  |  | 粘层油 | PC-3改性乳化沥青 | - | - | - |
|  |  | 下面层 | 7cm厚粗粒式沥青AC-25C+粘层 | 1100 | 1800 | 35.3 |
|  |  | 粘层油 | PC-3改性乳化沥青 | - | - | - |
|  |  | 下封层 | 1cm沥青表面处治 | - | - | - |
|  |  | 透层油 | AL(M)-2液体沥青 | - | - | - |
|  |  | 上基层 | 18cm厚5%水泥稳定碎石 | 1500 | 3600 | 42.3 |
|  |  | 下基层 | 18cm厚5%水泥稳定碎石 | 1500 | 3600 | 92 |
|  |  | 底基层 | 15cm厚级配碎石 | 220 | - | 340.3 |
| 土基 |  |  |  | 回弹模量≥25 |  | 372.6 |

以上弯沉值不考虑验收综合影响系数。

- 粘层材料采用PC-3改性乳化沥青，沥青用量为0.5L/m2 ；透层采用AL（M）-2，沥青用量为1.0L/m2，下封层采用1cm厚沥青表面处治。

- 上基层水泥稳定碎石7d抗压强度为3.5Mpa，下基层水泥稳定碎石7d抗压强度为2.5Mpa。

- 底基层的压实度不小于95%，上/下基层压实度不小于98%/97%。沥青面层的压实度不小于95%。

### 7.7 附属工程设计

#### 7.7.1 交叉口设计

道路主出入口与景区内道路相交，交叉口均采用平面交叉型式。

#### 7.7.2路基排水

- 施工期间应有效排除由于降水和附近地带流入路基的地面水及施工用水。

- 路基施工排水必须合理安排临时排水路线，充分利用沿线已有排水措施，将水引入沟渠中。

- 路基施工中，若地下水影响路基稳定时，应根据情况采取适当降水等措施予以疏导处理。

## 8施工注意事项

### 8.1 路基施工

- 道路设计范围内路基施工前应清除地表草皮、树根、淤泥、垃圾、杂填土、建筑垃圾和耕作土等。地面横坡如大于1:5时，应挖成宽度不小于2m的台阶，台阶表面作向内倾的2～4%的横坡。

- 路基填料均采用粘土，粘土宜选用亚粘土，粘粒含量宜为15%～30%，塑性指数宜为10～20，且不得含植物根茎、砖瓦垃圾等杂质；填筑土料含水率与最优含水率的允许偏差为±3%。要求路基填料的最小强度应满足《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）表6.3.12-1的规定，当不满足时应进行处治。压缩系数大于0.5MPa的红粘土不得用于填筑路堤。施工应尽量避开雨季。

- 土基的压实度采用重型击实标准。路槽应作与路面一致的横坡。

- 路基碾压时应水平分层碾压处理，每层虚铺厚度应与压实机具相适应，碾压之前应注意将填土的含水量控制在最佳含水量左右。

- 路槽底面土基回弹模量应≥25MPa。

- 道路沿线内如有局部软弱土，路基填筑前应将其清除或部分换填，夯实基底后方可进行填筑。

- 施工时如遇重大不良工程地质情况，应通知各方责任主体协商处理措施。

- 施工中应严格执行《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1—2008）。

### 8.2筑路材料和路面施工

#### 8.2.1 级配碎石底基层

##### 8.2.1.1 原材料的技术要求

碎石中针片状颗粒的总含量应不超过20％。碎石中不应有粘土块、植物等有害物质。碎石压碎值级配要求详见设计图，未尽事宜参照《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）及《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20-2015）的要求。

##### 8.2.1.2 施工技术要求

- 配料准确，混合料必须均匀，没有粗细颗粒离析的现象。

- 在最佳含水量时，压实度按重型击实标准控制，压实度及回弹模量详见设计图。

- 未尽事宜参照《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）及《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20-2015）的要求。

#### 8.2.2 水泥稳定碎石基层

##### 8.2.2.1 原材料的技术要求

- 水泥含量指水泥与干砂砾石之间的重量百分比。

- 普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥和火山灰质硅酸盐水泥均可作为结合料，但应选用初凝时间3h以上和终凝时间较长（宜6h以上的水泥），不应使用快硬水泥、早强水泥以及受潮变质的水泥。标号宜采用标号325或425的水泥。

- 碎石应干净，有机质含量不得超过2 %，集料的压碎值级配要求详见设计图，未尽事宜参照《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）及《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20-2015）的要求。

##### 8.2.2.1 施工技术要求

- 采用厂拌，配料准确，混合料应用专用设备拌合，严格控制含水量，同时，施工时必须严密组织，使各工序紧密衔接，尽量缩短从加水拌和到完成碾压之间的时间（采用厂拌法时为2小时）。

- 采用摊铺机摊铺混合料时，不宜中断，如因故中断时间超过2小时，应设横向接缝，摊铺机应驶离混合料末端。摊铺时应避免纵向接缝，宜采用两台摊铺机一前一后相隔约5～10米同步向前摊铺，并一起进行碾压。在不能避免纵向接缝的情况下，纵缝必须垂直相接，严禁斜接。

- 水泥稳定碎石基层施工时勿使水泥和混合料遭雨淋，降雨时应停止施工，已摊铺的水泥混合料应尽快碾压密实。

- 水泥稳定碎石基层施工时，严禁用薄层贴补法进行找平。

- 碾压完成并经压实度检查合格后应立即开始养生。期间，不使稳定基层表面干燥、也不应忽干忽湿；在未铺封层或面层时，除施工车辆可慢行（通行车速不得超过15km/h）外，禁止一切车辆通行。宜采用湿砂进行养生，养生7天后方可施工砼面层。养生结束后，清扫干净基层表面，应立即浇洒透油层及铺面层结构，以防止基层干缩开裂，同时保护基层免遭施工车辆破坏。

- 碾压完成并经压实度检查合格后必须立即在水泥稳定层上喷洒下封层。下封层参数详见设计图。

- 严格控制水泥稳定碎石基层的顶面标高和平整度。水泥稳定碎石的具体参数详见设计图。

- 未尽事宜参照《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）及《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20-2015）的要求。

#### 8.2.3 沥青混凝土面层施工

##### 8.2.3.1 原材料技术要求

  - 道路沥青

- 沥青砼采用 A级70号道路石油沥青，其技术指标必须符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）中道路石油沥青技术要求（表4.2.1-2）中1-4区（夏炎热冬温区）相应的指标要求（以下本节中的表均指《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）中相应表格）。

- 沥青表处下封层要求采用A级70号石油沥青；水泥稳定碎石层上铺下封层前必须浇洒透层沥青，透层采用AL（M）-2，沥青用量为1.0L/m2；各层沥青混合料之间，旧路面层上，路缘石、雨水口、检查井等构造物与新铺沥青混合料接触的侧面必须喷洒粘层油，粘层油采用PC-3改性乳化沥青，沥青用量为0.5L/m2。

- 乳化沥青的质量应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）表4.3.2的规定。在高温条件下宜采用粘度较大的乳化沥青，寒冷条件下宜使用粘度较小的乳化沥青。

  - 粗集料

- 粗集料应符合工程设计规定的级配范围。

- 骨料对沥青的粘附性，城市快速路、主干路应大于或等于4级；次干路及以下道路应大于或等于3级。集料具有一定的破碎面颗粒含量，具有1个破碎面宜大于90％，2个及以上的宜大于80％。

- 粗集料的质量技术要求应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）中沥青混合料用粗集料质量技术要求（表4.8.2）中相应的指标要求（注：城市快速路、主干路、次干路对应“高速公路、一级公路”一栏，支路对应“其他等级公路”一栏）。

- 本次设计粗集料可采用石灰岩碎石，建议用花岗岩、玄武岩、辉绿岩。

- 粗集料的粒径规格应按沥青混合料用粗集料规格（表4.8.3）中S12的规格生产和使用。

- 沥青路面的表面层的粗集料的磨光值及粗集料与沥青的粘附性应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）表4.8.5中1（潮湿区）的指标要求。

- 采石场在生产过程中必须彻底清除覆盖层及泥土夹层。生产碎石用的原石不得含有土块、杂物，集料成品不能堆放在泥土地上。

  - 细集料

- 本工程设计细集料采用石灰岩石屑。细集料必须由具有生产许可证的采石场生产。

- 细集料应洁净、干燥、无风化、无杂质，并有适当的颗粒级配。

- 细集料的质量要求应符合表4.9.2中相应的指标要求（注：城市快速路、主干路、次干路对应“高速公路、一级公路”一栏，支路对应“其他等级公路”一栏）。

- 石屑是采石场破碎石料时通过4.75mm或2.36mm的筛下部分，其规格应符合表4.9.4的要求。其中S14与S16在沥青混凝土面层中混合使用。

  - 填料

本次设计填料采用石灰岩经磨细得到的矿粉，原石料中的泥土杂质应除净。矿粉应干燥、洁净，其质量应符合表4.10.1中相应的指标要求（注：城市快速路、主干路、次干路对应“高速公路、一级公路”一栏，支路对应“其他等级公路”一栏）。本工程不得用粉煤灰做填料。

##### 8.2.3.2 施工技术要求

本工程使用的沥青混合料施工技术要求如下，未说明部分严格按《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）的规定执行。

- 施工准备

- 沥青路面施工必须有施工组织设计，并保证有合理的施工工期。沥青路面不得在气温低于10℃以及雨天、路面潮湿的情况下施工。

- 铺筑沥青前，应检查基层及下封层的质量，不符合要求的不得铺筑沥青面层。下卧层已被污染时，必须清洗或以铣刨处理后方可铺筑沥青混合料。

- 石油沥青加工及沥青混合料的施工温度应根据沥青标号及粘度、气候条件、铺装层厚度确定。当缺乏粘温曲线数据时，可参照表5.2.2-2（热拌沥青混合料的施工温度）范围选择。

- 配合比设计

- 本路沥青混合料各层型号及矿料级配详见设计图。施工前应根据所选用的材料，通过试验确定混和料的施工配合比，并经过试拌试铺予以确定。

- 沥青混合料技术要求应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）表5.3.3-1（密级配沥青混凝土混合料马歇尔试验技术标准）中相应的指标要求（注：城市快速路、主干路、次干路对应“高速公路、一级公路”一栏，支路对应“其他等级公路”一栏），并有良好的施工性能。

- 密级配的沥青混合料（AC）需在配合比试验的基础上进行各种使用性能的检验。

- 必须在规定的条件下进行车辙试验，并符合《城镇道路路面设计规范》（CJJ 169-2012）表5.2.2-3（热拌沥青混合料动稳定度技术要求）对应于1-4气候分区的要求。

- 混合料的水稳定性必须同时符合《城镇道路路面设计规范》（CJJ 169-2012）表5.2.2-4（热拌沥青混合料水稳定性技术要求）中的≥500两个要求。

- 经试验确定的标准配合比在施工过程中不得随意变更。生产中应加强跟踪检测，严格控制进场的材料的质量。

##### 8.2.3.3 混合料的拌制

- 沥青混合料必须在沥青拌和厂（场、站）采用拌和机械拌制。拌和厂的设置必须符合国家有关环境保护、消防、安全等规定。

- 沥青混合料拌和设置和各种传感器必须定期检定，周期不少于每年一次。

- 间歇式拌和机必须配备计算机设备，拌和过程中逐盘采集并打印各个传感器测定的材料用量和沥青混合料拌和量、拌和温度等各种参数。

- 拌和机必须有二级除尘装置，经一级除尘部分可直接回收利用，二级除尘部分可进入收粉仓使用。对因除尘造成的粉料损失应补充等量的矿粉。

##### 8.2.3.4 混合料的运输

- 混合料宜采用较大吨位的运料车运输，但不得超载运输，或急刹车、急掉头使透层、封层造成损伤。

- 运料车每次使用后必须清扫干净，在车厢板上涂一薄层防止沥青粘结的防粘剂或隔离剂，但不得有余料积聚在车厢底部。运料车运输混合料宜用苫布覆盖保温、防雨、防污染。

- 运料车进入摊铺现场时，轮胎上不得沾有泥土等有可能污染路面的脏物，否则宜设水池洗净轮胎后进入施工现场。若混合料不符合施工温度要求，或已结成团块、已遭雨淋的不得铺筑。

##### 8.2.3.5 混合料和摊铺

- 热拌沥青混合料应采用沥青摊铺机摊铺，一台摊铺机的铺筑宽度不宜超过6m（双车道）～7.5m（3车道以上），两幅之间应有30～60mm左右宽度的搭接，并躲开车道轮迹带，上、下层的搭接位置宜错开200mm以上。

- 摊铺机必须缓慢、均匀、连续不断地摊铺，不得随意变换速度或中途停顿，经提高平整度，减少混合料的离析。

- 沥青施工的最低气温应符合规范中总则1.0.4的要求，寒冷季节遇大风降温，不能保证迅速压实时不得铺筑沥青混合料。热拌沥青混合料的最低摊铺温度根据铺筑层厚度、气温、风速及下卧层表面温度按表5.2.2条执行，且不得低于表5.6.6的要求。每天施工开始阶段宜采用较高温度的混合料。

- 用机械摊铺的混合料，不得用人工反复的修整。已摊铺的沥青层因遇雨未行压实的应予以铲除。

##### 8.2.3.6 沥青路面的压实与成型：

- 压实成型的沥青路面应符合压实及平整度的要求。

- 沥青混凝土的压实度当以马歇尔试验密度为标准密度，本工程的沥青路面的按表11.5.1-1选取。

- 沥青路面施工应配备足够数量的压路机，选择合理的压路机组合方式及初压、复压、终压（包括成型）的碾压步骤，发挥到最佳的碾压效果。在不产生严重推移和裂缝的前提下，压路机的碾压温度应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）表5.2.2的要求，特别是不得在低温状态下作状态碾压，使石料的棱角磨损，压碎，破坏集料嵌挤。

- 终压应紧接在复压后进行，如经复压后已无明显的轮迹时可免去终压。终压可选择双轮钢筒式压路机或关闭振动的振动压路面碾压压不宜少于2遍，至无明显轮迹为止。

- 碾压轮在碾压过程中应保持清洁，有混合料沾轮应立即清除。

- 压路机不得在未碾压成型的路段上转向、调头、加水或停留。在当天成型的路面上，不得停放各种机械设备或车辆，不得散落矿料、油料等杂物。

- 沥青混凝土面层施工时，应采用机械化连续施工，在铺筑新的沥青层时必须喷洒粘层油。粘层油的喷洒要求同透层油，气温低于10℃时不得喷洒，路面潮湿时不得喷洒。粘层油宜在当天洒布，待乳化沥青破乳、水分蒸发完成后紧跟着铺筑沥青层，确保粘层不受污染。

##### 8.2.3.7 开放交通及其它：

- 热拌沥青混合料路面应待摊铺层完全自然冷却，混合料表面温度低于50℃后，方可开放交通。

- 铺筑好的沥青层应严格控制交通，做好保护，保持整洁，不得造成污染，严禁在沥青层上堆放施工产生的土或杂物，严禁在已铺沥青层上制作水泥砂浆。

## 9 其他施工注意事项

### 9.1 一般注意事项

- 道路施工前必须对工程范围地下和地上建筑物做好调查，并采取保护措施。

- 施工前必需做好施工组织设计，各部分地段施工前需做必要的施工勘察、复测，如施工中发现实际情况与本设计图内容不符，请及时联系设计单位。

- 填方或挖方路段边坡均采用铺草皮进行防护，如道路两侧的土地已准备开发，场地平整在先期实施，为避免投资浪费，则根据实际情况取消草皮护坡及相关土方数量即可。

- 边坡开挖后，应加快完善防护设施，加以种植植被，严禁将开挖面直接暴露。若短时间内无法马上实施边坡防护，应考虑铺设临时防护，不宜长时间暴晒。若遇到雨季则应加铺塑料地膜防止雨水冲刷，设计有截水沟的必须开挖后立即实施。

### 9.2 存在的问题及建议

- 施工前应按设计要求进行道路用地放样，路基用地范围内的既有房屋、道路、给水、排水、通讯、电力、地下电缆设施、及其他建筑均应事先拆迁或改造；其范围内的树木等均应在施工前砍伐或移植清理。

- 施工前，应熟悉设计图纸，认真进行技术交底，编制施工组织设计,严格按国家颁布的《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1－2008)验收评定工程质量。

- 施工前施工方须复测现状高程，如与设计有较大出入，须通知甲方、监理及设计方进行现场复核。

- 注意文明安全施工，保障行人安全。

- 道路附近无控制点，施工所需控制点应由业主提供。

- 其他未尽事宜必须遵照有关规范执行。

## 10 施工验收

- 施工中各分项、分部及单项工程均应采用《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1—2008）等相关技术规范（或桂林市质检部门指定的标准）及时检查验收。上道工序、分部工程未按有关标准验收合格前不得进行下道工序或相关分部工程的施工。

- 未尽事宜，按相关规范严格执有关规范执行。