道路设计说明

一、设计依据

- （一）设计任务依据

- 1.受建设单位的安排，对五彩田园农产品展售区前乡村道路路面加铺进行测设。

- 2.交通部颁布的有关“技术标准”、“规范”、“公路工程基本建设项目设计文件编制办法”、“预算定额”及有关规定。

- （二）设计规范依据

- 1.中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》（公路工程部分）；

- 2.《公路工程技术标准》（JTGB01～2014）；

- 3.《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTGD40—2011）；

- 4.《公路路面基层施工技术规范》（JTG F40-2017）；

- 5.《公路水泥混凝土路面施工技术规范》（JTGF30-2015）；

- 6.《城市道路工程设计规范》CJJ37-2012（2016年版）

- 7.《乡村道路工程技术规范》GBT-51224-2017。

- （三）测设经过

- 对沿线原有路基路况进行了现场调查，对边沟淤积、路面杂物清理、坍方、坑槽车辙、防护及排水（挡土墙、路缘带、涵洞）等构造物病害及需要整治修复的工程进行了实地详细调查，并确定了各种病害整治修复的具体工程数量。

二、对原有路基不满足设计要求段的处理

- 清理原泥结碎石路面杂物（杂草、浮土、淤泥），清理淤积边沟，用片石石渣填坑槽（石渣最大粒径必须小于100MM），清理路基坍方，挖除路面及路面整平并碾压密实。

- 路基修补整治工作完成后，需用压路机碾压密实，然后铺洒填隙碎石并碾压密实后再铺筑水泥混凝土路面层。

三、路面设计

- （一）设计荷载：公路4级

- （二）主要技术指标

- 面层类型：沥青混凝土面层

- 自然区划：本路段经过地区属公路自然区划Ⅳ6区

- 设计标准轴载：BZZ-100

- 设计使用年限：沥青路面20年

- 路面宽度：6m

- 路拱横坡：直线段为平坡，弯道为超高坡度。

- （三）路面结构组合

- 面层：沥青混凝土，抗折强度4.5Mpa，厚度20cm。

- 基层：路基整治后用15cm厚级配碎石找平并碾压密实。

- （四）路面材料及施工技术要求

- 在施工路面各个结构层前要铺筑实验路段，以便最终确定路面结构层的混合料配合比、含水量及其它施工细节。施工中应严格控制进场材料的质量，按有关的“规范”、“规程”对材料进行实验，对不符合质量要求的材料不得使用。

- 1.水泥混凝土面层施工

- 水泥混凝土板厚18 cm，设计弯拉强度不小于4.5Mpa;混凝土水灰比不大于0.46,掺用的外加剂应经配合比试验，符合要求后方可使用。假缝上部的槽口用切缝机进行切割。

- （1）材料要求

- ①水泥

- 水泥采用旋窑工艺普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥。应符合现行的国家技术标准规定，并附带厂家提供的水泥品质实验报单及合格证等证明。要求水泥的初凝时间3h以上，终凝时间宜在6h以上。

- ②细集料

- 应质地坚硬、耐久、洁净，符合规定级配。细度模数宜在2.0-3.5之间。细骨料的技术要求应符合如下表4-1、4-2。

- 细集料技术要求                                                  表4-1

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 颗粒级配 | 见表4-2 |
| 含泥量（冲洗法）（%） | ≤2 |
| 硫化物及硫酸盐含量（折算为SO3）（%） | ≤0.5 |
| 有机物含量（比色法） | 颜色不深于标准溶液的颜色 |

标准级配范围                                                     表4-2

| 砂分级 | 方筛孔尺寸（mm） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.15 | 0.30 | 0.60 | 1.18 | 2.36 | 4.75 |
|  | 累计筛余（以质量计）（%） |  |  |  |  |  |
| 粗砂 | 90-100 | 80-95 | 71-85 | 35-65 | 5-35 | 0-10 |
| 中砂 | 90-100 | 70-92 | 41-70 | 10-50 | 0-25 | 0-10 |
| 细砂 | 90-100 | 55-85 | 16-40 | 0-25 | 0-15 | 0-10 |

③粗集料

应质地坚硬、耐久、洁净，符合规定级配，最大公称粒径31.5mm，碎石的技术要求应符合如下表4-3、4-4。

碎石技术要求                                                表4-3

| 项目 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 颗粒级配 |  | 见表4-4 |
| 碎石压碎指标（%） |  | ＜15 |
| 岩石抗压强度（MPa） | 水成岩 | ≥60 |
|  | 变质岩 | ≥80 |
|  | 火山岩 | ≥100 |
| 针片状颗粒含量 |  | ＜15 |
| 硫化物及硫酸含量（折算为SO3）（%） |  | ＜1 |
| 含泥量（冲洗法）（%） |  | ＜1 |

标准级配范围                                                表4-4

| 级配 类型 | 粒径（mm） | 方筛孔尺寸（mm） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2.36 | 4.75 | 9.50 | 16.0 | 19.0 | 26.5 | 31.5 | 37.5 |
|  |  | 累计筛余（以质量计）（%） |  |  |  |  |  |  |  |
| 合成 | 4.75-31.5 | 95-100 | 90-100 | 75-90 | 60-75 | 40-60 | 20-35 | 0-5 | 0 |

（2）路面施工技术要求

- 施工时，应严格按照《公路路面基层施工技术规范》和《公路水泥路面施工及验收规范》执行。水泥混凝土路面施工质量受环境因素影响较大，对高、低温季节及雨季施工应考虑其特殊性，确保工程质量。

- 基层碾压结束应及时进行压实度检测。基层顶面的弯沉值应在养生完成后14天完成检测，采用后轴重100KN的标准车进行弯沉检测，检测频率为每车道每10米两点不利点的弯沉代表值；对弯沉过大的点，应进行局部处理，同时，还应对基层的宽度、标高、路拱和表面平整度进行检测，如有不符，必须予以修整，验收合格后方可进行上一层的施工。

- 路面用草袋、麻袋、湿砂等覆盖养生，经常保持覆盖湿度。拌制和养生用水，以饮用水为宜。对工业废水、污水、酸性水（PH<4）和硫酸盐含量较多的水，均不匀采用。拌制混凝土时，应准确掌握配合比，严格控制用水量，应根据砂、石的实际含水量，调整实际用水量。摊铺后应进行充分捣实，表面应避免过多的人工修饰。

- 四、边沟及路缘带

- 路缘带采用M7.5浆砌片块石,宽度为50cｍ。边沟底部用C15细石砼铺底5cm厚。

- 五、标志、护栏

- 公路沿线各种警示、指示标志及路线外侧按照需求及危险路段的实际情况需安装防护栏等另行单独设计，本次设计不做要求。

- 六、环境保护

- 1）尽量减少废方，料场和借土坑的表层土应保存好,以便回填恢复原地貌。

- 2）应集中设置料场，以减少对植被的破坏，集中设置的弃土场均应复耕。

- 3）施工中，大量建筑材料的调运、堆放及人员流动，会增加施工区的交通量和拥挤程度。应采取措施，合理安排施工场地，合理堆放建筑材料，统一组织交通管理， 改善施工环境。

- 4）严禁将施工用的废水、废料推入沟谷，施工人员的生活污水及生活垃圾应集中处理后选择合适的场地统一排放，以免造成污染。

- 5）严禁在高、陡边坡上采料、取土，以免诱发边坡失稳，引起新病害，给日后养护带来困难。施工中应避免对原有地表植被的破坏，尽量减少对原有地表的开挖面。

- 6）废方应按指定地点堆放，堆弃形态要稳固，要有利于水土保持，避免坍塌流失，严禁乱弃废方或倾倒于沟谷中，应按设计的弃土场进行集中弃土并进行治理。

- 7）水泥在运输、堆放及拌和和施工过程中，应采取预防扬尘措施，减少扬尘对空气环境污染。

- 8）运输车辆喇叭声、发动机声、混凝土搅拌机声等造成施工的噪声，为了减少 施工对周围居民的影响，工程在距民舍 200m 的区域内不允许在晚上十一时至次日上午六时内施工，同时应在施工设备和方法中加以考虑，尽量采用低噪声机械。对夜间一定要施工又要影响周围居民声环境的工地，应对施工机械采取降噪措施，同时也可在工地周围或居民集中地周围设立临时的声障之类的装置，以保证居民区的声环境质量。

- 9）要求施工单位尽可能地减少在施工过程中对周围居民、工厂影响，提倡文明施工，做到“爱民工程”，组织施工单位、街道及业主联络会议，及时协调解决施工中对环境影响问题。

- 10）竣工后应及时清理施工现场，清理施工临时占地，清除临时工程废弃物，恢 复原有地貌，不留有碍自然景观的施工痕迹。