目   录

1设计依据	2

2工程概述	2

2.1工程简介	2

2.2建设意义	2

2.3工程范围、规模及主要设计内容	2

2.3.1工程范围及规模	2

2.3.2主要设计内容	2

3.采用的规范及工程验收标准	3

3.1设计规范、规程、标准	3

3.2工程验收标准	3

4．工程概要	3

4.1.既有道路现状	3

4.2既有排水现状	4

4. 3既有建筑情况	4

4.4既有电气情况	5

5.设计概要	5

5.1道路部分	5

5.1.1平面线形及横断面设计	5

5.1.2道路纵断面设计	5

5.1.3路面结构设计	5

5.1.4路基设计	6

5.1.5道路顺接、搭接	6

5.1.6路面排水	6

5.1.7道路主要材料及要求	6

5.1.8沥青路面施工方法及注意事项	11

5.1.9交通标线设计	13

5.2排水部分	13

5.3建筑部分	13

5.3.1设计依据	13

5.3.2设计范围	13

5.4电气部分	13

5.4.1配电系统	13

5.4.2灯杆及灯具	14

6.施工注意事项	14

7．与有关单位的联系	16

设 计 说 明 书

1设计依据

1、设计委托单位：长春莲花山生态旅游度假区住房保障和城乡建设局

设计阶段：施工图设计

2、《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013年版）（修订版）
3、《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》城镇建设部分（2013 年版）

4、《建设部推广应用和限制禁止使用技术》的公告

5、《建设工程质量管理条例》（中华人民共和国国务院令第279号）

6、《无障碍环境建设条例》（ 中华人民共和国国务院令第 622 号）

7、《建设工程勘察设计管理条例》（中华人民共和国国务院令第 293 号）

2工程概述

- 2.1工程简介

本工程位于莲花山和平小区内，包含涉及园区内道路、排水、建筑、电气等专业改造。

| 专业 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 道路 | 硬化裸露路面、新建方砖步道。处理道路病害、施画停车位 |
| 排水 | 疏通、清淤雨水管线 |
| 建筑 | 车牌识别一体机、栏杆道闸、更换屋面防水、拆除还原屋面瓦片、密封窗户漏水缝隙、小区围栏修补 |
| 电气 | 太阳能路灯、监控 |

- 2.2建设意义

为能及时回应群众访求，解决好群众急难愁盼问题，切实完善和平小区硬件设施，整治和平小区整体环境，提升群众幸福指数，现结合和平小区实际，特制定本方案。

- 2.3工程范围、规模及主要设计内容

2.3.1工程范围及规模

包含涉及园区内道路、排水、建筑、电气等改造。主要工程量如下：

道路专业：

1.道路结构一：830.9平方米。

2.道路结构二：33平方米。

3.新建方砖结构：3047.2平方米。

5.立缘石结构：170米。

6.平缘石结构：304米。

7.修复踏步：111平米。

8.停车位：168个。

排水专业：

雨水d300管线清淤：270米。

建筑专业：

1.门窗缝隙防水密封：18720米。

2.小区围栏修补：15米。

3.车牌识别一体机：1套。

电气专业：

1．太阳能路灯17套。

2.太阳能摄像机 16套.

3.监控室设备 1套 。

2.3.2主要设计内容

1、道路工程

①道路平、纵测量

②既有道路调查

③道路结构计算

④道路平面、竖向设计，路基与路面设计

⑤文本编写，主要工程量计算

2、排水工程

①既有排水调查

②排水设计

③文本编写，主要工程量计算

3、建筑工程

①既有建筑调查

②防水设计

③文本编写，主要工程量计算

4、电气工程

①既有照明、监控调查

②照明、监控设计

③文本编写，主要工程量计算

3.采用的规范及工程验收标准

- 3.1设计规范、规程、标准

道路专业

1、《城市道路交通工程项目规范》（GB55011-2021）

2、《建筑与市政工程无障碍通用规范》（GB55019-2021）

3、《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）(2016年版)

4、《城镇道路路面设计规范》（CJJ 169-2012）

5、《城市道路路基设计规范》（CJJ194-2013）

6、《城市道路交叉口设计规程》（CJJ152-2010）

7、《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）

8、《混凝土路面砖》（GB28635-2012）

9、《城市停车规划规范》（GB/T51149—2016）

排水专业

1、《雨水口（国家建筑标准图集）》（16S518）

2、《室外排水设计标准》（GB50014-2021）

3、《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）

4、《城镇排水管渠安全技术规程》（CJJ6-2009）

建筑专业

1、《民用建筑设计统一标准》 （GB50352-2019）
    2、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）2018版
    3、《建筑制图标准》（GB/T50104-2010）
    4、《房屋建筑制图统一标准》（GB/T50001-2017）
    5、《总图制图标准》（GB/T50103-2010）
    6、《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）
    7、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）

电气专业

1、《低压配电设计规范》    GB50054-2011

2、《供配电系统设计规范》    GB50052-2009

3、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》（GB50254-2014）；

4、《LED城市道路照明应用技术要求》   GB/T 31832-2015

5、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

6、《视频安防监控系统工程设计规范》 （GB50395-2007）

7、《交流电气装置的接地设计规范》（GBT 50065-2011）

- 3.2工程验收标准

1、《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）

2、《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）

4．工程概要

- 4.1.既有道路现状

根据现场调查及物业反馈信息，园区内道路存在问题如下：

- 园区内3栋楼前存在裸土，分别位于17栋、9栋、新10栋门前；

- 园区内5栋楼前方砖及门前铺装破损严重，分别位于16、17、15、20、13栋；

3、13、14、15栋楼东侧现状土路有人行需求；

4、既有沥青路面局部破损，存在坑槽病害。

| 新10栋楼前现状照片 | 9栋楼前现状照片 |
| --- | --- |
| 17栋楼前现状照片 | 现状土路照片 |
| 既有沥青破损现状照片 | 既有方砖破损照片 |

- 4.2既有排水现状

园区地势较为平缓，整体地势西高东低；既有污水管线运行情况良好。既有雨水为d300mm混凝土管，部分管段存在淤堵，淤堵长度约270米。

| 检查井及管线淤堵 |  |
| --- | --- |

- 4. 3既有建筑情况

根据现场调查及物业反馈，园区内建筑存在问题如下：

小区进出行人车辆出入口无大门；

窗户缝隙渗水；

小区围栏部分缺失，未做到有效封闭；

| 开放小区无大门 | 窗户渗水 |
| --- | --- |
| 小区围栏部分缺失 |  |

- 4.4既有电气情况

园区内无照明及监控设施。

5.设计概要

- 5.1道路部分

5.1.1平面线形及横断面设计

对园区内有行车需求3处裸土地段进行硬化处理，对3处有人行需求裸土地段新建人行道，位置详见《道路平面图》。

5.1.2道路纵断面设计

本工程设计高程维持既有高程，与既有沥青及方砖衔接处与既有高程一致，道路最大纵坡约1%，最小纵坡约0.5%，硬化路面高程控制点详见《场地竖向图》；新建人行道位置高程较既有高程抬高5cm，横坡向两侧绿化，保持人行道不积水；

5.1.3路面结构设计

1、机动车道结构设计方法及控制指标

采用《路面分析与设计系统PADS1.0》计算软件。

计算荷载标准：双轮组单轴载，BZZ-100

道路结构计算数据如下：

路面设计弯沉值 : 28(1/100 mm)

验收弯沉值为 ：25(1/100 mm)（上面层）

验收弯沉值为 ：27.6(1/100 mm)（下面层）

土基回弹模量 ：≥30MPa

土基验收弯沉值：310 (1/100mm)

2、车行道结构设计

（1）道路结构一：（裸土新建沥青结构）

6cm中粒式沥青混凝土 AC-16C（压实度≥95%）

满铺土工格栅

AL(M)-5液体石油沥青粘层油0.4L/ m2

30cm C25商品混凝土（纵横向每隔5米锯一道缝，缝深7cm）

20cm级配碎石

30cm山皮石

挖土

（2）道路结构二：（（园区内既有坑槽恢复结构）

6cm中粒式沥青混凝土 AC-16C（压实度≥95%）

满铺土工格栅

AL(M)-5液体石油沥青粘层油0.4L/ m2

30cm C25商品混凝土（纵横向每隔5米锯一道缝，缝深7cm）

拆除道路结构36cm

3、人行道结构设计：

（1）人行道结构一：（适用楼侧裸土新建人行道、翻建楼侧破损方砖）

6cmCc40彩色方砖

3cm 1:3水泥砂浆

15cm 水泥稳定石屑6%

土基碾压（90%≤压实度≤93%）

（2）人行道结构二：（适用新10栋楼前新建上车方砖、翻建楼前、车库前破损方砖）

8cmCc50彩色方砖

3cm 1:3水泥砂浆

15cm C20水泥混凝土（5m间距切缝，缝深4cm，缝宽5mm）

10cm级配碎石（压实度≥95%）

土基碾压（压实度≥90%）

（3）门前踏步修复：

10cmC15混凝土，顶面拉毛抹面

拆除既有踏步10cm，清扫

4、缘石

在新建沥青路面外侧新建立缘石，用于隔离新建沥青结构与裸土，在新建人行道两侧及新10栋门前上车方砖外侧新建平缘石，位置详见《道路平面图》。

立缘石结构（外露15cm）: 尺寸15cm×30cm×99cm，锯切石料；

平缘石结构（外露0，高于路外裸土5cm）：尺寸10cm×10cm×49cm，锯切石料。

5.1.4路基设计

1、压实度

车行道路基压实度

车行道路基压实度                       表5-1

| 填挖类型 | 路床顶面以下深度（cm） | 路基最低压实度（%） |
| --- | --- | --- |
| 填方 | 0～80 | ≥92 |
|  | 80～150 | ≥91 |
|  | >150 | ≥90 |
| 零填或挖方 | 0～30 | ≥92 |
|  | 30～80 | —— |

注：表中数字为重型击实标准，表列深度范围均由路槽底算起。

2、路基填料及施工技术要求

1）路基填料强度（CBR）值应符合设计要求。

路基填料强度CBR值                          表5-2

| 填方类型 | 路床顶面以下深度（cm） | 最小强度（%） |
| --- | --- | --- |
| 路床 | 0~30 | 5 |
| 路床 | 30~80 | 3 |
| 路基 | 80~150 | 3 |
| 路基 | >150 | 2 |

2）路基填方前应将地面积水、积雪（冰）和冻土层、生活垃圾等清除干净。

3）对于路槽位于拆迁建筑物的段落，应先清除建筑垃圾，对场地进行整平碾压并保证压实度要求；对于路槽位于现状旧路的段落，应先破除现状旧路，并清除废料，然后对场地进行整平碾压并保证压实度要求。

4）不应使用淤泥、沼泽土、泥炭土、冻土、有机冻土以及含生活垃圾的土做路基填料。

5）液限大于50%、塑性指数大于26的细粒土不得直接作为路基填料。

6）浸水路基应选用渗水性良好的材料填筑，不宜采用粉质填筑。

7）原地面横向坡度缓于1:5时，在清除地表草皮、腐殖土后，可直接在天然地面上填筑路基。

8）原地面横向坡度陡于1:5时，在填方路基以及填挖交界处开挖台阶，每级台阶宽度不应小于2m，台阶底设置2%向内倾斜的坡度。在沙土地段可不做台阶，但应翻松表土层。

9）半填半挖的挖方路幅应在路面结构层下超挖80cm后再以土方回填，以减小路基横向的不均匀沉降。

10）对于大于6m的高填方路基，必须沉降稳定后方可实施道路基层和面层。

11)路槽位于现状沟槽段落应分层回填，并按路基填筑要求进行碾压；路槽位于现状绿化带路段应先挖出草根、清除杂草及表层土，并对场地进行整平分层碾压。

3、土基要求

道路路槽下0.8米内土基必须保证密实、均匀，达到规范要求的压实度。路槽底面土基设计回弹模量应大于30MPa，土基验收弯沉值为310(0.01mm)。

5.1.5道路顺接、搭接

新建道路（仅为罩面不是新建路）与既有相交路面必须顺接平顺，便于行车，避免积水。

5.1.6路面排水

通过道路纵坡、横坡及沿线雨水口排入雨水管网系统排走。

5.1.7道路主要材料及要求

1、路面使用的沥青技术要求

（1）沥青技术要求

热拌石油沥青采用90号A级。

道路石油沥青90号的技术要求          表5-3

| 技术标准 | 单位 | 指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 针入度（25℃，5s ,100g） | 0.1mm | 80～100 | T0604 |
| 适用的气候分区 |  | 2-2-2 |  |
| 针入度指数PI |  | -1.5～+1.0 | T0604 |
| 软化点（R&B）不小于 | ℃ | 44 | T0606 |
| 60℃动力粘度不小于 | Pa.s | 140 | T0620 |
| 10℃延度不小于 | cm | 30 | T0605 |
| 15℃延度不小于 | cm | 100 | T0605 |
| 蜡含量（蒸馏法）不大于 | % | 2.2 | T0615 |
| 闪点，不小于 | ℃ | 245 | T0611 |
| 溶解度，不小于 | % | 99.5 | T0607 |
| 密度（15℃） | g/cm3 | 实测记录 | T0603 |
| TFOT（或RTFOT）后 |  |  | T0610或T0609 |
| 质量变化不大于 | % | ±0.8 |  |
| 残留针入度比（25℃）不小于 | % | 57 | T0604 |
| 残留延度（10℃）不小于 | cm | 8 | T0605 |
| 残留延度（15℃）不小于 | cm | 20 | T0605 |

沥青原材料，其技术要求应符合表5-3的规定。

（2）粘层、透层道路用液体石油沥青技术要求

道路面层之间粘层采用AL(M)-5液体石油沥青，面层与基层之间透层采用AL(M)-2液体石油沥青。液体石油沥青可选用中凝的液体石油沥青，其技术要求见表5-4。

透层油宜在基层碾压成型后表面稍变干燥，但尚未硬化的情况下喷洒。沥青层必须在透层油完全渗入基层后方可铺筑。

喷洒后通过钻孔或挖掘确认能与基层联结成为一体。

液体石油沥青技术要求                         表5-4

| 试 验 项 目 |  | 单 位 | AL(M)-5 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 粘度 | C25.5 | s | － | T0621 |
|  | C60.5 | s | 41～100 |  |
| 蒸馏体积 | 225℃前 | % | 0 | T0632 |
|  | 315℃前 | % | <8 |  |
|  | 360℃前 | % | <20 |  |
| 蒸馏后 残留物 | 针入度（25℃） | 0.1mm | 100～300 | T0604 |
|  | 延度（25℃） | cm | >60 | T0605 |
|  | 漂浮度（5℃） | s | － | T0631 |
| 闪点（TOC法） |  | ℃ | >65 | T0633 |
| 含水量不大于 |  | % | 0.2 | T0612 |

（3）沥青混合料矿料级配范围及相关技术指标要求

沥青混凝土采用密集配粗型，路面结构上面层的沥青混合料的设计空隙率应控制在3.5%以内。

- 密级配沥青混凝土混合料矿料级配范围

沥青混合料的配合比设计可用马歇尔试验方法，其级配可参考表5-5。

表5-5

| 级配 类型 | 通过下列筛孔（mm）的质量百分率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 油石比 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31.5 | 26.5 | 19.0 | 16.0 | 13.2 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 |  |
| AC-16 |  |  | 100 | 90-100 | 76-92 | 60-80 | 34-62 | 20-48 | 13-36 | 9-26 | 7-18 | 5-14 | 4-8 | 4-6 |

2）粗型密级配沥青混凝土关键性筛孔通过率

密级配沥青混凝土关键性筛孔通过率应满足表5-6的要求。                                                                                                         表5-6

| 混合料类型 | 公称最大粒径 （mm） | 用以分类的 关键性筛孔 | 粗型密级配 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 关键性筛孔通过率 |
| AC-16 | 16 | 2.36 | AC-16C | <38 |

3）沥青混合料用粗集料质量技术要求

沥青路面的粗集料应选用碎石，与沥青应具有良好的黏附性。常用的石料有玄武岩、安山岩、片麻岩、辉绿岩等，并且粗集料应该洁净、干燥、表面粗糙，质量应符合表5-7的规定。对受热易变形的集料，宜采用经拌和和机烘干后的集料进行检验。

沥青混合料用粗集料质量技术要求               表5-7

| 指 标 | 单 位 | 支路 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 石料压碎值，不大于 | % | 30 | T0316 |
| 洛杉矶磨耗损失，不大于 | % | 35 | T0317 |
| 表观相对密度，不小于 | - | 2.45 | T0304 |
| 吸水率，不大于 | % | 3.0 | T0304 |
| 坚固性，不大于 | % | - | T0314 |
| 针片状颗粒含量（混合料），不大于 | % | 20 | T0312 |
| 其中粒径大于9.5mm，不大于 | % | - |  |
| 其中粒径小于9.5mm，不大于 | % | - |  |
| 水洗法<0.075mm颗粒含量，不大于 | % | 1 | T0310 |
| 软石含量，不大于 | % | 5 | T0320 |
| 石料磨光值PSV，不小于 |  | 38 | T0321 |
| 粗集料与沥青的粘附性，不小于 |  | 4 | T0616 T0663 |

粗集料规格应符合表5-8规定。

沥青混合料用粗集料规格                  表5-8

| 规 格 名 称 | 公称 粒径 （mm） | 通过下列筛孔（mm）的质量百分率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 106 | 75 | 63 | 53 | 37.5 | 31.5 | 26.5 | 19.0 | 13.2 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 0.6 |
| S1 | 40-75 | 100 | 90-100 | - | - | 0-15 | - | 0-5 |  |  |  |  |  |  |
| S2 | 40-60 |  | 100 | 90-100 | - | 0-15 | - | 0-5 |  |  |  |  |  |  |
| S3 | 30-60 |  | 100 | 90-100 | - |  | 0-15 | - | 0-5 |  |  |  |  |  |
| S4 | 25-50 |  |  | 100 | 90-100 | - | - | 0-15 | - | 0-5 |  |  |  |  |
| S5 | 20-40 |  |  |  | 100 | - | - | - | 0-15 | - | 0-5 |  |  |  |
| S6 | 15-30 |  |  |  |  | 90-100 |  | - | - | 0-15 | - | 0-5 |  |  |
| S7 | 10-30 |  |  |  |  | 100 | 90-100 | - | - | - | 0-15 | 0-5 |  |  |
| S8 | 10-25 |  |  |  |  | 100 | 90-100 | 90-100 | - | 0-15 | - | 0-5 |  |  |
| S9 | 10-20 |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 90-100 | - | 0-15 | 0-5 |  |  |
| S10 | 10-15 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90-100 | 0-15 | 0-5 |  |  |
| S11 | 5-15 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90-100 | 40-70 | 0-15 | 0-5 |  |
| S12 | 5-10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90-100 | 0-15 | 0-5 |  |
| S13 | 3-10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90-100 | 40-70 | 0-20 | 0-5 |

4）沥青混合料细集料质量技术要求

沥青路面的细集料包括天然砂、机制砂、石屑。细集料应洁净、干燥、无风化、无杂质，并有适当的颗粒级配，其质量应符合表5-9的规定。

沥青混合料用细集料质量要求                     表5-9

| 项目 | 单位 | 支路 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表观相对密度，不小于 | － | 2.45 | T0328 |
| 坚固性（>0.3mm部分），不小于 | % | - | T0340 |
| 含泥量（小于0.075mm的含量），不大于 | ％ | 5 | T0333 |
| 砂当量，不小于 | ％ | 50 | T0334 |
| 亚甲蓝值，不大于 | g/kg | - | T0349 |
| 棱角性（流动时间），不小于 | s | - | T0345 |

沥青混合料用天然砂规格                      表5-10

| 方孔筛（mm） | 通过各孔的质量百分率（％） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 粗砂 | 中砂 | 细砂 |
| 9.5 | 100 | 100 | 100 |
| 4.75 | 90～100 | 90～100 | 90～100 |
| 2.36 | 65～95 | 75～90 | 85～100 |
| 1.18 | 35～65 | 50～90 | 75～100 |
| 0.6 | 15～30 | 30～60 | 60～84 |
| 0.3 | 5～20 | 8～30 | 15～45 |
| 0.15 | 0～10 | 0～10 | 0～10 |
| 0.075 | 0～5 | 0～5 | 0～5 |

石屑是采用采石场破碎石料时通过4.75mm或是2.36mm的筛下部分， 其规格应符合表5-11的规定。采石场在生产石屑的过程中应具备抽吸设备，主干路及次干路宜将S14与S16组合使用，次干路以下支路使用S15。

机制砂宜采用专用的机制砂制造，并选用优质石料生产，其级配应符合S16的要求。石屑及机制砂技术要求应符合表5-11的要求。

沥青混合料用机制砂或石屑规格                    表5-11

| 规格 | 公称粒径 方孔筛(mm) | 水洗法通过各筛孔的质量百分率（％） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 |
| S14 | 3～5 | 100 | 90～100 | 0～15 |  | 0～3 |  |  |  |
| S15 | 0～5 | 100 | 90～100 | 60～90 | 40～75 | 20～55 | 7～40 | 2～20 | 0～10 |
| S16 | 0～3 | － | 100 | 80～100 | 50～80 | 25～60 | 8～45 | 0～25 | 0～15 |

5）沥青混合料填料

沥青混合料的矿粉必须采用石灰岩或岩浆岩的强基性岩石等憎水性石料经磨细得到的矿粉，原石料中的泥土杂质应除净。矿粉应干燥、洁净，能自由地从矿粉仓流出，其质量应符合表5-12的要求。

沥青混合料用矿粉质量要求                   表5-12

| 项 目 | 单 位 | 支路 | 实验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表观密度，不小于 | t/m3 | 2.45 | T0352 |
| 含水量，不大于 | ％ | 1 | T0103烘干法 |
| 粒度范围<0.600mm | ％ | 100 | T0351 |
| <0.150mm | ％ | 90～100 |  |
| <0.075mm | ％ | 70～100 |  |
| 外 观 | － | - |  |
| 亲水系数 | － | T0353 | T0353 |
| 塑性指数 | % | T0354 | T0354 |
| 加热安定性 | － | T0355 | T0355 |

6）沥青混合料马歇尔试验配合比设计技术标准

沥青混合料技术要求应符合表5-13的要求，并有良好的施工性能。

沥青混合料马歇尔试验配合比设计技术标准           表 5-13

| 试 验 指 标 |  | 单位 | 支路 |
| --- | --- | --- | --- |
| 击实次数（双面） |  | 次 | 50 |
| 试件尺寸 |  | mm | φ101.6×63.5 |
| 稳定度MS，不小于 |  | kN | 5 |
| 流值FL |  | mm | 2～4.5 |
| 空隙率VV | 深约90mm以内 | % | 3～6 |
|  | 深约90mm以下 | % | 3～6 |
| 矿料 间隙率 VMA（％）， 不小于 | 设计空隙率（％） |  | 9.5 |
|  | 2 |  | 13 |
|  | 3 |  | 14 |
|  | 4 |  | 15 |
|  | 5 |  | 16 |
|  | 6 |  | 17 |
| 沥青饱和度VFA（%） |  |  | 70～85 |

7）沥青混合料车辙试验动稳定度、水稳定性检验低温弯曲试验破坏应变技术要求

沥青混合料必须在规定的试验条件下进行浸水马歇尔试验和冻融劈裂试验检验沥青混合料的水稳定性，并符合表5-14的要求。

宜对密集配沥青混合料在温度-10°、加载速率50mm/min的条件下进行弯曲试验，检测破坏强度、破坏应变、破坏劲度模量，并根据应力应变曲线的形状，综合评价沥青混合料的低温抗裂性能。其中沥青混合料的破坏应变不小于表5-14的要求。

表5-14

| 试验项目 | 沥青混合料类型 | 单位 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 车辙试验动 稳定度，不小于 | 普通沥青混合料 | 次/mm | 800 | T0719 |
|  | 改性沥青混合料 |  | 2400 |  |
| 浸水马歇尔试验 残留稳定度，不小于 | 普通沥青混合料 | % | 80 | T0709 |
|  | 改性沥青混合料 |  | 85 |  |
| 冻融劈裂试验的 残留强度比，不小于 | 普通沥青混合料 | % | 75 | T0729 |
|  | 改性沥青混合料 |  | 80 |  |
| 低温弯曲试验破坏应变， （-10℃，50mm/min）宜不小于 | 普通沥青混合料 |  | 2300 | T0715 |
|  | 改性沥青混合料 |  | 2800 |  |
| 试件渗水系数，不大于 | 普通沥青混合料 | ml/min | 120 | T0730 |
|  | 改性沥青混合料 |  | 120 |  |
| 本工程气候分区 | 夏热、冬寒、湿润区（2-2-2） |  |  |  |

2 、水泥混凝土材料技术要求

（1）水泥

① 水泥采用旋窑生产的道路硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，水泥不低于42.5级；水泥混凝土28天龄期弯拉强度不低于4.0MPa。水泥用量不得小于320Kg/m³，混凝土中必须掺加引气剂。

② 水泥进场时每批应附有化学成分、物理、力学指标合格的检验证明，而且必须满足《水泥混凝土用水泥的成分要求》和《水泥混凝土用水泥的物理指标要求》的指标要求。

《水泥混凝土用水泥的成分要求》

| 水泥成分 | 中、轻交通荷载等级 |
| --- | --- |
| 熟料游离氧化钙含量（%）≤ | 1.8 |
| 氧化镁含量（%）≤ | 6.0 |
| 铁铝酸四钙含量（%） | 12.0～20.0 |
| 铝酸三钙含量（%）≤ | 9.0 |
| 三氧化硫含量（%）≤ | 4.0 |
| 碱含量Na20+0.658K20（%）≤ | 怀疑集料有碱活性时，0.6； 无碱活性集料时，1.0 |
| 氯离子含量（%）≤ | 0.06 |
| 混合材种类 | 不得掺窑灰、煤矸石、火山灰、烧粘土、煤渣，有抗盐冻要求时不得掺石灰岩粉 |

《水泥混凝土用水泥的物理指标要求》

| 水泥物理性能 |  | 中、轻交通荷载等级 |
| --- | --- | --- |
| 出磨时安定性 |  | 蒸煮法检验均必须合格 |
| 凝结时间（h） | 初凝时间≥ | 0.75 |
|  | 终凝时间≤ | 10 |
| 标准稠度需水量（%）≤ |  | 30 |
| 比表面积（m²/kg） |  | 300～450 |
| 细度（80μm筛余）（%）≤ |  | 10.0 |
| 28d干缩率（%）≤ |  | 0.10 |
| 耐磨性（kg/m²）≤ |  | 3.0 |

③ 选用水泥时，除满足上述两条要求外，还应通过配合比试验，根据其配制弯拉强度、耐久性和工作性，优选适宜的水泥品种、强度等级。

④ 高温期施工时，散装水泥的入罐最高温度不宜高于60℃；低温期施工时，水泥进入搅拌缸前的温度不宜低于10℃。

（2）粗集料

① 粗集料应使用质地坚硬、耐久、洁净的碎石或卵石，并应符合表《碎石、卵石技术指标》、《粗集料的集配范围》的规定。

② 路面用的粗集料不得使用不分级的统料，应按最大公称粒径的不同，采用2-4个粒级的集料进行掺配，并应符合表《粗集料的集配范围》的要求。最大公称粒径不宜大于26.5 mm。

《碎石、卵石技术指标》

| 项目 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ⅲ级 |
| 碎石压碎值（%）≤ |  | 30.0 |
| 卵石压碎值（%）≤ |  | 26.0 |
| 坚固性（按质量损失计）（%）≤ |  | 12.0 |
| 针片状颗粒含量（按质量计）（%）≤ |  | 20.0 |
| 含泥量（按质量计）（%）≤ |  | 2.0 |
| 泥块含量（按质量计）（%）≤ |  | 0.7 |
| 吸水率（按质量计）（%）≤ |  | 3.0 |
| 硫化物及硫酸盐含量（按SO3质量计）（%）≤ |  | 1.0 |
| 洛杉矶磨耗损失（%）≤ |  | 35.0 |
| 有机物含量（比色法） |  | 合格 |
| 岩石抗压强度（MPa）≥ | 岩浆岩 | 100.0 |
|  | 变质岩 | 80.0 |
|  | 沉积岩 | 60.0 |
| 表观密度 （kg/ m³）≥ |  | 2500.0 |
| 松散堆积密度 （kg/ m³）≥ |  | 1350.0 |
| 空隙率（%）≤ |  | 47.0 |
| 磨光值（%）≥ |  | 35.0 |

《粗集料级配范围》

| 粒径 |  | 方筛孔尺寸（mm） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 级配类型 |  | 2.36 | 4.75 | 9.5 | 16.0 | 19.0 | 26.5 | 31.5 | 37.5 |
|  |  | 累计筛余（以质量计）（%） |  |  |  |  |  |  |  |
| 合成级配 | 4.75～16.0 | 95～100 | 85～100 | 40～60 | 0～10 | - | - | - | - |
|  | 4.75～19.0 | 95～100 | 85～95 | 60～75 | 30～45 | 0～5 | 0 | - | - |
|  | 4.75～26.5 | 95～100 | 90～100 | 70～90 | 50～70 | 25～40 | 0～5 | 0 | ～～ |
|  | 4.75～31.5 | 95～100 | 90～100 | 75～90 | 60～75 | 40～60 | 20～35 | 0～5 | 0 |
| 单粒级粒级 | 4.75～9.5 | 95～100 | 80～100 | 0～15 | 0 | - | - | - | - |
|  | 9.5～16.0 | - | 95～100 | 80～100 | 0～15 | 0 | - | - | - |
|  | 4.75～19.0 | - | 95～100 | 85～100 | 40～60 | 0～15 | 0 | - | - |
|  | 16.0～26.5 | - | - | 95～100 | 55～70 | 25～40 | 0～10 | 0 | - |
|  | 16.0～31.5 | - | - | 95～100 | 85～100 | 55～70 | 25～40 | 0～10 | 0 |

（3）细集料

① 细集料应采用质地坚硬、耐久、洁净的天然砂，不宜使用再生细集料，并应符合表《天然砂技术指标》的规定。

② 天然砂的级配范围应符合表《天然砂的级配范围》的规定。

③ 细度模数差值超过0.3的砂应分别堆放，分别进行配合比设计。

《天然砂技术指标》

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
|  | Ⅲ级 |
| 坚固性（按质量损失计）（%）≤ | 10.0 |
| 含泥量（按质量计）（%）≤ | 3.0 |
| 泥块含量（按质量计）（%）≤ | 1.0 |
| 氯离子含量（按质量计）（%）≤ | 0.06 |
| 云母含量（按质量计）（%）≤ | 2.0 |
| 硫化物及硫酸盐含量（按SO3质量计）（%）≤ | 0.5 |
| 海砂中的贝壳类物质含量（按质量计）（%）≤ | 8.0 |
| 轻物质含量（按质量计）（%）≤ | 1.0 |
| 吸水率（%）≤ | 2.0 |
| 表观密度（kg/ m³）≥ | 2500.0 |
| 松散堆积密度（kg/ m³）≥ | 1400.0 |
| 空隙率（%）≤ | 45.0 |
| 有机物含量（比色法） | 合格 |
| 碱活性反应 | 不得有碱活性反应或疑似碱活性反应 |
| 结晶态二氧化硅含量（%）≥ | 25 |

《天然砂的级配范围》

| 砂分级 | 细度模数 | 方孔筛孔尺寸（mm） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.06 | 0.3 | 0.15 | 0.075 |
|  |  | 累计筛余（以质量计）（%） |  |  |  |  |  |  |  |
| 中砂 | 2.3～3.0 | 100 | 90～100 | 75～100 | 50～90 | 30～60 | 8～30 | 0～10 | 0～5 |

（4）水

饮用水可直接作为混凝土搅拌和养护用水。对水质有问题时，应进行实验鉴定。

（5）外加剂

① 外加剂产品出厂报告中应标明其主要化学成分和使用注意事项。面层水泥混凝土的各种外加剂应经有相应资质的检验机构检验合格，并提供检验报告后方可使用。

② 外加剂产品应使用工程实际采用的水泥、集料和拌和用水进行试配，检验其性能，确定合理掺量。

③ 外加剂复配使用时，不得有絮凝现象，应使用工程实际采用的水泥、集料和拌和用水进行试配，确定其性能满足要求后方可使用。

④ 各种可溶外加剂均应充分溶解为均匀水溶液，按配合比计算的剂量加入。

⑤ 采用非水溶的粉状外加剂时，应保证其分散均匀、搅拌充分，不得结块。

⑥ 高温施工混凝土拌合物的初凝时间短于3h时，宜采用缓凝引气高效减水剂；低温施工混凝土拌合物终凝时间长于10h时，宜采用早强引气高效减水剂。

⑦ 处在氯离子环境或冬季撒除冰盐的路面混凝土可掺用或复配阻锈剂。

3、路面抗滑性能

沥青混凝土路面抗滑性能以横向力系数和路面宏观构造深度为重要指标，沥青路面在验收时抗滑性能指标应符合表5-16的规定。

沥青路面抗滑性能指标                       表5-16

| 指标 | 横向力系数SFC60 | 构造深度TD（mm） |
| --- | --- | --- |
| 质量验收值 | ≥50 | ≥0.5 |

4、级配碎石基层

级配碎石的级配范围

| 层位 | 通过下列筛孔（mm）质量百分率（%） |  |  |  |  |  |  |  | 液限 （%） | 塑指 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 37.5 | 31.5 | 19 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 0.6 | 0.075 | ＜28 | ＜9 |
| 底基层 | 100 | 83-100 | 54-84 | 29-59 | 17-45 | 11-35 | 6-21 | 0-10 |  |  |

5、山皮石质量要求

1、山皮石中石料的最大粒径控制在20cm以内，同时要求山皮石料具有较好的自然级配。

2、填料的最大含土量控制在5%以内，并且不应含腐植土等杂物。

3、密实系数不小于0.94。

6、道路用立缘石、平缘石

立缘石、缘石材质为石材，石质应一致，无裂纹和风化等现象，放射性水平应满足放射性比活度小于等于1000Bq/kg镭当量浓度，石材强度应满足下表要求。可选择满足要求的相应种类石材。

路缘石施工缝直曲线段灌缝最大缝宽度10mm，采用1：2水泥砂浆灌缝，强度不低于M10。

石材强度技术指标                       表5-17

| 岩石类别 | 保水极限抗压强度(MPa) | 磨耗率洛杉矶法% | 磨耗率狄法尔法% |
| --- | --- | --- | --- |
| 岩浆岩类 | >100 | <30 | <5 |

7、 玻纤土工格栅主要技术指标

断裂强度（KN/M）≥ ：经向：65  纬向：65

伸长率（≤%）:3

网眼尺寸（mmXmm）：25.4*25.4

单位面积质量（g/m2）：440

弹性模量（GPa）：67

5.1.8沥青路面施工方法及注意事项

施工中应严格按照设计图纸的要求及相关规范的有关规定执行，同时注意以下几个问题：

（1）粘层施工应符合下列要求：

①、浇洒粘层油前，路面有脏物尘土时应清除干净，当有沾粘的土块时，应用水刷净，待表面干燥后浇洒；拦水带及人工构造物应适当防护，以防污染。

②、粘层沥青应均匀洒布或涂刷，浇洒过量处应予刮除。

③、气温低于15℃时或路面潮湿时，不得浇洒粘层沥青。

④、 浇洒粘层沥青后，严禁除沥青混合料运输车外的其它车辆、行人通过。

⑤、粘层油应在当天洒布，待稀释沥青中的稀释剂基本挥发后，在铺筑沥青层，确保粘层不受污染。

（2）沥青面层施工要点：

①、施工准备

a: 当上基层满足设计强度要求时，并且其平整度及拱度验收合格后，方可施工沥青混凝土面层。

b: 施工前应对各种材料进行试验，经选择确定的材料在施工过程中应保持稳定，不得随意变更。

c: 热拌沥青混合料的配合比设计应按目标配合比设计阶段、生产配合比设计阶段、生产配合比验证阶段的步骤进行，经确定的标准配合比在施工中不得随意变更。

②、沥青混合料的拌和

a: 热拌沥青混合料应采用间隙式拌和机进行拌和，拌和机必须配备有材料配比和施工温度的自动检测和记录设备。

b: 上、下面层沥青混合料拌和时间应以混合料拌和均匀、所有矿料颗粒全部裹覆沥青结合料，并根据设备情况经试拌确定。

c:沥青混合料出料温度应控制在145℃～165℃。

d: 拌和厂拌和的沥青混合料应均匀一致，无花白料，无结团成块或严重的粗细料分离现象，不符合要求时不得使用，并应及时调整。

③、热拌沥青混合料的运输

a: 热拌沥青混合料应采用较大吨位的自卸汽车运输。

b: 沥青混合料运输车的运量应较拌和能力或摊铺速度有所富余。运料车在开始运输前，应在车厢及底扳上涂刷一层隔离剂，使沥青混合料不致与车厢粘结。

c: 运料车应前后至少移动三次装料，防止混合料离析。

d: 混合料运输过程中必须加以覆盖，以防止混合料降温超标和结壳。

e: 运料车在运输途中，不得随意停歇。

f: 运料车卸料必须倒净，否则必须及时清除。

g: 运料车到达现场后，应检查沥青混合料温度，必须满足摊铺温度要求。

④、热拌沥青混合料的摊铺

a: 铺筑沥青混合料前，应检查确认下层的质量，当下层质量不符合要求时，不得铺筑沥青面层。

b: 热拌沥青混合料应采用机械摊铺。摊铺机应符合下列要求：具有自动或半自动方式调节摊铺厚度及找平的装置；具有足够容量的受料斗，在运料车换车时能连续摊铺，并有足够的功率推动运料车前进；摊铺机宽度可调整。

c: 施工气温低于5℃时，不得摊铺普通沥青混合料。

d: 沥青混合料必须缓慢、均匀连续不间断地摊铺。摊铺过程中不得随意变换速度或中途停顿，摊铺速度应根据拌和机产量、施工机械配套情况以及摊铺层厚度、宽度确定，一般控制在2～4m/min为宜。

e: 沥青混凝土摊铺时，宜采用两台以上摊铺机成梯队作业进行联合摊铺，相邻两幅应有5cm～10cm宽度的摊铺重叠，相邻摊铺机距离5～10m。

f: 沥青下面层宜采用两侧钢丝绳引导的高程控制方式进行找平，面层应采用浮动基准梁的方式控制厚度和平整度。

⑤、热拌沥青混合料的压实及成型

a: 压实后的各层沥青混合料应符合压实度及平整度的要求。

b: 施工单位应配备12吨以上的重型振动压路机，应选择合理的压路机组合方式及碾压步骤。为达到最佳结果，沥青混合料压实宜采用组合的方式，压路机数量根据生产率决定。

c: 采用振动压路机压实时，沥青混合料初压温度不得低于130℃，终压温度不得低于70℃。

d: 为了防止混合料粘附在轮子上，应适当的洒水使轮子保持潮湿，但应尽量少喷水，且应呈雾状。

e: 混合料未压实前，严禁压路机停留或转急弯调头等。

⑥、在施工缝及构造物两端的连接处必须仔细操作，保证紧密、平顺。

⑦、热拌沥青混合料路面应待摊铺层自然冷却，混合料表面温度低于50℃后，方可开放交通。

⑧、沥青路面的施工要求表面层与下面层应连续施工，施工上面层时，下面层应洁净。

⑨、拦水带安装宜在铺沥青混合料前完成，在沥青混合料铺筑完成前严禁在路面上进行任何作业。

（3）施工检测

施工检测应按《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）有关规定执行。

5.1.9交通标线设计

本工程交通标线设计包含园区内停车位设计。停车位尺寸6*2.5米，本工程在和平小区院内设置停车位168个。

1、交通标线设置规定

（1）标线设置的要求

1）应符合道路设计要求，充分体现道路总体设计的意图；

2）应与交通实际运行特点相适应，有利于道路交通的有序、安全与畅通；

3）宜与交通标志设置配合使用，相互协调，相互补充，也可单独使用；

4）应遵循适当设置的原则，不得出现传递信息过量或不足的情况；

5）应与周边其他交通设施表达的信息相匹配，传递的交通信息不得相互矛盾；

6）应保证交通标线在使用期间的可视性，及时对交通标线进行维护。

（2）标线涂料设置要求

1）应具有抗滑性能，不宜低于所在道路路面的抗滑要求；

2）应具有耐磨性能，保证正常的使用寿命；

3）应具有可视性，具备良好的反射能力，白天、夜间及雨天视认性符合要求；

4）干燥时间应短，操作应简单，利于施工；

5）应具有良好的环保性能。

（3）标线技术要求

施划标线的材料、底漆、玻璃珠需经公安部交通安全产品质量监督检测中心检测，并出具相应检测报告。标线施划冷凝后应保证无皱纹、斑点、起泡、裂纹、脱落及表面无发粘现象。

2、技术要求

（1）普通热熔标线厚度为2.5mm±0.2mm，标线的亮度因素、初始逆反射系数等质量要求应符合《道路交通标线质量要求和检测方法》（GB/T16311-2009）的要求。

（2）所有标线及标记均采用热熔型反光涂料。涂料中玻璃珠含量不低于30%，施工时涂布涂层后立即将玻璃珠撒布在其表面。

（3）热熔型涂料的性能应符合《路面标线涂料》（JT/T280-2022）的要求。

（4）玻璃珠的性能应符合《路面标线用玻璃珠》（GB/T24722-2020）的要求。

（5）突起路标施工时，应采用产品生产厂家提供的粘结剂进行粘结，或按产品生产厂家提供的配方配制粘结剂。

（6）施划标线之前，要根据设计图纸要求并结合道路实际状况进行实地放线，以保证标线位置精确、线形顺畅。

（7）施划标线之前，要根据设计图纸要求并结合道路实际状况进行实地放线，以保证标线位置精确、线形顺畅。

（8）施工须符合《公路交通安全设施施工技术规范》（JTG/T 3671-2021）的要求。

- 5.2排水部分

经与小区物业对接，园区内污水管线运行情况良好，管径满足园区当前污水排放需求。园区既有雨水管线淤堵严重，雨天路面存在积水，故本次只对园区内雨水管线淤堵段进行疏通清淤，处理总长度270米。由于现状检查井内已被淤泥填满，无法判断管线是否存在错口、破损等病害情况，需在清淤完成后进一步判断管线运行情况，待后续核实是否需要管线翻建，以变更或补充设计形式进行补充。

- 5.3建筑部分

5.3.1设计依据

1、《民用建筑设计统一标准》 （GB50352-2019）
    2、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）2018版
    3、《建筑制图标准》（GB/T50104-2010）
    4、《房屋建筑制图统一标准》（GB/T50001-2017）
    5、《总图制图标准》（GB/T50103-2010）
    6、《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）
    7、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）

5.3.2设计范围

小区门口设置车牌识别一体机并设置栏杆道闸，拆除并还原破损屋面瓦片，修补小区围栏缺失部分，对小区渗水门窗缝隙进行密封，详见《建筑平面图》。

- 5.4电气部分

5.4.1配电系统

本工程采用太阳能路灯，配套电池板和路灯胶体蓄电池，需满足每天工作8小时，未外接电力系统。

5.4.2灯杆及灯具

1、灯具参数要求：

（1）传统SMD封装光源，精准配光，选用中配光LED光源；

（2）光源光效≥140 lm/W，整灯光效≥130 lm/W；

（3）色温：2500~2700K（单一芯片，非混芯片），色容差：≤5SDCM；

（4）显色指数（Ra）：≥70 ；

（5）灯具应具有良好的密闭性，防水防尘等级为不小于IP65。

（6）4米单臂太阳路灯，功率为30W,采用单晶硅电池板，路灯胶体蓄电池与灯具控制系统一体式。

2、灯具安装要求：

（1）灯具安装纵向中心线和灯臂纵向中心线应一致，灯具横向水平线应与地面平行，灯具照向道路侧。

（3）灯具配件应齐全，无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂等现象。

（4）透明罩外观应无气泡、明显的划痕和裂纹。

（5）灯具的防护等级不宜低于IP65；灯具电源应通过国家强制性产品认证。

（6）每盏灯的相线应装设30mA漏电保护器作为单灯保护，漏电保护器应固定牢靠，其他电器电源进线应上进下出或左进右出。

3、灯杆的选择

（1）灯杆的金属配件应采用不锈钢、热镀锌钢构件等防腐材料，紧固件应有防腐和防松措施。

（2）路灯安装使用的灯杆、灯臂、抱箍、螺栓、压板等金属构件应进行热镀锌处理，防腐质量应符合国家现行标准的相关规定。

（3）热浸镀锌层表面应平滑，无滴瘤、粗糙和锌刺，无起皮、漏镀和残留的溶剂渣，在可能影响热浸镀锌工件的使用或耐腐蚀性能的部位不应有锌瘤和锌渣。

（4）杆体或工件的钢材厚度为4mm，镀层局部厚度不应小于65μm、平均厚度不应小于70μm；

（5）灯杆高度13m及以下的宜一次成型，自动或半自动埋弧焊应满足三级及以上焊缝的要求；锥形杆体焊接可有一条纵向焊缝,不应有横向焊缝；整体焊缝焊接要求达到三级焊缝标准。

（6）钢灯杆检修门朝向应一致，宜朝向人行道或慢车道侧，并应采取防盗措施。门（口）框下沿离地距离不宜低于500mm，允许偏差宜为±5mm；门板应具有互换性，门内应设置电器安装空间和接地螺栓,并设有专用工具开启的闭锁装置；门（口）框与门板的配合间隙不应大于1.5mm，具备良好的防水性能；门（口）孔的宽度不应大于灯杆开孔处最大周长的1/4。

（7）灯杆内应设置专用接地端子；灯杆和灯臂裸露金属部件与接地端子之间应具有可靠的电气连接；端子固定螺栓规格不应小于M8。

5.4.3路灯节能与控制方式

1、LED光源具有高效、安全、节能、环保、响应速度快、显色指数高等独特优点，灯具光效率在70%以上，功率因数不小于0.9。

2、采用太阳能发电系统，配套太阳能控制系统，采用新能源并可进行灵活控制。

5.4.4接地装置

1、灯杆内应设置专用接地端子；灯杆和灯臂裸露金属部件与接地端子之间应具有可靠的电气连接；端子固定螺栓规格不应小于M8。金属灯杆、灯座均应接地（接零）保护，接地线端子固定牢固。

2、所有灯柱、灯具、金属管、在正常状态下不带电的电气装置金属外壳均与接地装置可靠连接，形成电气通路。

6.施工注意事项

6.1施工要求及几点说明本工程涉及专业较多，施工前应结合全部专业确定施工顺序，确保先地下后地上，避免二次开挖施工。

- 为保证施工工期，工程所用砼均采用商品混凝土。

- 本次在园区内设计停车位168个，施画过程中如遇问题需及时与设计沟通。

- 本次管线疏通位置为小区物业现场指认后核实位置，由于淤堵严重，无法判断管线实际情况，施工过程中应持续观察施工管段管线情况。如遇错口、破损管段需及时与设计联系，确认修复方案。

- 本工程既有方砖翻建位置需调整既有缘石，总长度434米，该部分需计入预算。

- 施工现场的水准点和里程桩控制点要有明显的标记，并切实做好保护工作。

- 施工前必须对道路中心线坐标及水准点、既有路面高程、接入井既设管底高程、进行复测，在确定无误后方可施工，如有出入，请及时与设计单位联系解决。

- 废料、余土外弃运距设计按3公里计入,具体以实际发生为准。

- 道路地形平面图测量时间为2024年6月，开工前应对地面高程进行复测。如与设计不符，应及时与设计单位取得联系，并会同建设单位、监理单位、施工单位共同对地面高程进行复测并认证。

- 现场施工时如发生不可预见的工程量，经甲方、监理、施工方、设计到现场认证，发生工程量方可有效。

- 施工中不详之处请及时与设计单位联系，以便处理解决。

- 本工程施工图中未加注明者均按国家和本地区颁发的现行有效规范标准执行。图纸表达未尽事宜在施工中各方应及时沟通、共同商定。

- 脚手架搭设、拆除及所用构件，必须符合脚手架相关标准以及“项目所在地相关建设工程安全防护标准”的规定，架体搭设应编制、验收等应符合规范要求。

- 材料的选用以甲方提供的最新材料表为最终依据，无甲方指定的材料的选用应符合国家相关标准。

6.2施工组织建议

为使本设计更好的指导施工，设计者提出此施工组织建议，以供施工单位参考。

1、施工顺序：

施工单位进场，布置暂舍、料场、修整便道、联系用水、用电，办理临时征地。施工复测、图纸会审、管线会签。然后依次开始排水工程、道路土基碾压、道路结构施工、安砌路缘石、路面施工作业。

2、路基施工：

路基土方施工须分层压实，一层碾压程序完成后，由工地试验室配合，按规范进行取样检测，对检查不合格的区段，根据试验结果确定补压办法。

3、质量控制的组织保证措施

本工程施工严格按规范进行，质量控制注重施工前和施工中的过程控制，以预防为主，加强对工作质量、工序质量和中间产品质量的检查，以良好的工作质量来保证工序质量，促进工程质量。

认真执行质量管理制度，实行施工图审签制、技术交底制、质量“三检制”(自检、互检、专检)、隐蔽工程检查签证制、分项工程质量评定制、质量事故报告处理制等行之有效的质量管理制度，在具体实施过程中做到认真落实、相互监督、善始善终。

施工全过程严把“三关”。一是严把图纸关，首先对图纸进行认真复核，彻底了解设计意图，并对施工难点进行讨论解决。其次严格按图纸和验收标准要求组织实施，并层层组织技术交底；二是严把测量关，三是严把试验关，对每批钢材、水泥、砂、石等材料，认真进行质量鉴定，精心选择配合比。无合格证及试验不符合要求者，坚决不予使用。

4、做好文明施工和环境保护。

1、施工期的主要环保措施是应做好施工组织与管理工作，制定相应的规章制度并认真执行。

（1）防止水污染

①本工程施工前做好施工的临时排水工作，并充分利用原有的城市排水管网，防止积水四溢。

②生活污水要集中排放到城市污水管网中，若排污点附近无市政污水管网，应设置污水处理设施，将污水处理达标后就近排入雨水系统，避免对环境造成污染。

③现场设置专用油漆、油料库，储存、使用、保管专人负责。库房地、墙面作好防渗漏处理，防止油料泡、冒、滴、漏，污染土壤、水体。

（2）振动及噪音控制

噪声污染是一种物理污染，具有两种特性：噪声源一旦停止工作，噪声污染便立即消失；人们感受噪声的强弱与噪声源距离的平方成反比。

因此建议采取下述措施，解决噪声污染问题：

①工程施工过程中不使用振动较大的施工机械 ，如振动压路机等，以减少对周围建筑及居民的影响。

②备用发电机和锯木机应搭设隔音棚，尽量降低发电机和锯木机在使用过程中产生的噪音污染。

③项目施工期间要对产生噪声的机械，限制施工时间，白天中午休息时间，及22：00～8：00的夜间不安排施工。

④若距施工点200m范围内，有中、小学校或医疗单位等对噪声特别敏感的受体，应改用低噪音施工方法。

（3）防止空气污染

①所有施工机械应做好检修工作，废气的排放必须符合吉林省废气排放检测标准。

②工地内不焚烧垃圾及其它有害的物质。

③对易产生粉尘、扬尘的作业面和装卸、运输过程，采取洒水降尘措施。

④合理组织施工，扬尘的作业、运输避开敏感点和敏感时段。

（4）防止固体废弃物污染

①施工完毕，将用剩的填料进行回收。

②严禁抛弃泡沫如饭盒及泡沫板，防止白色污染。

③施工现场设置集体食堂，食堂外统一设垃圾桶，剩饭与垃圾集中装袋,并设排污处理系统。

④余泥运至指定地点堆放。

（5）水土保持措施

种植草皮，扩大植被，栽种观赏树木覆盖裸露土地，减少水土流失的同时改善道路景观。

2、施工期需要注意施工安全，并制定相应的安全管理制度并认真执行。

（1）挖掘机作业时旁边不得站人，吊车臂下严禁站人，压路机在碾压过程中要有专人负责，以免发生意外事故。各种施工机械作业时应随时注意周围空间架空高压线及地下电缆的位置确保人员安全。

（2）注意文明施工、安全防护措施。公告牌、警示牌（灯）、护拦等必要设施齐备；夜间要设警示灯。建筑材料堆放整齐，位置适当；树木保护措施得当；尽量减少粉尘、噪音对周围环境的影响。

（3）在管沟基础土方工程作业时，采取有效措施保护施工人员及过往行人车辆的安全，管沟开槽时注意保护附近的树木、建筑、线杆。排水管线施工沟槽开挖后除设置必要的防护措施，还需专人现场巡视，避免发生意外。

（4）施工时应注意对高压电塔、电杆的保护，及工作人员的安全。通讯线、电力线与地面净距应满足相关专业规范要求。通讯线与路面最小垂直净空5.5m。架空电力线距地面的最小垂直距离，根据线路电压不同要求不同。如未能达到要求，由建设单位协商相关单位予以解决。

7．与有关单位的联系

1、长春市市政工程设计研究院有限责任公司

道路交通分院：89965016

测 绘 公 司： 85960791