# 设计说明书

# 1、施工图设计依据

马鞍山镇街里村2024年基础设施建设项目。依据伊通满族自治县乡村振兴服务中心关于《马鞍山镇街里村2024年基础设施建设项目》的任务委托书。

# 2、采用的规范、规程和工程验收标准

# 2.1设计规范、标准

- （1）《乡村道路工程技术规范》GBT 51224-2017

- （2）《城市道路工程设计规范》CJJ37-2012(2016年版)

- （3）《城镇道路路面设计规范》CJJ 169-2012

- （4）《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013年版）

- （5）《镇（乡）村排水工程技术规程》（CJJ124-2008）

- （6）《砌体结构通用规范》（GB55007-2021）

- （7）《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB50069-2002）

- （8）《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015 ）

- （9）预算依据《吉林省市政工程计价定额》JLJD-SZ-2019

- （10）《国家建筑标准设计图集《市政排水管道工程及附属设施》06MS201

（11）《城市道路照明设计标准》CJJ45-2015

（12）《道路与街路照明灯具安全要求》GB7000.5-2005

（13）《低压配电设计规范》GB50054-2011

（14）《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2012

（15）《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范》GB50168-2018

（16）《道路照明灯杆技术条件》CJ/T527-2018

（17）《乡村道路工程技术规范》GB/T51224-2017；

（18）《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019；

（19）《LED城市道路照明应用技术要求》GB/T 31832-2015

（20）《城市道路照明设施运行维护技术标准》T/CMEA 21-2021

- （21）《工程建设标准强制性条文》城镇建设部分(2013年版)

- （22）《建设部推广应用和限制禁止使用技术》公告（第218号）2004年

- 以及其它有关的地方性规范和标准

# 设计基础资料

- （1）实测1：1000地形图；

- （2）道路纵、横断地面高程测量数据；

- （3）甲方提供的其他相关资料。

- （4）导线点位置控制点T3位于村部路灯杆预埋螺栓,

- 高程246.29m,坐标X=435117.6520  Y=4811995.0720。

## 2.2、工程验收规范

- 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008

# 2.3技术标准

### 2.3.1、道路工程技术标准：

| 序号 | 项目 | 道路等级 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 道路分类、等级 | 巷路 |
| 2 | 路面类型 | 水泥混凝土路面 |
| 3 | 车道数 | 双向一车道 |
| 4 | 路面结构设计年限 | 10年 |
| 5 | 设计速度 | 15km/h |

# 3、测设经过

我公司组织专业人员进行了全线外业勘测及调查，在外业勘测前组织有关工程技术人员对本项目的工程设计方案进行了详细研究和实地踏查。

外业测量中全部采用GPS（RTK）卫星定位系统进行放样，全线进行精确的路线平、纵、横测量及对各种交叉构造物的测量。对沿线居民分布、农田水利设施、建筑物、河流、沟渠、鱼塘、管线、地类及行政区划等进行了详细调查。

在勘测及设计期间公司总工办及相关技术负责人员多次亲临现场检查指导，保证了勘测设计的质量与进度。对外业资料进行整理核对后，我公司相关部门按ISO9001质量体系规定对勘测成果进行了内部验收，内部验收后确定了最终的设计方案。

# 4、建设条件

# 4.1地形地貌

伊通地处长白山脉向松辽平原过渡的丘陵地带。东南部和西北部分属吉林哈达岭余脉和大黑山脉，多为连绵起伏的低山丘陵，占伊通满族自治县总面积的60.8%。境内最高点为河源镇青顶山，海拔611米。中部、西部为伊通河与东辽河的冲积平原和侵蚀台地，地势大致由南向北倾斜。境内地貌按成因和形态可分6种类型。

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版）中有关建（构）筑物抗震设防烈度、设计基本地震加速度和设计地震分组的规定，及通过查《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）明确：抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g。

# 4.2气候水文

伊通满族自治县属北温带大陆性季风气候，春季干燥多风，夏季短促湿热，秋季晴冷温差较大，冬季严寒而漫长。市区内平均气温5.5摄氏度，夏季最高气温极值35.5摄氏度，冬季最低气温历史极值-40.2摄氏度，年平均降水量651.7毫米，日照时数2261小时，年平均风速为2.2米/秒，这为项目建设提供了良好的气候条件。

# 4.3、旧路概况

马鞍山镇街里村2024年基础设施建设项目是街里村村内道路，村民出行主要道路，原有道路为土路，路面坑洼不平，路面宽度3.0、4.0m,原有道路多年行车碾压、以及常年雨水冲刷，道路受损严重，春秋季节尘土飞扬，原有排水管孔径偏小、堵塞、坍塌、雨季道路泥泞不堪，排水不畅，给当地居民以及过往车辆带来极大困扰，受道路条件的限制，群众各种生活必需品及农副产品无法顺利输送，同时村内无照明系统，给百姓的出行和运输带来极大的不便。制约了当地经济发展。

- 5、设计概要

## 5.1、工程范围、工程规模、主要工程内容

### 5.1.1、工程范围

本项目位于伊通满族自治县马鞍山镇街里村屯内。

### 5.1.2、工程规模

本工程设计内容道路工程，照明工程。

### 5.1.3、主要工程内容

修建水泥混凝土路面村内道路2953.98m；路面宽度分别为3.0、4.0m，铺装面积10879.67㎡(包含加铺转角)，太阳能路灯64盏，φ600土埋管涵7座，φ800土埋管涵1座。

# 5.2设计原则

#### 5.1.1.道路平面设计原则

- 1. 平面线位按照既有道路走向确定。

#### 5.1.2.纵断设计原则

- 严格执行符合道路等级标准的纵断设计技术指标前提下，考虑到道路两侧既有建筑物与道路关系，保持新建道路与既有土路面高差基本一致原则。

- 根据技术标准，平纵组合均衡的原则合理设置竖曲线。

- 选择组合得当的合成坡度，以利于路面排水和行车安全。

- 综合考虑土方均衡的原则，进行纵断设计，尽量降低工程造价。

# 5.1.3.横断面设计

结合本项目村内实际情况需求，本次设计道路硬化铺装平面完全按现状道路平面范围确定，具体土路修建水泥混凝土路硬化平面范围依据实测1：1000地形图所确定，具体施工应结合现场实际情况确定。

路面设置单向1.0%路面横坡，水泥混凝土路横坡坡向结合现场排水情况确定。

平面线位按照既有道路走向确定

| 路线序号 | 社 | 路名 | 起点桩号 | 终点桩号 | 道路长度（m） | 硬质路面宽度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DL01 | 五社 | 水泥路至杨立民房前 | K0+000 | K0+174.634 | 174.634 | 4 |
| DL02 |  | 陆成房前至秦凤林房前 | K0+000 | K0+294.847 | 294.847 | 4 |
| DL03 |  | 水泥路至雷今田房前 | K0+000 | K0+131.802 | 131.802 | 4 |
| DL04 |  | 水泥路至雷守伟房前 | K0+000 | K0+311.200 | 311.200 | 3 |
| DL05 |  | 秦凤林房东至雷守仓房东 | K0+000 | K0+195.070 | 195.070 | 4 |
| DL06 | 八社 | 水泥路至旱地 | K0+000 | K0+048.853 | 48.853 | 3 |
| DL07 |  | 车立国房前至刘景和房前 | K0+000 | K0+107.160 | 107.160 | 4 |
| DL08 |  | 沥青路至于德海房前 | K0+000 | K0+107.951 | 107.951 | 4 |
| DL09 |  | 水泥路至王永先房前 | K0+000 | K0+184.533 | 184.533 | 3 |
| DL10 |  | 孙鹏举房前至吴立军房前 | K0+000 | K0+082.523 | 82.523 | 4 |
| DL11 |  | 孙金海房前至陈成房前 | K0+000 | K0+107.458 | 107.458 | 3 |
| DL12 |  | 赵静房前吴德全房后 | K0+000 | K0+058.972 | 58.972 | 4 |
| DL13 | 九社 | 邵百成门前至吴德全门前 | K0+000 | K0+037.676 | 37.676 | 3 |
| DL14 |  | 伊范公路至李百荣房后 | K0+000 | K0+086.178 | 86.178 | 3 |
| DL15 |  | 邵百军门前至陈文生房东 | K0+000 | K0+136.163 | 136.163 | 4 |
| DL16 |  | 王长海道东至李杰房东 | K0+000 | K0+401.281 | 401.281 | 4 |
| DL17 |  | 杨少斌房后至吴德成门前 | K0+000 | K0+080.747 | 80.747 | 4 |
| DL18 |  | 陈光财房后至杨玉文门前 | K0+000 | K0+121.207 | 121.207 | 3 |
| DL19 |  | 吴德双门前至张连和门前 | K0+000 | K0+073.977 | 73.977 | 3 |
| DL20 |  | 赵金龙门前至郭万林房后 | K0+000 | K0+071.762 | 71.762 | 3 |
| DL21 |  | 柴景国房西至刘利峰门前 | K0+000 | K0+045.113 | 45.113 | 3 |
| DL22 |  | 吴国华房西至王喜和房东 | K0+000 | K0+094.878 | 94.878 | 3 |
| 合计 |  |  |  |  | 2953.984 |  |

# 5.2路基设计

路基施工应满足相关规范/标准的要求。路基开工前应全面复核设计路中线，并按设计线位进行放线。

①压实度及填料要求：路基压实度及填料强度、粒径标准应严格按路基设计说明要求执行。

②路槽土基回弹模量及竣工弯沉要求：路基施工完成后应对路槽底土基模量或弯沉（选其一）进行检验，合格后方可进行路面施工。

1、填方路基

①应将地基表层碾压密实。在一般土质地段，基底的压实度（重型）不应小于90%。路基填土高度小于路面和路床总厚度时，应将地基表层土进行超挖并分层回填压实。

②填料应优先选用渗水性较好的粗粒土。如天然级配砂砾、中砂、石质坚硬不易风化的片砂砾等，不得使用淤泥、沼泽土、冻土、有机土，含草皮、生活垃圾、树根腐殖物质的土严禁作为路基填料。液限大于50％、塑性指数大于26、含水量不适宜直接压实的细粒土，不得用做路堤材料。

③填筑路堤应采用水平分层填筑法施工。不同性质的土，应分别填筑，不得混填。每种填料的压实厚度和松铺厚度应通过试验确定，每种填料层连续总厚度不宜小于50cm，最上一层压实厚度不小于10cm。每一填筑层压实后的宽度不得小于设计宽度。每一压实层均应检验压实度，满足要求后方可继续填筑。原地面纵坡大于12%路段，可采用纵向分层法施工，沿纵坡分层逐层填压密实；山坡路堤地面横坡陡于1:5时，原地面应按设计要求挖成台阶(台阶宽度不小于2.0m)，并用小型夯实机加以夯实，填筑由最低一层台阶填起，并分层夯实，然后逐台向上填筑，分层夯实，所有台阶填完之后，即可按一般填土进行。若填方分几个作业段施工，两段交接处不在同一时间填筑，则先填地段应按1：1.0坡度分层留台阶，若两个地段同时填筑，则应分层相互交叠衔接，其搭接长度不得小于2m。

2、挖方路基

①挖方地段的路床为岩石或土基良好时，可直接利用作为路床，并应平整、碾压密实。

②挖方开挖应自上而下进行，不得乱挖超挖，严禁掏底开挖。

③开挖过程中，应采取措施保证边坡稳定。开挖至边坡线前，应预留一定宽度，预留的宽度应保证刷坡过程中设计边坡线外的土层不受到扰动。

④应采取临时排水措施，确保施工作业面不积水。

⑤挖方路基施工遇到地下水时应采取排导措施，将水引入路基排水系统，不得随意堵塞泉眼。

路基压实度填料强度、最大粒径等应符合下表要求：

| 填挖类型 | 路床顶面以下深度深度（cm） | 路基最小压实度（%） |
| --- | --- | --- |
| 填方 | 0～80 | 92 |
|  | 80～150 | 91 |
|  | >150 | 90 |
| 零填方或挖方 | 0～30 | 92 |
|  | 30～80 | - |

### 5.3、路面设计要求

基层压实度要求按照《城镇道路路面设计规范》CJJ 169-2012执行。路面压实采用重型压实标准，压实度上基层压实度不小于97%，下基层压实度不小于95%。

### 5.3.1路面结构设计

路面设计结构方案

### 新建路面结构

20cm水泥混凝土(fr≥4.5Mpa)

25cm山皮石

基底整平碾压

5.3.2土路肩

土路肩路肩宽度0.50m×2，坡度2.5%。

### 5.4、照明工程

5.4.1道路照明设计依据：

1、《城市道路照明设计标准》CJJ45-2015

2、《道路与街路照明灯具安全要求》GB7000.5-2005

3、《低压配电设计规范》GB50054-2011

4、《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2012

5、《道路照明灯杆技术条件》CJ/T527-2018

6、《乡村道路工程技术规范》GB/T51224-2017；

7、《LED城市道路照明应用技术要求》GB/T 31832-2015

8、《城市道路照明设施运行维护技术标准》T/CMEA 21-2021

国家现行有关设计规范及规定。

5.4.2道路现状、路宽、道路照明现状及道路照明标准要求

本工程道路在现有水泥混凝土路面上进行新建太阳能路灯。

道路等级为城市支路。照明标准值应符合《城市道路照明设计标准》（CJJ 45-2015）的相关规定：平均亮度0.5cd/㎡，平均照度8lx,照明功率密度限值≤0.45W/㎡。

路灯选择、布置方式：灯具为单侧布置，灯杆高度为6m，悬挑长度1.2m，灯具为半截光型，光源为LED 40W，平均安装间距30m。

5.4.3路灯电气等相关参数要求

光源：光源的显色指数(Ra)不宜小于60；光源的相关色温不宜高于5000K，并宜优先选择中或低色温光源；选用同类光源的色品容差不应大于7SDCM；在现行国家标准《均匀色空间和色差公式》GB／T 7921规定的CIE 1976均匀色度标尺图中，在寿命周期内光源的色品坐标与初始值的偏差不应超过0.012。光源寿命应≥70000h。

灯具：灯具效能限值95lm/W；在标称工作状态下，灯具连续燃点3000小时的光源光通量维持率不应小于96％，灯具连续燃点6000小时的光源光通量维持率不应小于92％；

灯具：灯具结构均为一体化 LED光源，压铸铝壳及钢化玻璃透光罩，灯罩防护等级IP65，维护系数0.7。

灯杆：采用优质Q235钢板经模压成型，灯杆表面热镀锌处理后表面聚脂粉体涂装；灯杆壁厚2.75mm。杆高6米，上口径60mm,下口径150mm,法兰盘280mm*280mm*12mm，防腐蚀年限为30年，抵抗风速40m/s。

太阳能电池组件：采用3.2V磷酸铁锂，用于12v太阳能系统,太阳能锂电池电池容量：60AH

控制器：应符合GB 24460和GB/ 19064规定，微电脑智能控制器，防过充，过放，光控开，时控关，寿命≥8年。

太阳能光伏板:太阳能板功率：40Wp*2，多晶硅。

光源：40W LED半截光型灯。

逆变器：逆变器应符合GB/T 19064的规定。

5.4.4路灯控制

系统采用光电相结合的方式，可切换至时间控制、手动控制、光控。

5.4.5防雷接地

用金属灯柱兼做接闪器和引下线，路灯基础钢筋笼半米以下其钢筋表面积大于0.37㎡，作为防雷接地体，接电电阻≤10欧，不满足应增加人工接地极，在路灯控制器内设置TVS（瞬态电压抑制）防雷保护。

# 5.5主要材料

5.5.1水泥混凝土

水泥标号采用42.5号硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，混凝土配合比应按国家标准规定进行计算和试配，以28天抗压强度为检验标准。粗集料(碎石)应符合水泥砼面层粗集料级配组成表要求。路面水泥采用42.5号普通硅酸盐水泥，水泥用量不得小于320Kg/m3，水泥混凝土的水灰比不大于0.48 ，混凝土中必须加引气剂，其用量可根据实验确定，水泥混凝土路面结构设计安全等级为三级，目标可靠度为70％，目标可靠指标为0.52，变异水平等级为中，水泥混凝土弯拉强度变异系数变化范围为：0.10＜Cv≤0.15,基层顶面当量回弹模量变异系数变化范围为0.25＜Cv≤0.35，水泥混凝土面层厚度变异系数变化范围为0.04＜Cv≤0.06，表面构造深度一般路段为0.5～0.9mm,特殊的急弯、陡坡、交叉口或组合坡度大于或等于4%的纵坡路段为0.6～1.1mm。

水泥的化学成分和物理指标

| 水泥性能 | 中、轻交通路面 |
| --- | --- |
| 铝酸三钙 | 不宜＞9.0% |
| 铁铝酸四钙 | 12.0%～20.0% |
| 氧化镁 | 不得＞6.0% |
| 三氧化硫 | 不得＞4.0% |
| 碱含量 | Na2O+0.658K2O≤0.6% |
| 混合材料种类 | 不得掺窑灰、煤矸石、火山灰、烧粘土、煤渣，有盐冻要求时不得掺石灰岩粉 |
| 出磨时安定性 | 雷氏夹或蒸煮法检验必须合格 |
| 标准稠度需水量 | 不易＞30% |
| 比表面积 | 宜在300～450m2/Kg |
| 细度(80μm) | 筛余量不得＞10% |
| 28d干缩率 | 不得＞0.10% |
| 耐磨性 | 不得＞3.0Kg/m2 |

5.5.2粗集料

1、粗集料应实用质地坚硬、耐久、洁净的碎石，且集料的吸水率不应大于2.0%。

碎石技术指标

| 碎石压碎值(%) | ＜30 |
| --- | --- |
| 坚固性(按质量损失计%) | ＜12 |
| 针片状颗粒质量(按质量计%) | ＜20 |
| 含泥量(按质量计%) | ＜2.0 |
| 泥块含量(按质量计%) | ＜0.7 |
| 有机物质量(比色法) | 合格 |
| 硫化物及硫酸盐(按SO3质量计%) | ＜1.0 |
| 岩石抗压强度 | 岩浆岩大于等于100Mpa 岩浆岩不应小于80Mpa 沉积岩不应小于60Mpa |
| 表观密度 | >2500kg/m3 |
| 松散堆积密度 | >1350kg/m3 |
| 空隙率 | ＜47% |
| 碱集料反应 | 不得有碱活性反应或疑似 碱活性反应 |

- 做路面用的粗集料，采用碎石，不得使用不分级的统料，应按最大公称粒径的不同，采用2～4个粒径的集料进行掺配，并应复核下列要求：碎石最大公称粒径不应大于26.5mm，

粗集料级配范围

| 分级 |  | 方筛孔尺寸(mm) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2.36 | 4.75 | 9.5 | 16.0 | 19.0 | 26.5 | 31.5 |
|  |  | 累计筛余(以质量计)(%) |  |  |  |  |  |  |
| 合成级配 | 4.75～16 | 95～100 | 85～100 | 40～60 | 0～10 |  |  |  |
|  | 4.75～19 | 95～100 | 85～95 | 60～75 | 30～45 | 0～5 | 0 |  |
|  | 4.75～26.5 | 95～100 | 90～100 | 70～90 | 50～70 | 25～40 | 0～5 | 0 |
|  | 4.75～31.5 | 95～100 | 90～100 | 75～90 | 60～75 | 40～60 | 20～35 | 0 |
| 粒级 | 4.75～9.5 | 95～100 | 80～100 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 9.5～16 |  | 95～100 | 0～15 | 0～15 | 0 |  |  |
|  | 9.5～19 |  | 95～100 | 40～60 | 40～60 | 0～15 | 0 |  |
|  | 16～26.5 |  |  | 55～70 | 55～70 | 25～40 | 0～10 | 0 |
|  | 16～31.5 |  |  | 85～100 | 85～100 | 55～70 | 25～40 | 0 |

5.5.3细集料

1、细集料应采用质地坚硬、耐久、洁净的天然砂或机制砂，并应符合下列规定。砂的硅质含量不应低于25%。

细集料技术指标

| 机制砂单位级最大压碎指数(%) | ＜30 |
| --- | --- |
| 坚固性(按质量损失计%) | ＜10 |
| 云母(按质量计%) | ＜2.0 |
| 天然砂、机制砂泥块含量 (按质量计%) | ＜1.0 |
| 机制砂MB值<1.4或合格石粉含量(按质量计%) | ＜7.0 |
| 机制砂MB值≥1.4或不合格石粉含量(按质量计%) | ＜5.0 |
| 有机物含量（比色法） | 合格 |
| 硫化物及硫酸盐(按SO3质量计%) | ＜0.5 |
| 轻物质（按质量计%） | ＜1.0 |
| 机制砂母岩抗压强度 | ≥300Mpa |
| 氯化物（氯离子质量计%)） | ＜0.06 |
| 表观密度 | >2500kg/m3 |
| 松散堆积密度 | >1400kg/m3 |
| 空隙率 | ＜45% |
| 碱集料反应 | 不得有碱活性反应或疑似 碱活性反应 |

- 路面用天然砂采用细度模数在2.1～3.1之间的砂。同一配合比用砂的细度模数变化范围不应超过0.3，否则应分层堆放，并调整配合比后的砂率后使用。

细集料级配范围

| 砂分级 | 方筛孔尺寸(mm) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.15 | 0.30 | 0.60 | 1.18 | 2.36 | 4.75 |
|  | 累计筛余(以质量计)(%) |  |  |  |  |  |
| 粗砂 | 90～100 | 80～95 | 71～85 | 35～65 | 5～35 | 0～10 |
| 中砂 | 90～100 | 70～92 | 41～70 | 10～50 | 0～25 | 0～10 |

5.5.4山皮石底基层

为保证填筑质量，山皮石原材料质量应符合以下要求：

1、山皮石中石料的最大粒径上路床控制在10cm以内，下路床控制在15cm以内，同时要求山皮石料具有较好的自然级配；

2、填料的最大含土量控制在10%以内，并且不应含腐植土等杂物；

3、施工前应先修筑试验段，以确定能达到最大压实干密度的松铺厚度与压实机械组合，宜采用12t以上震动压路机或25t以上的轮胎压路机。压实密度应符合试验段确定的施工工艺，沉降差不应大于试验路段确定的沉降差。

4、山皮石中石料的抗压强度不小于30Mpa；密实系数不小于0.94。（1）山皮石中石料的最大粒径控制在30cm以内，同时要求山皮石料具有较好的自然级配。

5、根据《吉林省公路填石路基施工技术规范》4.1.5规定，当山皮石抗压强度低于30Mpa时，应进行CBR及耐崩解实验，CBR值不得低于15%，耐崩解实验不得低于80%。

| 筛孔尺寸mm | 53 | 37.5 | 9.5 | 4.75 | 0.06 | 0.075 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通过质量 百分率 | 100 | 80~100 | 40~100 | 25~85 | 8~45 | 0~15 |

5.5.5浆砌石材料要求

（1）石料：砌石材料坚硬新鲜，无风化剥落层或裂纹，石材表面无污垢、水锈等杂质，用于表面的石材，应色泽均匀，强度不小于MU30。

（2）本次工程采用块石砌体，石料外表规格应棱角分明，各面平整其长度应大于50cm，块高大于25cm，石料容重不小于22.5KN／M3，湿抗压强度大于100Mpa。

（3） 砂：砌筑砂浆选用中粗砂；粒径为0.15～5mm，细度模数为2.5～3.0。

（4）水泥和水：

①砌筑工程采用的水泥品种和标号应符合施工要求，到货的水泥应按品种、标号、出厂日期分别堆存，受潮湿结块的水泥，禁止使用。

②未经处理的工业废水不得使用。对拌和及养护的水质有怀疑时，应进行砂浆强度验证，如果该水制成砂浆的抗压强度低于标准水制成的砂浆28天龄期抗压强度的90％以下时，则此水不能使用。

③砂浆

砂浆的强度采用M10砂浆砌筑。，配合比必须通过试验确定。拌制砂浆时，严格按照试验确定的配料单进行配料，严禁擅自更改，配料的称量允许误差应符合下列规定：

水泥为±2%；砂±3%；水±1%。

（5）砂浆拌和时间：机械拌和不少于2-3分钟，一般不允许人工拌和。局部少量的人工拌和料至少干拌三遍，再湿拌至色泽均匀，方可使用。

（6）砂浆应随拌随用。

5.5.6接缝材料

1、接缝材料应选用能适应混凝土面板膨胀和收缩、施工时不变形、弹性复原率高、耐久性好的胀缝板。其吸水后的压缩应力不应小于不吸水的90%。

胀缝板的技术要求

| 压缩应力（Mpa） | 2.0～10.0 |
| --- | --- |
| 弹性复原率（%） | ≥65 |
| 挤出量（%） | ＜3.0 |
| 弯曲荷载（N） | 5.0～40.0 |

2、填缝材料应具有与混凝土板壁粘结牢固、回弹性好、不溶于水、不渗水，高温时不挤出、不流淌、抗嵌入能力强、耐老化龟裂，负温拉伸量大，低温时不脆裂，耐久性好等性能。应优选使用树脂类、橡胶类或改性沥青类填缝材料，并宜在填缝中加入耐老化剂。施工温度宜选常温。

填缝材料技术要求

| 失粘（固化）时间（h） | 6～24 |
| --- | --- |
| 弹性复原率（%） | ≥75 |
| 流动度（mm） | 0 |
| (-10℃)拉伸量（Mpa） | ≥15 |
| 与混凝土粘结强度（Mpa） | ≥0.2 |
| 粘结延伸率（%） | ≥200 |

填缝时应使用背衬垫条控制填缝形状系数。背趁垫条应具有良好的弹性、柔韧性、不吸水、耐酸碱腐蚀和高温布软化等性能。背衬垫条材料有聚氨酯、橡胶或微孔泡沫塑料等，其形状应为圆柱形，直径应比接缝宽度大2～5mm。

6、施工组织计划

施工组织、施工力量、施工工期安排

（1）根据本标段的工程特点，成立专门的项目管理组织机构，负责对本工程项目的建设组织、指挥、控制和协调。

（2）对本工程实行招标投标制度，本着公开、公平、公正的原则，择优选用有资质、重管理、守合同的监理工程师队伍和施工承包商，为工程质量、工期、投资规模控制打下坚实的基础。

主要材料供应、机具设备的配置

（1）主要材料供应

对于外购的钢材、水泥等材料，建议统一购买，有效管理和控制材料规格、性能指标和质量，也便于有效组织交通运输。

对于沿线料场开采的卵石以及砂石等筑路材料，应加强试验检测。

（2）机具、设备配置

施工承包商应具备与承包本工程项目相应的资质、人员、技术和机具设备，本设计未详细计列。

施工进场前期工程及临时工程

（1）征地拆迁

征地拆迁是一项涉及面广、政策性强的工作，本项目为现状道路改造，不涉及征地拆迁较少。

（2）施工用电

生活用电可在就近乡村接线，工程用电可就近与高压电网相接，但不能私拉乱接，用电必须经过当地供电部门同意和安装后才能用。局部地段施工单位考虑自备柴油发电机。

7、其他注意事项

（1）施工前应与各村相关主管部门联系，做好施工过程中的交通组织与协调管理工作，确保工程的顺利实施。同时注意对现状构筑物、管线等探明保护。

（2）施工中应注意与相交道路、桥涵等接顺，交叉口处结合现状顺接。按现场实际情况适当调整标高。

（3）本次考虑修建道路均按现状标高确定，道路路基仅考虑挖方量，局部填方量结合现场确定。土方压实需考虑计入工程；旧路挖除外运的材料及土方，存放地点由各乡镇协调安排。

（4） 由于项目在村内，现状情况复杂，施工时可根据现场情况微调。

（5）本项目未提供相关地勘报告，施工时遇不良或特殊土质，应及时同设计单位联系。

（7）本说明未尽事宜，请按照有关设计及施工规程、规范执行。

（8）路面施工时，开挖路槽后应及时铺筑路面各结构层，尽量避免路槽积水，影响路基、路面强度，同时应做好交通组织，以确保施工和行车安全。

(9)横向施工缝宜等间距布置，不宜采用斜缝。横缝采用不设传力杆假逢型。胀缝路面两端构造物间距大于等于500m,低温施工350m时，宜设一道胀缝，临近构造物、小半径平曲线、凹曲线或与其他道路相交处应设置胀缝。

（10）抗滑构造技术要求

① 表面抗滑技术要求应严格按照《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）11.3的规定执行，组合坡度大于或等于4%的纵坡路段，应使用横向槽，水泥混凝土面层的表面构造深度不小于0.6mm。矩形槽槽深宜为3～4mm，槽宽宜为3～5mm，槽间距宜为12～15mm。路面结冰地区，可采用上宽6mm、下宽3mm的梯形槽或上宽6mm的半圆形槽。

② 构造深度均匀，不损坏构造边棱，耐磨抗冻，不影响路面和桥面的平整度。

（11）混凝土路面铺筑完成或软作抗滑构造完毕后应立即开始养生，养生时间应根据混凝土弯拉强度增长情况而定，不宜小于设计弯拉强度的80%，养生天数宜为14～21d。面板达到设计弯拉强度后，方可开放交通。

（12）由于项目在村内，现状情况复杂，施工时可根据现场情况微调。

（13）施工工序要求紧密衔接，严格控制工程质量，才能取得预期的整治效果。

（14）道路在施工过程中，应严格按照国家及地方最新的道路安全生产许可达标标准、国家安全生产强制性条例规范实施手册中的相关规定进行操作，同时在营运过程中应加强管理，确保在建设和营运过程中的安全。