一、工程概况

1、工程名称：舒兰市上营镇二合村百村示范项目（二标段）

2、工程性质：改建

- 3、工程内容：道路工程、水库工程、桥涵工程设计。

二、设计依据

1、建设单位的设计委托书及合同

2、1:500现状地形图

三、设计遵循的规范

- 1、道路工程

- 《乡村道路工程技术规范》（GB/T 51224-2017）

- 《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）2016年版

- 《城市道路交通工程项目规范》（GB 55011-2021）

- 《城市道路交叉口设计规程》（CJJ152-2010）

- 《城市道路路线设计规范》（CJJ 193-2012）

- 《城市道路路基设计规范》（CJJ194-2013）

- 《城镇道路路面设计规范》（CJJ 169-2012）

- 《城市道路交通组织设计规范》（GB/T 36670-2018）

- 《城市道路交通设施设计规范》（GB 50688-2011）2019年版

- 《无障碍设计规范》（GB 50763-2012）

- 《建筑与市政工程无障碍通用规范》（GB 55019-2021）

- 《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）

- 《道路工程制图标准》（GB 50162-1992）

- 2、桥梁工程

- 《城市桥梁设计规范》(CJJ11-2011)(2019版)；

- 《城市桥梁抗震设计规范》(CJJ 166-2011)；

- 《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）；

- 《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG 3362-2018）；

- 《公路桥涵地基及基础设计规范》（JTG 3363-2019）；

- 《公路工程混凝土结构耐久性设计规范》（JTG/T 3310-2019）；

- 《公路桥涵施工技术规范》(JTJ/T 3650-2020)；

- 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ 2-2008）；

- 《城市桥梁养护技术标准》(CJJ99—2017)；

- 《公路涵洞设计规范》(JTG/T 3365-02-2020)；

四、设计标准

1、道路类别与级别：乡村道路-支路

2、计算行车速度：15km/h

3、沥青路面结构设计使用年限（年）：10年

4、路面荷载标准：BZZ-100KN

5、坐标系统：国家2000坐标系统

6、高程系统：2000高程基准系统

7、抗震标准：地震烈度按7度考虑

8、地基土标准冻深为1.7m

9、土基回弹模量：上车路面土基E0≥25Mpa；不上车路面土基E0≥20Mpa

10、沥青混凝土抗滑技术指标：取年平均降雨量为500~1000mm

横向力系数SFC60：≥50

构造深度TD：≥0.5mm

- 五 、设计内容

- 道路工程

- 道路A：为村主路通往威虎山寨景点的道路，也是村民种植及收割庄稼必经之路。现状路面为砂石路，路宽为2~2.5m，道路现状较窄，无法满足道路通行需求。

- 道路B：为村东主路延伸的道路，也是村民种植及收割庄稼必经之路。现状路面为砂石路，路宽为2.5m，道路现状较窄，无法满足道路通行需求。

- 道路C：现状道路为方砖路面，宽度2m，为缓解通往土特农副产品交易物流中心的交通压力，将该道路拆除并新建，新建道路宽度5m。

- 1、平面设计：结合旧路现状，充分利用旧路进行平面设计。

2、纵断面设计：根据现场实际情况，在满足现行规范的条件下，尽量结合旧路标高进行纵断面设计。

- 3、路面结构

- （1）水泥混凝土路面(道路A、B)

- 20cm  C35混凝土板（抗折4.0Mpa）

- 15cm 水泥稳定碎石(5%)

- 15cm 混江砂

- （2）沥青混凝土路面（道路C)

- 4cm 细粒式沥青混凝土(AC-13C)

PC-3乳化沥青粘层油(0.5L/m2）

6cm 中粒式沥青混凝土(AC-16C)

PC-2乳化沥青透层油(1.0L/m2）

- 15cm 水泥稳定碎石(5%)

- 15cm 水泥稳定碎石(4%)

- 20cm 混江砂

- 50cm混江砂换填

- (道路C位于既有河渠边，根据地质勘查报告显示，该位置取样孔路基干湿类型第①层杂填土为潮湿。根据《乡村道路工程技术规范》（GB/T 51224-2017）6.2.2条，路基宜处于干燥或中湿状态，对于潮湿、过湿状态的路基，应采取换填砂、砂砾、碎石待渗水性材料处理，因此，拟建道路路基土（第①层杂填土）应进行处理，采取换填混江砂的措施。路基下土挖除后，换填50cm混江砂。混江砂应分层碾压，分层厚度不大于30cm，压实度不小于91%。)

- 挡土墙

道路B道路东侧路基与既有沟渠距离较近，为防止路基被冲刷，需采取防护措施。

在桩号K0+180~K0+220、K0+285.433~K0+350.824、K0+360~K0+393设三段浆砌石挡土墙,

挡土墙采用重力式挡土墙。挡土墙选用的块石必须合格，要求无风化、无裂纹，中部最小厚度不小于20cm，强度等级不低于MU40，水泥砂浆等级不小于M10。挡墙外露面采用M10水泥砂浆勾平缝。挡土墙每隔10米或转角处、在地基岩性变化处、墙高突变处和其他建（构）筑物连接处应设沉降缝，设置变形缝缝宽2cm，缝内沿墙的内、外、顶三边填塞沥青麻筋或涂沥青木板，塞入深度不小于20cm。

为保证行车安全,在挡土墙墙顶加设波形护栏。

- 水库工程

随着冬季旅游的开发建设，二合村作为有名的“雪村”，冬季游客较多；为了方便游客赏雪和滑雪，村内新建水库，由于水库现状无护砌，两侧土质边坡受雨水冲刷和雪水冻融影响，局部出现滑坡现状，携带泥土造成水库底部淤泥厚度增加，并且影响水质和边坡稳定。

为了解决冬季造雪问题，同时，水库能解决春秋森林防火水源问题。故本项目在水库原址进行重新开挖建设，修建水库。

为了防止水库受水毁侵蚀严重，边坡被冲毁，消除安全隐患。在水库四周采用重力式浆砌石挡土墙。挡土墙水库池底铺设20cm平铺卵石+50cm粘土层+防渗复合土工膜。挡土墙四周加设安全护栏。安全防护栏采用镀锌钢管结构。

挡土墙采用重力式挡土墙。挡土墙选用的块石必须合格，要求无风化、无裂纹，中部最小厚度不小于20cm，强度等级不低于MU40，水泥砂浆等级不小于M10。挡墙外露面采用M10水泥砂浆勾平缝。挡土墙每隔10米或转角处、在地基岩性变化处、墙高突变处和其他建（构）筑物连接处应设沉降缝，设置变形缝缝宽2cm，缝内沿墙的内、外、顶三边填塞沥青麻筋或涂沥青木板，塞入深度不小于20cm。在挡土墙周边加设2m宽人行步道。

- 人行步道方砖路面结构如下：

- 6cm 彩色混凝土方砖，粗砂扫缝，洒水封缝

- 3cm 中砂、粗砂

- 10cm C20混凝土垫层

- 10cm 天然砂砾基层

- 土基碾压（E0≥20Mpa）90%≤压实度≤93%

- 桥涵工程

本工程在土特农产品交易物流中心停车场东侧，在既有河渠上新设一座一孔跨径为20m的钢结构人行桥。在道路A桩号K0+370.729新建一座盖板涵（净2.5*1m），道路B在桩号K0+370.729新建一座盖板涵（净3*1.5m）。

1、设计标准

- 荷载标准：桥梁荷载-人群荷载3.5KN/m2；盖板涵荷载-公路-Ⅱ级

- 设计使用年限：桥梁50年、盖板涵30年。

- 设计洪水频率：桥梁 1/50；盖板涵 1/25；

- 结构设计安全等级：桥梁(一级)；盖板涵(三级)

- 抗震设防措施等级为Ⅶ度

- 环境类别：Ⅱ类

- 地基土标准冻深：1.7m

2、人行桥工程

人行桥所在位置沟渠为浆砌石护砌结构。渠底宽15m，渠顶宽20m，渠深2m。为便于物流中心人员到山上观光，新建1座人行桥。

桥梁所在河渠现状照片

桥梁宽度5m，跨径为20米，上部结构为焊接H650X250X8X12mm型钢骨架，型钢上铺设方钢管B100X2.5mm龙骨，龙骨上铺20mm塑木板；下部桥台采用∅800钻孔灌注桩接上部钢梁。 为保证桥下净空不压缩河道通行能力，桥两设与停车场路面或现状路面之间高差采用台阶形式通过。

3、盖板涵工程

新建盖板涵所在位置均为圆管涵，圆管涵过水能力较低，且易堵，现状管涵破损严重，沉陷、漏水等，无法满足使用要求。故将圆管涵拆除，新建盖板涵。

| 序号 | 所在道路位置 | 盖板涵 （跨径*净空）m | 涵底标高（m） | 现状涵管情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AK0+370.729 | 2.5*1 | 445.34 | 一道D1000管涵 |
| 2 | BK0+370.729 | 3*1.5 | 433.12 | 3道D1000管涵 |

新建盖板涵采用钢筋混凝土结构，涵台台身、基础、盖板均采用C30钢筋混凝土结构，涵顶铺砌采用C40防水混凝土（内设HRB400直径为10钢筋网10x10cm）,垫层采用C20混凝土。盖板涵基础下设100cm混江砂。

盖板涵洞口采用八字墙形式，材料为C30混凝土，洞身与八字墙之间设一道沉降缝,缝内填以沥青麻絮。

若盖板涵下为软弱土基，应将软质土清除，回填混江砂或山皮石。

- 六、沥青混凝土路面要求

1、材料要求

（1）基质沥青

基质沥青采用90号A级道路石油沥青，沥青原材料应严格按现行《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》进行检验，其技术要求应符合下表的规定。

表5.2.1.1  级道路石油沥青技术要求

| 技术标准 | 单位 | 90号 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 针入度（25℃，100g，5s） | 0.1mm | 80～100 |  | T0604 |
| 适用的气候分区 |  | 1-3-2 |  |  |
| 软化点（TR&B），不小于 | ℃ | 44 |  | T0606 |
| 60℃动力粘度，不小于 | Pa.s | 140 |  | T0620 |
| 10℃延度，不小于 | cm | 30 |  | T0605 |
| 15℃延度，不小于 | cm | 100 |  |  |
| 蜡含量（蒸馏法），不大于 | ％ | 2.2 |  | T0615 |
| 闪点（COC），不小于 | ℃ | 245 |  | T0611 |
| 溶解度（三氯乙烯），不小于 | % | 99.5 |  | T0607 |
| 密度（15℃） | g/m3 | 实测记录 |  | T0603 |
| 老化试验TFOT（或RTFOT）后 |  |  |  |  |
| 质量变化，不大于 | ％ |  | ±0.8 | T0610或T0609 |
| 残留针入度比，不小于 | ％ |  | 57 | T0604 |
| 残留延度（10℃），不小于 | cm |  | 8 | T0605 |

（2）粗集料

沥青面层的粗集料应洁净、干燥、表面粗糙、无风化、无杂质，具有足够的强度、耐磨耗性。粗集料应具有良好的颗粒形状，不宜采用颚式破碎机加工。

表层粗集料应选用坚硬、耐磨、抗冲击力的碎石或破碎砾石，不得使用筛选砾石、矿渣及软质集料，不得使用石灰岩，应选用玄武岩。粗集料质量应符合下表的要求。

表5.2.1.2  沥青面层混合料用粗集料质量技术要求

| 指 标 | 单 位 | 数 值 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 表面层 | 其它层 |  |
| 石料压碎值，不大于 | % | 28 | 30 | T0316 |
| 洛杉矶磨耗损失，不大于 | % | 30 | 35 | T0317 |
| 表观相对密度，不小于 | t/m3 | 2.50 | 2.45 | T0304 |
| 吸水率，不大于 | % | 3.0 | 3.0 | T0304 |
| 坚固性，不大于 | % | 12 | - | T0314 |
| 针片状颗粒含量（混合料），不大于 | % | 18 | 20 | T0312 |
| 其中粒径大于9.5mm，不大于 | % | 15 | - |  |
| 其中粒径小于9.5mm，不大于 | % | 20 | - |  |
| 水洗法<0.075mm颗粒含量，不大于 | % | 1 | 1 | T0310 |
| 软石含量，不大于 | % | 5 | 5 | T0320 |
| 石料磨光值，大于 | - | 42 | 42 | T0321 |
| 对沥青粘附性，不小于 | 级 | 5 | 4 | 表面层T0616 其他层T0663 |

（3）细集料

沥青面层的细集料宜采用专用的细集料破碎机生产的机制砂。应洁净、干燥、无风化、无杂质，并有适当的颗粒级配。细集料的洁净程度，机制砂以砂当量（适用于0～4.75mm）或亚甲蓝（适用于0～2.36mm或适用于0～0.15mm）表示。细集料技术要求应符合下表规定。

表5.2.1.3  沥青混合料细集料质量技术要求

| 项目 | 单位 | 指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表观相对密度，不小于 | － | 2.50 | T0328 |
| 坚固性（>0.3mm部分），不小于 | % | 12 | T0340 |
| 含泥量（小于0.075mm的含量），不大于 | % | 3 | T0333 |
| 砂当量，不小于（%） | % | 60 | T0334 |
| 亚甲蓝值，不大于 | g/kg | 25 | T0346 |
| 棱角性（流动时间），不小于 | s | 30 | T0345 |

机制砂宜采用专用制砂机制造，并选用优质石料生产，其级配应符合S16的要求。石屑及机制砂技术要求应符合下表的规定。

表 5.4.1.4  沥青混合料用机制砂规格

| 规格 | 公称 粒径 | 通过下列筛孔（方孔筛，mm）的质量百分离（%） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 |
| S15 | 0～5 | 100 | 90～100 | 60～90 | 47～75 | 20～55 | 7～40 | 2～20 | 0～10 |
| S16 | 0～3 | - | 100 | 80～100 | 50～80 | 25～60 | 8～45 | 0～25 | 0～15 |

（4）填料

沥青混合料填料必须采用石灰岩或岩浆岩中的强基性岩等憎水性石料经磨细得到的矿粉，原石料中的泥土杂质应除净。要求干燥、洁净，能自由地从矿粉仓流出，质量应符合下表的要求。

表 5.2.1.5  沥青混合料用矿粉质量要求

| 项 目 | 单 位 | 指 标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表观密度，不小于 | t/m3 | 2.5 | T0352 |
| 含水量，不大于 | % | 1 | T0103烘干法 |
| 粒度范围 <0.600mm | % | 100 | T0351 |
| <0.150mm | % | 90～100 |  |
| <0.075mm | % | 75～100 |  |
| 外 观 | － | 无团粒结块 |  |
| 亲水系数 | － | <0.9 | T0353 |
| 塑性指数 |  | <4 | T0354 |
| 加热安定性 |  | 实测记录 | T0355 |

2、沥青混凝土面层混合料、级配技术要求

对于沥青路面各沥青结构层，除要求其使用的沥青、集料等原材料应满足规定的要求外，施工单位还必须根据设计要求的技术指标，遵循《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40－2004）中关于热拌沥青混合料配合比设计的目标配合比、生产配合比及生产配合比试拌、试铺、验证的三个阶段，确定矿料级配和最佳沥青用量，提供满足设计参数要求的沥青混合料。

- 七、施工注意事项：

- 1、本工程未考虑冬季施工。

- 2、桥梁基础施工时建设单位应组织监理单位、勘察单位、施工单位、设计单位进行现场验槽。

- 3、其它未尽事宜应按相关规范执行。