说  明  书

003

S1-2

- 一、工程概况、设计依据及测设经过

- 1.1概述

临江市位于吉林省东南部，长白山腹地，鸭绿江畔，与朝鲜民主主义人民共和国两道（两江道、慈江道）三郡（中江郡、金亨稷郡、慈城郡）隔江相望，边境线长146公里，幅员3008.5平方公里。截至2013年，临江市辖6个街道、6个镇、1个乡：建国街道、新市街道、兴隆街道、大湖街道、森工街道、桦树镇、四道沟镇、苇沙河镇、花山镇、闹枝镇、大栗子街道、蚂蚁河乡。

本工程涉及的四道沟镇东北岔村位于临江市东南方向31km处，项目建成后可使2830人受益，其中聚宝电站移民人口1602人。

- 1.2设计依据

依据业主与我公司签订的测设委托合同，我公司承担了本次工程的勘察设计任务。本工程遵照下列标准、规范进行勘察、设计：

1、《民用建筑设计统一标准》（GB50352-2019）

2、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）

3、《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068-2006）

4、《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）

5、《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）

6、《建筑地基基础设计规范》（GB50007－2011）

7、交通部《公路沥青路面设计规范》（JTGD50-2017)；

8、交通部《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2017）；

9、交通部《公路路面基层施工技术细则》（JTG/TF20-2015）；

10、交通部《公路路基设计规范》（JTGD30-2015）

11、交通部《公路工程集料试验规程》（JTG E42-2005）；

12、交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）；

13、吉林省交通运输厅编《吉林省农村公路建设与养护技术指南》；

14、交通部《小交通量农村公路工程技术标准》(JTG 2111-2019)；

15、国家标准《乡村道路工程技术规范》(GB/T 51224-2017)；

16、吉林省水库移民管理局《吉林省大中型水库移扶持项目管理办法》（附件）。

- 1.3、测设经过

我公司接受任务后，我们即开始技术准备，对临江市四道沟镇东北岔村广场工程项目区域进行了详细的调查勘测。

- 二、主要工程规模

新建沥青硬化结构4253.220平方米；新建浆砌石边沟98米；新建钢筋混凝土圆管涵2道8米。

- 三、沿线自然地理特征

- 3.1气象、水文

临江属中温带大陆性季风气候，年平均气温2—4℃，全年降水量750—1000毫米。

- 3.2地震

根据国家地震局和建设部发布的《中国地震动参数区划图》（GB 18306—2015）及吉林省抗震防灾办公室与吉林省建筑设计院编制的《吉林省地震动参数区划图》，该项目所经地区震动峰值为0.05g（地震基本烈度为Ⅵ区），区域稳定性较好。

- 3.2项目建设的必要性

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，抓住全面建成小康社会的历史机遇，坚持全心全意为人民服务根本宗旨，不断提升广大人民群众的幸福感、满足感。按照“突出重点、梯次推进、整体提升”的总体思路，全力推进农村人居环境整治。

新建项目可以改善现有的整体环境，项目建成后可以2830人受益，其中聚宝电站移民1602人。

004

S1-2

综上述考虑全力推进人居环境整治，有必要对该村进行整治、治理，本项目建设迫不及待。

- 3.3项目建设的可行性

1、由于项目的实施对地方经济影响较大，当地政府对该休闲文化广场工程建设高度重视，为项目提供了坚强的组织保证与良好的施工环境。

2、沿线群众盼望早日改善广场状况，该项目从根本上改善当地村民活动条件，满足群众多年的夙愿，当地群众将积极拥护并大力支持项目建设，踊跃为项目建设提供便利条件。

3、群众积极性很高，劳动力资源丰富，可以满足全部建设用工的需求。

4、该项目道路路基条件较好，现有路基可满足项目施工要求，对周围环境不产生影响，既可减少资源和占地，又可加快工程进度；建材丰富，主材可就近购买，供应有保障。

006

C1-2

- 四、设计方案

4.1路线设计

本次路线线形以综合考虑平 、纵 、横三者关系，恰当地掌握标准并注意与周围地形 、景观相配合，在布设路线时利用原有路基中线，平面线形由直线、圆曲线组成。

本段纵断面设计高程采用国家1985高程，纵断面设计标高为路面中心标高。

4.2硬化设计：

广场结构：实际铺设总面积2680平方米，铺筑20cm水泥稳定碎石（5:95）基层，上部铺设5cmAC-16中粒式沥青混凝土面层。

道路结构：

罩面段I型：原有水泥路作为基层，0.5cmAC-16中粒式沥青混凝土调平层，上部铺设5cmAC-16中粒式沥青混凝土面层。

新建段II型：铺筑20cm水泥稳定碎石（5:95）基层，上部铺设5cmAC-16中粒式沥青混凝土面层。

004

S1-2

4.2路横断面设计

本项目为农村公路建设项目，原旧路基标准宽度为3.5～4.0米，路面宽度为2.5/3.0米，路面横坡为1.0%，新建路按原路标准设计，路基标准宽度为3.5～4.0米，路面宽度为2.5/3.0米，路面横坡为1.0%。

4.3路基、路面排水系统

本项目以自然排水为主，根据沿线地形、地势、地貌、原有边沟将水流引入桥涵处，排离路基范围以外；路面排水由路面横、纵坡将水排离路肩，使雨水漫流排至路基范围以外。

- 4.4路面维修、设计方案

- 4.4.1设计原则

(1)、保持和改善路面的使用功能，确保路面应有的耐久性；

(2)、保持和改善路面行车的安全性、舒适性，确保路面的行驶性能；

(3)、防止因路面的损坏和养护操作不当而污染沿线的环境；

(4)、平面线形沿用原有线形，纵断线形根据补强厚度予以设计。

(5)、充分考虑交通量中重载交通的比重较大的客观因素，在路面结构设计中预留一定的强度储备；

004

S1-2

(6)、全线按一次性完全修复设计。

根据上述原则和沿线路面使用状况调查资料，并根据路面状况指数确定维修方案。

- 4.4.2现有公路状况及维修设计方案

根据上述原则和沿线路面使用状况调查资料，本着因地制宜、合理选材、降低造价、便于施工的原则，对现有路面质量进行评价，并根据路面状况评价指标等确定维修方案。根据本次对沿线的路况调查、路况评价，确定采用方案如下：

罩面段I型：原有水泥路作为基层，0.5cmAC-16中粒式沥青混凝土调平层，上部铺设5cmAC-16中粒式沥青混凝土面层。

新建段II型：铺筑20cm水泥稳定碎石（5:95）基层，上部铺设5cmAC-16中粒式沥青混凝土面层。

路面影像资料

4.4.3病害处理

施工前，应对原有公路路面病害进行处理。根据《公路养护技术规范》（JTGH10-2009）、《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2015），我公司对路面的破损情况进行详细的调查，并根据调查结果进行定量分析，最后确定路面维修方案及病害处理的设计原则。

005

S1-2

路面病害处理：

破碎板类：挖出旧路路面，铺筑20cm水泥稳定碎石（5:95）基层。

因原有路面病害以麻面、露骨为主，在横、纵及裂缝处铺设土工格栅后直接加铺面层，工程量纳入调平层中。

4.4.4玻璃纤维土工格栅

本次设计全线为了防止渗水、减缓反射裂缝及加强层间结合，在原水泥路面与加铺沥青混凝土面层之间铺设玻璃纤维土工格栅。

玻璃纤维土工格栅是一种用于路面增强、旧路补强，加固路基及软土基的优良土工合成材料。在处理水泥混凝土路面加铺沥青混凝土反射裂纹上，已成为不可替代的材料。该产品是以高强无碱玻璃纤维通过国际先进的经编工艺制成网状基材，经表面涂覆处理而制成的半刚性制品。具有经、纬双向很高的抗拉强度和较低的延伸率，并具有耐高温、耐低寒、抗老化、耐腐蚀等优良性能，广泛应用于沥青路面、水泥路面及路基的增强和铁路路基、堤坝护坡、机场跑道、防沙治沙等工程项目。

玻纤格栅是选用优质增强型无碱玻纤纱，利用国外先进经编机织成基材，采用经编定向结构，充分利用织物中纱线强力，改善其力学性能，使其具有良好的抗拉强度，抗撕裂强度和耐蠕变性能，并经过优质改性沥青涂覆处理而成的平面网络状材料。重点突出其与沥青混合料的复合性能，并充分保护玻纤基材，极大提高了基材的耐磨性及抗剪切能力，从而得以用于路面增强。

005

S1-2

玻璃纤维土工格栅特性：

（1）高抗拉强度、低延伸率——玻纤土工格栅是以玻璃纤维为原料，具有很高的抗变形能力，断裂延伸率小于4%。

（2）无长期蠕变——作为增强材料，具备在长期荷载的情况下抵抗变形的能力即抗蠕变性是极为重要的，玻璃纤维不会发生蠕变，这保证产品能够长期保持性能。

（3）热稳定性——玻璃纤维的熔化温度在1000℃以上，这确保了玻纤土工格栅在摊铺作业中承受热的稳定性。

005

S1-2

（4）与沥青混合的相容性——玻纤土工格栅在后处理工艺中涂覆的材料是针对沥青混合料设计的，每根纤维都被充分涂覆，与沥青具有很高的相容性，从而确保了玻纤土工格栅在沥青层中不会与沥青混合料产生隔离，而是牢固的结合在一起。

（5）集料嵌锁和限制——由于玻纤土工格栅是网状结构，沥青混凝土中的集料可以贯穿其中，这样就形成了机械嵌锁。这种限制阻碍了集料的运动，使沥青混合料在受荷载的情况下能够达到更好的压实状态，更高的承重能力，更好的荷载传递性能及较小的变形。

玻璃纤维土工格栅施工方法

钉子固定法所需材料为：

(1)、40×40×0.3毫米的固定铁皮，要求平整不翘角

1、钉子固定法铺设玻纤土工格栅时，先将一端用固定铁皮和钉子固定在已洒布黏层沥青的下层结构上，钉子可用锤击或射钉枪射入，再将格栅纵向拉紧并分段固定，每段长度为2～5米，对于水泥混凝土路面，可按收缩缝间距分段。钢钉位置设于接缝处，要求格栅拉紧时，其纵横向均处于挺直张紧状态。

2、格栅搭接距离为：纵向接头搭接距离不小于20厘米，横向搭接距离不小于15厘米，纵向搭接应根据沥青摊铺方向，将前一幅处于后一幅之上。

3、不能将钉子钉于玻璃纤维土工格栅上，也不能用锤子直接敲击玻璃纤维土工格栅，固定好后，如发现钉子断裂或铁皮松动，则需重新固定。

4、玻璃纤维土工格栅铺设固定完毕后，须用胶辊压路机适度碾压稳定。使格栅与原路表面粘牢固，严格控制运送混合料的车辆出入，在格栅层上禁止车辆急转向、急刹车和倾泻混合料脚料，以防止对玻纤格栅的施工损伤。

在加铺玻璃纤维土工格栅前，应对原水泥混凝土路面病害处理完成后，对路面进行清扫，路面有脏物尘土时应清除干净，当有沾粘的土块时，应用水刷挣，待表面干燥后浇洒。在横、纵缝及裂缝处浇洒乳化沥青黏层油，宽度为裂缝两侧各50cm，在乳化沥青破乳后对横、纵及裂缝处进行玻璃纤维土工格栅铺设。

玻璃纤维土工格栅有关技术指标

| 网格尺寸mm | 12～50 |
| --- | --- |
| 弹性模量GPa | 76 |
| 强力KN/m | 经向≥80、纬向≥80 |
| 伸长率 | ＜4% |
| 耐温性 | 100～280 |
| 含胶量 | ≤ 20% |
| 物理化学稳定性 | 优良 |
| 耐腐蚀性 | 优异 |
| 幅宽 | 1～6 |
| 表面涂层处理 | 改性沥青 |
| 材料 | 无碱玻璃纤维 |

玻璃纤维土工格栅有关技术指标为建议指标，仅共参考。

4.4.5石油沥青

面层沥青采用A级90号道路石油沥青，其质量应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2017）中表4.2.1-2 90号的规定，见下表。

道路石油沥青技术要求

| 技术指标 | A级90号 006 S1-2 |
| --- | --- |
| 针入度(25℃，100g，5s)(0.1mm) | 80～100 |
| 针入度指数PI | -1.5～+1.0 |
| 延度(10℃)，5 (cm)/min 不小于 | 30 |
| 延度(15℃)，5 (cm)/min 不小于 | 100 |
| 软化点(环球法)(℃)不小于 | 44 |
| 闪点不小于(℃) | 245 |
| 蜡含量(蒸馏法)不大于(%) | 2.2 |
| 溶解度(三氯乙烯)不小于(%) | 99.5 |
| 质量变化不大于(%) | ±0.8 |
| 残留针入度25℃ 不小于(%) | 57 |
| 残留延度(10℃)不小于(%) | 8 |

4.4.5.1粗集料

面层沥青混合料中的粗集料应采用抗滑、耐磨、坚硬、洁净干燥的石料加工而成，宜采用一次颚式破碎后进行二次反击式或锤式破碎加工成具有良好颗粒形状，表面有良好微观构造的集料。

005

S1-2

各成品料出口必须安装能回收粉尘的防尘设备，保证粉尘不飞扬，不造成集料的二次污染，保证集料的粉尘含量满足要求。

集料的形状应接近立方体，并具有良好的嵌挤能力，具有一个破碎面颗粒含量应达到80%，具有两个或两个破碎面含量应不小于60%。

集料的粒径规格及技术指标应满足下表的要求，沥青与石料的粘附性小于4级时可掺加抗剥落剂，抗剥落剂类型为消石灰粉，用消石灰粉代替混合料中的矿粉，其用量为沥青混合料的2%。

具体指标见下表。

其粒径规格及技术指标符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2017）中表4.8.3和表4.8.2（其他等级公路项）的规定见表《沥青面层用粗集料质量技术要求》和《沥青面层用粗集料规格(方孔筛)》。

007

S1-2

| 沥青面层用粗集料规格(方孔筛) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格 | 公 称 粒 径 (mm) | 通过下列筛孔(方孔筛,mm)的质量百分率（％） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 106 | 75 | 63 | 53 | 37.5 | 31.5 | 26.5 | 19 | 13.2 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 0.6 |
| S1 | 40～75 | 100 | 90～100 |  |  | 0～15 |  | 0～5 |  |  |  |  |  |  |
| S2 | 40～60 |  | 100 | 90～100 |  | 0～15 |  | 0～5 |  |  |  |  |  |  |
| S3 | 30～60 |  | 100 | 90～100 |  |  | 0～15 |  | 0～5 |  |  |  |  |  |
| S4 | 25～50 |  |  | 100 | 90～100 |  |  | 0～15 |  | 0～5 |  |  |  |  |
| S5 | 20～40 |  |  |  | 100 | 90～100 |  |  | 0～15 |  | 0～5 |  |  |  |
| S6 | 15～30 |  |  |  |  | 100 | 90～100 |  |  | 0～15 |  | 0～5 |  |  |
| S7 | 10～30 |  |  |  |  | 100 | 90～100 |  |  |  | 0～15 | 0～5 |  |  |
| S8 | 15～25 |  |  |  |  |  | 100 | 90～100 |  | 0～15 |  | 0～5 |  |  |
| S9 | 10～20 |  |  |  |  |  |  | 100 | 90～100 |  | 0～15 | 0～5 |  |  |
| S10 | 10～15 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90～100 | 0～15 | 0～5 |  |  |
| S11 | 5～15 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90～100 | 40～70 | 0～15 | 0～5 |  |
| S12 | 5～10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90～100 | 0～15 | 0～5 |  |
| S13 | 3～10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90～100 | 40～70 | 0～20 | 0～5 |
| S14 | 3～5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90～100 | 0～15 | 0～3 |

| 沥青面层用粗集料质量技术指标表 |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 指 标 |
| 石料压碎值不大于(%) | 30 |
| 洛杉矶磨耗值不大于(%) | 35 |
| 视密度不小于(t/m3) | 2.45 |
| 吸水率不大于(%) | 3 |
| 对沥青的粘附性不小于 | 4 |
| 针片状颗粒含量不大于(%) | 20 |
| 水洗法<0.075mm颗粒含量不大于(%) | 1 |
| 磨光值大于 | -- |
| 软石含量不大于(%) | 5 |

4.4.5.2细集料

细集料优先采用石屑，应洁净、干燥、无风化、无杂质、并有适当的颗粒级配，石屑生产时应采用抽吸措施，严格控制0.075mm的通过率，其质量技术要求及规格应满足下表的要求。

| 面层用细集料技术指标表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 表观相对密度(t/m3) | 含泥量(小于0.075mm的含量)(%) | 砂当量(%) |
| 指标 | 不小于2.45 | 不大于5 | 不小于50 |

石屑的规格见下表。

| 沥青面层用细集料规格及级配要求表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格 | 公称粒径(mm) | 通过各筛孔的质量百分率(%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 |
| S15 | 0～5 | 100 | 90～100 | 60～90 | 40～75 | 20～55 | 7～40 | 2～20 | 0～10 008 S1-2 |

4.4.5.3填料：

填料必须采用石灰岩或岩浆岩等憎水性石料经过磨细得到的矿粉，原石料中的杂质应除净。矿粉要求干燥、洁净，能自由地从矿粉仓中流出，其质量要求要符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2017）中表4.10.1的规定见下表：

| 沥青路面用矿粉的质量技术要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 视密度 | 不小于(t/ m3) | 2.45 |
| 含水量 | 不大于(%) | 1 |
| 粒度范围 | <0.6mm (%) | 100 |
|  | <0.15mm (%) | 90～100 |
|  | <0.075mm (%) | 70～100 |
| 外观 |  | 无团粒结块 |
| 亲水系数 |  | <1 |
| 塑性指数 | ％ | <4 |
| 加热安定性 |  | 实测记录 |

4.4.5.4沥青混合料的配合比设计

应通过热拌沥青混合料的目标配合比、生产配合比及生产配合比验证三个阶段，确定矿料级配及最佳沥青用量。面层沥青混凝土混合料的矿料级配在规范的基础上进行调整，使级配形成“S”型曲线，有利于提高沥青混凝土的性能。推荐的混合料级配见下表。

沥青混合料级配

| 沥青混合料级配类型 |  | AC-13 | AC-16 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通过下列 方孔筛(mm) 重量百分率(%) | 19 |  | 100 |
|  | 16 | 100 | 90～100 |
|  | 13.2 | 90～100 | 76～92 |
|  | 9.5 | 68～85 | 60～80 |
|  | 4.75 | 38～68 | 34～62 |
|  | 2.36 | 24～50 | 20～48 |
|  | 1.18 | 15～38 | 13～36 |
|  | 0.6 | 10～28 | 9～26 |
|  | 0.3 | 7～20 | 7～18 |
|  | 0.15 | 5～15 | 5～14 |
|  | 0.075 | 4～8 | 4～8 |

4.4.5.5 沥青混合料技术指标

沥青混合料配合比设计及检验的各项技术指标应符合表9-7的要求。试验应遵照《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》(JTG E20-2011)的有关规定进行。

| 面层沥青混合料技术指标表 |  |
| --- | --- |
| 项目 | 沥青混凝土 |
| 击时次数(双面)(次) | 50 |
| 稳定度(KN) | ≮5 |
| 流值(mm) | 2～4.5 |
| 空隙率(%) | 3～6 |
| 沥青饱和度(%) | 70～85 |
| 浸水马歇尔试验残留稳定度比不小于 | 80 |
| 冻融劈裂试验残留强度比不小于 | 75 |
| 车辙动稳定度（次/mm）不小于 | 800 |
| 低温弯曲试验破坏应变(με) | 不小于2300 |
| 混合料的渗水系数应不大于 | 120ml/min |

施工单位应根据《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》(JTG E20-2011)的有关规定进行配合比设计，以选取满足质量要求的、更加经济合理的配合比。

4.4.5.6透层、黏层

在沥青层与沥青层之间设置黏层，黏层油采用乳化沥青，喷洒黏层油前，应对下面层进行清扫，再浇洒乳化沥青黏层油，用量为0.3～0.6L/m2，黏层的材料和施工工艺应符合《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2017)的要求。

在基层顶面宜设置透层，当透层油采用乳化沥青时，用油量为1.0～1.2L/m2，透层的材料和施工工艺应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2017）的要求。

透层、黏层的材料和施工工艺应符合《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2017)的要求。

009

S1-2

4.4.5.7水泥稳定碎石基层

4.4.5.7.1骨架主体材料技术要求

粗集料的针片状含量应小于等于20%；水泥稳定碎石中的粗集料压碎值应不大于30%；基层的粗集料规格要求应符合《公路路面基层施工技术细则》(JTG∕T F20-2015)表3.6.2的要求；基层应满足下表中 C-C-1的要求。

| 级配类型 |  | C-C-1 |
| --- | --- | --- |
| 通过下列 方孔筛(mm) 重量百分率(%) | 37.5 | 100 |
|  | 31.5 | 90～100 |
|  | 26.5 | 94～81 |
|  | 19 | 83～67 |
|  | 16 | 78～61 |
|  | 13.2 | 73～54 |
|  | 9.5 | 64～45 |
|  | 4.75 | 50～30 |
|  | 2.36 | 36～19 |
|  | 1.18 | 26～12 |
|  | 0.6 | 19～8 |
|  | 0.3 | 14～5 |
|  | 0.15 | 10～3 |
|  | 0.075 | 7～2 |

水泥稳定碎石中细集料应洁净、干燥、无风化、无杂质、并有适当的级配；其技术要求应满足《公路路面基层施工技术细则》(JTG∕T F20-2015)表3.7.2的要求；细集料的规格应符合《公路路面基层施工技术细则》(JTG∕T F20-2015)表3.7.3的要求；细集料中小于0.075mm的颗粒含量应不大于20%。

4.4.5.7.2水泥

采用《公路路面基层施工技术细则》(JTG∕T F20-2015)要求的水泥。

| 水泥技术标准 |  |
| --- | --- |
| 氧化镁 | 不大于5％ |
| 三氧化硫 | 不大于3.5％ |
| 烧失量 | 不大于3％ |
| 比表面积 | 300 m2/kg～450 m2/kg |
| 安定性 | 雷氏法必须合格 |
| 干缩率 | 28d值不大于0.1％ |
| 耐磨性 | 28d值不大于3kg/ m2 |

(1)水泥安定性合格，应为水泥出磨机安定合格，非陈放一定时间后水泥安定性合格；

(2)安定性合格的水泥，游离氧化钙的含量不宜超过1.5％；

(3)凝结时间，应选用初凝时间3h以上，终凝时间应大于6h且小于10h；

(4)快硬水泥、早强水泥及受潮变质水泥不得使用，库存超过3个月，未经批准，不得使用。

4.4.5.7.3水

凡饮用水均可以用于基层的施工，遇有可疑水源，应进行试验鉴定，且满足交通运输部《公路路面基层施工技术细则》(JTG∕T F20-2015)表3.5.2的要求。

4.4.5.7.4混合料的技术要求

(1)水泥稳定碎石基层混合料采用厂拌法拌和。水泥稳定碎石基层7天无侧限抗压强度代表值应满足下表要求、压实度不小于97%。

水泥稳定材料的7d龄期无侧限抗压强度标准Rd(Mpa)

| 结构层 | 公路等级 | 中、轻交通 |
| --- | --- | --- |
| 基层 | 等外 | 2～4 |

(2)混合料的配合比

根据试验结果，本设计推荐的水泥稳定碎石基层配合比: 水泥：碎石＝5：95。

在施工前，施工单位应根据《公路路面基层施工技术细则》(JTG∕T F20-2015)的有关规定进行配合比设计，以选取满足质量要求的、更加经济合理的配合比。水泥稳定碎石配合比的各项试验，应按《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》(JTG E51—2009)进行。

五、施工要求及注意事项

010

S1-2

- 5.1水泥混凝土施工要求

（1）水泥混凝土施工前必须对下承层的强度和变形进行检测，下承层必须稳定、密实和均匀，检测结果必须满足规范和设计的要求。

（2）水泥混凝土开工前、应参严格按照技术要求，对水泥混合料进行室内配合比设计及有关试验，确定混合料的配比、路面混凝土抗弯拉强度等，必要时应先安排铺筑试验路段，进一步确定合理施工配合比后再大规模施工，并按规范规定的施工工艺和检查验收标准严格控制施工。

（3）为保证施工质量，不得用商品混凝土替代路面混凝土，水泥混合料均采用机械集中拌和站拌和，并采用全幅/半幅施工。

集中拌和时，应符合下列要求：

1）碎石最大公称粒径应大于31.5mm。

2）不同粒径的碎石以及细集料应分开堆放。

3）水泥和细集料都应有覆盖，防止雨淋过湿。

4）配料应准确，拌和应均匀。

5）混合料的含水量应略大于最佳含水量，使混合料运到现场摊铺后振捣时的含水量能接近最佳含水量。

6）拌成混合料的堆放时间不宜超过24h，宜在当天将拌成的混合料运送到铺筑现场，不应将拌成的混合料长时间堆放。

7）如压实层末端用方木作支撑处理，在碾压后末端成一斜坡，则在第二天开始摊铺新混合料之前，应将末端斜坡挖除，并挖除成一横向（与路中心线垂直）垂直向下的断面。挖出的混合料加水到最佳含水量拌匀后仍可使用。

- 5.2浆砌石施工要求

（1）石料：砌石材料坚硬新鲜，无风化剥落层或裂纹，石材表面无污垢、水锈等杂质，用于表面的石材，应色泽均匀。石料的物理力学指标应符合施工图纸的要求。

（2）本次工程采用卵石砌筑。

（3） 砂：砌筑砂浆选用中粗砂；粒径为0.35～0.5mm，细度模数为2.3～3.0。

（4）水泥和水：

①砌筑工程采用的水泥品种和标号应符合施工要求，到货的水泥应按品种、标号、出厂日期分别堆存，受潮湿结块的水泥，禁止使用。

②未经处理的工业废水不得使用。对拌和及养护的水质有怀疑时，应进行砂浆强度验证，如果该水制成砂浆的抗压强度低于标准水制成的砂浆28天龄期抗压强度的90％以下时，则此水不能使用。

③砂浆

砂浆的配合比必须满足施工图纸规定的强度和施工和易性要求，配合比必须通过试验确定。施工中承包人需要改变胶凝材料的配合比时，应重新试验，并报送监理批准。

拌制砂浆时，严格按照试验确定的配料单进行配料，严禁擅自更改，配料的称量允许误差应符合下列规定：

水泥为±2%；砂±3%；水±1%。

（5）砂浆拌和时间：机械拌和不少于2-3分钟，一般不允许人工拌和。局部少量的人工拌和料至少干拌三遍，再湿拌至色泽均匀，方可使用。

（6）砂浆应随拌随用。

- 5.3基础施工要求

1、基础土方施工采用机械挖土、汽车运输、机械碾压方法施工。

2、基础土方必须分层碾压，严格控制最佳含水量，达到要求的压实度。

3、基础处理应避开不利季节，在枯水季节进行施工。

4、基础施工应注意保通，在施工时应渠化交通，做好安全预告工作，做好文明施工安排，确保施工及行车安全。

008

S1-2

5、在施工时应按顺序有计划地开展作业面，不宜多开作业面，保证修补路段尽快通车。

6、施工单位应严格按照施工图文件施工，不得随意变更设计文件，施工图说明及设计文件中未提及的，均按交通部有关施工技术规范执行；

7、其他未尽事宜，按相应规范标准执行。

5.4沥青混凝土施工要求

011

S1-2

沥青混凝土路面面层、基层的质量管理和控制，参照《公路路面基层施工技术细则》(JTG∕T F20-2015)《公路水泥混凝土路面施工技术细则》(JTG/TF30-2014)《公路工程质量检验评定标准》(TJG F80/1-2004)的技术规定执行并应严格按照设计图纸的要求，同时注意以下几个问题。

1、一般事项

(1)料场表中所列的料场均为推荐料场，施工前施工单位及监理应对各种材料进行试验，试验合格后方可进料，不得使用不符合要求的材料。施工期内应根据料场产量提前进行备料。

(2)各种材料都必须在施工前以“批”(10t)为单位进行检查，不符合《公路沥青路面设计规范》(JTGD50-2017)及《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2017)相关技术要求的材料不得进场，对各种矿料是以同一料源、同一次购入并运至生产现场的相同规格材料为一“批”。

(3)面层之间应进行连续施工，避免表面被污染。

(4)基层摊铺完成后需按规范要求进行养生，达到规范养生标准后及时加铺下面层，当下面层满足要求时才可开放交通，在基层未达到规范的养生要求及下面层摊铺前严禁一切车辆在其上行驶(不包括洒水车)。

(5)施工单位应严格按照施工图文件，不得随意变更设计文件，施工图说明及设计文件中未包括的，均按交通部有关施工技术规范执行。道路施工时，如发现技术问题，应及时与设计单位或驻地监理沟通，及时解决问题。

(6)必须按设计组织施工，加强管理，保证连续施工。事前做好应对不利气候的施工准备，保证混凝土路面施工能连续、保质地开展工作。施工时，应分段分幅修筑，设置安全保护设施和疏导交通的标志，保证道路畅通，尤其注意夜间道路行车安全，应保证夜间施工路段有人职守、频闪灯等安全保护设施和疏导交通的标志齐全及使用状态良好。

2、在开挖路槽内铺筑路面基层前，按规定检查旧路顶面或路基顶面的标高、宽度、路拱横坡、平整度、压实度以等各项指标是否满足要求，满足要求后方能铺筑路面基层或粒料层。在铺筑路面面层前，同样需要对基层顶面进行检查，经监理、有关部门及面层施工检测满足本说明及相关规范要求后，方可进行面层施工。

3、黏层施工应符合下列要求：

(1)浇洒黏层油前，路面有脏物尘土时应清除干净；表面松动的石块应清除；当有沾粘的土块时，应用水刷净，待表面干燥后浇洒。

(2)黏层沥青应均匀洒布或涂刷，浇洒过量处应予刮除。

(3)气温低于10℃时或路面潮湿时，不得浇洒黏层沥青。

(4)浇洒黏层沥青后，严禁除沥青混合料运输车外的其它车辆、行人通过。

(5)黏层油应在当天洒布，待稀释沥青中的稀释剂基本挥发完成后，紧跟着铺筑沥青层，确保黏层不受污染。

4、沥青面层施工要点：

(1)施工准备

①在面层施工前1～2d内，应清理基层顶面，在半刚性基层满足设计强度要求时，并且其平整度及拱度验收合格后，方可施工面层。

②施工前应对各种材料进行试验，经选择确定的材料在施工过程中应保持稳定，不得随意变更。

③沥青混合料的配合比设计应按目标配合比设计阶段、生产配合比设计阶段、生产配合比验证阶段的步骤进行，经设计确定的标准配合比在施工中不得随意变更。

(2)沥青混合料的拌和

①热拌沥青混合料应采用间歇式拌和机进行拌和，拌和机必须配备有材料配合比和施工温度的自动检测和记录设备。

| 沥青混合料的施工温度(℃) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 指标名称 |  | 沥青品种 |
|  |  | 90号石油沥青 |
| 沥青加热温度 |  | 150～160 |
| 沥青存放温度 |  | 130～140 |
| 改性沥青现场制作温度 |  | -- 012 S1-2 |
| 成品改性沥青加热温度,不大于 |  | -- |
| (间歇式拌和机)集料加热温度 |  | 比加热温度高10～30 |
| 混合料出料温度 |  | 140～160 |
| 混合料贮料仓贮存温度降低不超过 |  | 10 |
| 混合料废弃温度,高于 |  | 190 |
| 运输到现场温度,不低于 |  | 140 |
| 混合料摊铺温度,不低于 | 正常施工 | 130 |
|  | 低温施工 | 140 |
| 开始碾压混合料内部温度不低于 | 正常施工 | 125 |
|  | 低温施工 | 135 |
| 碾压终了的表面温度, 不低于 | 钢轮压路机 | 65 |
|  | 轮胎压路机 | 75 |
|  | 振动压路机 | 60 |
| 开放交通的路表温度,不高于 |  | 50 |

②面层沥青混合料拌和时间应以混合料拌和均匀、所有矿料颗粒全部裹覆沥青结合料为度，并根据设备情况经试拌确定。

(3)沥青混合料的运输

①沥青混合料运输车的运量应较拌和能力或摊铺速度有所富余。运料车在开始运输前，应在车厢及底板上涂刷一层隔离剂，使沥青混合料不与车厢粘结。

②运料车应前后至少移动三次装料，防止混合料离析。

③混合料运输过程中必须加以覆盖，以防止混合料降温超标和结壳。

④运料车在运输途中，不得随意停歇，施工便道要保证畅通，平整，以保证混合料到场温度并尽量减少因颠簸造成的混合料离析。

⑤运料车卸料必须倒净，否则必须及时清除。

⑥运料车到达现场后，应检查沥青混合料温度，必须满足摊铺温度要求。

(4)混合料的摊铺

①铺筑沥青混合料前应检查确认下面层的质量，当下层质量不符合要求时，不得铺筑沥青面层。

②热拌沥青混合料应采用机械摊铺。摊铺机应符合下列要求：

a具有自动方式摊铺厚度及找平的装置：

b有足够容量的受料斗，在运料车换车时能连续摊铺，并有足够的功率推动运料车前进；

c有可加热的振动熨平板或振动夯实等初步压实装置；

d摊铺机宽度可调整。

③施工气温低于10℃时，不得摊铺热拌沥青混合料。

④沥青混合料必须缓慢、均匀连续不间断地摊铺。摊铺过程中不得随意变换速度或中途停顿，摊铺速度应根据拌和机产量、施工机械配套情况以及摊铺层厚度、宽度确定，一般控制在1.5～4m/min为宜。

⑤现场摊铺温度普通沥青混合料应不低于130℃。

(5)热拌沥青混合料的压实及成型

①压实后的各层沥青混合料应符合压实度及平整度的要求。

②施工单位应配备12吨以上重型振动压路机及25t的轮胎压路机，应选择合理的压路机组合方式及碾压步骤，下面层复压必须采用重型的轮胎压路机进行搓揉碾压，以增加密水性。为达到最佳结果，沥青混合料压实宜采用组合的方式，压路机数量根据生产率决定。

③沥青混合料初压温度不得低于120℃，终压温度不得低于80℃。

④碾压过程中，要严格控制混合料的碾压温度。要严格控制压路机的洒水量，并使用热水，以减少洒水导致的混合料温度降低，保证混合料的碾压温度。洒水量以保证混合料不粘轮为原则，要求洒水必须为清雾状，严禁洒水形成水流。胶轮压路机工作前应对轮胎进行预热，涂抹完植物油上路碾压。

010

S1-2

⑤混合料未压实前，严禁压路机停留或转急弯调头等。压路机开振动时，振动的振幅应与速度相配合，以免出现波浪，且必须在压路机已经启动的时候才能开启振动，以免在同一位置振动过多产生凹陷和突起。

⑥振动压路机应遵循“紧跟、慢压、高频、低幅”的原则，紧跟在摊铺机后面，采用高频率、低振幅的方式慢速碾压。

013

S1-2

(6)在施工缝及构造物两端的连接处必须仔细操作，保证紧密、平顺。

(7)热拌沥青混合料应待摊铺层自然冷却，混合料表面温度低于50℃后，方可开放交通。

(8)沥青路面的施工要求上面层与下面层应连续施工，施工上面层时，下面层应洁净、无污染。

- 5.5注意事项

1、施工准备：施工前由测量小组根据设计图纸放出广场外围边线，测量现场标高，每隔2m设置一个标高控制桩，采用挖掘机挖出表层表面杂土，并用渣土车转运至村委指定的场地，整平场地。

2、利用原有道路施工时应注意保通，在施工时应渠化交通，做好安全预告工作，做好文明施工安排，确保施工及行车安全。

3、在施工时应按顺序有计划地开展作业面，不宜多开作业面，保证道路通车。

4、认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，严格执行国家有关安全生产方面的法规、条例、规范、标准和安全管理制度，保证职工在施工过程中的安全健康。

5、建立健全施工安全管理组织保证体系和安全生产责任制，确定安全目标，将责任分解到人并细化到每道工序，明确各方责任和义务，把好安全质量关。

6、施工生产现场，设置明显的标牌加强施工现场的安全防范，保持好安全、文明的施工条件。

7、施工段落设置警告牌,提醒过往行人和司机，注意施工路段安全行车。

- 六、施工组织设计说明

6.1冬季、雨季施工所采取的措施

011

S1-2

1、本工程不宜在冬季期施工。

2、雨季施工应综合规划、合理设置现场防排水系统，采取有效措施，及时引排地面水。

3、对施工临时挤占的沟渠、河道应采取措施保证不降低原有的排水能力。

4、在雨季前应将原有路面基层处理好，整平基层，并设纵横排水坡。

014

S1-2

5、低洼地段，应在雨季前将原地面处理好。

6、结构物基坑在雨季开挖后未能及时施工时，应采取防浸泡措施，必要时雨后应对基坑地基承载力再次检测，以确定是否满足设计要求。

7、制定雨季施工安全预案，做好防洪抢险的准备工作。

- 6.2施工准备工作的意见

1、施工时应设置必要的排水措施，保证不积水。

2、根据近年的工程来看，雨季生产的砂石材料大多含泥量得不到很好控制，为保证质量和进度，地产材料应提前进行备料，规格砂石材料应在雨季到来之前完成，进场材料应进行苫盖处理。提前完成备料可减少运输重车对施工进度及质量的不利影响。

007

S1-2

- 七、新技术采用等情况

本次设计中，利用CAD、纬地等软件通过1：2000矢量地形图建立数字地面模型，在模型上进行路线的平、纵、横设计和优化，利用三维动态模拟行驶检验线形设计，提高了定线速度、精度，保证了线位的安全性、合理性和经济性。

- 八、环境保护

根据《环境保护设计规范》的要求，从设计施工时考虑细粒料要覆盖运输，背风存放，防止灰尘飞扬，污染环境。