一、液压油技术参数

长城 L-HM 46#主要技术参数

| 指向标 | 质量指标 |
| --- | --- |
| 外观 | 透明 |
| 运动黏度（0℃）,mm2/s | 不大于780 |
| 运动黏度（40℃），mm2/s | 41.4-50.6 |
| 黏度指数 | 不小于85 |
| 倾点，℃ | 不高于-9 |
| 水点（体积分数），% | 不大于痕迹 |
| 机械杂质（质量分数）,% | 无 |
| 闪点（开口）,℃ | 不低于185 |
| 铜片腐蚀（100℃，3h）/级 | 不大于1 |
| 空气释放值（50℃），min | 不大于10 |
| 密封适应性指数 | 不大于10 |
| 泡沫性（泡沫倾向/泡沫稳定性） 24℃,mL/mL 93.5℃，mL/mL 后24℃，mL/mL | 不大于150/0 不大于75/0 不大于150/0 |
| 液相锈蚀实验 蒸馏水 | 无锈 |
| 抗乳化性（40-37-3）,54℃,min | 不大于30 |

注：若油品的质量指标更新，则以最新的标准为准。

二、质量保证

1.供应商应保证合同下所供货物完全是新产品且生产日期为近一年内。

2.质量保证期为 24个月。在质量保证期内，供应商应负责替换不合格的产品并承担费用，包括产品的内陆运输费用，产品替换后的质量保证期仍为24个月。

三、其他需求：

1.所有货物的质保期为两年。

2.供货时间、地点：分批供货，接到采购单位通知后24小时内送至采购人指定地点。

3.付款方式：按批次供货，根据实际供货数量进行结算（以提供的发票为准）。

4.报价应包括投标产品价格、货物运至指定地点现场的运输费、保险费和伴随服务费等一切与项目相关费用。

5.供货期限：合同签订之日起计12个月。