开化县职业技能培训中心项目（一期）推拉绿板采购项目

采购需求

开化县职业技能培训中心项目（一期）教室、实训室等安装交互智能一体机的教室，为了更好地与黑板相配套及安装安全，需在原来交互智能一体机的基础上增加安装推拉绿板，数量 146套绿板。推拉互联四块居中绿板具体参数如下：

1、规格：4060mm*1300mm，（具体根据86寸一体机实际情况进行调整）。

2、结构：由可移动书写板和固定书写板组成，两块或者四块组合设计，其中一半可左右移动，一半固定，移动黑板推开部位可以安装一体机。

3、黑板锁：一体机（或者电子白板）不使用时，可以将一体机遮住并锁定。

4、粉尘收纳装置：粉笔灰可收集到抽屉式粉尘收纳盒中，解决粉笔灰的清洁问题。

5、面板：采用厚度为 0.30mm 以上优质彩钢板为基材，喷涂墨绿色亚光黑板专用漆，经高温固化而成，颜色为墨绿色，油漆硬度≧6H（莫氏硬度），粗糙度为 Ra1.6-3.2 um，光泽度≥6光泽单位，没有因黑板本身原因产生的眩光，表面细致光洁，书写流畅清晰，抗撞击、耐磨损、防刮擦、不褪色，板面表面附有一层透明保护膜。

6、夹层：采用聚苯乙烯板，密度≧15kg/立方，平整完美黏贴，弹力好，吸音强，创造良好的粉笔书写氛围。

7、背板：采用厚度为0.20mm以上镀锌钢板，板面平整，镀层牢固均匀、耐腐蚀、防潮，不影响红外线操控的液晶电视及白板。

8、外边框：采用厚度不低于1.2mm的电泳香槟色工业铝型材，下面带有30mm的粉笔槽，外框和粉笔槽一体成型。

9、内边框：采用电泳香槟色工业铝型材，规格≧38*20mm，厚度不低于 0.8mm，

★10、胶粘剂：采用耐腐蚀、防锈、防潮的黑板专用胶黏胶，胶合牢固、经久耐用，永不剥脱。

11、包角：绿板与外框包角均采用ABS工程防爆塑料，≥R30mm的圆角，无尖角毛刺，模具一次成型，抗冲击力强。

★12、滑轮：采用吊滑轮装置，移动书写板上部安装滑轮，下部安装滑块，滑块不接触粉笔灰，结构性解决滑轮被粉笔头卡顿的现象，滑轮带有减震胶套。

★13、资质要求：生产企业省级以上科技型企业；提供省部级以上检测机构出具的检测报告（复印件加盖厂商公章）。

商务要求：每块最高限价1190元，146块，共计173740元

1.投标人竞价时必须注明投标品牌，型号，单价，总价；

2.投标人承诺售后服务期2年；

3.投标人所投产品必须为原厂原装，产品应符合国家有关标准。为了更好的与黑板相配套及安装安全，必须在中标（“中标”是指询价结束后，有效排名第一但还未正式确认的拟定中标人，同下）后，三日内提供一套样品到施工现场安装，确认是否与交换一体机配套；确认后才正式中标。 受疫情影响，不能按时提供样品安装的，根据当地疫情时间顺延。

4.技术参数标有“★”的要求为招标人评定产品是否合适的重要参数指标。一经发现参数虚报或相关材料无法在指定日期内提供，将以虚假应标处理；

5.在衢州市范围有服务经销点，提供保修、维修业务，并提供下列服务：1）现场安装调试和培训；2）供应商接到采购单位的报修电话后须马上响应，维修服务人员应在1小时内到位，重大活动需30分钟到位；报价时提供上述资料，如不满足做废标处理；

6.投标人竞价时需提供技术参数中涉及的证书、检测报告等相关证明文件；

7.本标的包含运输、安装等所有辅材；

8.设备安装调试验收合格后支付合同总额的97.5%，余款质保期满后付清。

▲9.中标合同签订后3天内供货，5天内安装调试完成。

“带“▲”为必须满足的实质性内容，技术指标前有“★”标示的，为重要参数指标。