货架配置参数

| 设备 名称 | 设备配置 | 材料规格 | 技术参数 | 采用标准 | 产地厂家 | 性能说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 架体 | 立柱 | δ=3.5 | 冷轧钢板 | GB710-88 | 上海宝钢 | 架体结实、坚固、设计新颖，安装规范，层数和间距自由调整，表面喷塑 |
|  | 横梁 | δ=3.5 | 冷轧钢板 | GB710-88 | 上海宝钢 |  |
|  | 托板 | δ=1.5 | 冷轧钢板 | GB710-88 | 上海宝钢 |  |
|  | 螺丝 | 6*20 |  |  | 浙江遂昌 | ISO9002认证产品 |
| 表面 处理 | 前处理药剂 | Zn系磷化 |  | 国标 | 天津大韩化工 | ISO9002认证产品 |
|  | 表面喷塑 | 环氧型聚脂 混合粉 | HYBRID |  | 上海幻影涂料有限公司 | 耐湿热、耐冲击、耐酸性。 |
|  | 纯水洗 |  | 电导率≤10us | 国标 | 自制 |  |
| 精固件 |  | 45# | Q235A | GB5782 |  | 宁波翔翔大型坚固件有限公司 |

材料标准及厚度

1、用材标准：

所用钢板为优质钢板。冷轧钢板标准为GB11253，热轧钢板标准为GB710-91的国家标准。

2、材料厚度（也可根据客户要求）：

立柱:3.5mm    横梁:3.5mm      托  板:1.5mm

制造要求

1、凡需焊接的部位焊接牢固，焊点均匀，焊痕高度不大于1mm，焊点间距控制在100mm以内。焊痕表面波纹平整，无焊焦、焊穿等现象。

2、冲压件平整无毛刺，无裂痕，冲压尺寸的误差控制在+2.0mm之内。

3、折弯到位，以确保工件折弯所需角度，其邻边垂直度、平行度控制在≤1.5mm内。

4、涂层表面平整光滑，色泽均匀一致，无流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等外观缺陷。

5、载重性能要求

- 搁板载重：每层载重1000千克，无裂纹，永不变形。

安装要求

1、各部安装应牢固可靠，没有松动现象，各结构件和架体无明显变形，架体无倾斜现象。每标准节组合后外型尺寸（长、宽、高）的极限偏差为正负1mm。