| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18款单皮鞋 | 1、执行标准：公安部《警鞋 2018款男单皮鞋（送审稿）》标准和公安部《警鞋 2018款女单皮鞋（送审稿）》标准。 2、主要材料：黑色全粒面黄牛帮面革，规格：厚度1.2mm～1.5mm；黑色超细纤维革，规格要求：厚度0.5mm～0.7mm；鞋用纤维纸板，规格要求：厚度2.4mm～2.6mm | 双 |
| 2 | 18款凉皮鞋 | 1、执行标准：公安部《警鞋 2018款男皮凉鞋（送审稿）》标准和公安部《警鞋 2018款女皮凉鞋（送审稿）》标准。 2、主要材料：黑色全粒面黄牛帮面革，规格要求：厚度1.2mm～1.5mm；浅黄色鞋里革，规格要求：厚度0.5mm～0.7mm；鞋用纤维纸板，规格要求：厚度2.4mm～2.6mm | 双 |
| 3 | 18款棉皮鞋 | 1、执行标准：公安部《警鞋 2018款男棉皮鞋（送审稿）》标准和公安部《警鞋 2018款女棉皮鞋（送审稿）》标准。 2、主要材料：黑色全粒面黄牛帮面革，规格：厚度1.2mm～1.5mm；黑色超细纤维光面合成革，规格要求：厚度（0.70±0.05）mm；鞋用纤维纸板，规格要求：厚度2.4mm～2.6mm | 双 |
| 4 | 18款毛皮鞋 | 技术标准：《警鞋 2018款男棉皮鞋（送审稿）》，《警鞋 2018款女棉皮鞋（送审稿）》 | 双 |
| 5 | 18款春秋作训鞋 | 1、执行标准：《警鞋 2018 款作训鞋（试行稿）》技术标准 2、作训鞋分春秋作训鞋和夏作训鞋，春秋作训鞋帮面为双层复合细纹帆布（防泼水）和超细纤维合成革, 夏作训鞋帮面为三维立体网眼经编布和超细纤维合成革。鞋里为三层复合网布。鞋垫为麻涤混纺蜂巢布与抗菌高弹聚氨酯发泡材料复合热压而成。鞋底由橡胶外底、EVA发泡中底和尼龙勾心胶粘复合而成。外底、中底和鞋帮的结合均采用胶粘工艺。鞋底前端采用另加车线作法。 | 双 |
| 6 | 18款夏作训鞋 | 同18款春秋作训鞋 | 双 |
| 7 | V领毛衣裤 | 1、执行标准：GA763-2008《警服 V领、半高领毛针织套服》标准 2、主面料：精梳毛丝光针织绒线，210dtex×2（48N•m×2，经丝光整理），羊毛含量100％，左前胸绣银白色POLICE字样 3、麂皮绒布：规格：经75D涤纶低弹丝，纬225D海岛丝，质量：150g/m2 | 套 |
| 8 | V领毛上衣 | 1、执行标准：GA763-2008《警服 V领、半高领毛针织套服》标准 2、主面料：精梳毛丝光针织绒线，210dtex×2（48N•m×2，经丝光整理），羊毛含量100％，左前胸绣银白色POLICE字样 3、麂皮绒布：规格：经75D涤纶低弹丝，纬225D海岛丝，质量：150g/m2 | 件 |
| 9 | 圆领毛衣裤 | 1、执行标准：GA763-2008《警服 V领、半高领毛针织套服》标准 2、主面料：精梳毛丝光针织绒线，210dtex×2（48N•m×2，经丝光整理），羊毛含量100％，左前胸绣银白色POLICE字样 3、麂皮绒布：规格：经75D涤纶低弹丝，纬225D海岛丝，质量：150g/m2 | 套 |
| 10 | 圆领毛上衣 | 1、执行标准：GA763-2008《警服 V领、半高领毛针织套服》标准 2、主面料：精梳毛丝光针织绒线，210dtex×2（48N•m×2，经丝光整理），羊毛含量100％，左前胸绣银白色POLICE字样 3、麂皮绒布：规格：经75D涤纶低弹丝，纬225D海岛丝，质量：150g/m2 | 件 |
| 11 | 毛针织圆领长袖T | 1、执行标准：GA764-2008《警服 圆领针织T恤衫》。 2、面料和技术要求：精梳纯毛针织绒线，规格参数：210dtex×2（48N·m×2，经丝光整理），羊毛含量100％，左前胸绣银白色POLICE字样。 | 件 |
| 12 | 毛背心 | 1、执行标准：GA764-2008《警服 圆领针织T恤衫》。 2、面料和技术要求：精梳纯毛针织绒线，规格参数：210dtex×2（48N·m×2，经丝光整理），羊毛含量100％，左前胸绣银白色POLICE字样。 | 件 |
| 13 | 丝光棉圆领长袖T | 1、执行标准：《警服 特警战训长、短袖T恤衫》（生产检验稿）。 2、面料及技术要求：精梳纯棉双面针织丝光布，线密度11.7tex，平方米干燥重量175±10g/㎡。领口罗纹采用横肌罗纹，袖口罗纹采用精梳氨纶棉罗纹。左前胸POLICE用原色刺绣。 | 件 |
| 14 | 丝光棉圆领短袖T | 1、执行标准：《警服 特警战训长、短袖T恤衫》（生产检验稿）。 2、面料及技术要求：精梳纯棉双面针织丝光布，线密度8.3tex，平方米干燥重量150±8g/㎡。领口罗纹采用横肌罗纹。左前胸POLICE用原色刺绣。 | 件 |
| 15 | 网眼布体能训练服 | 主面料采用吸湿排汗网眼针织布，规格：82.5dtex（75D/72F）异型沟槽涤纶，双面布，正面提花网眼，平方米干燥重量；150g/㎡。领口罗纹采用横机罗纹，规格为4×82.5dtex（75D/72F）异型沟槽涤纶，1＋1横机罗纹。 | 套 |
| 16 | 太阳镜B款 | 1、执行标准：QB2457-99、GB10810—2006。防紫外线偏光镜，交通讯号透射比：红色信号≥8、黄色信号≥6、绿色信号≥6，镜片平均日光(D65)和交通讯号(黄色和绿色)的色坐标X、Y不能超过在CIE(1931)标准色度图中规定的区域。 | 副 |
| 17 | 警用工作包（皮制） | 警务工作包的生产、检验、标志、包装和贮存执行《中华人民共和国轻工行业 QB/T 1333-2010 背提包》标准。警务工作包为背提两用包，结构由前幅、中围、后幅三部分组成。前 后幅面料为黑色尼龙斜纹牛津布；提把为黑色黄牛皮革；前后左右下角、 袋口、后拉窗、袢带、前幅装饰带、横头耳仔、功能袋上下贴、左右内侧 横头贴等为超细纤维合成革；里料为涤纶平纹布；后拉窗拉链、袋口拉链为 5 号铜质拉链；中隔袋拉链、内侧袋拉链为3 号尼龙拉链。前幅里及中隔袋外侧缝纫警务通、充电宝、数据线、录音笔、 记录表、水杯套、强光电筒、收缩警棍、备用袋等功能袋。 | 个 |
| 18 | 警用多功能包 | 主料：采用黑色1260*630高密度纯尼龙织物，面料摩擦色牢度干擦≥4-5级，湿擦4级；面料拉强拉伸至3%-6%时，其弹性的回复率可到达100%；面料耐折断能经受上万次折饶而不断裂；面料可防泼水，防渗水。配皮：采用头层全粒面半植鞣牛皮革；皮料摩擦色牢度干擦≥4 级，湿擦≥3级；皮料满足GB20400-2006标准要求。里布：采用100*200高密度纯尼龙织物。拉杆：材质为铝合金，手把底软质塑胶处理，增加使用舒适感，第二节管壁多孔设计，高度可以自由调节。轮子：经过静音处理，金属质感装饰条设计，轮皮使用耐磨损材质TPE，具有橡胶的高弹性、高强度、环保无毒安全的作用。 拉链：采用精确的工艺和原料。尼龙拉链平拉强力≥700N。 | 个 |
| 19 | 夏袜 | 执行标准：《警服 特警战训袜》（生产检验稿）竹材粘胶短纤维纱线，规格参数：18.5tex，纤维含量≥60%； | 双 |
| 20 | 冬袜 | 执行标准：《警服 特警战训袜》（生产检验稿）竹材粘胶短纤维纱线，规格参数：18.5tex×3，纤维含量≥75%； | 双 |
| 21 | 内腰带 | 执行标准：GA290—2001产品由锌合金压铸钎子和双层贴面皮革缝线带体构成，钎子正面图案由盾牌、国徽、长城、橄榄枝及带有“警察”、“JING CHA”字样的飘带组成 | 根 |
| 22 | 外腰带（白色） | 执行标准GA291-2001警用服饰 外腰带标准。产品由一副压铸钎子、单面贴膜皮革带体、装饰袢及带箍组成，钎盖正面图案由盾牌、国徽、长城、橄榄枝等组成，钎框正面由两组“CHINA POLICE”字样组成； | 根 |
| 23 | 编织内腰带 | 产品由锌合金钎子及人造丝弹力松紧带体缝制牛皮革构成，钎子（钎头）正面图案由盾牌、国徽、长城、橄榄枝组成；按带体长度L分为：950mm、1000mm、1050mm、1100mm、1150mm、1200mm、1250mm、1300mm、1350mm、1400mm（含钎头±25mm）；钎子为亚光拉丝银白色，编织带体为藏青色；主材料钎子（钎头），规格参数：锌合金ZZnALD4-3A、针扣，镍镀层厚度大于等于6μm，48h主要表面无棕色腐蚀物；尼龙丝弹力带，规格参数：150D尼龙丝带、藏青色；辅料：橡胶筋，规格参数：37〃×10组；黄牛粒面革，规格参数：1.4mm-1.6mm。 | 根 |
| 24 | 金属胸徽 | 1、执行标准：GA272-2001《警用服饰 胸徽》标准 2、主材料：黄铜板，H62，δ0.8、M型 | 枚 |
| 25 | 丝织胸徽 | 1、执行标准：GA674-2007《警用服饰 丝织胸徽》标准 2、主材料：涤纶低弹丝，经纱50D圆光、纬纱100D | 枚 |
| 26 | 领带 | 1、执行标准：GA282-2009《警用服饰 领带》 2、面料要求：涤纶低弹丝，规格参数：经纱56dtex（50D），纬纱84dtex（75D）。 | 条 |
| 27 | 领带夹 | 1、执行标准：GA283-2001《警用服饰 领带夹》 2、由夹体、压柄、齿爪、压簧及小轴构成，正面图案由警徽图案及装饰花纹组成 | 个 |
| 28 | 大帽徽 | 1、执行标准：GA270-2009《警用服饰 帽徽》标准 2、主材料：锌合金，ZZnAl4Y | 个 |
|  | 合计 |  |  |