**采购项目技术规格、参数及要求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 货物名称 | 数量/单位 | 单价（元） | 技术参数要求 |  |
| 1 | 夏执勤服 | 476件 | 80 | ★一、执行标准：参照公安部《人民警察服装技术标准汇编》二、1.面料：交织绸面料；2.面料纤维成分: 涤/棉（80/20）交织绸，3.单位面积质量：136±5 g/㎡；4.线密度：经纱：250dtex涤纶异形丝，纬纱：250dtex涤纶异形丝包缠棉，5.水洗尺寸变化率：经向：-1.5～+1.5，纬向：-1.0～+1.0；6.水洗后外观：无变形、无明显扭曲、无明显变色；7.耐皂洗色牢度：变色≥4-5级、涤纶沾色≥4-5级、羊毛沾色≥4-5级；8.耐干摩擦色牢度：经向、纬向≥4级；9.耐湿摩擦色牢度：经向、纬向≥4-5级；10.耐汗渍色牢度：酸液：变色C类≥4-5级；涤纶、羊毛沾色C类≥4-5级、碱液：变色C类≥ 4-5级；涤纶沾色≥ 4-5级、羊毛沾色C类≥4-5级；11.耐水色牢度：变色≥4-5级、涤纶、粘纤沾色≥4-5级；羊毛沾色≥4-5级；12.耐光色牢度：≥3-4级；13.起毛起球级别：≥ 4级；14.甲醛含量：C类≤300；PH值：C类4.0-9.0,；可分解芳香胺染料≤20；颜色为浅蓝色。15.含软肩章、丝质胸牌胸号等配套标识，款式、内容按采购人要求定制。臂章按采购人要求定制。 |  |
| **▲**2 | 单裤（夏） | 238条 | 130 | 一、★1、执行标准：参照公安部《人民警察服装技术标准汇编》二、面料规格（未标注单位的按国家有关标注执行）：★1.面料纤维成分:羊毛：50%±5，聚酯纤维: 43%±5；粘纤: 7%±3；★2.单位面积质量：150g/m2±5；★3.线密度：经纱：20.1x2tex、纬纱：22.7x2tex；★4.织物密度：经向：364根/10cm（±2）、纬向：322根/10cm（±2）；★5.水洗尺寸变化率：经向：-1.5～+1.5，纬向：-1.0～+1.0；★6.水洗后外观：无变形、无明显扭曲、无明显变色；★7.耐皂洗色牢度：变色≥4-5级、涤纶沾色≥4-5级、羊毛沾色≥3-4级；★8.耐干摩擦色牢度：经向、纬向≥4-5级；★9.耐湿摩擦色牢度：经向、纬向≥3-4级；★10.耐汗渍色牢度：酸液：变色C类≥4-5级；涤纶沾色C类≥3-4级、羊毛沾色C类≥3级、碱液：变色C类≥ 4-5级；涤纶沾色≥3-4级、羊毛沾色C类≥3级；★11.耐水色牢度：变色≥4-5级、涤纶沾色≥3-4级；羊毛沾色≥2-3级；★12.耐光色牢度：≥4级；★13.起毛起球级别：≥ 4级；★14.甲醛含量：C类≤300；PH值：C类4.0-9.0,；可分解芳香胺染料≤20；颜色为藏蓝色。 |  |
| 3 | 春秋执勤服 | 238套 | 390 | ★一、执行标准：参照公安部《人民警察服装技术标准汇编》二、面料规格（未标注单位的按国家有关标注执行）：★1.面料纤维成分：羊毛70%±5、聚酯纤维：30%±5；★2.单位面积质量165g/m²±5；★3.线密度： 经纱19.2×2tex、纬纱22.8×2tex；★4.织物密度：经向：426根/10cm±5、纬向：358根/10cm±5；★5.水洗尺寸变化率：经向：-1.5～+1.5，纬向：-1.0～+1.0；★6.水洗后外观：无变形、无明显扭曲、无明显变色；★7.耐皂洗色牢度：变色≥4-5级、涤纶沾色≥4-5级、羊毛沾色≥3-4级；★8.耐干摩擦色牢度：经向、纬向≥3-4级；★9.耐湿摩擦色牢度：经向、纬向≥3级；★10.耐汗渍色牢度：酸液：变色C类≥4-5级；涤纶、羊毛沾色C类≥4级、碱液：变色C类≥ 4-5级；涤纶沾色≥ 3-4级、羊毛沾色C类≥2-3级；★11.耐水色牢度：变色≥4-5级、涤纶、粘纤沾色≥3-4级；羊毛沾色≥4-5级；★12.耐光色牢度：≥4级；★13.起毛起球级别：≥3-4级；★14.甲醛含量：C类≤300；PH值：C类4.0-9.0,；可分解芳香胺染料≤20；颜色为藏蓝色。★15.含软肩章、丝质胸牌胸号等配套标识，款式、内容按采购人要求定制。臂章按采购人要求定制。 |  |
| 4 | 冬执勤服 | 238套 | 500 | ★一、执行标准：参照公安部《人民警察服装技术标准汇编》二、面料规格：★1.面料纤维成分：羊毛45%±5、桑蚕丝43%±5，聚酯纤维：9%±5、氨纶：3%±3；★2.单位面积质量189g/m²±5；★3.线密度：经纱36.1tex，纬纱39.4tex★4.织物密度：经向：304根/10cm±5、纬向：212根/10cm±5；★5.水洗尺寸变化率：经向：-1.5～+1.5，纬向：-1.0～+1.0；★6.水洗后外观：无变形、无明显扭曲、无明显变色；★7.耐皂洗色牢度单纤贴衬：变色≥4-5级、涤纶、羊毛沾色≥3-4级；★8.耐干摩擦色牢度：经向、纬向≥3-4级；★9.耐湿摩擦色牢度：经向、纬向≥2-3级；★10.耐汗渍色牢度：酸液：变色C类≥4-5级；涤纶、羊毛沾色C类≥4级、碱液：变色≥ 4-5级；涤纶、羊毛沾色≥ 4-5级；★11.耐水色牢度：变色≥4-5级、涤纶≥4级；羊毛4-5级；★12.耐光色牢度：≥4级；★13.起毛起球级别：≥ 4级；★14.甲醛含量：B类≤75；PH值：B类4.0-8.5；可分解芳香胺染料≤20；颜色为藏蓝色15、主要辅料：内胆身保暖层：150g/㎡超细纤维絮片，内胆袖保暖层：120 g/㎡超细纤维絮片。 |  |
| 5 | 地铁专用作训服（长袖） | 238套 | 243 | 1、面料规格：涤棉混纺，★2、面料纤维成分：精梳棉：40%±5、聚酯纤维：60%±5；★3、单位面积质量200g±5；★4、线密度： 经纱14.05\*2，纬纱29。★5、织物密度：经向：442根/10cm±1.5、纬向：210根/10cm±1.5；6、水洗尺寸变化率：经向：-1.5～+1.5，纬向：-1.0～+1.0；7、水洗后外观：无变形、无明显扭曲、无明显变色8、符合GB18401-2010（B）类9、上衣胸前配有胸徽胸号魔术贴、左臂上配地铁专用臂章、背部配有“地铁公安”反光专用魔术贴。含软肩章、丝质胸牌胸号、背贴等配套标识。 |  |
| 6 | 地铁专用作训服（短袖） | 238套 | 210 | 1、面料规格：涤棉混纺，★2、面料纤维成分：精梳棉：40%±5、聚酯纤维：60%±5；★3、单位面积质量200g±5；★4、线密度： 经纱14.05\*2，纬纱29。★5、织物密度：经向：442根/10cm±1.5、纬向：210根/10cm±1.5；6、水洗尺寸变化率：经向：-1.5～+1.5，纬向：-1.0～+1.0；7、水洗后外观：无变形、无明显扭曲、无明显变色；8、符合GB18401-2010（B）类9、上衣胸前配有胸徽胸号魔术贴、左臂上配地铁专用臂章、背部配有“地铁公安”反光专用魔术贴。含软肩章、丝质胸牌胸号、背贴等配套标识。 |  |
| 7 | 短袖T恤 | 238件 | 80 |  1、参照公安部《人民警察服装技术标准汇编》及区厅民警被装招标参数2、左胸前绣“地铁公安”字样 |  |
| 8 | 长袖T恤 | 238件 | 91 | 1、参照公安部《人民警察服装技术标准汇编》及区厅民警被装招标参数2、左胸前绣“地铁公安”字样 |  |
| 9 | 凉帽 | 238顶 | 47 | 1、参照公安部《人民警察服装技术标准汇编》及区厅民警被装招标参数 |  |
| 10 | 内腰带 | 238条 | 45 | 1、参照公安部《人民警察服装技术标准汇编》及区厅民警被装招标参数 |  |
| 11 | 外腰带 | 238条 | 40 | 1、参照公安部《人民警察服装技术标准汇编》及区厅民警被装招标参数 |  |
| 12 | 作训帽 | 476顶 | 27 | 1、参照公安部《人民警察服装技术标准汇编》及区厅民警被装招标参数 |  |
| 13 | 巡逻鞋 | 238双 | 270 | 1、参照公安部《人民警察服装技术标准汇编》及区厅民警被装招标参数 |  |
| 14 | 作训鞋（新款） | 238双 | 130 | 1、参照公安部《人民警察服装技术标准汇编》及区厅民警被装招标参数 |  |
| 合计金额 | 人民币（大写）伍拾陆万陆仟玖佰壹拾陆元整（¥566916.00元） |
| ★二、商务要求 |
| 保质期及售后要求 | 交货验收合格之日起90天内，如发现不合体的，生产厂家负责包修、包换。交货验收合格之日起180天内，如发现材料及质量问题，生产厂家负责包换。货物送采购单位抽检所需经费及样品由供应商承担。成交人在签订合同后7个工作日内，完成采购方所有着装人员量体工作，并做好登记且经着装人员本人签字确认，如未经本人签字确认造成服装不满足着装人员要求或无人领取的，由成交人自行负责。 |
| 交货时间、地点 | 交货时间：签订合同之日起10天内（日历天）交货地点：南宁市内采购人指定地点。★货物由采购人现场抽样送相关检测中心检测合格后方可发货，检测费用由成交人支付。 |
| 付款条件 | 本项目无预付款，全部货物到达甲方指定地点并经甲方验收合格后，一次性向乙方支付合同总价全额的货款。 |
| ★三、其他要求 | 1、成交供应商须按照采购单位提供的人员着装信息和要求，在每项货物内包装盒（袋）上，标注号型和人员工作单位、姓名，以便交货验收和发放。成交供应商必须以产品具体着装单位为整体计数装箱，不足整箱的要单独进行包装，不能混装。同一着装单位的男、女款式产品可以混装成箱。包装箱两侧要贴有装箱单，注明箱号、品名、着装单位等信息，装箱单要清晰、完整。交货时，成交供应商须提供货物汇总单及明细单，货物汇总单一式三份（须预留双方确认签字处），汇总单同时应该注明到货单位、品名、数量（男、女款式数量、总数、箱数等）；明细单应该注明着装单位、品名、数量（男、女款式数量、总数、箱数等）、人员姓名、服装号型等。2、考虑到着装存在的实际情况，如成交后，采购方如需对着装款式、数量等进行调整的，由双方协商解决，并签订补充书面协议。3、竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：（1）货物及配送货物的价格；（2）运输、装卸、试穿、裁量、售后服务等费用；（3）必要的保险费用和各项税费；▲4、报价时必须提供单裤（夏）、春秋执勤服、冬执勤服的面料近三年由有资质的检测机构出具的符合上述全部参数的面料检测报告复印件及开具的发票复印件，**竞标人必须在竞标文件内注明可查询检测报告真实性的渠道以及联系电话**，发现虚假行为及与产品技术标准不符的竞标人竞标无效**并报广西财政厅政府采购监督管理处**。**供货时须通过随机抽样检验，不按采购文件货物需求一览表中的技术参数制作服装的按违约处理。**▲5、成交供应商成交后必须提供单裤(夏）、春秋执勤服、冬执勤服的面料检测报告原件及开具的发票原件，原件须为竞标文件所提供复印件的原件，还须提供相应的布料小样(尺寸： 100mmx100mm）密封递交采购方，采购方根据实际情况可送到有资质的质量监督检测机构检测，检测不合格取消成交资格，检测费用由成交人支付。 |