诸暨市教育体育局关于杰帝奇地胶52件的竞价采购参数要求

一、产品要求

PVC运动地板，型号：J-2151S，100%原生料生产加工而成，无毒、无味、绿色环保，耐磨抗污，刚性支撑夹带层，双色双倍率无钙致密发泡弹性层，背板为密闭式防移动背板。国标，欧标双标准认证，已通过ITTF国际乒联认证。

二、产品参数

（一）物理性能

（1）运动地板规格要求：总厚度：5.1±0.1mm

（2）冲击吸收（23±2℃）:20%-50%

（3）垂直变形：0.6-3.0mm

（4）抗滑值（BPN,20℃）：80-110（干测）

（二）化学性能

（5）氯乙烯单体≤5mg/kg

（6）可溶性铅≤20mg/㎡

（7）可溶性镉≤20mg/㎡

（8）挥发物≤75g/㎡

（9）有害物质锑、砷、钡等不低于8种可迁移元素未检出，**报告须附带CMA、CNAS标识和全国认证认可信息公共服务平台查询截图。**

（三）老化性能

（10）★为保证运动地板耐臭氧老化，提供送样日期到签发日期≥10000h臭氧老化检测报告，邵氏硬度依据GB/T531.1-2008检测标准70-90Shore A，**须提供具有CMA和CNAS标识的检测报告和全国认证认可信息公共服务平台查询截图；**

（11）★为保证产品质保年限及运动性能不衰减，提供送样日期到签发日期≥36个月老化检测报告，冲击吸收符合GB36246-2018标准（0℃，23℃，50℃）:20-50%，垂直变形符合GB36246-2018标准0.6-3.0mm；球反弹符合GB/T14833-2020标准≥90%，**报告须附带CMA和CNAS标识和全国认证认可信息公共服务平台查询截图；**

（12）★为保证产品的耐盐腐蚀性，如汗水等，提供送样日期到签发日期≥6500h中性盐雾老化试验检测报告，拉伸强度≥0.4MPa；断裂伸长率≥40%，**须提供具有CMA标识的检测报告和全国认证认可信息公共服务平台查询截图；**

（13）★为了有效降低病毒的传播效率，提供安全可靠的运动环境，提供送样日期到签发日期≥2000h耐消毒水-中性洗涤剂循环试验检测报告，外观：无起泡、无出油、无裂纹、无塌陷、无折皱、无污染、无粉化，无明显色差，灰卡等级4-5级，**须提供具有CMA和CNAS标识的检测报告和全国认证认可信息公共服务平台查询截图。**

以上加★项为实质响应项，未满足按无效处理，投标时须提供国家认可的检测机构出具的检测报告原件扫描件，为保证产品的技术性能成熟度，所有检测报告获取时间均须为本次采购公告发布前。