可移动式交通隔离拒马采购要素

**技术参数要求**

尺寸规格

高度：1200mm

底座宽度：900mm

底座长度：3米或4米或5米（3米6个、4米4个、5米4个）

主杆直径：89mm（壁厚≥2.0mm）

称杆直径：50mm（壁厚≥1.5mm）

**材质要求**

主体结构：高强度钢管（Q235或同等以上材质）

**工艺要求**

焊接工艺：满焊，无虚焊、漏焊，焊缝平整无毛刺。

底部配置**4寸聚氨酯万向轮**，带刹车功能，支持快速部署

四角焊接定位插销（款式见样图）

**表面处理：**

喷砂除锈（Sa2.5级）

环氧富锌底漆（40μm）+ 汽车级面漆（60μm，颜色按招标方指定）

漆膜附着力≥0级（划格法测试），耐候性≥5年。

**颜色与警示**：常用黄黑、红白等醒目配色，夜间加反光材料提升可见性

供应商报价应包含运费、安装费、售后服务费、税费等所有费用。

**★ 承诺中标后5天内必须完成供货，否则作无效标处理。**

