《芝堰水库三套翻板闸控制系统及闸门养护项目》养护方案

兰溪市芝堰水库管理处，需要对芝堰水库三套翻板闸控制系统及闸门进行养护。经现场初步测量，具体改造工程量如下：

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 解锁油缸、1#-3#堰坝多节缸：清洗、养护 |  | 台 | 3 |  |
| 2 | 备品备件更换：高压胶管 | 13x Ⅱ x1m | 支 | 24 | M22x1.5液压站出口用 |
| 3 | 备品备件更换：高压胶管 | 13xⅡIx1. 5m | 支 | 32 | M22x1.5锁定油缸用 |
| 4 | 备品备件更换：高压胶管 | 16xⅡ x1. 5m | 支 | 16 | M27x1.5门叶翻转油缸用 |
| 5 | 清理泵站阀组、检修、油漆及调试：人工费 |  | 项 | 1 | 含辅助材料及密封件 |
| 6 | 油缸及泵站阀门组：更换液压油 |  | 升 | 1500 |  |
| 7 | 翻板闸门保养、更换止水条 |  | 扇 | 8 |  |
| 8 | 闸门清理除锈、刷漆 |  | ㎡ | 240 | 1、喷砂表面处理达到Sa2½级 2、金属涂层：120μm厚锌 3、封闭层：40μm厚双组分环氧底漆（体积固体含量60%以上，无色） 4、中间层：80μm厚环氧云母氧化铁漆（体积固体含量70%以上，能在2个小时后以后进行覆喷下道涂料，红色） 5、面层：120μm厚改性耐磨环氧漆（体积固体含量80%以上，耐磨，附着力测试拉开法大80%以上，灰色） 6、含油漆及辅助材料 |
| 9 | 排水等其他措施费用、临时措施费用 |  | 项 | 1 |  |

- 请按以上改造工程量进行预算编制，结算按实际竣工工程量按实办理。

兰溪市芝堰水库管理处

2025年1月20日