1、窗框型材：外框、内框 均为铝合金型材 壁厚约为0.5mm
外框 厚29mm 宽33mm
内框 厚26mm 宽20mm
颜色：白色
2、窗纱：材质：黑色碳钢网 厚度0.7mm 
网目约17*14目
3、配件
材质：聚氯塑料 
锁具：金属锁具 三角钥匙