环保型融雪剂技术参数

序号	项目	性能指标
1	气味	无令人不快的气味
2	形状	片状
3	固体溶解时间(g/min)	≥6
4	水不溶物	≤5%
5	固体含水率	≤5%
6	冰点℃	II 型：冰点≤-30.0℃
7	相对融雪化冰能力	II 型：≥融雪化冰能力90%
8	成分（质量百分比）	MgCl2≥46％
9	碳钢腐蚀率（mm/a）	≤0.11
10	路面摩擦衰减率%	≤10
11	皮肤刺激性	无刺激性
12	植物种子相对受害率%	≤50
13	PH	6.0-10.0
14	氯化物（CL-） (ω/%)	非氯化物类≤1.0，氯化物类＞1.0
15	重金属：汞 HG	(mm/kg)≤1
镉 Cd(mm/kg)	≤5
铬 Cr(mm/kg)	≤15
铅 Pb(mm/kg)	≤25
砷 As(mm/kg)	≤5
环保型融雪剂（六水合氯化镁）满足 GB/T 23851-2017、GB/T 672-2006的技术要求。