**垃圾分类房要求说明**

**立柱：**国标镀锌方管80\*80\*3mm，抗拉强度不小于470mpa；伸长率（%）不小于15；压扁（mm）H=3/4D焊缝；压扁（g/m2）H=3/5D母材，焊接采用二氧化碳气体保护破口满焊，防腐处理。

**底盘及辅助框架：**国标镀锌矩形管40\*80\*2mm，抗拉强度不小于470Mpa;伸长率（%）不小于15；压扁(mm)H=3/4D焊缝；压扁（g/m2）H=3/5D母材，焊接采用二氧化碳气体保护破口满焊，防腐处理。面积超过20平米，用100\*100mm\*3.0mm。

**屋顶防水：**2.5mm厚SBS防水卷材火烤铺贴，低温柔度（℃）-20 2h无裂纹，耐热度无滑动、无流淌、无滴落；拉力（N/50mm)纵向≥500，横向≥500；断裂（最大拉力）时延伸率（%）纵向≥30，横向≥30；不透水性0.3MPa无渗漏30min。