性状：‌液体融雪剂应为均一的流体，‌不得分层或有沉淀。‌

溶解时间：‌配制成溶液使用的固体颗粒融雪剂的溶解时间应≤720秒。‌

溶液色度：‌色度应≤30度，‌应为无色或浅色。‌

水不溶物：‌水不溶物的含量应≤5%。‌

固体水分：‌固体水分含量应≤5%。‌

冰点：冰点范围为-30.0℃ 。‌

相对融雪化冰能力：‌Ⅰ型的相对融雪化冰能力应≥氯化钠融雪化冰能力的90%，‌Ⅱ型的相对融雪化冰能力应≥二水氯化钙融雪化冰能力的90%。‌

碳钢腐蚀率：‌碳钢腐蚀率应≤0.11mm/a。‌

路面摩擦衰减率：‌湿基≤10%，‌半湿基≤6%。‌

皮肤刺激性：‌应无刺激性。‌

植物种子相对受害率：‌应≤50%。‌

pH值：‌pH值应在6.5～9.0之间。‌

重金属含量：‌包括亚硝酸盐氮、‌硝酸盐氮、‌氯化物(Cl-)、‌汞(Hg)、‌镉(Cd)、‌铬(Cr)、‌铅(Pb)、‌砷(As)等重金属的含量应符合相关标准