| **参数名称** | **参数详情** |
| --- | --- |
| 结构 | 例如 7X19+FC（7 股，每股 19 根钢丝，纤维芯） 。 |
| 直径 | 根据负载需求和场景选择合适的直径。一般小钢丝绳直径范围在 1.5mm - 2.0mm，精确到小数点后一位。 |
| 钢丝材质 | 通常选用高强度碳素钢，如含碳量在 0.6% - 0.9% 的优质高碳钢，保证钢丝强度和韧性和。 |
| 表面处理 | 镀锌涂层，保整钢丝耐磨性和抗腐蚀性，以适用于较高稳定性和抗旋转性能的场合。 |
| 破断拉力 | 根据不同结构、直径、公称抗拉强度确定，钢丝绳在受到拉力时能承受的最大拉力是265公斤。 |
| 用途 | 适用于捆绑固定、较高稳定性和抗旋转性能的场合、小型起重设备、牵引装置等 |

响应附件：营业执照。二类备案。质保一年。