## 附件1．材料技术参数要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **项目** | **规格** |
| 1 | 秋装全套材料 | 纱织 | 40支涤盖棉布料 |
| 克重 | 280克±5克 |
| 成分 | 棉45% 55%聚酯纤维±2% |
| 颜色 | 中标供应商提供样品供招标方选择 |
| 检测标准  织造标准 | GB31888-2015 GB18401-2013 |
| 2 | 夏装裤子 | 纱织 | 32支S细斜涤棉府绸夏季面料130\*70，吸湿排汗，易清洗垂性好，透气佳 |
| 克重 | 190+-5克 |
| 成分 | C/T 60/35 |
| 颜色 | 中标供应商提供样品供招标方选择 |
| 检验标准 | GB31888-2015 |
| 3 | 夏装T桖 | 克重 | 220 |
| 颜色 | 中标供应商提供样品供招标方选择 |
| 纱织及特性 | 40支双纱珠地精梳针织面料 |
| 材料成分 | C/T 60/40（棉/涤） |
| 检验标准 | GB18401-2013 GB31888-2015 |
| 4 | 棉衣冬裤 | 主要材料参数及性能 | 1棉衣面料名称：加厚抗邹精纺冬装布  参数：100D\*100D克重350克/平方米，氨纶5%聚酯纤维95%,做防水（非皮膜）防油、防污处理保持良好透气性。  颜色：中标供应商提供样品供招标方选择  2里料名称：双刷单摇抓绒  颜色：中标供应商提供样品供招标方选择  成分:100%聚酯纤维  3填料：涤纶热熔棉  参数：克重150克/平方米  A面为防止温度外露的防护层，中间为留住体温的蓄温层，B面是吸收和释放温度层，较一般材料保暖性好，可以机洗，超级轻薄。是新型保温材料。  4冬裤材料名称：加厚抗邹精纺复合冬装布  参数：100D\*100D，克重190克±5克，5%氨纶95%聚酯纤维，做防水（非皮膜）防油、防污处理，保持良好透气性  填充物：200克/平方米的细粒摇粒绒，面料填充物固定为一体。  具有轻薄，保暖，有弹性，适合运动。 |