一、病号服：各号，(包含产科孕产妇病号服和儿科病号服）

☆1、纤维含量：棉：35%±3 聚脂纤维65%±3。GB/T 2910.2-2009,需提供CMA 或CNAS 认证检测机构出具的材质质检报告

☆2、密度：经向：106±5 根/英寸，纬向：64±5 根/英寸 GB/T4668-1995

☆3、线密度：经向：22.5±0.5S，纬向：22.5±0.5S GB/T29256.5-2012

4、单位面积质量/克重：183±3g/m2,可参照标准 GB/T4669-2008

5、起毛起球：≥4-5级，可参照标准GB/T4802.1-2008

6、透气率：≥100mm/s，可参照标准 GB/T 5453-1997

7、水洗尺寸变化率：经向≥-0.2%，纬向≥-0.2% 可参照标准 GB/T8629-2017/GB/T8630-2013 GB/T8628-2013

☆8、异味：无,可参照标准 GB18401-2010

☆9、pH值：4.0～8.5,可参照标准 GB/T7573-2009

☆10、甲醛含量：≤75mg/kg,可参照标准GB/T2912.1-2009

☆11、耐水色牢度：≥3-5级,可参照标准 GB/T5713-2013

☆12、耐汗渍色牢度：≥3-5级,可参照标准GB/T3922-2013

☆13、耐碱汗渍色牢度：≥3-5级,可参照标准 GB/T3922-2013

☆14、耐皂洗色牢度：≥3-5级,可参照标准GB/T3921-2008

☆15、耐干摩擦色牢度：≥3-5级,可参照标准 GB/T3920-2008

☆16、耐湿摩擦色牢度：≥3-5级,可参照标准GB/T3920-2008

17、耐氯漂牢度：≥3-5级,可参照标准GB/T7069-1997GB/T30159.1-2013

☆18、缩水度：≤5cm,可参照国标GB/T8628—2013/GB/T8629—2017/GB/T8630—2013

二、血透室床单1.5\*5米；被罩2.1\*1.6米；暖箱遮阳罩（双层）105\*45\*68cm；

床罩205\*95\*20cm；枕套74\*45cm；床单255\*195cm；

☆1、纤维含量：棉：35%聚脂纤维65%。GB/T2910.2-2009,需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的材质质检报告，颜色天蓝色或印卡通花色。按医院实际科室需求。

☆2、密度：经向：102±5,根/英寸，纬向：55±5 根/英寸 GB/T4668-1995

☆3、线密度：经向：20±0.5S，纬向：20±0.5S GB/T29256.5-2012

4、单位面积质量/克重：185±3g/m2 可参照标准 GB/T4669-2008

5、起毛起球：≥4-5,级,可参照标准GB/T4802.1-2008

6、透气率：≥100mm/s,可参照标准 GB/T 5453-1997

7、水洗尺寸变化率：经向≥-0.2%，纬向≥-0.2%,可参照标准GB/T8629-2017/GB/T8630-2013 GB/T8628-2013

☆8、异味：无,可参照标准 GB18401-2010

☆9、pH值：4.0～8.5,可参照标准 GB/T7573-2009

☆10、甲醛含量：≤75mg/kg,可参照标准GB/T2912.1-2009

☆11、耐水色牢度：≥3-5级,可参照标准 GB/T5713-2013

☆12、耐汗渍色牢度：≥3-5级,可参照标准GB/T3922-2013

☆13、耐碱汗渍色牢度：≥3-5级,可参照标准 GB/T3922-2013

☆14、耐皂洗色牢度：≥3-5级,可参照标准GB/T3921-2008

☆15、耐干摩擦色牢度：≥3-5级,可参照标准 GB/T3920-2008

☆16、耐湿摩擦色牢度：≥3-5级,可参照标准GB/T3920-2008

17、耐氯漂牢度：≥3-5级,可参照标准 GB/T 7069-1997 GB/T 30159.1-2013

☆18、缩水度：≤5cm,可参照国标GB/T 8628—2013/GB/T 8629—2017/GB/T 8630—2013

三、褥子：规格200\*90cm

新棉2公斤带网套，外包纯棉布套：面料成分全棉32支纱，密度为68\*68，颜色为本白色，被套外套纤维含棉量100%；包皮压线间距密度≤25cm；填充物：重量每床不低于2公斤，二级皮棉，棉胎网线细密均块，包装整齐，四边平直，四角方正，无缺花，不塌边，无异味。含杂率≤0.8%；网纱：面纱3层，密度≥13根/10cm，竖筋≥10道，左、右筋≥15道，研磨率≥80%，短纤维（≤13mm）含量≤25%，采用手工缝制或绗缝，手工缝制引线按长度方向，确保行距均匀顺直，每行引线末端回针≥2针，长度方向引线行数为3行，表面浮线长度≤0.6cm，浮点距离≤6cm。引线线密度27.8-29.9tex\*2或者17.2-18.2tex\*2缝纫线。面料不准拼幅或有接头。做工良好、表面整齐、手感蓬松柔软、厚薄均匀、无缺块、包边整齐、四角平直。执行标准：GB18383-2007,GH/T1020-2000。

四、橡胶垫床罩

材质特性：

防腐蚀性能：能长时间抵抗含氯消毒液、酒精、碘伏等常见消毒剂的侵蚀，无明显腐蚀痕迹。

颜色稳定性：

颜色保持：在接触含氯消毒液、酒精、碘伏后，颜色无明显变化，保持原有的色泽。

物理性能：

拉伸强度：具备一定的拉伸强度，不易在使用中破裂或变形。

弹性恢复：在承受压力后能迅速恢复原状，保持良好的使用性能。

耐磨性：表面具有较好的耐磨性能，能经受长期使用和摩擦。

防滑性能：底面具有良好的防滑设计，确保床罩在病床表面不易滑动。

密封性能：边缘密封良好，防止液体从边缘渗漏。

清洁便利性：

表面光滑，无孔隙，便于清洁和消毒。

能耐受高温、高压清洗。

环保与安全性：

符合医疗环保标准，无毒、无味、无刺激性。

不释放有害物质，对患者和医护人员安全无害。

**备注：标星号的为核心参数，请严格按照以上参数报价、报相关资料。**