硬性异物钳技术参数

1、硬性异物钳用于输尿管镜，要求注册证必须二类以上。

2、硬性异物钳规格:5FrX605mm。

3、硬度:钳头部经过热处理，钳头部硬度为44HRC~56HRC。

4、异物钳表面粗糙度值:有光亮Ra≤0.4um;无光亮Ra≤0.8um;无抛光Ra≤6.3um。