阿勒泰地区人民医院医疗废物包装袋采购参数及要求

**一、基本要求**

1、 包装袋不得使用聚氯乙烯（PVC）塑料为制造原料；

2、 聚乙烯（PE）包装袋正常使用时不得渗漏、破裂、穿孔；

3、最大容积为0.1m3, 大小和形状适中，便于搬运和配合周转箱（桶）盛装；

4、如果使用线型低密度聚乙烯（LLDPE）或低密度聚乙烯与线型低密度聚乙烯共混（LLDPE+LDPE）为原料，其最小公称厚度应为150μm；如果使用中密度或高密度聚乙烯（MDPE，HDPE），其最小公称厚度应为80μm；

5、包装袋的颜色为黄色，并有盛装医疗废物类型的文字说明；

6、包装袋上应印制最新调整的医疗废物警示标识。

**二、技术性能要求**

1、包装袋外观标准符合表一要求。

表一 包装袋外观标准：

|  |  |
| --- | --- |
| 项    目 | 指    标 |
| 划痕、气泡、穿孔、破裂 | 不允许 |
| 晶点、僵块 ＞2mm＜2mm分散度 | 不允许≤5个/10×10cm2 |
| 杂质             ＞0.6mm＜0.6mm分散度 | 不允许≤2个/10×10cm2 |

2、包装袋物理机械性能符合表二要求

表二 包装袋物理机械性能：

|  |  |
| --- | --- |
| 项  目 | 指  标 |
| LLDPE（LDPE+LLDPE） | HDPE（MDPE） |
| 拉伸强度（纵、横向）Mpa≥ | 20 | 25 |
| 断裂伸长率（纵、横向）%≥ | 450 | 250 |
| 落膘冲击质量(g) | 190 | 270 |
| 热封强度N/15mm≥ | 10 | 10 |

1. **规格：**

折径×长×厚（mm）600×900×0.06（双面丝）。

1. **相关资料：**
2. 提供样品（邮寄地址：新疆阿勒泰地区人民医院总务科，联系人：顾国平，联系电话：15299381991）。
3. 招标数量6万条，按照采购方电话通知每次送货2万条。
4. 具体以样品为主。
5. 包含运费及送至采购方库房所有费用。