中裂阳离子沥青乳化剂技术参数

1. 要求55-65度温水中充分溶解、乳化能力强、乳化沥青稳定性好。
2. 每吨乳化沥青中乳化剂的使用计量不超过0.6-1.0%。

2、外观:乳白色或淡黄色固状物，活性物含量:70±2%。

3、PH值:(1%水溶液):3-5

4、溶解性:溶解于温水中

5、离子电荷：正电荷

6、产品对硬水不敏感，与任何基料都能很好结合。冻融稳定性和贮存稳定性好，可在较低的温度下施工，在潮湿天气也能较快地固化。

7、适合与克炼沥青配合使用，所生产乳化沥青稳定性好、并存储时间不少于15天。

、