沥青混合料技术参数和要求

一、沥青混合料技术参数

沥青混合料（AC16），技术要求符合GB/T 36143 -2018

道路用高模量抗疲劳沥青混合料，JTG F40公路沥青路面施工技术规范要求中的要求、试验方法、检验规则和运输有关要求。

二、规范性引用文件

1、JTG E20--2011公路工程沥青及沥青混合料试验规程

2、JTGF40--2004 公路沥青路面施工技术规范

3、JTG E60--2008 公路路基路面现场测试规程

三、要求

1原材料

1.1沥青胶结料

1.1.1沥青 胶结料应符合JTG F40- 2004 中表4.2.1-2 规定的道路石油沥青及表4.6.2规定的聚合物改性沥青的要求,并根据需要掺加添加剂。

1.1.2沥青胶结料也可采用针入度 10~20[25 C,100 g,5 s(0.1 mm)]的沥青。

1.2集料 、填料

集料、填料应符合JTG F40- -2004 中集料、填料的相关要求。

4.2

沥青混合料

2.1体积设计

2.1.1矿料级配宜符合表1的规定。

2.1.2

沥青胶结料用量不应小于5.2%。

2.1.3空隙率不应大于4%。

四、检验规则

1一般规定

检验的取样试验工作应由生产单位和使用单位分别独立进行;当不具备试验条件时,可委托具有试验资质的单位进行检验。

2 检验分类

2.1 出厂检验

出厂检验应符合表3的规定。

2.2 型式检验

型式检验项目应为4.2规定的所有条款。

首次进行沥青混合料生产及在生产过程中出现下列情形之一时,应进行型式检验:

a)原材料(集料、填料、沥青胶结料等)来源、种类或者规格发生变化时;

b)生产设备出现故障或重新校准后;

c)当生产的沥青混合料出现明显变化时;

d)质量监督机构提出要求时。

五、对货物的其他要求

1、供货地点：新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市光明街道帕米尔东路44院阿图什公路管理局阿图什公路分局

2、本次货物的成交金额含税费。

四、对供应商的竞价要求

1、供应商必须是独立的法人，持有效的营业执照。

2、供应商具有有效的基本账户开户许可证或基本存款账户信息证明。

3、供应商竞价时、要提供在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中未被列入失信被执行人名。

4、供应商竞价时、要提供在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中未被列入严重违法失信企业名单。

五、必须提供上传的文件资料

响应时，以下要求的上传文件资料上供应商盖公章，高清扫描件在平台上上传、如果供应商扫描文件资料上未盖章、扫描文件资料模糊、不清楚、资料内容不符合采购方采购要求的，视为竞价无效，采购方有权取消供应商的竞价结果。

1）公司营业执照  2）开户许可证或基本存款账户信息证明

3）未被列入失信被执行人名证明（“信用中国”）

4）未被列入严重违法行为证明（国家企业信用信息公示系统）。

备注：竞价成功签订合同时，供应商必须提供以上上传资料的原件。