玄武岩石屑技术参数和要求

一、玄武岩石屑技术参数

玄武岩石屑（2.36mm-7.1mm），技术要求符合DB34/T 2615-2016公路沥青路面同步碎石封层施工技术规程，JTG F40公路沥青路面施工技术规范要求中的同步碎石封层所需的材料有关要求。

二、技术要求

1 集料

1.1上封层集料宜选用耐磨性好的玄武岩，公路等级低或交通量较小时，可选用石灰岩。下封层及应力吸收层宜选用石灰岩。

1.2 集料宜为单一粒径，通常采用2.36-4.75 mm、4.75-7.1 mm、7.1-9.5 mm三种规格集料，各档集料超粒径颗粒含量应小于5%。集料应符合表2的规定。

三、对货物的其他要求

1、供货地点：喀什公路管理局喀什分局（疏勒县S310线K138-K142）。

2、本次货物的成交金额含税费、运费、货物保险费、过磅费、停车费等货物的运输、装卸、验收过程的一切费用。