GB/T 24970-2020《轮廓标》规范

一、标准概况

GB/T 24970-2020《轮廓标》于2020年3月6日发布，同年10月1日实施，替代了2010版标准。该标准由全国交通工程设施（公路）标准化技术委员会（SAC/TC 223）归口，主要起草单位包括交通运输部公路科学研究院等，适用于公路、城市道路及停车场等场所的轮廓标设置。

二、核心内容与技术要求

1. 产品分类

设置方式：分为埋设于地面的柱式轮廓标和附着于构造物的附着式轮廓标。

反射体形状：梯形、圆形、长方形。

颜色：白色和黄色，用于指示道路边界及方向。

2. 结构尺寸

柱式轮廓标：

柱体高度为1250mm（等腰三角形断面）或1100mm（圆弧形断面），材质为合成树脂类，厚度≥3.0mm。

柱体上部需有250mm长的黑色标记，并配置180mm×40mm的矩形反射体，可增设蓄能自发光材料。

附着式轮廓标：反射体可为微棱镜型、玻璃珠型或反光膜，支架材质可选铝合金、钢板、合成树脂等，厚度需满足不同材料的强度要求。

3. 技术要求

色度性能：普通材料色（白、黑）和逆反射材料色（白、黄）的色品坐标及亮度因数需符合GB/T 2893.4和GB/T 18833的规定。

光度性能：

微棱镜型反射器的发光强度系数（R）和逆反射系数（R'）需达到标准限值，如白色反射器在观测角0°时，R≥330 cd/lx。

材料性能：

反光膜需采用IV类或V类（高强级或超强级），附着性能需通过划格试验验证。

蓄能自发光材料需满足余辉亮度要求，并耐受盐雾、高低温及老化试验。

耐候性 ：

需通过自然暴露或人工加速老化试验（如GB/T 3681），试验后材料不得出现粉化、裂纹等缺陷。

- 试验方法 ：

光学性能测试 ：在暗室中通过专用仪器测量发光强度系数和逆反射系数。

耐腐蚀性 ：盐雾试验后，部件不得锈蚀或渗水。

机械性能 ：金属材料需符合拉伸强度要求（如铝合金板材按GB/T 3880.1）。

---

三、检验规则与包装运输**

1.  检验分类

型式检验 ：涵盖全部技术要求，适用于新产品或材料变更时。

出厂检验 ：包括外观、尺寸、光度性能等常规项目。

2. 抽样方法

按JT/T 495《公路交通安全设施质量检验抽样方法》执行，不合格判定需复检确认。

3. 标志与包装

产品需标注型号、生产日期及执行标准，包装应防潮防撞，运输中避免重压。

四、标准主要更新

与2010版相比，2020版主要变化包括：

新增蓄能自发光材料：允许在反射体基础上使用该材料，并规定其性能指标及测试方法。

反光膜升级：原标准中的反光膜类型调整为IV类或V类（高强级/超强级）。

结构优化：删除“弹性柱式轮廓标”分类，强化柱体与反射体的连接要求。